四川机电职业技术学院（攀钢党校）

《提钒与转炉炼钢技术》课程标准

课程编码：E10903                       课程类别：专业技术课程

适用专业：冶金技术专业                 编制部门：材料工程系冶金室

学时：144学时                         学分： 8分

编写执笔人及编写日期：夏玉红 2015.1.22

审定负责人及审定日期：黄兰粉，2015年2月

一、制订课程标准的依据

本课程标准是依据冶金技术领域和提钒与转炉炼钢职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准制定的。

本课程标准是在广泛进行冶金技术专业提钒与转炉炼钢岗位群生产调查的基础上，参照中华人民共和国《职业技能标准、职业技能鉴定规范》（冶金行业，炼钢部分）的职业要求和国内企业提钒生产技术操作规程，和行业、企业的管理人员、技术人员及有实际经验的提钒与炼钢专家共同研讨制定的，规定了《提钒与转炉炼钢技术》课程的课程目标、教学内容、教学方法、教学要求等。

随着专业的发展，本标准也将不断修订。

二、课程定位和作用

# 根据专业培养目标和岗位群的需要，《提钒与转炉炼钢技术》是我院为了适应服务区域经济（攀钢乃至整个西部及国内各冶金企业）和钢铁工业发展的需要，根据市场需求与学校办学条件进行专业改革与建设、课程改革而设置的一门特色专业技术课程，同时也是培养提钒生产与转炉炼钢生产岗位（群）高素质技术技能型专门人才必修的一门技术性、实践性很强的理实一体的核心课程。

《提钒与转炉炼钢技术》课程与钢铁冶炼过程含钒铁水提钒和转炉炼钢生产直接相对应，强调理论与实践的结合。本课程基于职业岗位工作过程的“岗位能力主导型”，把职业标准，岗位（群）所需的知识、能力及素质要求转化为课程目标，突出了高职教育以服务为宗旨，以就业为导向的特点，以强化学生的专业技能和综合素质培养为重点，以培养社会和企业所需要的实用型、技能型钢铁钒钛冶炼一线专业技术人才为基本定位。

# 本课程以合格钒渣生产和合格钢水冶炼为项目两大任务，以合格钒渣生产和合格钢水冶炼生产过程为载体，结合学生的认知特点，创建学习项目，构建“工作过程完整”而不是“学科完整”的学习过程，以工作过程中涉及到的知识、技能作为学习内容及学习任务。通过理论学习及校内实训、企业现场实习和专业知识技能综合训练等，使学生全面掌握钒渣生产过程、钢水冶炼过程所需的基本知识，生产工艺控制及设备操作的技能，具有对钒渣生产车间、钢水冶炼车间一定的工艺、质量管理和质量检验能力，同时，结合“校企所耦合，虚实境训教，企业顶岗实习”的培养模式培养学生的学习能力、分析问题、解决实际问题能力等综合能力，使学生初步具备高素质技术技能型专门人才应有的知识和生产操作技能，为学生今后更好的工作奠定基础。

三、本课程与其他课程的关系

《提钒与转炉炼钢技术》是在学生学完公共基础课程即“思想道德修养与法律基础“、“机械识图”、“英语”、“计算机文化基础”、“应用数学”等，部分专业技术课程即“冶金原理（含物理化学）”、“热工基础”、“金属材料基础”、“识岗实训”等的基础上进行的。

本课程后继课程包括 “生产实习”、“顶岗实习”、“专业知识技能综合训练”、“冶金通用机械”、“创业能力培训”等，它们属于能力和知识提升及拓展课程。其中“生产实习”、“顶岗实习”“专业知识技能综合训练”等是本专业的专业技术课程， “冶金通用机械”、“创业能力培训”等课程是本专业的专业拓展课程。

本课程与其他课程的关系分别见表1和表2。

表1 前期课程与本课程的关系一览表

| 序号 | 前期课程名称 | 为本课程的学习应具有的主要能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 思想道德修养与法律基础 | 1. 具有为本课程提供培养学生具有良好的思想政治素质、行为规范素质的能力； 2.具有为本课程提供培养学生具有较强的事业心和实事求是的科学态度素质的能力。 3. 具有为本课程提供培养学生具有诚信品质素质的能力。 |
| 2 | 英语 | 1. 具有为本课程提供阅读相关专业外文资料的能力； 2.具有为本课程提供识别自动控制技术操作键的能力。 |
| 3 | 应用数学 | 1.具有为本课程提供相关计算的能力； 2.具有为本课程提供逻辑、科学思维分析问题及解决问题的能力。 |
| 4 | 计算机文化基础 | 1.具有为提钒与转炉炼钢生产自动化控制操作提供基本的知识； 2.具有利用计算机解决提钒与转炉炼钢生产领域中问题的意识与能力。 |
| 5 | 冶金原理（含物理化学） | 1.具有为本课程提供化学反应热效应、方向及限度、速率及机理的判定能力； 2.具有为本课程提供工艺操作如何控制的理论分析的能力； 3.具利用冶金熔体与熔渣的基本知识，判断提钒与炼钢生产状况的能力。 |
| 6 | 金属材料基础 | 1.具有为转炉炼钢冶炼钢材性能指标的评价能力； 2.具有识别钢种，钢种化学组成及元素在钢中的作用分析的能力。 |
| 7 | 热工基础 | 1. 具有为本课程提供耐火材料的选取与识别能力； 2. 具有为本课程提供热工检测仪表的基本知识。 |
| 8 | 机械识图 | 1.具有为本课程工艺及设备学习提供正确的识图能力； 2．具有为冶炼课程综合训练（工艺课程设计）提供正确的绘图能力。 |
| 9 | 识岗实训 | 1. 具有较全面的对就业岗位的工作环境、现场条件、工艺流程、主要设备、职业素养等的感性认知能力； 2. 具有能描述钢铁联合企业生产工艺流程的能力； 3.具有安全生产、团队合作的意识。 |

表2  后续课程与本课程的关系一览表

| 序号 | 后续课程名称 | 需要本课程培养的主要能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业知识技能综合训练 | 培养学生具有相应的应知应会知识及技能，使学生具备相应的职业能力和职业素养，结合行业企业标准，对学生进行职业技能考核。 |
| 2 | 生产实习 | 1.培养学生具有合格钒渣生产、合格钢水转炉冶炼的工艺操作环节所需的知识； 2. 培养学生具有合格钒渣生产、合格钢水冶炼的工艺操作控制能力； 3. 培养学生运用所学的知识， 从成本、安全、环保、高效率的角度制定冶炼方案的能力。 |
| 3 | 顶岗实习 | 1. 培养学生具有转炉生产钒渣、转炉冶炼合格钢水的相关基础知识； 2.培养学生具有转炉生产钒渣、转炉冶炼合格钢水的工艺及设备知识。 3.培养学生具有合格钒渣、合格钢水转炉冶炼工艺及设备操作的判断、控制能力。 4.培养学生具有专业目标对应的相关专业技能和专业素养。 |
| 4 | 冶金通用机械 | 1.培养学生具有合格钒渣生产、合格钢水转炉冶炼的基本知识及工艺操作制度； 2.培养学生具有为保证转炉提钒与转炉炼钢正常进行应选择哪些必备通用机械设备的能力。 |
| 5 | 创业能力培训 | 1.培养学生具有转炉提钒、转炉炼钢生产职业岗位（群）相关的理论知识和职业素质； 2.培养学生具有专业目标对应的相关专业技能的能力。 |

四、课程学习目标

本课程把职业标准和职业能力要求转化为课程学习目标，核心能力、职业素质、基本知识整合在职业能力的培养之中，其目标包括知识目标、能力目标及素质目标。

1.知识目标

（1）掌握转炉提钒、转炉炼钢的基础知识。

（2）掌握转炉提钒、转炉炼钢所用原材料的种类及其功能。

（3）掌握转炉提钒的工艺操作制度。

（4）掌握转炉炼钢装料、造渣、供氧、温度控制、脱氧合金化等转炉生产的工艺操作制度。

（5）掌握转炉炉衬结构和提高炉衬寿命的途径。

（6）熟悉转炉提钒与转炉炼钢生产全貌。

（7）熟悉转炉炼钢的特点和发展趋势

（8）熟悉转炉提钒、转炉炼钢对所用原材料的成分及对其要求。

（9）熟悉转炉提钒、转炉炼钢工艺设备种类、使用要领、维护方法。

（10）了解转炉炼钢发展史和钢铁联合企业的生产工艺流程。

（11）了解转炉提钒、转炉炼钢工艺设备的结构原理。

2.能力目标

（1）专业能力目标

1）能识别转炉提钒、转炉炼钢所用原材料，并具备一定的质量判断能力。

2）具有根据原材料熟练进行转炉吹炼钒渣的工艺操作能力及冶炼终点的判断能力。

3）能够依据原材料条件和所炼钢种要求，合理地进行造渣、供氧、温度控制、脱氧合金化等方面的工艺计算，并能够进行初步的操作。

4）初步具备兑铁水、加废钢、吹氧、控制喷溅、取样、测温、摇炉、合金加入的操作能力及冶炼终点的判断能力。

5）具有冶炼过程中根据测温取样分析结果调整方案的能力。

6）具有能正确检查、维护提钒与转炉炼钢设备，能按照操作规程正确地操作设备，并能分析和排除一般的故障。

7）能运用转炉提钒、转炉炼钢基础知识去分析判断、解决生产实际问题。

8）能熟练利用虚拟仿真装置进行合格钢种冶炼，处理操作中的异常事故，并能指导他人进行操作。

（2）方法能力目标

1）培养学生独立学习新技术的能力；

2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果；

3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。

4）培养学生收集信息、正确评价信息的能力；

5）敢于批评与自我批评，善于吸取他人经验教训的能力；

（3）社会能力目标

1）培养学生具有沟通和协调人际关系的能力；

2）培养学生具有团队协作能力；

3）培养学生应变能力；

4）培养学生遵纪守法，主人翁意识；

5）培养学生责任意识；

6）培养学生信息保密意识。

3.素质目标

（1）培养学生具有强的事业心和实事求是的科学态度；

（2）具有良好的思想政治素质、行为规范；

（3）具有吃苦耐劳的精神；

（4）培养学生具有诚信品质；

（5）培养学生质量、成本意识；

（6）具有良好的安全生产意识。

七、课程内容模块概述，学时分配

表1  课程内容学时分配表

| 序号 | 教学项目 | 教学设计建议 | 课时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理论 | 实践 |  |
| 一 | 认识转炉提钒生产和转炉炼钢生产 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、讲授法、演示法、教学练相结合 ［教学资源］教材、现场视频、PPT课件、图片、钢铁大学网站、学院电子图书馆资源等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、分组教学练相结合 | 6 | 4 | 理实一体连排； 利用虚拟仿真技术或钢铁大学网站演示或观看现场视频教师“做中教”； 学生“学中做”、“做中学”，边学边做，边做边学。 |
| 二 | 项目一：提钒生产与转炉炼钢生产设备操作与维护 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、讲授法、演示法、教学练相结合 ［教学资源］教材、 现场视频、PPT课件、图片、虚拟炼钢仿真实训室等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、分组教学练相结合 | 18 | 4 | 1.理实一体连排； 2.利用虚拟仿真实训室和视频、图片 |
| 三 | 项目二：基础知识 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、讲授法、教学练相结合 ［教学资源］教材、 现场视频、PPT课件、图片等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、分组教学练相结合 | 12 |  | 1.理实一体连排； 2.利用虚拟仿真实训室进行铁水预处理脱硫操作训练，要求： 教师“做中教”； 学生“学中做”、“做中学”，边学边做，边做边学。 |
| 四 | 项目三：原料准备操作 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、讲授法、教学练相结合 ［教学资源］教材、视频、PPT课件、图片等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、分组教学练相结合 | 10 | 4 | 理论与实际应用结合 |
| 五 | 项目四：转炉提钒生产工艺操作与控制 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、演示法、讲授法、教学练相结合 ［教学资源］教材、 现场视频、PPT课件、图片、虚拟仿真实训室等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、课内分组教学练相结合、课外虚拟工艺练习 | 12 | 4 | 1.理实一体连排； 2.利用转炉提钒与转炉炼钢的相似性，在虚拟仿真实训室进行转炉提钒工艺操作。 |
| 六 | 项目五：氧气顶吹转炉炼钢生产工艺操作与控制 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、演示法、讲授法、教学练相结合 ［教学资源］教材、 现场视频、PPT课件、图片、虚拟仿真实训室、钢铁大学网站等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、课内分组教学练相结合、课外虚拟工艺操作与控制练习 | 34 | 12 | 1.理实一体连排； 2.利用虚拟仿真实训室、钢铁大学网站要求： 教师“做中教”； 学生“学中做”、“做中学”，边学边做，边做边学。 |
| 七 | 项目六：氧气复吹转炉炼钢生产 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、演示法、讲授法、教学练相结合 ［教学资源］ 教材、现场视频、PPT课件、图片、虚拟仿真实训室、钢铁大学网站等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、课内分组教学练相结合、课外虚拟工艺操作与控制练习 | 10 | 4 | 1.理实一体连排； 2.利用虚拟仿真实训室、钢铁大学网站教师：“做中教” 学生：“做中学” |
| 八 | 项目七：炉衬维护操作 | ［教学方法］ 任务驱动教学法、讲授法、演示法、启发式、教学练相结合 ［教学资源］教材、 现场视频、PPT课件、图片、仿真软件、钢铁大学网站等 ［教学媒体］多媒体教学设施、黑板 ［教学组织形式］班级授课、课内分组教学练相结合 | 8 | 2 | 1.理实一体连排； 2.利用虚拟仿真实训室、钢铁大学网站 要求： 教师：“做中教” 学生：“学中做”、“做中学” |
| 合计 | 110 | 34 |  |

六、课程教学详细设计

表2    课程教学详细设计

| 序号 | 教学项目 | 教学目标 | 学习与训练内容 | 教学载体 | 考核评价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 认识钒渣生产和转炉炼钢生产 | [知识目标] 1．熟悉转炉提钒生产与转炉炼钢生产全貌。 2. 熟悉炼钢生产发展趋势。 3．了解转炉炼钢发展史和钢铁联合企业的生产工艺流程。 [能力目标] 1．理论知识的应用 1）能根据转炉提钒工艺流程图，准确地按顺序陈述提钒生产工艺的各环节。 2）能根据转炉炼钢工艺流程图，准确地按顺序陈述转炉炼钢生产工艺的各环节。 2. 技能操作 在老师指导下能操作计算机虚拟仿真装置，完成“演示”操作。 3．方法能力 1）培养学生独立学习新技术的能力； 2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果的能力。 3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 4）敢于批评与自我批评，善于吸取他人经验教训的能力。 4．社会能力 1）培养学生具有团队协作能力。 2）培养学生责任意识、遵纪守法意识。 [素质目标] 1）培养学生吃苦耐劳的精神； 2）激发学生对本门课程的学习兴趣。 | [学习内容] 0.1认识钒渣生产 0.2认识转炉炼钢生产 [训练项目] 利用虚拟仿真技术，认识转炉提钒和转炉炼钢生产工艺的各环节 | 认识提钒生产与转炉炼钢生产全貌 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试和知识的应用。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 二 | 项目一：提钒生产与转炉炼钢生产设备操作与维护 | [知识目标] 1、掌握转炉系统设备的组成、作用及使用要领。 2、掌握铁水供应系统设备的组成、作用、供应方式及操作要点。 3、掌握转炉散状料供应系统的设备组成、作用及操作要点。 4、掌握转炉供气系统设备的组成、作用及使用要领。 5、掌握转炉烟气净化及煤气回收系统设备的构成及类型、作用。 6、熟悉转炉系统设备的结构特点、维护要点。 7、熟悉铁水供应系统设备的结构特点、维护要点。 8、熟悉转炉散状料供应系统的设备结构、维护方法。 9、熟悉转炉供气系统设备的结构特点、维护方法。 10、熟悉转炉烟气和烟尘的特点，转炉烟气净化及煤气回收系统设备的结构特点。 [能力目标] 1.理论知识的应用 （1）会描述转炉系统设备的组成及作用。 （2）能陈述向转炉供应铁水的常用方式和工艺流程。 （3）能陈述转炉散状料供应系统设备的组成及作用。 （4）能陈述转炉供气系统设备组成及作用。 （5）能陈述转炉烟气净化及煤气回收系统的类型和构成. 2. 技能操作 （1）能使用计算机操作画面对转炉系统设备进行熟练操作。 （2）能对向转炉供应铁水常用设备进行日常维护，并能对其常见故障进行判断和处理。 （3）能使用计算机操作画面对转炉散状料供应系统设备进行熟练操作。 （4）会使用计算机操作画面对转炉供气系统设备进行熟练操作。 （5）会使用计算机控制系统进行煤气回收操作、并能判断常见的设备故障。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 4.社会能力 （1）培养学生责任意识。 （2）培养学生团队协作能力。 [素质目标] （1）具有良好的环保和安全生产意识。 （2）具有良好的思想政治素质、行为规范。 | [学习内容] 1.1 转炉系统设备操作与维护 1.2 转炉炼钢原材料供应系统设备操作与维护 1.3 转炉供气系统设备操作与维护 1.4转炉烟气净化及煤气回收系统设备操作与维护 [训练项目] 利用虚拟仿真技术，识别转炉提钒与转炉炼钢各种转炉设备 | 转炉提钒与炼钢必备的机械设备及其操作任务 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 三 | 项目二：基础知识 | [知识目标] （1）掌握顶吹供氧射流、底吹射流特征，射流与熔池相互作用后的运动规律。 （2）掌握氧气转炉提取钒的任务、转炉提钒的基本原理，转炉提钒脱钒脱碳规律。 （3）掌握转炉炼钢的任务及为完成任务所采取的措施。 （4）氧气转炉冶炼一炉钢吹炼过程中分为的阶段及各阶段应完成的任务。 （5）熟悉氧气转炉吹炼过程中金属液成分Si、Mn、C、P、S的变化规律，熔渣成分、熔池温度的变化规律。 （6）熟悉氧气转炉吹炼过程中各阶段的基本特征。 （7）熟悉转炉炼钢冶炼过程中钢水温度、钢水成分的判断方法。 （8）了解氧气转炉吹炼过程中金属液成分Si、Mn、C、P、S发生的反应。 （9）了解氧气转炉吹炼过程中石灰溶解机理及影响石灰溶解的因素。 [能力目标] 1.理论知识的应用 （1）能陈述顶吹供氧射流的特征，顶吹氧射流特征与提钒生产、转炉炼钢生产工艺参数确定的关系。 （2）能陈述氧气转炉吹炼过程中金属液成分Si、Mn、C、P、S的变化规律，熔渣成分、熔池温度的变化规律。 （3）能陈述氧气转炉冶炼一炉钢分为的阶段及应完成的任务。 （4）能陈述氧气转炉吹炼过程中各阶段的基本特征。 （5）能陈述转炉冶炼过程中钢水温度、钢水成分的判断方法。 2. 技能操作 （1）能根据火焰特征，判断熔池反应的进程、熔池出现的状况，确保冶炼的正常进行。 （2）能判断转炉冶炼过程中金属液温度、金属液成分的情况，并采取相应的调整熔池温度、成分措施。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 （3）能利用网络、图书馆收集相关资料、自主学习。 4.社会能力 （1）培养学生责任意识。 （2）培养学生社会适应与应变能力； （3）培养学生遵纪守法，主人翁意识； [素质目标] （1）培养学生具有诚信品质； （2）培养学生质量、成本意识； （3）具有良好的环保和安全生产意识。 | [学习内容] 2.1 气体射流与熔池的相互作用 2.2钒渣的生产原理 2.3氧气转炉炼钢的基本原理 2.4 转炉冶炼的基本特征 2.5 转炉冶炼的基本判断方法 | 在优质、高产、低耗及长寿技术经济指标下，生产合格钒渣和合格钢水所必备的原料 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 四 | 项目三：原料准备操作 | [知识目标] （1）掌握转炉提钒所用原材料的种类及作用。 （2）掌握转炉炼钢用主原料、辅原料、铁合金的种类、作用。 （3）熟悉转炉提钒对各原材料质量要求。 （4）熟悉转炉炼钢生产对所用各种主原料、辅原料、铁合金的要求及为了保证炼钢生产获得优质、高产、低耗及长寿技术经济指标对主原料进行的处理及要求。 [能力目标] 1.理论知识的应用 （1）能陈述转炉提钒所用的原材料种类及作用。 （2）能陈述转炉提钒对各种原料质量的要求及对冶炼的影响。 （3）能陈述转炉炼钢所用的原材料种类及作用。 （4）能陈述转炉炼钢对各种原料质量的要求及对冶炼的影响。 （5）运用所学的知识， 从成本、安全、环保、高效率的角度选用各种原料。 （6）运用所学的知识，鉴别与判定各种原材料的质量。 2. 技能操作 （1）会正确的鉴别、合理的选用、科学的管理原材料。 （2）能分析为获得良好的技术经济指标转炉精料（合理的炉料结构）的内涵。 （3）能按工艺要求使用计算机操作铁水预处理设备，完成铁水预处理任务。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果。 （3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 4.社会能力 （1）培养学生责任意识。 （2）培养学生社会适应与应变能力。 （3）培养学生遵纪守法，主人翁意识。 （4）培养学生信息保密意识。 [素质目标] （1）培养学生具有诚信品质； （2）培养学生质量、成本意识； （3）具有良好的环保和安全生产意识。 | [学习内容] 3.1转炉提钒用原料 3.2 转炉炼钢用原材料 3.3 铁水预处理 [训练项目] 项目1-1 编制铁水预处理脱硫方案，利用虚拟仿真技术，完成铁水预处理任务。 项目1-2识别转炉炼钢所用的各种原料。 | 合格钒渣生产和合格钢水生产所具有的“必需、够用”知识 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 五 | 项目四：转炉提钒生产工艺操作与控制 | [知识目标] （1）掌握转炉提钒生产各工艺操作制度研究内容及其含义。 （2）掌握转炉提钒一炉钒渣生产主要工艺制度的工艺参数调节和控制方法。 （3）熟悉氧气转炉提钒常见事故及处理方法。 （4）了解氧气转炉提钒的主要技术经济指标。 [能力目标] 1.理论知识的应用 （1）会陈述转炉提钒一炉合格钒渣生产所包括的工艺制度。 （2）会陈述转炉提钒一炉合格钒渣生产各主要工艺制度研究的内容。 （3）能运用转炉提钒基础知识去分析判断、解决生产实际问题。 （4）运用所学的知识， 从成本、安全、环保、高效率的角度制定冶炼方案。 2．技能操作 （1）会调节和控制转炉提钒生产各工艺操作制度相对应的操作参数。 （2）能根据原材料熟练进行转炉吹炼钒渣的工艺操作能力及冶炼终点的判断能力。 （3）具有冶炼过程中根据测温取样分析结果调整方案的能力。 （4）能根据铁水条件、冶炼终点要求编制工艺方案。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果。 （3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 （4）培养学生收集信息、正确评价信息的能力。 （5）敢于批评与自我批评，善于吸取他人经验教训的能力。 4．社会能力 （1）培养学生具有沟通和协调人际关系的能力。 （2）培养学生具有团队协作能力。 （3）培养学生应变能力。 （4）培养学生遵纪守法，主人翁意识。 （6）培养学生责任意识。 （7）培养学生信息保密意识。 [素质目标] （1）具有诚实守信品质。 （2）具有良好的安全生产意识。 （3）具有吃苦耐劳的精神。 | [学习内容] 4.1氧气转炉提钒装料操作 4.2 氧气转炉提钒供氧操作 4.3 氧气转炉提钒温度控制操作 4.4 氧气转炉提钒终点控制 4.5转炉提钒的主要技术经济指标 4.6炉提钒常见事故及处理 4.7复吹转炉提钒工艺 [训练项目] 根据铁水条件、冶炼终点要求编制各主要工艺制度的工艺方案。 | 一炉合格钒渣生产的工艺操作任务 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 六 | 项目五：氧气顶吹转炉炼钢生产工艺操作与控制 | [知识目标] （1）掌握氧气顶吹转炉冶炼一炉钢所必须的主要工艺环节所对应的工艺制度及其研究的内容。 （2）掌握氧气顶吹转炉冶炼一炉钢的主要工艺制度的工艺参数调节和控制方法。 （3）掌握依据原材料条件和所炼钢种要求，一炉钢冶炼包括的主要工艺制度的工艺计算方法。 （4）掌握氧气顶吹转炉吹炼过程中出现的吹损的组成和处理措施。 （5）掌握喷溅的种类、喷溅产生的原因及控制措施。 （6）熟悉氧气顶吹转炉半钢炼钢与普通铁水炼钢相比具有的相同点（即共性）、不同点（即个性）的要点。 （7）了解氧气转炉炼钢的主要技术经济指标。 [能力目标] 1.理论知识的应用 （1）会陈述氧气顶吹转炉冶炼一炉合格钢水所包括的工艺制度。 （2）会陈述氧气顶吹转炉冶炼一炉合格钢水各主要工艺制度包括的内容。 （3）会陈述吹损的组成和减少吹损的措施。 （4）会陈述喷溅产生的原因及控制措施。 （5）能运用转炉炼钢基础知识去分析判断、解决生产实际问题。 （6）运用所学的知识， 从成本、安全、环保、高效率的角度编制冶炼工艺操作方案。 2．技能操作 （1）能使用计算机虚拟仿真技术对氧气顶吹转炉生产主要工艺环节进行初步操作。 （2）会调节和控制转炉炼钢生产各工艺操作制度相对应的工艺操作参数。 （3）能根据原材料熟练进行转炉吹炼的工艺操作能力及冶炼终点的判断能力。 （4）具有冶炼过程中根据测温取样分析结果调整方案的能力。 （5）具有判断和处理异常工况的能力。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果。 （3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 （4）培养学生收集信息、正确评价信息的能力。 （5）敢于批评与自我批评，善于吸取他人经验教训的能力。 4．社会能力 （1）培养学生具有沟通和协调人际关系的能力。 （2）培养学生具有团队协作能力。 （3）培养学生应变能力。 （4）培养学生遵纪守法，主人翁意识。 （6）培养学生责任意识。 （7）培养学生信息保密意识。 [素质目标] （1）具有诚实守信品质； （2）具有良好的安全生产意识。 （3）具有吃苦耐劳的精神 | [学习内容] 5.1一炉钢的操作过程5.2氧气顶吹转炉装料操作 5.3氧气顶吹转炉供氧操作 5.4氧气顶吹转炉造渣操作 5.5氧气顶吹转炉温度控制操作 5.6氧气顶吹转炉终点控制及出钢操作 5.7氧气顶吹转炉脱氧合金化操作 5.8吹损与喷溅 5.9 半钢吹炼操作 5.10不合格钢处理 [训练项目] 项目5-1 根据铁水条件、钢种要求编制各主要环节的工艺方案。 项目5-2 根据铁水条件、钢种要求，利用虚拟仿真实训室进行Q235钢种冶炼的训练。 | 一炉合格钢水生产的工艺操作任务 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 30%左右 |
| 七 | 项目六：氧气复吹转炉炼钢生产 | [知识目标] （1）掌握复吹转炉冶炼一炉合格质量钢的实际工艺操作环节及相应的操作制度包括的内容。 （2）熟悉复吹转炉的发展状况、工艺类型及冶金特点。 （3）了解氧气底吹转炉炼钢法的设备结构特点、熔池反应的基本特点及工艺操作环节。 [能力目标] 1．理论知识的应用 （1）会陈述复吹转炉冶炼一炉钢水所包括的主要工艺制度及其与顶吹转炉的比较要点。 （2）能陈述复吹转炉的主要工艺类型及其冶金特点。 （3）运用所学的知识，从成本、安全、环保、高效率的角度制定冶炼方案。 2．技能操作 （1）能使用计算机虚拟仿真技术对氧气复吹转炉生产主要工艺环节进行初步操作。 （2）会调节和控制转炉炼钢生产各工艺操作制度相对应的工艺操作参数。 （3）能根据原材料熟练进行转炉吹炼的工艺操作能力及冶炼终点的判断能力。 （4）具有冶炼过程中根据测温取样分析结果调整方案的能力。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果。 （3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 （4）培养学生收集信息、正确评价信息的能力。 （5）敢于批评与自我批评，善于吸取他人经验教训的能力。 4．社会能力 （1）培养学生具有沟通和协调人际关系的能力。 （2）培养学生具有团队协作能力。 （3）培养学生应变能力。 （4）培养学生遵纪守法，主人翁意识。 （6）培养学生责任意识。 （7）培养学生信息保密意识。 [素质目标] （1）具有诚实守信品质； （2）具有良好的安全生产意识。 （3）具有吃苦耐劳的精神。 | [学习内容] 6.1氧气底吹转炉炼钢法综述 6.2氧气顶底复合吹炼技术综述 6.3顶底复吹氧气转炉炼钢工艺 6.4常见钢种的冶炼 6.5开新炉 [训练项目] 根据铁水条件、钢种要求，利用虚拟仿真实训室进行Q235钢种冶炼的训练。 | 一炉合格钢水生产的工艺操作任务 | [考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 主要为理论考试。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |
| 八 | 项目七：炉衬维护操作 | [知识目标] （1）掌握转炉所用耐火材料冶炼过程中损坏原因及提高炉龄的措施。 （2）熟悉转炉炉衬工作条件、损毁机理，转炉炉衬寿命的影响因素。 （3）熟悉补炉的操作要点。 （4）了解氧气转炉炼钢法所用耐火材料的种类、理化性能指标的含义。 （5）了解氧气转炉用耐火材料的发展状况、各部分所用耐火材料的种类。 [能力目标] 1．理论知识的应用 （1）会陈述氧气转炉冶炼炉衬损坏的原因及提高炉龄的措施。 （2）能陈述氧气转炉炉衬各部位的工作条件。 （3）运用所学的知识， 会选择氧气转炉炉衬各部位所用的耐火材料。 （4）运用所学的知识，能及时并正确地发现炉衬损坏部位，判断损坏程度。 2．技能操作 （1）能正确使用补炉材料和工具，完成补炉操作。 （2）能利用计算机虚拟仿真技术进行溅渣护炉的操作。 3．方法能力 （1）培养学生独立学习新技术的能力。 （2）培养学生独立制定工作计划、独立评估工作结果。 （3）培养学生分析问题、判断问题及处理问题的能力。 4．社会能力 （1）培养学生具有沟通和协调人际关系的能力。 （2）培养学生具有团队协作能力。 （3）培养学生应变能力。 （4）培养学生责任意识。 [素质目标] （1）具有良好的安全生产意识。 （2）具有吃苦耐劳的精神。 | [学习内容] 7.1 转炉用耐火材料 7.2 炉衬寿命及影响因素 5.3 溅渣护炉技术 [训练项目] 利用转炉虚拟仿真技术，完成转炉溅渣护炉。 | 转炉炼钢生产获得优质、高产、低耗及长寿的技术经济指标 | [[考核方式] 1.过程考核 包括学生自评、小组评价、教师评价等。 2. 终结考核 包括理论知识及知识的应用等。 [考核标准] 1.过程考核（40%） 包括行为表型、学习目的及态度课堂自主学习、教学效果、课外自主学习等。 2.终结考核（60%） 包括理论知识及知识的应用等。 [成绩权重] 10%左右 |

七、教学实施基本要求

1.师资队伍基本要求

（1）本课程师资队伍要求师德高尚，治学严谨，教学能力强，教学、实践经验丰富，责任感强，团结协作精神好。

（2）本课程师资队伍应具备比例合理的专兼职教师，专职教师应具备中高级职称，具有理论和实践教学经验。兼职教师均应来自各企业的专家、工程师、技师 ，均应参与课程教学设计、课程改革方案的制定、教材建设、实训项目的开发，承担部分理论课程和实践性课程的教学任务。

（3）精通提钒与转炉炼钢基本理论知识、冶炼工艺与设备知识及操作技能。

（4）具备在生活、工作和学习中利用计算机获取和处理信息的能力。

2.教学实验实训硬件环境基本要求

本课程教学环境为多媒体教室、模拟虚拟仿真软件、微机房（“钢铁大学”）网站资源和校外实习基地。

知识训练在教室、多媒体教室和微机房（“钢铁大学”网站），充分利用多媒体课件信息量大，仿真软件直观的优势，强化所学知识的相互联系。

技能训练一般在仿真实训室、微机房（“钢铁大学”网站）和校外实习基地进行。提前将学生分成小组，要求所有学生必须预习实训所需要的知识，写预习报告。学生在完成学习任务过程中，利用模拟虚拟仿真软件，以及国际钢铁大学网站上的转炉炼钢生产模拟软件，进行操作练习，同时验证方案修改方案。该网站弥补了冶金行业学生动手机会少、学生企业实训安全系数低的缺陷，真正做到“学中做，做中学”。 通过反复训练，培养学生的综合能力。同时虚拟仿真实训室或“钢铁大学”网站为本门课程的教学提供了开放的实践教学环境，学生利用业余时间根据自身需要，在音像资料的指导下，进行自我训练。

3.教学资源基本要求

教材采用规划出版教材与校本教材结合，校本教材编写校企共建，教材结构体系以职业技能需求为出发点，基于工作过程及典型任务为载体，遵循职业教学的基本规律，融合专业知识，技能及职业资格标准及新技术、新方法。教材内容强调“三基”，取材恰当，阐述循序渐进，便于自学，使学生能够掌握基本理论知识、基本思维方法、基本实践技能。

课程教学资源的内容包含：电子课件、教案、实训范例、操作规范、试题库、习题库、生产现场视频、企业及行业标准、企业技术操作规程、期刊论文、钢铁大学网站等。

4.综合考核评价建议（方案）

参照国家《职业技能标准、职业技能鉴定规范》（冶金行业，炼钢部分）和《企业职业技能标准》 “应知”、“应会”的要求，对应岗位技能编制考核内容，对课程知识、技能进行考核。

（1）课程教学考核

课程教学考核包括过程考核和终结考核两部分，以专业知识应用考核与虚拟仿真实训操作考核相结合的方式取代过去单纯的理论考核。

1）过程考核（40％）：过程考核中，评价方式包括个人自评、小组互评、教师评价及企业评价等，占分比例分别是：20％左右、30％左右、30％左右、20%左右。

2）终结考核（60％）： 根据个人对试题完成情况或自己的学习情况（成果与收获、经验与教训等）总结、汇报和展示及小组汇报等综合评定给分。

3）学生总成绩=期末考试成绩*60%+过程考核成绩*40%。

（2）评价手段可以采用观测、现场操作、提交实践报告、闭卷测试等,具体考核评价方法如表3考核评价表所示。

表3  《提钒与转炉炼钢技术》课程考核评价表

| 考核方法 | 考核内容及标准 | 评价方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 自评 | 小组评价 | 教师评价 | 企业评价 |
| 过程考核（40%） | 课堂学习过程（80%） | 行为表现 | 迟到、出勤、早退、睡觉、学习目的、积极性（20%） | √ | √ | √ |  |
|  |  | 自主学习 | 团队合作20% | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 综合职业能力（20%） | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 项目汇报（20%） | √ | √ | √ |  |
|  |  | 教学效果 | 任务完成情况、是否达到教学目标（20%） | √ | √ | √ |  |
|  | 课外自主学习（20%） | 作业完成、学习报告、课外阅读、课外查阅信息等（10%） | √ | √ | √ |  |
| 终结考核（60%） | 理论考试 | 提钒与转炉炼钢生产的相关理论知识、工艺及设备操作知识、知识运用能力 |  |  | √ | √ |