# 磁选题库

一、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的请在括号内打“×”每题2分，共516分）

1.>1050×2100磁选机的2100表示磁选机的磁场。  (×  )

2.>200目相当于0.25毫米。  (×  )

3.>磁铁矿的分子式是Fe2O3。  (×  )

4.>磁铁矿的氧化程度常用磁性率表示。  (   )

5.>磁铁矿是弱磁性矿物。  (×   )

6.>磁铁是由运动的电荷产生的。  ×

7.>磁系偏后时，尾矿品位高。  ×

8.>磁系偏前时，对精矿品位的影响不大，但尾矿品位升高。  ×

9.>磁性率是矿石中可溶铁(SFe)含量与全铁(TFe)含量的百分比。  ×

10.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。

11.>磁性与外磁场无关。  (   )

12.>磁选机的工作间隙大，矿浆流量大，有利于提高处理矿量。  (   )

13.>磁选机的圆筒是用钢板卷焊制成的。  (×  )

14.>磁选机工作间隙增大，精矿品位降低。  (   )

15.>磁选机圆筒表面包一层橡胶是保护筒面不受磨损。  (   )

16.>磁选机圆筒旋转的线速度与圆筒直径无关。  (×   )

17.>磁选设备按分选介质划分可分为强磁机和弱磁机。  ×

18.>磁选是利用矿物磁性差异，在磁选设备的磁场中，受到不同的作用力来进行分选的一种方法。  (   )

19.>粗选经初次选别后得到高于原矿品位的产物并选出一部分脉石或围岩的工序。  (   )

20.>单体解离度越高，磁选的效果越好。  (×   )

21.>单位长度内磁场强度变化的数值叫磁感应强度。  ×

22.>单位体积物体的重量叫比重。  (   )

23.>地球的外壳是由岩石组成的，岩石是由矿物组成的。  (   )

24.>顶部磁系脱水槽的缺点是耗水量较大，不易在缺水地区应用。  (   )

25.>分级机溢流浓度的大小，决定分级溢流粒度的粗细。  (   )

26.>分级设备的作用在于及时分出磨矿合格产物，避免过磨，同时又可分出不合格的粒砂，返回再磨。  (   )

27.>富集比是指原矿量与精矿量的比值。  (×  )

28.>高频振动细筛筛面与水平的夹角增加时，筛下的精矿合格率降低。  (×  )

29.>根据磁场强度的分布情况，有均匀磁场和非均匀磁场之分。  (   )

30.>根据矿物的比磁化系数的大小，可以把所有的矿物分为强磁性、中等磁性、弱磁性、非磁性矿物。  (   )

31.>褐铁矿是强磁性矿物。  (×  )

32.>回收率是指精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比。  (   )

33.>集中表现磁性的物体叫磁块。  (   )

34.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫岩石。  (×   )

35.>精矿品位与原矿品位之比为富矿比。  (   )

36.>精矿中，某金属重量与精矿总重量之比的百分数叫精矿品位。  (   )37.>矿浆浓度常用的表示方法是重量百分比浓度。  (   )

38.>矿浆中固体含量的百分数叫浓度。  (   )

39.>矿浆中液体重量与矿石重量之比称之为液固比。  (   )

40.>矿浆重量百分比浓度是指固体重量占全部矿浆重量的百分比。  (   )

41.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫矿浆浓度。  (×  )

42.>矿石经初次选别后，将其中一部分脉石或围岩选出后，得到高于原矿品位的产物，一般还达不到精矿质量的要求，这一工序称为作业。  (  × )

43.>矿石经磨碎后，有用矿物与脉石的单体解离程度，不直接影响到分选

指标的好坏。  (×  )

44.>矿石经选别后有用成分得到富集的产物称为中矿。  (×  )

45.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与被测矿物总颗粒数之比的百分数称为单体解离度。  (   )

46.>矿石磨碎后，有些未被解离为单体矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起称为单体解离。  (×   )

47.>矿石磨碎后，有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来称为单体解离度。  (×  )

48.>矿石品位是指矿石中TFe与FeO比值的百分数。  (×   )

49.>矿物在磁选设备中进行分离时，矿物的比磁化系数差异越小则越容易

分离。  (×   )

50.>矿物在浮选过程中，矿物的沉浮几乎与矿物的比重无关。  (   )

51.>利用矿物的磁性差异，在不均匀磁场中来分选矿物的选矿方法是电选法。  (  × )

52.>连生体即呈多种矿物连在一起的颗粒。  (   )

53.>脉石就是矿石中没有使用价值或不能被利用的部分。  (   )

54.>磨矿产品的粒度过粗或过细，对选别指标都是不利的。  (   )

55.>磨矿是在磨矿介质产生的冲击力和研磨力的联合作用下，使矿石达到磨碎的。  (   )

56.>磨矿作业的给矿量大小，产品粒度，浓度大小及生产波动等都直接影

响选别指标。  (   )

57.>磨矿作业是矿石破碎过程的继续，按照磨矿介质的不同可分为格子型、溢流型磨机。  (×  )

58.>能够为人类利用的矿物叫有用矿物。  (×  )

59.>逆流型磁选机不适于处理粗粒矿石，是因为矿石粒度粗，容易沉积堵塞选别空间。  (   )

60.>品位是指产品重量与原矿重量的百分比。  (×  )

61.>破碎和筛分组成联合作业，筛分作业即可在破碎前筛出合格产品，又可进行检查筛分，以控制破碎产品达到技术标准要求。  (   )

62.>企业标准包括企业技术标准、管理标准和工作标准三大类。  (   )

63.>强磁性矿物比磁化系数为X≥3000×10-6厘米3/克。  (   )

64.>设备实际运转台时数与在册设备日历台时数之比值的百分数叫做设备作业率。 (×  )

65.>生产上一般把磁性率在28-36%之间的铁矿石划分为磁铁矿。  (×  )

66.>石英是非磁性矿物。  (   )

67.>实践证明，弱磁机的筒径越大，处理能力越小。  (×  )

68.>随着给矿量的增加，筛上产率也增加，筛分效率也逐渐增加。  (×  )

69.>随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小。  (   )

70.>钛铁矿的分子式是FeTiO3。  (×  )

71.>铁精矿品位提高以后，高炉入炉矿石品位提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉的利用系数可提高3%。  (   )

72.>通常情况下，旋转磁场磁选机耗水和耗电量都比一般磁选机小。  (  × )

73.>同一个磁铁的N极和S极具有不相等的磁量。  (×  )

74.>脱水作业常常按照浓缩过滤干燥几个阶段进行。  (   )

75.>网目 即表示矿粒大小的物理量，常用毫米或网目做为度量单位。  (   )

76.>网目是指一英吋长度内所具有筛孔的个数。  (   )

77.>网目越多，筛孔越大。  (  × )

78.>为了保证把分选矿石中的磁性强的矿粒和磁性弱的矿粒分开，必须满足的条件是：f磁弱>∑f机>f磁强。  (×   )

79.>为了从矿石中选出有用矿物，一般将矿石进行粉碎，使有用的矿物和脉石达到单体解离。  (   )

80.>为了获得较好的选别指标，必须使入选前的矿物最大限度地达到单体解离。  (   )

81.>尾矿的数量越少，金属流失率越低。  (   )

82.>无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收。  (   )

83.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示磁性的过程叫

磁化。  (   )

84.>细筛的其它参数相同时，无敲打装置则筛分效率提高。  (×  )

85.>细筛是根据矿物颗粒的比重进行分级的。  (×  )

86.>细筛主要由给矿器、筛面、筛体和敲打装置组成。  (   )

87.>形象地表示磁场的强弱、方向和分布情况的曲线叫磁场强度。  (×  )

88.>旋流器是根据矿物颗粒的重量和颗粒的大小来进行分级的。  (   )

89.>选别弱磁性矿石时，应选用弱磁场的磁选机。  (×   )

90.>选别作业是将已经单体解离的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。  (   )

91.>选矿比是精矿生产量与原矿处理量之比值。  (×  )

92.>选矿比是指精矿品位与原矿品位的比值。  (×  )

93.>选矿比是指原矿重量对精矿重量之比值。  (   )

94.>选矿的目的，一是提高矿石中有用矿物的品位，二是综合利用国家资源。  (   )

95.>选矿过程是由选前的矿石准备作业，选别作业，选后的脱水作业所组成的连续生产过程。  (   )

96.>选矿是采矿和冶炼的中间环节。  (   )

97.>选前的准备工作，一般由破碎作业和筛分作业两个阶段组成。  (   )

答案：×

98.>永磁磁选机的磁系是由银铁氧体或稀土永磁体组成。  (   )

99.>永磁铁的质量大致可用它的剩磁感和矫顽磁力值的大小来表示。  (   )

100.>有用矿物就是能被利用的矿物、矿石与岩石。  (   )

101.>预磁器使矿物打开磁性的设备。  (   )

答案：×

102.>原矿品位介于精矿品位与尾矿品位之间。  (   )

103.>原矿中金属含量与精矿中金属含量之比的百分数叫做回收率。  (   )

答案：×

104.>原矿中某金属重量占尾矿重量百分比称之为尾矿品位。  (   )

答案：×

105.>在磁选中通常是按矿物比磁化系数的大小，把矿物分成强磁性矿物、弱磁性矿物和非磁性矿物。  (   )

106.>在电选中起作用的主要电性是矿物的导电率、介电常数及比导电度和整流性等。  (   )

107.>在矿石中含有两种以上金属时，称为单金属矿石。  (   )答案：×

108.>在目前技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为精矿。  (   )

答案：×

109.>在目前使用条件下，可以认为铁氧体磁铁不适宜在低温条件下长时间的存放和运转。  (   )

110.>在确立磁系结构和磁系安装过程中，应尽量避免退磁因素增加，否则会影响磁系的效能。  (   )

111.>在选别过程中，除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理，这部分产品称为中矿。  (   )

112.>在选矿设备中，磁力脱水槽是靠重力作用的设备。  (   )

答案：×

113.>质量合格的次数与总的检测次数之比值的百分数叫合格率。  (   )

114.>重选法是根据各种矿物的比重或粒度的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。  (   )

答案：×

115.>在冶金工业中要尽力实行精料方针，提高冶炼原料中的的金属品位。

116.>在磁选工艺选别过程中，起决定作用的是工艺流程。	（  ）

答案：×

117.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异愈大愈容易分离。

118.>矿山开采出来的矿石叫原矿。

119.>选别作业要求粒度越细越好。                                        答案：×

120.>按轴承中滚动轴承体的列数可分为单列、双列和多列轴承。

121.>永磁筒式磁选机的吹散水太大，尾矿品位则降低。

答案：×

122.>滤油器的主要作用是滤去油液中的水分。

答案：×

123.>均匀磁场是指磁场内各点磁场强度大小和方面都相同。

124.>为了提高磁场力，只有通过提高磁场强度来实现。

答案：×

125.>CTS-718表示顺流型筒式磁选机其筒体尺寸为750×1800。

126.>为了从矿石中选出有用矿物，一般将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石达到单体解离。（  ）

127.>脱水槽可以脱去矿石中的粗粒脉石。 （  ）

答案：×

128.>在PC中可以通过编程器修改增删的是系统程序。

答案：×

129.>保护零线在短路电流的作用下不能熔断。

130.>将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为精选作业。

131.>仿琼斯强磁机对小于0.030毫米的微粒回收率差。

132.>脱水槽上升水量大，精矿品位低。

答案：×

133.>纯磁铁的分子式为Fe3O4。

134.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了分选作用。

135.>装拆销键皮带轮时，不能用锤子直接敲击。(	)

136.>选别设备中，磁力脱水槽是靠重力作用的设备。

137.>磁选过程可在恒定或交变磁场中实现。

138.>内外卡钳不能直接量出工件尺寸。（	）

139.>均匀磁场是指磁场内各点磁场强度大小相同。

答案：×

140.>在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是矿石性质。

141.>表示矿石连续加工的工艺过程称为流程。					）

142.>还原焙烧是选前准备作业。               	           （  ）

143.>在钢件上攻螺纹时不应加机油冷却润滑

答案：×

144.>选矿生产要在保证精矿品位的前提下，尽量提高选矿回收率。（  ）

145.>工业上用矿物的磁化系数大小来鉴别矿物磁性。

答案：×

146.>为了提高磁场力，可以通过提高磁场梯度来实现。     		（

147.>永磁筒式磁选机属于交变磁场磁选机。               		（

答案：×

148.>磁选机的磁系极数与筒径无关。

答案：×

149.>磁选机靠近磁系的部位应用导磁材料制作。        	（  ）

答案：×

150.>顺流型磁选机不宜选别细粒和微细颗粒矿物。

151.>微型计算机的核心是微处理器。                 		（  ）

答案：×

152.>入选物料的水份对大块磁选机的选别效果没有影响。

答案：×

153.>磁力脱水槽可以脱去非磁性细粒脉石和矿泥。

154.>筒式磁选机工作间隙太大，会造成尾矿品位升高。

155.>矿是采矿和冶炼的中间环节，只有选矿技术的不断发展，才能促进冶金工业的飞速发展。（  ）

156.>矿过程是由	选前的矿石准备作业、选别作业、选后的脱水作业组成的连续生产过程。                                              （

157.>选别作业是将已经单体解离的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

158.>选矿设备中，磁力脱水槽是靠磁力作用的设备。

答案：×

159.>磁力脱水槽上升水量小，精矿品位高，尾矿品位也高。          （  ）

答案：×

160.>尾矿品位反映了选矿过程中金属流失的情况。                  （

161.>安装钜条时，齿尖应向后。

答案：×

162.>线圈通过电流越大，所产生的磁场就越强。                     （

163.>各种物件起重前都应先进行试中分选矿物的过程。

164.>在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是选别设备。          （

答案：×

165.>矿物的磁性、工业上用矿物的比磁化系数大小进行鉴别。

166.>非均匀磁场是磁场内各点磁场的大小不相同。

答案：×

167.>网目是指一厘米长度内所具有的筛孔的个数。                  （

答案：×

168.>直流电磁铁的电磁吸引力与气隙大小成反比。                  （

169.>钎焊电子元件可以使用焊膏和盐酸。                          （

答案：×

170.>磁选机靠近磁系的部位应用非导磁材料制作。

171.>磨矿分级属于选前准备作业。

172.>选别作业要求粒度越细越好。

答案：×

173.>磁场梯度就是单位距离内磁场强度变化数值。

174.>一般把从采场送到选矿的矿石称为原矿。

175.>选矿是采矿和冶炼的中间环节，只有选矿技术的不断发展，才能促进冶金工业的飞速发展。		（  ）

176.>选矿过程是由	选前的矿石准备作业、选别作业、选后的脱水作业组成的连续生产过程。    （  ）

177.>选别作业是将已经单体解离的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。	（  ）

178.>选矿设备中，磁力脱水槽是靠磁力作用的设备。

答案：×

179.>磁力脱水槽上升水量小，精矿品位高，尾矿品位也高。          （  ）

答案：×

180.>尾矿品位反映了选矿过程中金属流失的情况。

181.>实际选矿比=(精矿产量) /(原矿处理量)（倍）

答案：×

182.>实际回收率=(精矿重量×精矿品位)/ (原矿重量×原矿品位)×100%

183.>重选法是根据各种矿物的比重或粒度的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。

184.>在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是选别设备。

答案：×

185.>矿物的磁性、工业上用矿物的比磁化系数大小进行鉴别。

186.>非均匀磁场是磁场内各点磁场的大小不相同。

答案：×

187.>网目是指一厘米长度内所具有的筛孔的个数。

答案：×

188.>磁性率是矿石中氧化铁（FeO）含量与全铁(TFe)含量的百分比。

189.>φ1050mm以上筒径磁选机的磁极为4-6极。            (    )

答案：×

190.>磁选机靠近磁系的部位应用非导磁材料制作。

191.>磨矿分级属于选前准备作业。

192.>选别作业要求粒度越细越好。

答案：×

193.>磁场梯度就是单位距离内磁场强度变化数值。

194.>一般把从采场送到选矿的矿石称为原矿。

195.>选矿又称矿物精选,它是研究将矿石中个别成份富集的一门技术科学。(	    )

196.>选别设备中，磁力脱水槽是靠重力作用的设备。				（

答案：×

197.>磁选过程可在恒定或交变磁场中实现。						（

198.>生产实践表明，铁精矿品位提高1%，炼铁焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。	（	）

199.>均匀磁场是指磁场内各点磁场强度大小相同。				（

答案：×

200.>在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是矿石性质。		（

201.>表示矿石连续加工的工艺过程称为流程。					（

202.>还原焙烧是选前准备作业。               	           （  ）

203.>实际精矿产率=（原矿重量）/(精矿重量)×100%           （  ）

答案：×

204.>选矿生产要在保证精矿品位的前提下，尽量提高选矿回收率。（  ）

205.>工业上用矿物的磁化系数大小来鉴别矿物磁性。 （  ）

答案：×

206.>为了提高磁场力，可以通过提高磁场梯度来实现。

207.>永磁筒式磁选机属于交变磁场磁选机。

答案：×

208.>磁选机的磁系极数与筒径无关。

答案：×

209.>磁选机靠近磁系的部位应用导磁材料制作。（  ）

答案：×

210.>顺流型磁选机不宜选别细粒和微细颗粒矿物。（  ）

211.>半逆流磁选机不宜选别微细粒矿石。 （  ）

答案：×

212.>入选物料的水份对大块磁选机的选别效果没有影响。

答案：×

213.>磁力脱水槽可以脱去非磁性细粒脉石和矿泥。

214.>筒式磁选机工作间隙太大，会造成尾矿品位升高。

215.>在冶金工业中要尽力实行精料方针，提高冶炼原料中的的金属品位。

216.>在磁选工艺选别过程中，起决定作用的是工艺流程。					（  ）

答案：×

217.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异愈大愈容易分离。

218.>矿山开采出来的矿石叫原矿。

219.>选别作业要求粒度越细越好。

答案：×

220.>理论精矿产率 =(原矿品位－尾矿品位)/(精矿品位－尾矿品位)

221.>永磁筒式磁选机的吹散水太大，尾矿品位则降低。	（  ）

答案：×

222.>选矿比是精矿产量与原矿产量之比值。

答案：×

223.>均匀磁场是指磁场内各点磁场强度大小和方面都相同。

224.>为了提高磁场力，只有通过提高磁场强度来实现。

答案：×

225.>CTS-718表示顺流型筒式磁选机其筒体尺寸为750×1800。

226.>为了从矿石中选出有用矿物，一般将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石达到单体解离。	（  ）

227.>脱水槽可以脱去矿石中的粗粒脉石。

答案：×

228.>磁场强度的单位是特斯拉（T）。

答案：×

229.>粒度常用毫米（mm）表示。

230.>将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为精选作业。

231.>仿琼斯强磁机对小于0.030毫米的微粒回收率差。

232.>脱水槽上升水量大，精矿品位低。

答案：×

233.>纯磁铁的分子式为Fe3O4。（  ）

234.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了分选作用。（  ）

235.>CTB-1024半逆流筒式磁选机筒体尺寸(D×L毫米)为1050×2400。

236.>Fe、TiO2、V2O5分别表示铁、钛、钒的分子式。  (   )

答案：×

237.>按磁场强弱，磁选机可分为电磁和永磁磁选机。  (   )

答案：×

238.>按磁选机外形结构型式，磁选机可分为顺流型、逆流型、半逆流型。

答案：×

239.>表示磁场强弱的物理量为磁场强度。  (   )

240.>表示矿石连续加工的工艺过程称为流程。  (   )

241.>产品重量对原矿重量之比的百分数叫做该产品的产率。  (   )

242.>尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。  (   )

243.>赤铁矿是强磁性矿物。  (   )

答案：×

244.>磁场的作用力是磁力，它能对非磁性物质发生作用。  (   )

答案：×

245.>磁场的作用是磁力，只对磁性物质才发生作用。  (   )

246.>磁场具有方向性、连续性等特性。  (   )

247.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和磁场强弱的物理量，它们之间既有区别又有联系。  (   )

248.>磁场是由运动电荷产生的。  (   )

249.>磁场是指具有磁力作用空间范围。  (   )

250.>磁极是磁铁的两端磁性最强的地方。  (   )

251.>磁力脱水槽的上升水量必须适当。  (   )

252.>磁力脱水槽底部塔形磁系磁场强度沿轴向分布情况是上部强，下部弱。  (   )

答案：×

253.>磁力脱水槽底部增形磁系的磁场强度沿径向分布是周围强中间弱。

答案：×

254.>磁力脱水槽上升水量小，精矿品位高，尾矿品位也高。  (   )

答案：×

255.>磁力脱水槽是磁力与重力联合作用下，使磁性矿物和非磁性矿物达到分离的一种选矿设备。  (   )

256.>磁力选矿法是分选黑色金属矿石的主要方法。  (   )

257.>磁力选矿与重力选矿一样都是物理选矿方法。  (   )

258.>磁铁的两端最强的地方叫“磁性”。  (   )

答案：×

## 二、填空题（请将正确答案填在横线空白处，每题2分，共364分）

1.>__________即有用矿物呈单体矿物的颗粒。

答案：单体解离

2.>按__________划分，磁选机可分为干式和湿式磁选机。

答案：分选介质

3.>产品中某金属的重量对于产品重量比叫__________，常用百分数表示。

答案：品位

4.>产品重量与原矿重量的百分比叫__________。

答案：产率

5.>常用磁性率表示磁铁矿的__________。

答案：氧化程度

6.>常用的磁选机一般是__________。

答案：半逆流型

7.>磁偏角，即磁系弧面中心线与__________的夹角。

答案：圆筒中心垂直线

8.>磁铁矿的分子式是__________。

答案：Fe3O4

9.>磁铁矿的氧化程度常用__________表示。

答案：磁性率

10.>磁铁矿离开__________后，矿物不能恢复到进入磁场前的__________。

答案：磁场；状态

11.>磁铁矿离开__________后，矿物就会产生__________现象。

答案：磁场；剩磁

12.>磁铁矿脱离磁场后，仍具有一定的__________，这种现象称为磁带。

答案：剩磁

13.>磁通计的构造原理是一个具有__________的电磁式电流计。

答案：可动线圈

14.>磁性矿物经过磁选设备后，要保存一定的剩磁，形成矿物颗粒的__________。

答案：磁团聚

15.>磁选法是利用分选矿物的__________，在不均匀磁场中实现分选的一种选矿方法。

答案：磁性差异

16.>磁选管是作__________矿石磁分析的设备。

答案：强磁性

17.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

18.>磁选机在实际操作中，调节给矿的__________和精矿的冲洗水，对改善__________很重要。

答案：吹散水；选别效果

19.>单位长度内磁场强度变化数值用__________来表示。

答案：磁场梯度

20.>电磁磁选机和永磁磁选机是按__________划分的。

答案：磁源类型

21.>方解石是非磁性矿物，其分子式是__________。

答案：CaCO3

22.>高频振动筛的其它参数相同时，给矿量增加则筛分效率__________。

答案：降低

23.>将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为__________作业。

答案：精选

24.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫__________。

答案：尾矿

25.>精矿品位与原矿品位的比值叫__________，常以倍数表示。

答案：富集比

26.>精矿中金属重量与原矿中该金属重量比值百分数叫__________。

答案：回收率

27.>矿桨中液体重量与固体重量之比叫__________。

答案：液固比

28.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫__________。

答案：矿桨

29.>矿石的种类可分为金属矿石和__________矿石。

答案：非金属

30.>矿石磨碎后，有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来称为__________。

答案：单体解离

31.>矿石中氧化铁(FeO)含量与全铁(TFe)含量的百分比，称为__________。

答案：磁性率

32.>流程计算所遵循的最基本原则是物料__________。

答案：平衡

33.>硫化矿石的特点是其中有用矿物为__________。

答案：硫化物

34.>磨机按照排矿方式的不同可分为格子型、__________。

答案：溢流型

35.>磨矿作业是矿石破碎过程的继续，按其磨矿介质不同可分为棒磨机__________，砾磨机。

答案：球磨机

36.>破碎矿石，选厂常用的方法有__________劈碎、折断、磨碎、击碎等。

答案：压碎

37.>强磁场的__________，是用来选别__________矿石的。

答案：磁选机；弱磁性

38.>实践证明，弱磁机的筒径越大，处理能力__________。

答案：越大

39.>水力旋流器是根据矿物__________来进行分级的。

答案：等降比

40.>随着给矿量的增加，细筛筛上产率也增加，筛分效率逐渐__________。

答案：下降

41.>通常情况下，旋转磁场磁选机耗水量和耗电量都比一般磁选机__________。

答案：大

42.>同一个磁铁的N极和S极具有__________磁量。

答案：相等

43.>筒式磁选机的工作间隙是指分选区圆筒表面到__________之间的距离。

答案：底箱底板

44.>脱水槽的处理量主要与__________有关。

答案：容积

45.>脱水槽的其它参数相同时，给矿量增加则精矿品位__________。

答案：降低

46.>脱水作业常常按照浓缩、过滤、__________几个阶段进行。

答案：干燥

47.>网目数越多，筛孔__________。

答案：越小

48.>为了提高磁场力，就要设法提高__________来达到目的。

答案：磁场强度

49.>物体的容积磁化系数与物体的__________之比值，叫做物体的比磁化系数。

答案：密度

50.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示__________的过程叫磁化。

答案：磁性

51.>细筛是根据矿物__________来进行分级的。

答案：颗粒大小

52.>选别作业是将已经__________的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

答案：单体解离

53.>选出一吨精矿所需要的原矿吨数，称为__________。

答案：选矿比

54.>选矿的目的之一就是提高矿石中有用金属的__________，减少矿石运输和冶炼成本。

答案：品位

55.>选矿过程是由选前的矿石准备作业、选别作业、选后的__________所组成的连续生产过程。

答案：脱水作业

56.>选前的准备工作，一般由破碎，筛分、磨矿、__________等几个阶段组成。

答案：分级

57.>一般粗选尾矿还不能做为最终尾矿抛弃，还需进入下一作业处理，这一作业称为__________。

答案：扫选

58.>原矿量与精矿量之比叫__________，常以倍数表示。

答案：选矿比

59.>原矿中__________重量与原矿重量的百分比叫原矿品位。

答案：某金属

60.>在磁选过程中，要求磁性矿粒在移动过程中受到较__________的磁力。

答案：均匀

61.>在选别过程中除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理这部分产品称为__________。

答案：中矿

62.>自动磁分离仪是将原料中__________的矿粒分开的仪器。

答案：不同磁性

63.>自然矿石就是有用矿物是__________的矿石。

答案：自然元素

64.>选矿过程中由选前的矿石准备作业__________，选后的脱水作业所组成。

答案：选别作业

65.>磁选主要是利用分选矿物的磁性差异，在_____场中实现分选的一种选矿方法。

答案：不均匀

66.>流程图的表示方法有__________流程图和设备联系图。

答案：生产工艺

67.>由于弱磁性矿物矿粒的比磁化系数X0很小，所需要的磁场力HgradH可以_____些。

答案：大

68.>φ750筒式磁选机的磁系一般为__________极。

答案：四

69.>PC的_________程序要求永久保存在PC中，用户不能改变。

答案：系统

70.>筛孔间隙是反映筛条之间的__________。

答案：距离

71.>磁选机筒体带矿严重时，尾矿品位会__________。

答案：升高

72.>永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和__________的大小。

答案：排矿口

73.>液压传动可实现__________变速。

答案：无级

74.>脱水槽的给矿是以__________方向给入拢矿圈内。

答案：切线

75.>设备联系图是指导选矿生产过程中的__________，用简单图形形象地将选矿生产工艺连接情况表示出来的一种图形。

答案：主要设备

76.>磁力线是形象地表示磁场的强磁，__________和分布情况的曲线。

答案：方向

77.>当矿物磁性一定时，要使磁性矿粒与脉石分开，就必须使磁选机有足够的____。

答案：场强度

78.>常用的选矿方法主要有重选法、__________、磁选法三种。

答案：浮选法

79.>磁场的不均匀程度可以用__________来量度。

答案：磁场梯度

80.>筒式磁选机工作间隙的测量有两种方法，一种是用不锈钢板尺测量，另一种是用__________测量。

答案：压印法

81.>脱水槽给矿量大时，要调整给矿量或适当__________升水及开大排矿口，使其生产恢复正常。

答案：开小

82.>脱水槽操作要__________，杜绝时撇、时放的不正常生产操作方式。

答案：稳

83.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

84.>在磁力脱水槽内，磁力作用是__________磁性矿粒向下沉降的速度。

答案：加快

85.>当一个磁体被截成三段后，总共有__________个磁极。

答案：6

86.>钻大孔时应转速__________送给量大些。

答案：慢些

87.>200目相当于__________毫米。

答案：0.074

88.>粗选尾矿还需进入下一作业处理，这一作业称为__________。

答案：扫选

89.>选矿的目的一是指提高矿石中有用矿物的__________；二是综合利用国家资源。

答案：品位

90.>为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有矿物和脉石达到__________。

答案：单体解离

91.>脱水作业通常按__________、过滤、干燥三个阶段进行。

答案：浓缩

92.>流程图的表示方法有生产工艺流程图和__________。

答案：设备联系图

93.>液压系统中使用流量阀必须使用是__________。

答案：溢流阀

94.>磁选机的磁场力是磁场强度与__________的乘积。

答案：磁场梯度

95.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

96.>电磁预磁器的线圈中通的是__________电。

答案：直流

97.>筒式磁选机工作间隙的测量方法有两种，一种是__________测量，另一方法是用压印法测量。

答案：不锈钢板尺

98.>磁选机吹散水太大时，尾矿品位__________。

答案：高

99.>气焊采用的接头方式重要是__________。

答案：对接

100.>脱水槽给矿量大时，易产生翻花与跑黑，甚至出现“________”现象。

答案：满矿

101.>电焊时运条是指焊条的纵向移动，横向__________。

答案：摆动

102.>常用的选矿方法主要有重选法、浮选法、__________三种。

答案：磁选法

103.>选前准备工作一般由破碎筛分作业和_________作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

104.>表示矿石连续加工的工艺过程称为__________。

答案：流程

105.>磁力线是形象表示磁场的__________、强弱和分布的曲线。

答案：方面

106.>为了提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，而且还可以通过提高__________来达到目的。

答案：磁场梯度

107.>生产工艺流程图中注有各作业产品的__________、品位及金属回收率。

答案：产率

108.>富矿比是__________与原矿品位之比。

答案：精矿品位

109.>产品有用金属品位是指产品中__________的重量对于产品重量之比。

答案：某金属

110.>当同时承受径向、轴向载荷时，选用_________轴承。

答案：向心推力

111.>细筛在磁选厂的应用，对提高__________的显著效果。

答案：精矿品位

112.>筒式磁选机的工作间隙是指粗选区圆筒表面到_________之间距离。

答案：底箱底板

113.>发生电火警在未确认切断电源时，严禁使用______灭火器。

答案：酸碱

114.>磁选机在实际操作中，主要是调节给矿________和精矿冲洗水。

答案：吹散水

115.>磁力指向磁性最强的地方为磁铁的__________。

答案：磁极

116.>日光灯管在抽成真空后冲入少量汞和______惰性气体。

答案：氩气

117.>影响选别效果的因素，除了选别设备、操作调整及矿石性质外，在很大程度上取决于__________及磨矿作业的稳定性。

答案：磨矿产品质量

118.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

119.>相同规格的磁选机，顺流型比逆流和半逆流型磁选机的处理量要______。

答案：大

120.>脱水槽给矿量大量，要调整给矿量或适当关小上升水及__________排矿口，使其恢复正常。

答案：开大

121.>多芯导线规定用作保护零线的颜色是__________。

答案：黄绿相间

122.>磁场梯度用来表示磁场的__________程度。

答案：不均匀

123.>选矿过程中由选前的矿石准备作业__________，选后的脱水作业所组成。

答案：选别作业

124.>磁选主要是利用分选矿物的磁性差异，在_________磁场中实现分选的一种选矿方法。

答案：不均匀

125.>流程图的表示方法有__________流程图和设备联系图。

答案：生产工艺

126.>由于弱磁性矿物矿粒的比磁化系数X0很小，所需要的磁场力HgradH可以_______些。

答案：大

127.>φ750筒式磁选机的磁系一般为__________极。

答案：四

128.>脱磁器线圈中通的是__________电。

答案：交流

129.>筛孔间隙是反映筛条之间的__________。

答案：距离

130.>磁选机筒体带矿严重时，尾矿品位会__________。

答案：升高

131.>永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和__________的大小。

答案：排矿口

132.>原矿中__________重量与原矿重量的百分比叫原矿品位。

答案：某金属

133.>脱水槽的给矿是以__________方向给入拢矿圈内。

答案：切线

134.>设备联系图是指导选矿生产过程中的__________，用简单图形形象地将选矿生产工艺连接情况表示出来的一种图形。

答案：主要设备

135.>磁力线是形象地表示磁场的强磁，__________和分布情况的曲线。

答案：方向

136.>当矿物磁性一定时，要使磁性矿粒与脉石分开，就必须使磁选机有足够的__________。

答案：磁场强度

137.>常用的选矿方法主要有重选法、__________、磁选法三种。

答案：浮选法

138.>磁场的不均匀程度可以用__________来量度。

答案：磁场梯度

139.>筒式磁选机工作间隙的测量有两种方法，一种是用不锈钢板尺测量，另一种是用__________测量。

答案：压印法

140.>脱水槽给矿量大时，要调整给矿量或适当__________升水及开大排矿口，使其生产恢复正常。

答案：开小

141.>脱水槽操作要__________，杜绝时撇、时放的不正常生产操作方式。

答案：稳

142.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

143.>在磁力脱水槽内，磁力作用是__________磁性矿粒向下沉降的速度。

答案：加快

144.>原矿重量与精矿重量之比值叫__________。

答案：精矿

145.>重量百分比浓度是固体重量与__________重量的百分比。

答案：全部矿浆重量

146.>200目相当于__________毫米。

答案：0.074

147.>粗选尾矿还需进入下一作业处理，这一作业称为__________。

答案：扫选

148.>选矿的目的一是指提高矿石中有用矿物的__________；二是综合利用国家资源。

答案：品位

149.>为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有矿物和脉石达到__________。

答案：单体解离

150.>脱水作业通常按__________、过滤、干燥三个阶段进行。

答案：浓缩

151.>流程图的表示方法有生产工艺流程图和__________。

答案：设备联系图

152.>安培/米和奥斯特是__________的单位。

答案：磁场强度

153.>磁选机的磁场力是磁场强度与__________的乘积。

答案：磁场梯度

154.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

155.>电磁预磁器的线圈中通的是__________电。

答案：直流

156.>筒式磁选机工作间隙的测量方法有两种，一种是__________测量，别一种是用压印法测量。

答案：不锈钢板尺

157.>磁选机吹散水太大时，尾矿品位__________。

答案：高

158.>CTB-1018中的B表示__________。

答案：半逆流型

159.>脱水槽给矿量大时，易产生翻花与跑黑，甚至出现“_________”现象。

答案：满矿

160.>对设备的维护和保养要做到“三好”和“__________”。

答案：“四会”

161.>常用的选矿方法主要有重选法、浮选法、__________三种。

答案：磁选法

162.>选前准备工作一般由破碎筛分作业和__________作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

163.>表示矿石连续加工的工艺过程称为__________。

答案：流程

164.>磁力线是形象表示磁场的__________、强弱和分布的曲线。

答案：方向

165.>为了提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，而且还可以通过提高__________来达到目的。

答案：磁场梯度

166.>流程图的表示方法有生产工艺流程图和__________。

答案：设备联系图

167.>生产工艺流程图中注有各作业产品的__________、品位及金属回收率。

答案：产率

168.>富矿比是__________与原矿品位之比。

答案：精矿品位

169.>产品有金属品位是指产品中__________的重量对于产品重量之比。

答案：某金属

170.>CT型永磁筒式磁选机型号为CTN-712，其中的7表示_________。

答案：筒径

171.>细筛在磁选厂的应用，对提高__________的显著效果。

答案：精矿品位

172.>筒式磁选机的工作间隙是指粗选区圆筒表面到__________之间距离。

答案：底箱底板

173.>在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度与同一点上的_________的比值，称为该点磁场强度。

答案：磁导率

174.>磁选机在实际操作中，主要是调节给矿________和精矿冲洗水。

答案：吹散水

175.>磁力指向磁性最强的地方为磁铁的__________。

答案：磁极

176.>生产实践表明，铁精矿品位提高__________，炼铁焦比下降25，高炉利用系数可提高3%。

答案：1%

177.>影响选别效果的因素，除了选别设备、操作调整及矿石性质外，在很大程度上取决于__________及磨矿作业的稳定性。

答案：磨矿产品质量

178.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

179.>相同规格的磁选机，顺流型比逆流和半逆流型磁选机的处理量要__________。

答案：大

180.>脱水槽给矿量大量，要调整给矿量或适当关小上升水及__________排矿口，使其恢复正常。

答案：开大

181.>φ600筒式磁选的磁系一般为__________极。

答案：三

182.>磁场梯度用来表示磁场的__________程度。

答案：不均匀

## 四、计算题（每题10分，共230分）

1.>某选厂日处理原矿10000吨，原矿品位30%，精矿品位60%，尾矿品位10%。求：回收率、精矿产量、富矿比、精矿产率。

答案：解：         30－10

精矿产率=---×100%=40%

60－10

60（30－10）

回收率=------×100%=80%

30（60－10）

60

富矿比=-=2

### 30

30－10

精矿产量=10000×---×100%=4000（吨）

### 60－10

2.>某选厂日处理原矿600吨，其原矿品位31%，精矿品位66%，尾矿品位10%，求该选厂的选矿比、回收率、精矿产量、精矿产率？

答案：解：

66%－10%

选矿比=-----2.67(倍)

31%－10%

66×（31－10）

回收率=-------=79.84%

### 31×（66－10）

600

精矿产量=---=225（吨）

2.67

31%－10%

精矿产率=-----×100%=

### 66%－10%

3.>某选厂磁选作业的给矿品位为40%，精矿品位50%，尾矿品位15%，求该作业的精矿产率、回收率、选矿经、富矿比。

答案：解：

(α－υ)       (40－15)

精矿产率=----×100%=---×100%=71.43%

(β－υ)       (50－15)

β（α－υ）        50（40－15）

回收率=------×100%=------×100%=89.30%

α（β－υ）        40（50－15）

β－υ   50－15

选矿比=----=----=1.4

α－υ   40－15

50%

富矿比=---=1.25

### 40%

4.>某磁选机的处理能力为50t,矿浆浓度为60%.该磁选机的给矿浓度为45%,求该作业小时需补加水量多少?

答案：50÷45%-50÷60%=27.8(t)

5.>某选厂有原矿3000t,该选厂甩尾量为10%,该选厂小时处理能力为90t,该原矿能处理多长时间?

答案：3000×(1-10%)÷90=30小时

6.>某球磨机1个月内(30天)停机72小时,求该球磨机的作业率?

答案：72÷(24×30)=10%

100%-10%=90%

7.>某矿粉50g,烘干后称量45g,该矿粉的水份量是多少?

答案：(50-45)÷50=10%

8.>某选厂的原矿品位为25%，精矿品位为65%，尾矿品位为5%，求理论选比？

答案：选比=

9.>某选厂有3000t矿粉，品位为65%，求该矿粉的金属量。

答案：3000×65%=1950(t)

10.>某选厂处理原矿为3000t，选比为3，求该原矿能生产多少吨精矿粉？

答案：3000÷3=1000（吨）

11.>某选别作业处理量为120t，某磁选机小时处理能力为50t,请问该作业需要几台磁选机。

答案：∵

∴该作业需3台磁选机

12.>某磁选机的给矿品位为30%，精矿品位为35%，求该磁选机的提高幅度。

答案：35%-30%=5%

13.>某矿厂的原矿品位为30%，精矿品位为60%，求该选厂的富矿比。

答案：60%÷30%=2

14.>某筛子的小时给矿量为80t/h,筛下量为10t/h，求该筛子的产率。

答案：10÷80=12.5%

15.>某选矿厂年处理矿石100万吨/年，原矿品位28%，入磨前抛废石产率为5%，废石品位9%，精矿品位65%，尾矿品位9.6%。

求：(1)抛废石作业后，入磨矿石品位是多少？

(2)求精矿产率？

(3)求精矿量？

答案：解：(1)绘出简易流程图：

根据作业的金属量平衡：

因为：Q1〆1= Q1r2〆2+Q1(1- r2)〆3

所以：〆3= Q1〆1- Q1r2〆2/ Q1(1- r2)

=100×28%-100×5%×9%/100×(1-5%)=29%

(2)r4=〆3- 〆5/〆4-〆5×(1- r2)=29%-9.6%/65%-9.6%×(1-5%)=33.27%

(3)Q4=Q1·r4=100×33.27%=33.27(万吨/年)

答：抛废石作业后，入磨矿石品位是29%，精矿产率为33.27%，精矿量为33.27万吨/年。

#

16.>某厂年处理原矿600万吨，选矿指标为：原矿品位31%，精矿品位66%，尾矿品位10%。问该选厂的选矿比、回收率，富集比是多少？年精矿产量是多少吨？

答案：解：1)选矿比:(66-10)/(31-10)=2.67(倍)

2)回收率=β(〆-の)/〆(β-の)×100%=66×(31-10)/31×(66-10)=79.84%

3)富集比=β/〆=66/31=2.13(倍)

4)精矿量=600/2.67= 224.72万吨

答：选矿比是2.67倍，回收率是79.84%，富集比是2.13倍，年精矿产量是224.72万吨。

17.>某厂日处理矿石为12000吨，入选品位为30%，精矿品位为66%，回收率为78%，问某厂一天能产精矿多少吨？

答案：解：因为：ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

所以：精矿量=原矿量×原矿品位/精矿品位×100%×回收率

=12000×30%×78/66%×100=4254.55(吨)

答：某厂一天能产精矿4254.55吨。

18.>某生产班组的班精矿量2800吨，精矿品位63.3%，原矿品位31%，尾矿品位11%，求：班处理原矿量是多少？选矿比是多少？答案：解：选矿比＝(63.3%－11%)/(31%－11%)×100%＝2.615倍

班处理原矿量＝28002.615＝7322吨

答：班处理原矿量7322吨,选矿比2.615倍。

19.>某选别作业的给矿量为200吨/时，精矿量为176.4吨，给矿品位为54%，精矿品位为60%，求该作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解：精矿产率r=精矿量/原矿量×100%=176.4/200×100%=88.2%

ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

=176.4×60/200×54×100%＝98%

根据金属平衡式求の：

原矿量原品＝精矿精品＋尾矿尾品

所以：尾品＝(原矿原品－精矿精品)尾矿

＝(20054％－176.460％)(200－176.4)

＝21623.6＝9.15％

答：精矿产率为88.2%，回收率为98%，尾矿品位为9.15%。

20.>某选别作业给矿量180t/h，原矿品位54%，精矿品位65%，尾矿品位8%，求：精矿产率、精矿量及回收率？

答案：解：r=〆-の/β-の=(54%-8%)/(65%-8%)=80.7%

Q精= Q原r=180×80.7%=145.26(t/h)

ε=r·β/〆=80.7%×65%/54%=97.14%

答：精矿产率为80.7%，精矿量为145.26 t/h，回收率为97.14%。

21.>某选厂处理原矿120万吨，入选品位28.9%，年生产精矿48万吨，精矿品位64.5%，求(1)金属回收率？(2)尾矿品位？

答案：解：金属回收率=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位

=48×64.5%/120×28.9%=89.27%

根据金属平衡式：

因为：Q原〆=Q精β+Q尾の

所以：の= Q原〆- Q精β/Q尾=120×28.9%-48×64.5%/120-48=5.17%

答：金属回收率为89.27%，尾矿品位为5.17%

22.>某选厂处理原矿量为6000吨/日，精矿品位66%，原矿品位30%，尾矿品位10%，求：日产精矿量是多少？如尾矿品位降低1%，日产精矿增加多少吨？

答案：解：选矿比1＝(66%－10%)/(30%－10%)＝2.8倍

精矿日产量1＝60000/2.8＝2143吨

选矿比2＝(66%－9%)/(30%－9%)＝2.714倍

精矿日产量2＝60000/2.714＝2211吨

精矿日产量2－精矿日多产量＝2211－2143＝68吨

答：日产精矿是2143吨，如尾矿品位降低1%，日产精矿增加68吨。

23.>某选厂规模150万吨/年，原矿品位29%，最终精矿品位65%，如果废石品位12%，废石产率8%，欲确保回收率80%，求(1)选厂排放尾矿品位应控制在多少？(2)选矿比是多少？

答案：解：(1)绘制简易流程图：

因为：ε4= Q4〆4/ Q1〆1

所以：Q4= Q1〆1ε4/〆4=150×29%×80%/65%=53.54(万吨/年)

〆5= Q2〆2- Q4〆4/Q1×(1-r3)-Q4

=Q1×(〆1-r3〆5)-Q4〆4/Q1(1-r3)-Q4

=150×(29%-8%×12%)-53.54×65%/150×(1-8%)-53.54=8.74%

(2)选矿比=150/53.54=2.8(倍)

答：选厂排放尾矿品位应控制在8.74%，选矿比是2.8倍。

## 五、简答题（每题5分，共165分）

1.>脱水方法按工作原理可分为哪几类？

答案：答：⑴机械脱水法；⑵加热脱水野；⑶物理化学脱水法

2.>简述铁磁材料的分类特点及用途？

答案： 答：根据铁磁材料在反复磁化过程中所得到的磁滞回线不相同，通常将其分为三大类⑴软磁材料。其特点是易磁化也易去磁，磁滞回线较窄，常用来制作电机、变压器等的铁心；⑵硬磁材料。特点是不易磁化也不易去磁，磁滞回线很宽，常用来做永久磁铁、扬声器磁钢等；⑶矩磁材料。特点是在很小的外磁场作用下就能磁化，一经磁化便达到饱和，去掉外磁后，磁性仍能保持在饱和值，常用来做记忆元件，如计算机中存贮器的磁心。

3.>磁力脱水槽将磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥分选的条件是什么？

答案：答：为使磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥很好地得到分选，应当使上升水流冲力小于作用在磁性矿粒上的磁力与重力之和，而大于非磁性细粒脉石和矿泥的重力，即：

（磁力+重力）＞上升水流动力＞重量力

作用在磁性矿粒上的       作用在细粒脉石矿泥上的

4.>磁力脱水槽上升水流的作用是什么？

答案： 答：磁力脱水槽上升水流的大小是很重要的。它的作用是阻止非磁性的细粒脉石和矿泥的沉降，并使它顺上升水流进入溢流中，达到与磁性矿粒分离的目的；同时上升水流也可以使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂于其中的脉石冲洗出来，提高精矿品位。

5.>筒式磁选机底箱结构型式分为几种？各自的应用范围是什么？

答案：答：分这顺流型、逆流型、半逆流型三种。

顺流型适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物的粗选和精矿。

逆流型适宜于处理粒度小于0.6mm细粒弱磁性矿物的粗选与扫选作业。半逆流型适宜于处理0.5-0mm强磁性矿物的精选和0.5-0mm强磁性矿物的精选。

6.>给矿浓度对过滤机的效率有何影响

答案：	答：矿浆浓度直接关系到过滤机生产率，是影响过滤效率的重要因素，浓度低，滤饼薄，出现漏真空现象。浓度高，影响滤饼形成全出现滚包，滤布吸不上料。

7.>磁选机操作对给矿量和底水、卸矿水有什么要求？

答案： 答：磁选机给矿量、给矿浓度要稳定；并沿筒体长度均匀分布；底水不宜过大以免金属流失增加；精矿冲洗水大小要适当，能卸干净矿即可。

8.>铁磁材料具有那些磁性能？

答案：答：铁磁材料的磁性能能主要有：⑴磁化性，即能磁化因而能被磁体吸引；⑵磁滞性，在反复磁化过程中，磁感应强度B的变化总是滞后于磁场强度H的变化；⑶剩磁性，铁磁材料被磁化后，取消外磁场仍能保留一定磁性；⑷饱和性，铁磁材料被磁化时，B有一个饱和值，达到此值后，B不再增加；⑸高导磁率及μ的可变性，铁磁物质的μ都很大，但不是常数，且一定的铁磁材料有一个最大的磁导率。

9.>底部磁系永磁脱水槽的性能是什么？

答案： 答：塔形磁系磁场强度分布沿轴向上部弱、下部强，沿径向内强外弱，磁场强度轴向比径向大，磁场强度等位线大致和塔形磁系表面平等，这样磁性矿粒形成的磁链受到较大的磁力作用，下沉速度快，有利于提高设备的处理能力，但其最大的缺点是排矿易堵塞，脱水槽溢面磁场强度很弱，极细粒单体铁易流失尾矿中。

10.>影响滤饼水分的主要原因是什么？

答案：答：⑴被过滤物料的性质；⑵矿浆浓度；⑶真空泵真空度；⑷滤布的透气性；⑸过滤机配套设备的性能。

11.>电磁铁通电后为什么会产生吸力？

答案： 答：电磁铁的励磁线圈通电后，在线圈的周围产生磁场，当在线圈内放入铁磁材料制成铁芯时，铁芯即被磁化而产生磁性，对于电磁铁来说，励磁线圈通电后产生的磁通经过铁心和衔铁形成闭合磁路，使衔铁也被磁化，并产生与铁心不同的异性磁极，从而产生吸力。

12.>磁力脱水槽上升水流的作用是什么？

答案： 答：磁力脱水槽上升水流的大小是很重要的。它的作用是阻止非磁性的细粒脉石和矿泥的沉降，并使它顺上升水流进入溢流中，达到与磁性矿粒分离的目的；同时上升水流也可以使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂于其中的脉石冲洗出来，提高精矿品位。

13.>筒式磁选机底箱结构型式分为几种？各自的应用范围是什么？

答案：答：分这顺流型、逆流型、半逆流型三种。

顺流型适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物的粗选和精矿。

逆流型适宜于处理粒度小于0.6mm细粒弱磁性矿物的粗选与扫选作业。半逆流型适宜于处理0.5-0mm强磁性矿物的精选和0.5-0mm强磁性矿物的精选。

14.>给矿浓度对过滤机的效率有何影响

答案：	答：矿浆浓度直接关系到过滤机生产率，是影响过滤效率的重要因素，浓度低，滤饼薄，出现漏真空现象。浓度高，影响滤饼形成全出现滚包，滤布吸不上料。

15.>磁选机操作对给矿量和底水、卸矿水有什么要求？

答案： 答：磁选机给矿量、给矿浓度要稳定；并沿筒体长度均匀分布；底水不宜过大以免金属流失增加；精矿冲洗水大小要适当，能卸干净矿即可。

16.>简述铁磁材料的分类特点及用途？

答案： 答：根据铁磁材料在反复磁化过程中所得到的磁滞回线不相同，通常将其分为三大类⑴软磁材料。其特点是易磁化也易去磁，磁滞回线较窄，常用来制作电机、变压器等的铁心；⑵硬磁材料。特点是不易磁化也不易去磁，磁滞回线很宽，常用来做永久磁铁、扬声器磁钢等；⑶矩磁材料。特点是在很小的外磁场作用下就能磁化，一经磁化便达到饱和，去掉外磁后，磁性仍能保持在饱和值，常用来做记忆元件，如计算机中存贮器的磁心。

17.>磁力脱水槽将磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥分选的条件是什么？

答案：答：为使磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥很好地得到分选，应当使上升水流冲力小于作用在磁性矿粒上的磁力与重力之和，而大于非磁性细粒脉石和矿泥的重力，即：

（磁力+重力）＞上升水流动力＞重量力作用在磁性矿粒上的 作用在细粒脉石矿泥上的

18.>脱水方法按工作原理可分为哪几类？

答案：答：⑴机械脱水法；⑵加热脱水野；⑶物理化学脱水法

19.>筒式磁选机按给矿和产品移动方向如何划分类型。

答案：答：⑴顺流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。⑵逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。⑶半逆流型磁选机，其矿浆由机槽底部中间给入选别空间，磁性磁粒顺流运动，非磁性矿粒逆流运动。

20.>铁磁材料具有那些磁性能？

答案：答：铁磁材料的磁性能能主要有：⑴磁化性，即能磁化因而能被磁体吸引；⑵磁滞性，在反复磁化过程中，磁感应强度B的变化总是滞后于磁场强度H的变化；⑶剩磁性，铁磁材料被磁化后，取消外磁场仍能保留一定磁性；⑷饱和性，铁磁材料被磁化时，B有一个饱和值，达到此值后，B不再增加；⑸高导磁率及μ的可变性，铁磁物质的μ都很大，但不是常数，且一定的铁磁材料有一个最大的磁导率。

21.>底部磁系永磁脱水槽的性能是什么？

答案： 答：塔形磁系磁场强度分布沿轴向上部弱、下部强，沿径向内强外弱，磁场强度轴向比径向大，磁场强度等位线大致和塔形磁系表面平等，这样磁性矿粒形成的磁链受到较大的磁力作用，下沉速度快，有利于提高设备的处理能力，但其最大的缺点是排矿易堵塞，脱水槽溢面磁场强度很弱，极细粒单体铁易流失尾矿中。

22.>影响滤饼水分的主要原因是什么？

答案：答：⑴被过滤物料的性质；⑵矿浆浓度；⑶真空泵真空度；⑷滤布的透气性；⑸过滤机配套设备的性能。

23.>电磁铁通电后为什么会产生吸力？

答案： 答：电磁铁的励磁线圈通电后，在线圈的周围产生磁场，当在线圈内放入铁磁材料制成铁芯时，铁芯即被磁化而产生磁性，对于电磁铁来说，励磁线圈通电后产生的磁通经过铁心和衔铁形成闭合磁路，使衔铁也被磁化，并产生与铁心不同的异性磁极，从而产生吸力。

24.>筒式磁选机按给矿和产品移动方向如何划分类型。

答案：答：⑴顺流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。⑵逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。⑶半逆流型磁选机，其矿浆由机槽底部中间给入选别空间，磁性磁粒顺流运动，非磁性矿粒逆流运动。

25.>筒式磁选机底箱结构型式分为几种？各自的应用范围是什么？

答案：答：分这顺流型、逆流型、半逆流型三种。

顺流型适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物的粗选和精矿。

逆流型适宜于处理粒度小于0.6mm细粒弱磁性矿物的粗选与扫选作业。

半逆流型适宜于处理0.5-0mm强磁性矿物的精选和0.5-0mm强磁性矿物的精选。

26.>磁选机操作对给矿量和底水、卸矿水有什么要求？

答案：答：磁选机给矿量、给矿浓度要稳定；并沿筒体长度均匀分布；底水不宜过大以免金属流失增加；精矿冲洗水大小要适当，能卸干净矿即可。

27.>矿物按磁性分类的依据是什么？可分哪几类？

答案：答：依据比磁化系数，矿物的比磁化系数差异愈大，分离越容易。可分为如下几类：⑴强磁性矿物；⑵中磁性矿物；⑶弱磁性矿物；⑷非磁性矿物。

28.>磁力脱水槽将磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥分选的条件是什么？

答案：答：为使磁性矿粒与非磁性细粒脉石及矿泥很好地得到分选，应当使上升水流冲力小于作用在磁性矿粒上的磁力与重力之和，而大于非磁性细粒脉石和矿泥的重力，即：

（磁力+重力）＞作用在磁性矿粒上的上升水流动力＞作用在细粒脉石矿泥上的重量力

29.>筒式磁选机按给矿和产品移动方向如何划分类型。

答案：答：⑴顺流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。⑵逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。⑶半逆流型磁选机，其矿浆由机槽底部中间给入选别空间，磁性磁粒顺流运动，非磁性矿粒逆流运动。

30.>磁选的基本原理？

答案：答：磁选是利用各种矿物的磁性差异，在磁选磁场中进行分的。

具有不同磁性的矿粒通过磁选机的磁场时，所受到磁力和机械力的作用也不同，磁性较强的矿粒和磁性较弱的矿粒所受磁力不同，因而运动的轨道也不同，从而把矿粒按其磁性不同进行分离得到两种或两种以上的单独产品。

31.>底部磁系永磁水槽的性能是什么？

答案：答：塔形磁系磁场强度分布沿轴向上部弱、下部强，沿径向内强外弱，磁场强度轴向比径向大，磁场强度等位线大致和塔形磁系表面平等，这样磁性矿粒形成的磁链受到较大的磁力作用，下沉速度快，有利于提高设备的处理能力，但其最大的缺点是排矿易堵塞，脱水槽溢面磁场强度很弱，极细粒单体铁易流失尾矿中。

32.>如何按矿物磁性来划分磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿？

答案：答：一般将磁性率大于37%的矿物划分为磁铁矿，磁性率在28-37%之间的划为假象赤铁矿，磁性率小于28%的划分为赤铁矿。

33.>磁力脱水槽上升水流的作用是什么？

答案：答：磁力脱水槽上升水流的大小是很重要的。它的作用是阻止非磁性的细粒脉石和矿泥的沉降，并使它顺上升水流进入溢流中，达到与磁性矿粒分离的目的；同时上升水流也可以使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂于其中的脉石冲洗出来，提高精矿品位。

## 六、综合题（每题10分，共810分）

1.>给矿浓度高,对磁选机的精矿品位有什么影响?

答案：给矿浓度高,精矿中含有脉石多,会降低精矿品位

2.>磁选机工作间隙大,对尾矿品位产生什么影响?

答案：磁选机工人间隙大,尾矿品位会升高

3.>磁选水压低,对精矿指标有什么影响?

答案：磁选水压低,选别浓度高,吹散水不足,脉石在精矿中含量多,精矿品位降低

4.>根据选分介质,磁选机可分为哪几种?

答案：干式磁选机和湿式磁选机

5.>磁选机根据磁性矿粒被选出的方式分,磁选机可分为哪几种?

答案：(1)吸出式磁选机    (2)吸住式磁选机    (3)吸引式磁选机

6.>磁选机根据给入物料的运动方向和所选分区排出选别产品的方法可分为哪几种?

答案：(1)顺流型    (2)逆流型    (3)半逆流型磁选机

7.>磁选机根据磁性矿粒在磁场中的行为特征可分为哪几种?

答案：(1)有磁翻动磁选机    (2)无磁翻动磁选机

8.>磁选机根据磁性产品排出的结构特征可分为哪几种?

答案：(1)圆筒式    (2)圆锥式    (3)带式    (4)辊式    (5)盘式    (6)环式等

9.>磁选机跑黑的原因?

答案：1)机槽沉淀    2)磁编角偏小    3)磁选机筒皮带矿    4)给矿越隔板    5)工作间隙式排矿间隙不合适    6)机槽漏

10.>影响精矿品位的因素有哪些?

答案：1)矿石性质    2)水质水压    3)工序状况    4)操作调整

11.>底部磁系磁力脱泥槽的主要构件有哪些?

答案：1)倒置的平底圆锥形槽体    2)塔形磁子    3)给矿桶    4)上升水管    5)排矿装置

12.>底部磁系磁力脱泥槽的工作原理?

答案：矿粒在选分区受到重力,磁力,上升水流作用力的作用,重力作用是使颗粒下沉,磁力作用是加速磁性矿粒向下沉降而吸引到磁系表面周围,而上升水流的作用是阻止非磁性的细粒脉石和矿泥的沉降,并使它们顺上升水流进入溢流中,从而与磁性矿粒分开

13.>永磁磁力脱泥槽分为哪几种?

答案：1)顶部磁系磁力脱泥槽    2)底部磁系磁力脱泥槽

14.>琼斯型湿式磁选机的主要优点有哪些?

答案：1)采用磁板做磁聚介质,不仅提高了磁选机的磁场强度和磁场梯度,而且增加磁选机的分选面积,提高了磁选机的工作能力

2)带有多分选室的转盘和磁轭之间形成闭合磁路,形成较长的分选区,有利干回收率的提高

3)分选室和板头之间有一道很小的空气隙,减少了磁阻,提高了磁场强度

4)齿板深,配合压力水的清洗,使精选作用较强,获得较好的精矿品位

15.>磁选试验的目的是什么?

答案：磁选试验的目的在于确定磁场中分离矿物最适宜的入选粒度,自不同粒级中分出精矿和废弃物尾矿的可能性,中间产品的处理方法,磁选前物料的准备,磁选设备,磁选条件和流程

16.>矿石磁性分析的目的?

答案：矿石磁性分析的目的在于确定矿石中磁性矿物的磁性大小及其含量

17.>矿物的磁性分析主要包括哪几部分?

答案：矿物的磁性分析主要包括矿物的比磁化系数的测定与和矿石中磁性矿物含量测定两部分

18.>测量矿粒的大小的方法有哪些?

答案：1)直径测量法    2)面积测量法    3)弦长测量法

19.>什么叫矿物解离?

答案：矿石组成矿物在外力作用下演变成单体的过程叫做矿物解离

20.>什么叫做单体?

答案：仅含一种矿物的粉碎颗粒叫做单体

21.>什么叫做矿物解离度?

答案：单体矿物的颗粒数与含有该矿物的总颗粒的比值,叫做矿物的解离度

22.>矿物单体解离度的测定方法有哪几种?

答案：1)实体显微镜测定法    2)反光显微镜测定法

23.>矿物单体解离度的测定程序?

答案：1)样品制备    2)测定    3)粒级单体解离度计算

24.>什么破碎比?

答案：破碎机给矿粒度与排矿粒度的比值叫做破碎比

25.>磁选机常见的故障有哪些?

答案：1)烧三角带    2)烧轴承,轴瓦    3)掉磁环    4)机槽漏    5)隔板漏    6)机槽内进异物

26.>破碎比的计算方法有哪些?

答案：1)用物料在破碎前的最大粒度与破碎后的最大粒度的比值

2)用破碎机的给矿口的有效宽度和排矿口宽度的比值

3)用破碎前的平均粒度和破碎后的平均粒度的比值

27.>磁选机开机前的检查主要有哪几个方面?

答案：1)检查三角带是否齐全

2)检查各部联接螺丝及地角螺丝是否紧固

3)检查转动部位是否有故障物

4)检查各部流槽是否有杂物    5)检查油质油量    6)安全装置是否齐全    7)检查磁选机技术状况

28.>磁选机转车中的巡检主要有哪几个方面?

答案：1)检查转动部位是否有杂音    2)检查三角带完好情况    3)检查安全防护装置完好的状况    4)检查轴承的温度    5)检查筒体皮子状况    6)检查卸矿水和吹散水的情况    7)检查给矿量及磁选机的状况    8)检查尾矿状况

29.>生产过程如何进行安全用电?

答案：1)不准乱动不知道的电器开关    2)不准用湿手开启设备    3)检查设备是否有接地线    4)检查漏电保护器完好    5)检查设备是否漏电要用验电笔    6)出现电器故障要找电工处理

30.>选矿用水一般有哪几种?

答案：1)尾矿库用水    2)浓缩机环水    3)清水

31.>一个选矿厂一般包括哪几个方面的作业?

答案：1)选别前的准备作业(破碎,磨矿,分级)

2)选别作业    3)选别后的脱水作业(浓缩,脱水,干燥作业)

32.>水压低对选别生产有什么影响?

答案：水压低,选别作业补加水小,选别浓度高,磁选设备吹散水,卸矿水小,容易造成机槽沉淀,致使精矿品位低,尾矿品位高

33.>重选包括几种方法？

答案：(1)跳汰选矿；(2)摇床选矿；(3)溜槽选矿；(4)重介质选矿；(5)离心力选矿；(6)水力分级。

34.>影响强磁性矿物磁性的因素有哪些？

答案：主要有氧化程度、粒度、磁铁矿含量和矿粒形状。

35.>永磁机磁块的粘结方法？

答案：粘结磁块时，按磁摞顺序单独排列，磁选机斜面为第一排，其第2-4块平面依次排开为二-四排，其它磁摞以此类推，放在塑料板平台上，然后用磷酸或丙酮把粘结面洗干净、凉干，在粘结剂配好后，用像胶板刷拈粘结剂薄薄均匀地涂在磁块表面上，之后将磁块从斜面拿起依次合拢起来，最好按标准整形。

36.>永磁筒式磁选机的主要操作依据是什么？

答案：主要操作依据是根据矿石性质(包括含铁品位、含泥量大小、磁性率大小、可选性等)、给矿量、给矿浓度、磨矿粒度等来调整底箱吹散水的大小，保持机槽内的矿浆浓度适宜，达到本岗位规定的技术指标。

37.>永磁筒式磁选机主要有哪几大部分组成？

答案：有圆筒、磁系、箱体(底箱)、给矿箱、卸矿箱、机架、磁偏角转向装置、传动部分、吹散水管和卸矿水管等部分组成。

38.>永磁圆筒磁选机的精矿排矿口一段多，一段少是什么原因?

答案：(1)底箱一段有堵塞现象，造成不上矿；(2)磁系组装时，磁极装反，造成不上矿；(3)磁块厚薄不一或者少一块磁块，磁力弱而造成上矿量较少。

39.>永久磁铁和电磁铁的区别在哪里？

答案：磁铁分天然磁铁和人造磁铁，人造磁铁又分成二种：一种是永久磁铁；另一种是电磁铁。二者的区别在于永久磁铁是由磁性材料(如磁性合金、陶瓷磁铁等)做成的。而电磁铁是在铁芯外面绕上线圈，通入直流电产生磁性，断电后磁性即消失。

40.>在负荷下磁选机突然停机是什么原因？如何处理？

答案：发生原因：(1)电气跳闸；(2)电机或电路烧坏；(3)圆筒被矿块、碎钢球或刮坏的耐磨层卡住；(4)减速机坏；(5)轴承盖联接螺丝掉。处理方法：(1)找电工检查处理；(2)找电工检查处理；(3)检查圆筒，取出矿块或碎钢球、或剪去摆动的耐磨层；(4)更换减速机；(5)配齐并紧好螺丝。

41.>造成磁选机底箱倒矿有哪些原因?如何处理？

答案：一是底箱杂物碎块较多；二是底箱水管堵；三是给矿量太大；四是底箱间隙较小。处理方法：清除杂物碎块，透通或更换底箱水管，调整给矿量，调整底箱间隙。

42.>强磁场磁选机结构特点和作用是什么？

答案：强磁场磁选机结构特点是采用闭合磁系、缩小空气隙，放置聚磁介质，以此提高磁场力，捕收磁性很弱的细颗粒。

43.>强磁性矿物的磁性特点有哪些？

答案：(1)强磁性矿物(磁铁矿)的比磁化系数的值不是常数，它随着外磁场的磁场强度变化而变化，在磁场中很容易被磁化；(2)在磁场较低时，磁铁矿的磁化，就可以达到磁饱和。就是说外磁场的磁场强度再增加，磁铁矿的磁化强度或磁感应强度也不增加了；(3)磁铁矿离开磁场后，矿物不能恢复到进入磁场前的状态，而保留一定的磁性，这种现象称为剩磁现象。

44.>如何按矿物磁性来划分磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿？

答案：一般将磁性率大于36％的矿石划为磁铁矿，磁性率在28～36％之间的划为假象赤铁矿，磁性率小于28％的划分为赤铁矿。

45.>弱磁机筒体内有声响的原因有哪些？

答案：(1)磁系中个别磁块脱落。

(2)磁系与筒体间隙过小或筒体不圆。

(3)端盖与筒体封闭不严，筒体进水进矿。

46.>弱磁性矿物磁化系数是多少？常见的弱磁性矿物举例？

答案：弱磁性矿物磁化系数大于(15－600)×10－E6立方厘米/克常见的弱磁性矿物有赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿。

47.>弱磁选机按给矿方向和产品移动方向按槽体结构型式划分，可分为哪几种类型？

答案：(1)顺流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。

(2)逆流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。

(3)半逆流型。其矿浆是由槽体底部中间给入选别空间的，磁性矿粒顺流

运动，非磁性矿粒逆流运动，具有顺流和逆流磁选机的优点。

48.>什么叫磁场强度和矿物的比磁化系数？

答案：磁铁的磁力所作用的周围空间叫磁场。表示磁场强弱的物理量叫磁场强度；矿物的磁性可用比磁化系数X0表示，比磁化系数X0表示单位体积物质在标准磁场内受力的大小。

49.>什么叫矫顽力？

答案：具有剩磁的矿物，要想去掉剩磁，就需要给它施加一个反向磁场，使剩磁完全去掉，所加的反向磁场的磁场强度叫矫顽磁力，通称矫顽力。

50.>什么叫选矿？

答案：选矿就是把有用矿物和脉石最大限度分开，从而获得高品位精矿的过程，把共生的有用矿物尽可能分别回收成为单独的精矿，除去有害杂质，综合回收，利用各种有用成份的过程，从而使国家矿产资源得到最经济、最合理的利用。

51.>脱水槽翻花的原因有哪些？

答案：(1)给矿量过大。

(2)上升水量过大。

(3)排矿阀门开得太小或堵塞。

(4)泵喘气。

(5)脱水槽拢矿圈漏矿。

(6)脱水槽顶水板偏或磨损。

52.>脱水槽在正常运转中应检查哪些内容？

答案：(1)检查脱水槽给矿量是否适宜，分矿是否均匀，有无杂物堵塞。

(2)检查管路及排矿闸门有无堵塞，有无翻花现象，定时活动排矿闸门。

(3)检查上升水阀门及管路是否堵塞，观察溢流面是否平稳，有无偏堰现象。

53.>为什么在冶金工业中要实行“精料”方针？

答案：生产实践表明，铁精矿品位提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

54.>细筛的停车顺序是什么？

答案：(1)待上一作业停车后停止给矿。

(2)停下脱磁器。

(3)待筛面冲洗干净后关闭冲洗水。

(4)停下敲打装置。

55.>细筛与水力旋流器在工艺特点上有什么不同？

答案：细筛是按矿物颗粒的大小而不按颗粒的比重来进行分级，它能将粗颗粒连生体筛出，有利于提高精矿品位，而水力旋流器是按矿物颗粒重量和颗粒大小来进行分级的在分级过程中，总有些较粗的连生体进入到溢流中，降低了精矿品位。

56.>选矿的目的是什么？

答案：(1)提高矿石中有用金属的品位，减少矿石运输和冶炼成本；(2)提高矿石中多金属综合回收，使各有用矿物都能得到分开选出有效利用；(3)除去矿石中有害元素含量，有利于冶炼。

57.>影响磁性矿物磁性的因素有哪些？

答案：(1)氧化程度。磁铁矿随氧化程度的增加矿物磁性减弱。

(2)粒度。随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒磁性减速弱。

(3)磁铁矿含量。磁铁矿与脉石矿物的连生体中，磁铁矿含量高，比磁化系

数大，则磁性较强。

(4)形状。相同组成，相同含量，而形状不同的矿粒在相同外部磁化磁场磁

化时，尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。

58.>半逆流型槽体的工作原理是什么?

答案：矿浆由圆筒下部给入槽内，磁性矿粒被圆筒带到一定高度后，经卸矿冲洗水卸落到精矿槽中，非磁性矿粒被运动的矿浆带着沿圆筒转动方向相反的方向到尾矿口排出。

59.>纯磁铁矿的理论还原度是多少？写出推导公式。

答案：纯磁铁矿的理论还原度是2.33。TFe／FeO＝56×3/(56+16)＝2.33

60.>磁选的基本原理是什么？

答案：磁选是利用各种矿物的磁性差异，在磁选机磁场中进行分选的过程。当具有不同磁性的矿粒通过磁选机的磁场时，要受到磁力和机械力的作用，由于磁性较强的矿粒和磁性较弱的矿粒所受磁力不同，因而运动的轨迹也不同，从而把矿粒按其磁性不同而分离出两种或两种以上的单独产品。

61.>磁选分离的基本条件是什么？

答案：在磁选设备中，要保证磁性强的矿粒与磁性弱的矿粒分开，必须满足以下条件：f1磁大于f2磁大于f3磁

f1磁＝作用在磁性强的矿粒上的磁力；

f2磁＝与磁力方向相反的所有机械力和合力；

f3磁＝作用在磁性弱的矿粒上的磁力。

62.>磁选工艺的特点是什么？

答案：特点是利用各种矿物的磁性差异来进行分选矿物的一种工艺方法，而且是在磁选设备的非均匀磁场中进行的。

63.>磁选机按磁场强度大小如何分类?

答案：磁选机按磁场强度的强弱可分为：(1)弱磁场磁选机。磁场强度大约在800～2000奥斯特之间，用于分选强磁性矿物；(2)强磁场磁选机。磁场强度在6000～26000奥斯特之间，用于分选弱磁性矿物；(3)中磁场磁选机，磁场强度介于两者之间。

64.>磁选机本身有哪些参数影响选别效果？

答案：有筒体转速、磁系偏角、工作间隙(即底箱间隙)和卸矿间隙。

65.>磁选机的入选浓度对选别效果有何影响？

答案：如果入选浓度过高，就会严重影响精矿质量，因为此时精矿颗粒容易被较细的脉石颗粒包裹而分选不开，一起选上来，使精矿品位降低；入选浓度过低，又会造成矿浆流速过快，选别时间不充分，使一些本来有机会应该选上来的细小磁性颗粒掉入原矿中，使尾矿品位增高，造成金属损失。

66.>磁选机的尾矿品位突然升高，是什么原因？

答案：(1)底箱堵塞或者给矿量突然增大造成磁选机倒矿，使原矿或精矿进入尾矿中，使尾矿品位升高；(2)底箱漏矿，使原矿或精矿漏入尾矿中，使尾矿品位升高。

67.>磁选机底箱漏矿如何检查和判断?

答案：一是对底箱外表直接进行检查，查看各部位有无漏矿的现象；二是用取样勺截取尾矿样，查看底箱隔层中有无磨穿漏矿现象，将取出的尾矿样用肉眼观察尾矿中铁矿物的多少或用磁块吸，如果尾矿中铁的含量高，而且颜色又较黑，证明底箱已磨穿漏矿。

68.>磁选机电机不转是什么原因？如何处理？

答案：原因有：掉电、电机单相、减速机齿轮卡、轴承坏或电机烧等。处理方法：找电工或机械维修人员检查处理。

69.>磁选机电机发出嗡嗡响声是何原因?如何处理？

答案：有两种原因：一是磁选机滚筒被异物卡住造成过负荷；二是电机单相。处理方法：一是立即停机，取出异物；二是停机找电工检查处理。

70.>磁选机筒体内有声响是什么原因?

答案：(1)磁选机磁系中个别磁块脱落；(2)端盖与筒体间隙过小或筒体不圆；(3)筒体端盖封闭不严进矿；(4)筒体磨损进矿。

71.>磁选作业在生产中的作用如何？

答案：磁选作业是选矿厂各个作业中的核心，是技术要求高，操作复杂的岗位。磁选作业生产指标的高低和操作水平的好坏，直接影响到选矿厂生产的技术经济效果。

72.>仿琼斯型强磁机开车顺序是什么？

答案：(1)先给电源送上激磁线圈自动测温仪电流。

(2)启动润滑油泵，检查是否回油。

(3)启动激磁线圈冷却油泵。

(4)启动转盘，将转数调到要求范围。

(5)打开中，精矿冲洗水。冲洗齿板3-5分钟。

(6)送激磁线围电源。将激磁电流调到规定范围。

(7)给矿。

73.>浮选的原理是什么？

答案：在浮选过程中，矿物的沉浮与水的亲和力大小有关，凡是与水亲和力大，易被水润湿的矿物，难于附着在气泡上，难浮而与水亲和力小，不易被水润湿的矿物，容易上浮，浮选就是利用矿物可浮性的差异来分选矿物的。

74.>高频细筛的结构特点和作用是什么？

答案：高频细筛的结构特点和作用是在筛分的基础上，配上高频振动器，故筛孔不易堵塞，筛面磨损小，筛分效率高，消耗电能少，筛机角度可调。

75.>好的磁选设备应满足哪些要求？

答案：(1)单位生产面积处理量大。

(2)选别指标高。

(3)工作可靠，设备利用系数高，选别产物的各项指标稳定。

(4)结构简单，价格便宜。

(5)操作维护简单。

(6)根据要求，配置方便。

76.>简述半逆流型磁选机的构造？

答案：半逆流磁选机的构造，主要由圆筒、磁系、槽体(底箱)、吹散水管、给矿箱、卸矿管、底板、支架、磁偏角调整装置、传动部分等组成。

77.>简述标准化作业的含义是什么？

答案：标准化作业是指作业者在人员设备材料、资金等确定的条件下，选择并执行最优化措施，以确保安全、优质、高效、低耗地完成任务的作业方法。它是事先经过充分调查研究拟定的并且不断随着设备或作业内容的变化进行修改完善。

78.>精矿脱水作业的方法有哪些？

答案：(1)浓缩。利用浓缩机，矿物借助重力和耙齿作用使悬浮液分成澄清液和浓厚矿浆分别从溢流和底流中排出。

(2)过滤。利用真空机械选成过滤机滤布两面的压力差使待滤精矿液中的

水通过滤布排出，矿物被留在滤布上。

(3)干燥。利用干燥设备把物料进一步除水，对物料水分有特殊要求或在寒冷北方可考虑干燥。

79.>矿浆浓度大小对磁选效果有什么影响？

答案：如果矿浆浓度过大，造成分选浓度过高，就会严重影响精矿质量。因为此时精矿颗粒容易被较细的脉石颗粒覆盖和包裹分选不开，一起选上来，使尾矿品位低；矿浆浓度过小，即分选浓度过低，又会造成流速增大，选别时间缩短，使一些本来有机会应该选上来的细小磁性颗粒落入尾矿，使尾矿品位增高，造成有用矿物损失。所以矿浆浓度要根据需要调整好。

80.>矿物按磁性分类的依据是什么？可分哪几类？

答案：依据是比磁化系数，矿物的比磁化系数较大，分离越容易。可分如下几类：(1)强磁性矿物；(2)非磁性矿物；(3)弱磁性矿物；(4)中性磁性矿物。

81.>磨矿的粒度过粗或过细，对选别指标有什么影响？

答案：磨矿粒度过粗时，矿石中有用矿物与脉石之间没有得到充分解离，存在大量连生体，在选别时就难以把有用矿物选上来，即使选上来精矿品位也不高，磨矿粒度过细时，产生过磨，使有用矿物产生泥化，精矿品位也不高。

# 磁选工中级工试卷合并卷

一、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的请在括号内打“×”每题2分，共800分）

1.>常用的选矿方法有磁选法、重选法、和电选法。  (   )

答案：×

2.>浮选法是利用矿粒所受浮力的差异，来分选矿物的一种方法。  (   )

答案：×

3.>200目的筛子、筛孔为0.074毫米。  (   )

4.>200目相当于0.25毫米。  (   )

答案：×

5.>M10-5g6g-25表示为粗牙普通外螺纹、长度为25mm。  (   )

6.>M10-5g6g-25表示为粗牙普通外螺纹、大径为10mm。  (   )

7.>PbS是方铅矿的分子式。  (   )

8.>SHP型湿式电磁强磁选机具有场强高，运转平稳可靠的优点，也存在齿板易堵的缺点。

9.>SL0N强磁选机转环内磁介质为导磁不锈钢。

10.>SQC-6-2770湿式平环强磁选机采用环形闭合磁路，具有磁路短，漏磁少的特点。

11.>按磁场强弱，磁选机可分为电磁和永磁磁选机。  (   )

答案：×

12.>按磁选机外形结构型式，磁选机可分为顺流型、逆流型、半逆流型。  (   )

答案：×

13.>半逆流磁选机矿浆运动方向与磁场方向基本相同。  (   )

14.>半逆流磁选机矿浆运动方向与磁场方向相反。  (   )

答案：×

15.>半逆流型永磁简式磁选机适用分选粒度为2～0毫米的矿石。  (   )

答案：×

16.>半逆流型圆筒磁选机其给矿方向与磁场力的方向基本相同。  (   )

17.>比磁化系数Х=(15～600)10-6厘米3/克，属弱磁性矿物。  (   )

18.>比重不同的矿石，其磨矿浓度相同。  (   )答案：×

19.>比重是指单位体积物体的重量。  (   )

20.>产品的产率是指原矿重量对产品重量之比的百分数。  (   )答案：×

21.>产品中金属量与原矿中金属量之比称为产率。  (   )

22.>产品中有用成分含量的百分比，叫精矿品位。  (   )

23.>产品中有用成分含量的百分比，叫精矿品位。  (   )

24.>产品重量与原矿重量的百分比称为产率。  (   )

25.>产品重量与原矿重量的百分比值叫选矿比。  (   )答案：×

26.>产品重量与原矿重量的百分比值叫选矿比。  (   )

答案：×

27.>常用的选矿方法有磁选法、重选法、和电选法。  (   )

答案：×

28.>赤铁矿的分子式是Fe3O4。  (   )答案：×

29.>纯磁铁矿的磁性率是42.8%。  (   )

30.>纯磁铁矿的磁性率是42.8％。  (   )

31.>纯磁铁矿的分子式为Fe2O3。  (   )

答案：×

32.>纯弱磁性矿物的比磁化系数是很大的。  (   )答案：×

33.>磁场的作用力是磁力，它能对非磁性物质发生作用。  (   )

答案：×

34.>磁场具有方向性、连续性等特性。  (   )

35.>磁场强度的使用单位名称叫奥斯特，用Oe表示。  (   )答案：×

36.>磁场强度分布愈均匀，愈有利于分选。  (   )

答案：×

37.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和磁场强弱的物理量，它们之间既有区别又有联系。  (   )

38.>磁场强度两种单位制换算关系是1安培/米=4JI×10负3次方奥运斯特。  (   )

39.>磁场是由运动的电荷产生的。  (   )

40.>磁场是指具有磁力作用的空间范围。  (   )

41.>磁滑轮入选矿石的水份要求能大于3%。  (   )

答案：×

答案：无答案

43.>磁滑轮在实际操作中，调节分离隔板能控制产品的产率和质量。  (   )

44.>磁极是磁铁两端磁性最弱的区域。  (   )答案：×

45.>磁聚机的磁场，有内、中、外三种磁系组成。  (   )

46.>磁聚机的磁场一般都在20Ku/mm以上。  (   )答案：×

47.>磁聚机的给矿是由给矿器将矿浆均匀给入3个分选区。  (   )答案：×

48.>磁聚机的给水装置是一环型，内外均匀分布喷水管。  (   )

49.>磁聚机的内外磁系是用扁钢线绑扯在支架上固定的。  (   )

50.>磁聚机的提升轴都是用圆壁管做成的。  (   )答案：×

51.>磁力是指具有磁场作用的空间范围。  (   )答案：×

52.>磁力脱水槽不是分选细粒强磁性矿物的有效设备。  (   )答案：×

53.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部弱，中间强。  (   )

54.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部弱中间强。    (   )

55.>磁力脱水槽底部塔形磁系磁场强度沿轴向分布情况是上部强，下部弱。  (   )

答案：×

56.>磁力脱水槽内，上升水流作用也可使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂在其中的脉石冲洗出来，从而提高回收率。  (   )

答案：×

57.>磁力脱水槽上升水量大，精矿品位高，尾矿品位也高。  (   )

58.>磁力脱水槽是磁力和重力作用的设备。  (   )

59.>磁力脱水槽是重力作用的设备。  (   )

答案：×

60.>磁力线是形象的表示磁场强弱、方向、分布情况的曲线。  (   )

61.>磁体产生磁力作用的空间叫磁场强度。  (   )答案：×

62.>磁体产生磁力作用的空间叫磁场强度。  (   )答案：×

63.>磁体产生磁力作用的空间叫磁场。  (   )

64.>磁体产生磁力作用的空间叫磁力线。  (   )

答案：×

65.>磁铁的两端磁性最强的地方叫磁极。  (   )

66.>磁铁的两端磁性最弱。  (   )答案：×

67.>磁铁的两端最强的地方叫“磁性”。  (   )

答案：×

68.>磁铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、磁黄铁矿等，都属于强磁性矿物。  (   )

69.>磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性逐渐增大。  (   )

答案：×

70.>磁性矿物粒度的减小，它的比磁化系数随之增大。  (   )

答案：×

71.>磁性率是矿石中可溶铁(SFe)含量与全铁(TFe)含量的百分比。  (   )

答案：×

72.>磁性率是用来判别铁矿石磁选可选性的重要指标。  (   )

73.>磁选工艺流程是由磁选设备组成的。  (   )

74.>磁选管的磁场强度与励磁电流成正比。  (   )

75.>磁选机在实际操作中，吹散水过大，尾矿品位升高，精矿品位不变。  (   )答案：×

76.>磁选机在实际操作中，调节给矿吹散水和精矿的冲洗水对选别效果很重要。  (   )

77.>磁选设备按分选介质划分可分为强磁机和弱磁机。  (   )

答案：×

78.>磁选设备由许多部分组成，其中传动部分是主要部分。  (   )

答案：×

79.>磁选设备由许多部分组成，其中磁系部分是主要部分。  (   )

80.>磁选是处理铁矿石的主要选别方法，在我国占有重要地位。  (   )

81.>磁选是利用磁力与机械力对不同磁性矿粒的不同作用而实现的。  (   )

82.>磁选作业用水一般采用环水。  (   )。

83.>磁滞的意思就是说材料磁化状态的变化落后于外磁场的变化。  (   )

84.>次选机处理量的大小，要选择适宜才能充分发挥设备的选别作用。  (   )

85.>从动带轮与主动带轮转速之比称为传动比。  (   )

答案：×

86.>存在于载流导体或磁铁周围能够对外显示磁力作用的空间叫磁场。  (   )

87.>大块磁选机用于干式物料的分选。  (   )

88.>带传动一般使用于大功率设备的传动。  (   )

答案：×

89.>单位长度内磁场强度变化的数值叫磁感应强度。  (   )

答案：×

90.>当脉石成分中CaO＋MgO/SiO2＋Al2O3等于0.5～0.8时的矿石为半自熔矿石。  (   )

91.>顶部磁系脱水槽的缺点是耗水量较大，不易在缺水地区应用。  (   )

92.>对磁选来说，无论是弱磁场还是强磁场磁选机，对细颗粒都很难回收。  (   )

答案：×

93.>对全流程的各作业率，回收率及品位计算完后，要进行全面校对，确认无误后再进行矿量的计算。  (   )

94.>对细筛筛分效率影响的重要因素之一是进入细筛的产品粒度。  (   )

95.>凡是具有吸引铁性物质或是吸引与排斥磁性物质所产生的力叫磁力.

(   )

96.>凡是具有吸引铁性物质或是吸引与排斥磁性物质所产生的力叫磁力。

(   )

97.>仿琼斯强磁机对精矿卸矿区磁场强度很弱，为极性区。  (   )答案：×

98.>仿琼斯强磁机对于小于0.03mm的微细粒回收效果差，单机重处理还不大。  (   )

99.>分级设备的作用在于及时分出磨矿合格产物，避免过磨，同时又可分出不合格的粒砂，返回再磨。  (   )

100.>分选浓度小精矿品位高，尾矿品位也升高。  (   )

101.>浮选法是利用矿粒所受浮力的差异，来分选矿物的一种方法。  (   )

答案：×

102.>富集比是指原矿量与精矿量的比值。  (   )

答案：×

103.>富矿比的比值表示精矿中有用成分的含量比原矿中有用成分的含量增加多少倍。(   )

104.>给矿量大，磁聚机分选浓度过低。  (   )

105.>给矿量偏低时，促成筛上产率亦低，筛分效率低。  (   )答案：×

106.>给矿浓度与筛上产率成直线关系，即筛上产率随着浓度的增加而减少，筛分效率逐渐下降。  (   )答案：×

107.>给矿筒除槽体是用钢板制成的以外，其它支架给矿筒等全用非磁材料以防漏磁。  (   )

108.>根据磁场强度的分布情况，有均匀磁场和非均匀磁场之分。  (   )

109.>根据分级作业在磨矿回路中的作用可以分为以下三类：（预先分级；（2）控制分级；（3）检查分级。  (   )

110.>根据矿物的比磁化系数的大小，可以把所有的矿物分为强磁性、中等磁性、弱磁性、非磁性矿物。  (   )

111.>管路不影响分选设备所需其它管道流槽的铺设。  (   )

112.>管路不影响分选设备巡检和操作。  (   )

113.>管路输水量应满足作业最大量的要求、略为富余。  (   )

114.>管螺纹为最常用的联接螺纹。  (   )

答案：×

115.>黄铁矿是无磁性矿物。  (   )

116.>回收率是指精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比。  (   )

117.>混合矿石的磁性率在38～46%之间。  (   )答案：×

118.>基本视图是表达零件外形的方法之一。  (   )

119.>集中表现磁性的物体叫磁铁。  (   )

120.>己知磁选作业的原、精、尾品位分别α、β、θ则其精矿产率为γ=(α-θ)/(β-θ)。  (   )。

121.>加速沉降的方法要加絮凝剂，就是设法把微细颗粒“变大”。  (   )

122.>交变磁场磁选机磁源为交流电磁铁，磁场强度的大小和方向随时间变化而变化。  (   )

123.>交变磁场磁选机磁源为交流电磁铁，磁场强度的大小和方向随时间变化而变化。  (   )

124.>交变磁场磁选机磁源为交流电磁铁，磁场强度的大小和方向随时间变化而变化。  (   )

125.>金红石的分子式是TiO2。  (   )

126.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫岩石。  (   )

答案：×

127.>精矿品位比尾矿品位高，也比原矿品位高。  (   )

128.>精矿中所含的有用矿物都已经完全达到了单体解离。  (   )答案：×

129.>局部视图也是表达零件外形的方法之一。  (   )

130.>具有磁力作用的空间范围称为“磁性”。  (   )

答案：×

131.>绝大多数分选过程是在水中实现的，因此，水是最重要的分选介质。  (   )

132.>均匀磁场中，磁场梯度为0。  (   )

133.>矿浆的酸碱度的表示形式为OH值。  (   )答案：×

134.>矿浆流径细筛筛面，产生重力分层现象，有利于富集与选别。  (   )

135.>矿浆浓度是指矿浆中固体含量的百分数。  (   )

136.>矿浆中，固体重量占整个矿浆重量的百分比叫重量浓度。  (   )

137.>矿浆中矿石重量与液体重量之比称为液固比。  (   )

答案：×

138.>矿浆重量百分比浓度是指固体重量占全部矿浆重量的百分比。  (   )

139.>矿粒在磁力脱水槽中所受到水流作用力都是向上的、上升水流速度越低，矿粒所受水作用力越大。  (   )

140.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫矿浆浓度。  (   )

答案：×

141.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是向中心的。  (   )

答案：×

142.>矿粒在相同外磁场中被磁化时，长度长的矿粒的磁化强度，比磁化率都比长度短的矿粒小。  (   )答案：×

143.>矿石的磁性率与磁化率是一个意思。  (   )答案：×

144.>矿石的粒度是影响磁选操作的唯一因素。  (   )答案：×

145.>矿石经过选别后，有用部分得到富集的产物称为精矿。  (   )

146.>矿石经选别后有用成分得到富集的产物称为中矿。  (   )

答案：×

147.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与被测矿物总颗粒数之比的百分数，称为单体解离度。  (   )

148.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒与被测矿物总颗粒之比的百分数，称为单体解离。  (   )

答案：×

149.>矿石磨碎后，有些未被解离为单体矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起称为单体解离。  (   )

答案：×

150.>矿石磨碎后，有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来称为单体解离度。  (   )

答案：×

151.>矿石品位是指矿石重量与精矿重量之比值。  (   )答案：×

152.>矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫做磁性率。  (   )

153.>矿石中没有使用价值 或不能被利用的部分称为脉石。  (   )

154.>矿物的比磁化率越小，矿物的磁性越弱。  (   )

155.>矿物绝大多数分选过程是在水中实现的，因此，水是最重要的分选介质。  (   )

156.>利用矿物不同的电性而在电场中分离的一种选矿方法称为电选。  (   )

157.>利用矿物的磁性差异，在不均匀磁场中来分选矿物的选矿方法是电选法。  (   )

答案：×

158.>粒度表示矿粒大小的物理量，常用mm式网目作为度量单位。  (   )

159.>螺旋分级机是根据矿物在水中的(   )来分级的。

A．沉降速度    B．比重    C．凝聚程度

答案：A

160.>螺旋分级机是根据矿物在水中的比重来分级的。  (   )答案：×

161.>螺旋分级是靠滚动动力分级的。  (   )答案：×

162.>脉动磁场磁选机它的磁源为同时通直流电和交流电的磁铁，磁场强度的大小随时间变化，而其方向不变。  (   )

163.>脉石就是矿石中没有使用价值或不能被利用的部分。  (   )

164.>磨矿产品的粒度过粗或过细，对选别指标都是不利的。  (   )

165.>磨矿产品粒度的好坏不影响分选工艺指标。  (   )答案：×

166.>磨矿是在磨矿介质产生的冲击力和研磨力的联合作用下，使矿石达到磨碎的。  (   )

167.>磨矿作业的给矿量大小，产品粒度，浓度大小及生产波动等都直接影

响选别指标。  (   )

168.>磨矿作业是矿石破碎过程的继续，按照磨矿介质的不同可分为格子型、溢流型磨机。  (   )

答案：×

169.>目前生产中用强磁和弱磁磁选设备的磁系有两种，即电磁和永磁磁系  (   )

170.>能够为人类利用的矿物叫有用矿物。  (   )

171.>逆流型磁达机适用于分选粒度为3～0mm的矿石。  (   )

答案：×

172.>逆流型磁选机，适宜粒度大于0.6mm的细粒强磁性矿物的粗选和扫选作业。  (   )答案：×

173.>逆流型磁选机的给矿方向和圆筒的旋转方向相反。  (   )

174.>品位是指产品重量与原矿重量的百分比。  (   )

答案：×

175.>破碎和筛分组成联合作业，筛分作业即可在破碎前筛出合格产品，又可进行检查筛分，以控制破碎产品达到技术标准要求。  (   )

176.>剖视图是表达零件内形的方法之一。  (   )

177.>普通螺纹为最常用的联接螺纹。  (   )

178.>企业标准包括企业技术标准、管理标准和工作标准三大类。  (   )

179.>强磁机带矿停转时，易造成矿浆管道堵塞，停机前应先停止给矿。  (   )

答案：×

180.>强磁机激磁线圈冷却水压应控制在0.4mpa以上，出水温度可超过70℃。  (   )

答案：×

181.>强磁机介质网是用导磁不锈钢材料制作。  (   )

182.>强磁性矿物包括赤铁矿。  (   )答案：×

183.>强磁选机操作时，应根据原矿性质和弱磁尾矿含铁变化情况，适当调整励磁电流，崐当给矿含铁低时，可适当调低电流，以保证精矿品位，当给矿含铁高时，应适当调高电流，以提高铁金属的回收率。  (   )

184.>强磁选机运转中整个选区磁场强度比较均匀。  (   )

答案：×

185.>球磨机内钢球的直径大小与磨矿效率无关。  (   )答案：×

186.>全流程的总耗水量应等于流程最终产物水量之和减去原矿石带进的水量。  (   )

187.>入选矿浆浓度大小对磁选机选别指标影响不大。  (   )答案：×

188.>入选物料的水份对磁选机的选别效果没有一定影响。  (   )答案：×

189.>弱磁机磁极沿矿粒移动方向为单一极排列，可以提高金属回收率。  (   )。

190.>弱磁性矿物的比磁化系数与磁场强度、矿粒形状无关。  (   )

191.>生产上一般把磁性率大于36％的铁矿石划为磁铁矿石。  (   )

192.>生产上一般把磁性率小于28％的铁矿石称为假象赤铁矿石(氧化矿) 。  (   )

193.>生产上一般把磁性率在28-36%之间的铁矿石划分为磁铁矿。  (   )

答案：×

194.>生产中把磁性率小于28%的铁矿石，称为半氧化铁矿石。  (   )

答案：×

195.>生产中把磁性率小于36%的铁矿石，称为磁铁矿石。  (   )

答案：×

196.>湿式磁选机在水或磁性液体中进行矿物分选。主要用于细粒强磁性和细粒弱磁性矿物的分选。  (   )

197.>湿式弱磁场磁选机用于分选强磁性矿。  (   )

198.>湿式选矿的整个过程可以说是一个矿浆浓度的控制过程。  (   )

199.>石英是强磁性矿物。  (   )答案：×

200.>石英属于弱磁性矿物。  (   )答案：×

201.>实践证明，弱磁机的筒径越大，处理能力越小。  (   )

答案：×

202.>适当降低磁场强度，可提高精矿品位。  (   )

203.>适宜的磁偏角为零到10度。  (   )答案：×204.>顺流型比逆流型和半逆流型磁选机的处理量要小。  (   )答案：×

205.>顺流型磁选机的给矿方向和圆筒的旋转方向相反。

答案：×206.>顺流型磁选机扫选区长，回收物料充分，尾矿品位较低，回收率高，但精矿质量低。  (   )答案：×207.>随着给矿量的增加，筛上产率也增加，筛分效率也逐渐增加。  (   )

答案：×

208.>随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小。  (   )

209.>钛铁矿是弱磁性矿物。  (   )答案：×

210.>提高金属回收率，意味着尽最大可能将原矿中的金属选别出来。  (   )

211.>提高金属回收率是以降低尾矿品位为前提。  (   )

212.>提升轴断和砣掉不会造成磁聚机排矿堵塞。  (   )

213.>铁矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫磁性率。  (   )

214.>铁矿石中，氧化亚铁的含量与全铁之比叫磁性率。  (   )

215.>通常情况下，旋转磁场磁选机耗水和耗电量都比一般磁选机小。  (   )

答案：×

216.>同一个磁铁的N极和S极具有不相等的磁量。  (   )

答案：×

217.>筒式弱磁选机筒内部声音，最可能的原因是磁块脱落。  (   )

218.>脱水槽有运转部件。  (   )答案：×

219.>脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要大开，排矿口要大开，然后给矿。  (   )答案：×

220.>脱水作业常常按照浓缩过滤干燥几个阶段进行。  (   )

221.>网目是指一英吋长度内所具有筛孔的个数。  (   )

222.>网目越多，筛孔越大。  (   )

答案：×

223.>为了保证把分选矿石中的磁性强的矿粒和磁性弱的矿粒分开，必须满足的条件是：f磁弱>∑f机> f磁强。  (   )

答案：×

224.>尾矿品位与精矿品位之比称为富矿比。  (   )

答案：×

225.>尾矿中某金属重量与尾矿重量的百分比称为尾矿品位。  (   )

226.>无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收。  (   )

227.>细粒浸染矿石，一般铁矿物粒度平均为56微米，脉石平均粒度为104微米。  (   )

228.>细筛操作时，筛子的给矿量一定要保持均匀稳定，不要超负荷给矿或过少给矿。  (   )

229.>细筛隔板出现漏洞使筛下产品品位升高。  (   )答案：×

230.>细筛隔板的作用是将筛上产品与筛下产品分隔开。  (   )

231.>细筛给矿方式是影响筛分效率高低及提高幅度的一个重要因素。  (   )

232.>细筛是按粒度进行分级的设备。  (   )

233.>细筛是根据矿物颗粒的比重进行分级的。  (   )

答案：×

234.>细筛提高品位幅度是有一定限度的。  (   )

235.>细筛主要由给矿器、筛面、筛体和敲打装置组成。  (   )

236.>新水是依河流湖泊或深层地下水建立的泵站提供的资源水。  (   )

237.>形象表示磁场强弱、方向和分布情况的曲线叫磁力线。  (   )

238.>形象表示磁场强弱、方向和分布情况的曲线叫磁力线。  (   )

239.>形象的表示磁场强弱、方向和分布情况的曲线叫等位线

答案：×240.>形象地表示磁场的强弱、方向和分布情况的曲线叫磁场强度。  (   )

答案：×

241.>旋流器是根据矿物颗粒的重量和颗粒的大小来进行分级的。  (   )

242.>选别作业是将已经单体解离的矿物，采用适当手段，使有矿物和脉石分选的综合工艺过程。  (   )

243.>选矿比是指精矿品位与原矿品位的比值。  (   )

答案：×

244.>选矿过程分为选前的准备、选别、脱水三个阶段。  (   )

245.>选矿是采矿和冶炼的中间环节。  (   )

246.>选前的准备工作，一般由破碎作业和筛分作业两个阶段组成。  (   )

答案：×

247.>选前准备阶段原矿中有用矿物呈单体分离状况，为选别创造条件。  (   )

248.>要提高精矿铁品位，应加大磁场强度。  (   )

答案：×

249.>液固比矿浆中，是液体重量与固体重量之比。  (   )

250.>一般而言，磁性率高，矿石磁性强、矿石易选。  (   )

251.>一般来说，磁性率高的矿石，磁性就弱。  (   )答案：×

252.>一英寸长度内所具有筛孔的个数称为网目。  (   )

253.>一英寸等于24.5厘米。  (   )答案：×

254.>永磁磁选机的磁系是由银铁氧体或稀土永磁体组成。  (   )

255.>永磁机的吹散水太大，尾矿品位则降低。  (   )

答案：×

256.>永磁筒式磁选机吹散水过大，精矿品位提高，尾矿品位降低。  (   )

答案：×

257.>永磁筒式磁选机吹散水过小，精矿品位降低，尾矿品位提高。  (   )

答案：×

258.>永磁筒式磁选机的磁系数偏前，尾矿品位提高。  (   )

259.>永磁筒式磁选机在生产操作中，在处理量一定的条件下，分选浓度大，精矿、尾矿崐品位均有提高，回收率下降。  (   )

260.>永久磁铁和通电条件具有吸引或排斥作用的性质叫“磁极”。  (   )

答案：×

261.>用磁性材料做成的，具有长期保持吸引铁片性质的磁铁叫永久磁铁。  (   )

262.>用磁选法进行矿物分选，最容易选的是磁铁矿。  (   )答案：×

263.>用来衡量磁场强度的物理量叫安培／每米。  (   )

264.>用来衡量磁场强度的物理量叫磁性率。  (   )

答案：×

265.>用弱磁场的磁选设备选别弱磁性矿石。  (   )答案：×

266.>由尾矿处理过程中浓缩机所提供的澄清水称为回水。  (   )答案：×

267.>由尾矿贮水池，即尾矿集中澄清的返回使用水称为回水。  (   )

268.>由于矿石可选性不同，工业上的处理方法也不同。  (   )

269.>有用矿物就是能被利用的矿物、矿石与岩石。  (   )

270.>预磁效果和矿浆在预磁器中的磁化时间有关系，一般应大于0.2秒。  (   )。

271.>原矿中所含成分重量与精矿中所含成分重量之比称为回收率。  (   )

答案：×

272.>原矿重量对精矿重量之比值叫选矿比。  (   )

273.>在磁选过程中，要求磁性矿粒在移动过程中受到不均匀的磁力。  (   )

答案：×

274.>在还原焙烧过程中，起还原作用成分主要是CO和H2。  (   )

答案：×

275.>在目前技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为矿石。  (   )

276.>在任何情况下，都不允许带电维修电器设备。  (   )

答案：×

277.>在生产过程中，如发现矿浆呈灰褐色、黑褐色或略显红色，则显示入选矿石中，没有假汞赤铁矿或赤铁矿。  (   )

278.>在生产实践中，理论回收率与实际回收率的差距越小越好。  (   )

279.>在铁芯外面绕上线圈，当线圈通入直流电时产生磁性，断电后磁性就消失的磁铁叫电磁铁。  (   )

280.>在我国铁矿资源中，红铁矿多，占60%以上。  (   )

281.>在选别过程中，除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理，这部分产品称为中矿。  (   )

282.>增大SLON强磁机脉动冲程或冲次，在一定范围内精矿品位提高，回收率基本不变。  (   )

283.>张紧轮是带传动中最常用的张紧装置。  (   )

284.>中矿是指在选别过程中，除精矿和尾矿之外的半成品。  (   )

285.>重选法是根据各种矿物的密度或粒度的不同，在重力场或离动场中分选矿物的过程。  (   )

286.>主动带轮与从动带轮转速之比称为传动比。  (   )

287.>自然界的铁矿石大多以共生矿物形式存在。  (   )

288.>(   )还原焙烧处理的主要是黄铁矿。

答案：×

289.>(   ) 要使煤气充分燃烧的必要条件是有充分的氧气。

290.>(   ) 比磁力与矿物本身的比磁化系数、磁选机的磁场强度和磁场梯度成正比。

291.>(   ) 强磁中给矿水越大，尾矿品位越低。答案：×

292.>(   )磨矿作业的稳定性对选别效果影响很大。

293.>(   ) 强磁性矿物用强磁选设备，弱磁性矿物用弱磁选设备选别。

答案：×

294.>(   )细筛的给矿均匀程度对筛分效率没有影响。

答案：×

295.>(   ) 选矿是采矿和冶炼的中间环节。只有选矿技术的不断发展，才能促进冶金工业的飞速发展。

296.>(   ) 选矿的目的，一是提高矿石中有用矿物的品位，二是综合利用国家资源。

297.>(   ) 生产实践表明，铁精矿品位提高1%以后，高炉入炉矿石提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

298.>(   ) 选矿过程是由选前的矿石准备作业，选别作业，选后的脱水作业所组成的连续生产过程。

299.>(   ) 为了从矿石中选出有用矿物，一般将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石单体解离。

300.>(   ) 选矿作业是将已单体解离的矿物，采用适当的手段使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

301.>(   ) 重选法是根据各种矿物的比重或颗粒的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。

302.>(   ) 浮选法是利用矿物表面润湿性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，来分选矿物的一种方法。

303.>(   ) 矿物在浮选过程中，矿物的浮沉几乎与矿物的比重无关。

304.>(   ) 干燥是脱水过程的最后阶段，它是根据加热蒸发的原理来减少产品中的水份。

305.>(   ) 精矿中所含有用成份重量与原矿中所含该成份重量之比的百分数叫回收率。

306.>(   )矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫做磁性率。

307.>(   ) 矿浆中，固体重量占整个矿浆重量的百分比叫重量浓度。

308.>(   ) 纯磁铁矿的磁性率是42.8%。

309.>(   ) 用来衡量磁场强度的物理量叫磁性率。

答案：×

310.>(   ) 形象的表示磁场强弱、方向和分布情况的曲线叫磁力线。

311.>(   ) 在目前技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为矿石。

312.>(   ) 矿石中没有使用价值或不能被利用的部分称为脉石。

313.>(   )矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与与被测矿物总颗粒数之比的百分数，称为单体解离度。

314.>(   ) 一英寸长度内所有筛孔的个数称为网目。。

315.>(   )矿粒在水或其它液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物称为矿浆。

316.>(   ) -200目的粒度，即粒度小于0.074mm。

317.>(   ) 湿式磁选机在水或磁性液体中进行矿物分选.主要用于细粒强磁性和细粒弱磁性矿物的分选。

318.>(   ) 交变磁场磁选机磁源为交流电磁铁,磁场强度的大小随时间变化而变化。

319.>(   ) 脉动磁场磁选机的磁源为同时通直流电和交流电的磁铁,磁场强度的大小随时间而变化,但其方向不变。

320.>(   ) 我们一般把从采场送到选矿的矿石称为原矿。

321.>(   ) 磁场梯度就是单位距离内磁场强度变化数值。

322.>(   ) 选别作业要求粒度越粗越好。

答案：×

323.>(   ) 磨矿分级属于选前准备工作。

324.>(   ) 磁选机靠近磁系的部位应用非导磁材料制作。

325.>(   ) φ1050以上筒径磁选机的磁场为4~6级。

答案：×

326.>(   ) 网目是指一厘米长度内所具有的筛孔的个数。

答案：×

327.>(   ) 磁性率是矿石中氧化铁含量与全铁含量的百分比。

328.>(   )  非均匀磁场的磁场内各点磁场的大小不相同。

答案：×

329.>(   ) 矿物的磁性工业上用矿物的比磁化系数大小进行鉴别。

330.>(   ) 在磁选工艺选别过程中起决定性作用的是选别设备。

答案：×

331.>(   ) 实际回收率=QK·β/(QH·α)×100%。

332.>(   ) 实际选矿比=精矿产量/原矿产量（倍）。

答案：×

333.>(   )  尾矿品位反映了选矿过程中金属流失的情况。

334.>(   ) 磁力脱水槽上升水量小，精矿品位高，尾矿品位也高。

答案：×

335.>(   ) 选别设备中，磁力脱水槽是靠重力作用的设备。

答案：×

336.>(   ) 磁选过程可在恒定或交变磁场中实现。

答案： √

337.>(   ) 在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是矿石性质。

338.>(   ) 还原焙烧是选前准备作业。

339.>(   ) 实际精矿产率=QH/QK×100%。

答案：×

340.>(   )  顺流型磁选机不宜选别细粒和微细颗粒矿物。

341.>(   )逆流磁选机不宜选别微细粒矿石。

答案：×

342.>(   ) 入选物料的水份对大块磁选机的选别效果没有影响。

答案：×

343.>(   )    磁力脱水槽可脱去非磁性细粒脉石和矿泥。

344.>(   ) 筒式磁选机工作间隙的大小，对尾矿品位没有影响。

答案：×

345.>(   )  磁场强度的单位是特拉斯。

答案：×

346.>(   )预磁器是选矿使用的一种选别设备。

答案：×

347.>(   ) 选矿效率是反映选矿工艺过程的综合性指标，它包括产品的数量和质量两个方面的指标。

348.>(   ) 焙烧后的矿石是增加了铁矿物的磁性。

349.>(   ) 选出的精矿品位越高越好。

答案：×

350.>(   ) 选矿比等于产率的倒数。

答案：×

351.>(   )磨矿粒度不一定越细越好。

352.>(   ) 磁铁矿一般用强磁选矿方法回收。

答案：×

353.>(   )分级机返砂量越大越好。

答案：×

354.>(   ) 实验用磁选管的励磁电流与磁场强度成反比。

答案：×

355.>仿琼斯强磁机分选室与极头之间的空气隙越小越好。              （   ）

356.>半逆流磁选机适用于矿物的粗选尤其适用于精选作业。            （   ）

357.>矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫磁性率。                 （   ）

358.>在磁选工艺选别过程中，选别设备是起主导作用的因素。                 （   ）

答案：×

359.>均匀磁场就是指磁场内各点磁场强度大小相同。                         （   ）

答案：×

360.>矿浆中，固体重量占整个矿浆重量的百分比叫重量浓度。                 （   ）

361.>磁性率是用来反映矿石磁性大小的物理量。                             （   ）

362.>精矿品位就是产品中有用成分含量的百分比。                           （   ）

363.>粒度常用毫米和网目表示，网目愈小，筛孔愈小。                       （   ）

答案：×

364.>网目是指一英寸长度所具有筛孔的个数。                               （   ）

365.>能被利用的岩石也是有用矿物。                                       （   ）

366.>磁选机的磁翻作用，有利于精矿质量的提高。                          （   ）

367.>磁选机的磁系极数与筒径有关。                                      （   ）

368.>磁选机靠近磁系的部位应用导磁材料制作。                            （   ）

答案：×

369.>顺流型磁选机主要特性是处理能力高、精矿品位高、机槽构造简单。      （   ）

370.>逆流型磁选机精矿品位不高，主要原因是精矿给矿端距给矿口较近，磁翻作用差。

371.>半逆流磁选机不宜选别微细粒矿石。                                  （   ）

答案：×

372.>颗粒越粗，剩磁越大，磁团聚越不易被破坏。                          （   ）

答案：×

373.>筒式磁选机工作间隙太小，会造成尾矿品位升高。                      （   ）

374.>筒式磁选机转速大，回收率有所上升。                          （   ）

答案：×

375.>分选浓度较高时，精矿品位降低。                              （   ）

376.>纯磁铁的磁性率是42.80%。                                   （   ）

377.>浮选是利用矿物的比表面积大小进行分选的方法。  (   )答案：×378.>流程是表示矿石连续加工的工艺过程。  (   )

379.>选别作业是将单体解离的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。  (   )

380.>选矿又称矿物精选，它是研究矿石中个别成份富集的一门技术科学。  (   )

381.>永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和排矿浓度。  (   )答案：×

382.>永久磁铁和通电条件具有吸引或排斥作用的性质叫“磁极”。  (   )

答案：×

383.>永久磁铁通常采用的充磁方法有直流充磁和脉冲电流充磁两种。  (   )

384.>用弱磁场的磁选机，选别强磁性矿石。  (   )

385.>在磁场较高时，磁铁矿的磁化才可以达到磁饱和。  (   )

386.>随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小。  (   )

387.>选矿的目的，一是提高矿石中有用矿物的品位，二是综合利用国家资源。  (   )

388.>一般而言，磁性率高，矿石的磁性强，矿石易选；磁性率低，矿石磁性弱，矿石难选。  (   )

389.>一英寸长度所具有筛孔的个数称为网目。  (   )

390.>由于粒度大的比磁化率小，选别所需的磁场磁力就要大，难选。  (   )

答案：×

391.>有用矿物就是能被利用的矿物、矿石与岩石。  (   )

392.>在磁选过程中，矿物的粒度是起主导作用的因素。  (   )答案：×

393.>在磁选中通常是按矿物比磁化率的大小，把矿物分成强磁性矿物，弱磁性矿物和非磁性矿物三类。  (   )

394.>在磁选中通常是按矿物比磁化系数的大小，把矿物分成强磁性矿物、弱磁性矿物和非磁性矿物。  (   )

395.>在电选中起作用的主要电性是矿物的导电率，介电常数及比导电度和整流性等。 (   )

396.>在均匀磁场中任意一点的磁场强度相同，但方向不一定相同。  (   )

答案：×

397.>在没有外磁场作用(即H=0)时，组成磁铁矿的磁畴是有规律排列。  (   )

答案：×

398.>在确立磁系结构和磁系安装过程中，就尽量避免退磁因素增加，否则会影响磁系的效能。  (   )

399.>在一定的磁场中，矿物所受磁力和它的比磁化率成(   )。

A．反比    B．正比    C．不成比例

答案：B

400.>--200目的粒度，即粒度小于0.074毫米。  (   )

## 二、填空题（请将正确答案填在横线空白处，每题2分，共802分）

1.>__________磁系结构的磁滑轮磁系是不旋转的。

答案：扇形

2.>磁滑轮的磁系结构有全周磁系和__________磁系。

答案：扇形

3.>磁滑轮有永磁和__________两种。

答案：电磁

4.>磁化强度是表示在外磁场作用下，物体被__________的物理量。

答案：磁化程度

5.>磁极分别用N、S表示，它们的含义是__________。答案：N表示北极，S表示南极

6.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、__________区和精矿区。答案：选分

7.>磁力脱水槽按纵向分、大致分为三个区域：尾矿区、__________和精矿区。

答案：分选区

8.>磁力脱水槽内，磁力作用是加快__________向下沉降的速度，而重力作用是使__________。

答案：磁性矿粒；矿粒下沉

9.>磁力脱水槽是在__________力和__________力的联合作用下的选别。

答案：重、磁

10.>磁力脱水槽也叫__________或__________。

答案：脱泥槽、洗选槽

11.>磁力脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在__________与磁力作用下，克服上升水流作用而沉降到槽底。

答案：重力

12.>磁力脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在__________与磁力作用下，克服上升水流作用，而__________到槽底。

答案：重力；沉降

13.>磁力线是形象的表示__________强弱、方向，分布情况的曲线。答案：磁场

14.>磁力指向磁性最强的地方称为__________。

答案：磁极

15.>磁铁的两端磁性最强的地方叫__________。答案：磁极

16.>磁铁矿存在着磁滞现象，当磁铁矿离开磁场后它仍然保留一定的__________。

答案：剩磁

17.>磁铁矿的分子式为__________，含铁量为72.4%，比重为4.9-5.2。答案：Fe3O4

18.>磁铁矿离开磁场后，矿物不能恢复到进入磁场前的__________，而保留一定的__________。

答案：状态；磁性

19.>磁铁矿随着__________程度的增加，矿物的磁性逐渐减弱。

答案：氧化

20.>磁团聚现象有利于减少金属的流失，但会影响__________的提高。

答案：精矿质量

21.>磁系弧面中心线与园筒垂直中心线的夹角称为__________一般为15-20

答案：磁偏角

22.>磁系弧面中心线与圆筒中心垂直的夹角称为__________。

答案：磁偏角

23.>磁系与筒体间隙一般要求在__________。

答案：2.2-3mm

24.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿物被磁化，保存一定的剩磁，互相吸引在一起形成了__________。

答案：磁团聚

25.>磁选的操作，是在保证__________质量的前提下，尽量降低__________品位，提高回收率。

答案：精矿；尾矿

26.>磁选的操作，是在保证精矿质量的前提下，尽量降低__________品位。答案：尾矿

27.>磁选法是利用分选矿物的__________，在不均匀磁场中实现分选的一种选矿方法。答案：磁性差异

28.>磁选管是作__________矿石磁分析的设备。

答案：强磁性

29.>磁选过程中，磁力的大小，一方面是磁选设备场强的大小；另一方面是__________。

答案：磁粒磁性的强弱

30.>磁选机磁路中希望漏磁愈__________愈好。

答案：小

31.>磁选机的操作是在保证精矿质量的前提下，尽量降低__________品位。

答案：尾矿

32.>磁选机的磁场不仅要有足够的磁场强度，而且还要有很大的__________。

答案：磁场梯度

33.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

34.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

35.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响__________。

答案：选别指标

36.>磁选机的分选浓度大时，矿浆__________，矿粒运动阻力大，精矿中容易机械夹杂__________而降低质量。

答案：流速慢；脉石37.>磁选机圆筒表面到底箱底板之间的距离成为__________。

答案：工作间隙

38.>磁选机在实际操作中，调节给矿吹散水和精矿的冲洗水对__________效果很重要。答案：选别

39.>磁选机中产生磁场的部分叫__________。

答案：磁源

40.>磁选是根据矿石中各种矿物的磁性差异，在磁选机形成的__________磁场中，进行分离的一种选矿方法。

答案：不均匀

41.>当矿物磁性一定时，要使磁性矿粒与脉石分开，就必须使磁选机有足够的__________。

答案：磁场强度

42.>地壳中由于地质作用形成的自然元素和自然化合物统称为__________。答案：矿物

43.>电磁磁系是由电磁线圈、__________和极头组成。

答案：铁芯

44.>电磁磁选机和永磁磁选机是按__________划分的。答案：磁源类型

45.>对磁选来说，无论是__________还是弱磁选机，对__________颗粒都很难回收。

答案：强磁选机；微细46.>对磨矿粒度的基本要求是有用矿尽可能达到单体分离，又要防止有用矿物的__________。

答案：过粉碎

47.>鄂式破碎机的规格是用__________表示的。

答案：给矿宽度和长度

48.>分级溢流__________的大小，决定分级溢流__________的粗细。

答案：浓度；粒度

49.>浮选槽中疏水颗粒—气泡联合体与__________的分选是在湍流场中实现的。答案：亲水矿粒

50.>浮选法是利用__________的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，形成由矿粒和气泡组成的结合体，来分选矿物的一种方法。答案：矿物表面润湿性

51.>给矿量偏高时，促成筛上产量亦高，__________低。

答案：筛分效率

52.>根据磁选机磁系的结构特点，将磁系分为__________和__________两种。

答案：开放型、封闭型

53.>机械传动可以__________动力。

答案：传递

54.>将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为__________作业。答案：精选

55.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫__________。答案：尾矿

56.>精矿品位与原矿品位的比值叫__________，常以倍数表示。答案：富集比

57.>精矿中金属重量与__________中该金属重量的百分比称为回收率。

答案：原矿

58.>精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比叫__________。答案：回收率

59.>静电分选机中矿粒的主要带电方式为传导带电及__________。答案：感应带电

60.>绝大多数分选过程是在水中实现的，因此，水是最重要的__________。

答案：分选介质

61.>开放磁系一般用于弱磁场磁选机，__________磁系用于强磁场强磁选机。

答案：闭合

62.>矿浆流经筛面过程中，产生__________现象，有利于富集与选别。答案：动分层

63.>矿浆流经细筛筛面，产生__________现象，有利于富集与选别。

答案：重力分层

64.>矿浆流速的计算，是根据矿浆取样测定的__________。

答案：浓度指标

65.>矿桨中液体重量与固体重量之比叫__________。答案：液固比

66.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫__________。答案：矿桨

67.>矿石含有用成分的多少用__________来表示。

答案：品位

68.>矿石经过选别后得到富集的__________叫精矿。

答案：有用矿物

69.>矿石经选别后有用成份得到富集的产物称为__________。答案：精矿

70.>粒度表示矿粒大小的物理量，常用mm或__________作为度量单位。

答案：网目

71.>螺旋分级机的规格是以__________来表示的。

答案：螺旋直径

72.>螺旋分级机是根据矿物不同粒度大小在水中的__________来分级的。

答案：沉降速度不同

73.>脉动高梯磁选机的脉动机构主要作用是使矿粒群保持__________状态。

答案：松散

74.>磨机按照排矿方式的不同可分为格子型、__________。答案：溢流型

75.>磨矿作业是矿石破碎过程的继续，按其磨矿介质不同可分为棒磨机__________，砾磨机。答案：球磨机

76.>破碎矿石，选厂常用的方法有__________劈碎、折断、磨碎、击碎等。答案：压碎

77.>强磁场磁选机通常都采用__________磁系。

答案：闭合

78.>强磁选机按选别介质可分为__________和湿式两种。

答案：干式

79.>琼斯强磁机的给矿点位于磁场的__________处。

答案：进口

80.>琼斯强磁机激磁线圈采用__________冷却方式。

答案：风

81.>琼斯型强磁选机的结构有一个钢制__________柜架。

答案：门形

82.>球磨机的规格是用__________表示。

答案：直径×长度

83.>筛孔的检测是用以标定__________加工质量及筛孔__________的一项重要工作。

答案：筛面、磨损程度

84.>上班时必须穿工作服，穿工作鞋，戴工作帽，二米以上高空作业必须佩带__________。

答案：安全带

85.>上岗前不准喝酒，上岗时不准打瞌睡，不准看书报，不准__________。

答案：打闹

86.>设备、工具的维护保养，一般应包括整齐、清洁、润滑__________等内容。

答案：安全

87.>试验研究和生产应用的强磁选机以__________的湿式强磁选机较多。

答案：电磁

88.>水力旋流器是根据矿物__________来进行分级的。答案：等降比

89.>脱水槽按磁源分为__________和__________两种。

答案：永磁、电磁

90.>脱水槽的顶水板又叫__________。

答案：反水板

91.>网目数越多，筛孔__________。答案：越小

92.>为解决强磁机感应介质堵塞问题，给矿前应设置__________脱渣。

答案：细筛

93.>为了防止发生人身和设备事故，电气设备安全用电的措施主要有__________两种。

答案：保护接地和保护接中线

94.>细筛的__________是由电机和凸轮机构成的，可调节敲打高度和次数。

答案：敲打装置

95.>细筛的结构主要由给矿器、筛面、筛体和__________装置组成。

答案：敲打

96.>细筛筛面由很多__________编制式由多块__________组成而成。

答案：筛条、筛板

97.>细筛由__________、__________、筛体、敲打装置组成。

答案：给矿器、筛面

98.>行灯应使用__________伏及以下的安全电压。

答案：36

99.>形象地表示磁场的强弱，方向和分布情况的曲线叫__________。答案：磁力线

100.>选别作业是将已经__________的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。答案：单体解离

101.>选矿厂常用的球磨机有格子型和__________型两种。

答案：溢流

102.>选矿的目的：一是__________；二是综合利用国家资源。

答案：提高有用矿物的品位

103.>选矿供水的来源由__________、__________和回水组成。

答案：环水、清水

104.>选矿过程是由选别前的矿石准备作业，__________作业，选后的脱水作业所组成的连续生产过程。答案：选别

105.>选矿生产需要连续作业，表示矿石连续加工的工艺过程称为__________。

答案：流程

106.>__________选前的准备工作，一般由破碎，筛分、磨矿、__________等几个阶段组成。答案：分级

107.>永磁磁系是由永久磁铁及__________组成。

答案：铁导磁体

108.>永磁筒式磁选机的同一圆筒可配用__________不同型式的槽体，即逆流槽体、顺流槽体__________。

答案：三种；半逆流槽体

109.>永磁筒式磁选机主要由圆筒、底箱__________三个主要部件组成，其次还有给矿槽，吹散水管、冲洗水管、精矿管、尾矿管和机架等十个部件组成。

答案：磁系

110.>在__________电路中，等效电阻等于各个电阻之和。

答案：串联

111.>在__________电路中，流过每个电阻的电流都相等。

答案：串联

112.>在__________电路中，总电流等于各个并联支路电流之和。

答案：并联

113.>在__________电路中，总电压等于各个电阻上的电压之和。

答案：串联

114.>在并联电路中，各并联支路两端的__________都相等。

答案：电压

115.>在磁力脱水槽内，上升水流的作用是使非磁性的细粒脉石和矿泥顺着上升水流进入__________中。

答案：溢流

116.>在磁铁和通电导体周围磁力作用的空间叫__________。

答案：磁场

117.>在浮选过程中，流体做湍流运动时，其中任意点的速度和压力作用均随时间做__________。答案：连续脉动

118.>在三种水使用中，环水、清水、回水使用比例为__________。

答案：3：2：1

119.>在特别潮湿的场所，行灯、照明灯应使用不高于__________伏的电压。

答案：12

120.>在铁芯外面绕上线圈，当线圈通入__________时产生磁性，断电后磁性就消失的磁铁叫__________。

答案：直流电；电磁铁

121.>在通电体下方，放置一个可以在水平方向自由转动的磁针，当导线中有电流通过时，磁针就会发生偏转，这个实验说明，在通电导体周围确实存在着__________。

答案：磁场

122.>在通电体下方，放置一个可以在水平方向自由转动的磁针，当导线中有电流通过时，崐磁针就会发生__________，这个实验说明，在通电导体周围确实存在着磁场。

答案：偏转

123.>在物理学中，根据物质在磁场中的表现，将物质分为__________铁磁质及反铁磁质等。

答案：顺磁质、逆磁质

124.>在选别过程中除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理这部分产品称为__________。答案：中矿

125.>振动筛的规格是以筛面的__________来表示的。

答案：长×宽

126.>重力分选中的作用力主要有：重力、流体阻力、颗粒与分选器表面的摩擦力，

__________的摩擦力。答案：颗粒之间

127.>重选法是根据各种矿物的比重或粒度不同，在__________或离心力场中分选矿物的过程。答案：重力场

128.>在磁力脱水槽内，重力作用是使矿粒（    ）磁力作用是（    ）磁性矿粒向下沉降的速度。

答案： 下沉；加快

129.>永磁脱水槽的操作主要是调整（    ）和（    ）的大小。

答案：上升水量；排矿口

130.>磁选机在实际操作中，调节给矿（    ）和精矿（     ）对改善选别效果很重要。

答案：吹散水;冲洗水

131.>矿石经过选别后得到的（    ）叫精矿。

答案： 有用矿物

132.>（  ）重量与（    ）重量之比称为选矿比。。

答案：原矿；精矿

133.>原矿中（    ）重量与原矿重量的百分比叫原矿品位。

答案：某金属

134.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响（    ）。

答案： 选别指标

135.>脱水槽的给矿是以（    ）方向给入矿筒内。

答案： 切线

136.>细筛在磁选厂的应用，对提高（    ）有显著效果。

答案：精矿品位

137.>筒式磁选机的工作间隙是指粗选区原筒表面到（    ）之间的距离。

答案：底箱底板

138.>选矿生产需要连续作业，表示矿石连续加工的工艺过程称为（    ）。

答案：流程

139.>设备联系图是把选矿生产过程中的（    ），用简单的图形形象的将选矿生产工艺连接情况表示出来的一种图形。

答案：主要设备

140.>精矿中金属重量与原矿中金属该重量的百分比称为（    ）。

答案：回收率

141.>选出一吨的精矿所需原矿的吨数，称为（    ），常以（    ）表示。

答案：选矿比；倍数

142.>具有磁力作用的（    ）称为磁场。

答案： 空间范围

143.>磁力指向磁场磁性最强的地方为磁铁的（    ）。

答案： 磁极

144.>磁力线是形象的表示磁场的（    ）、（    ）和分布情况的曲线。

答案：强弱；方向

145.>在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度与同一点上的（    ）的比值，称为该点的磁场强度。

答案： 磁导率

146.>当矿物磁性一定时，要使磁性矿粒与脉石分开，就必须使磁选机有足够的（    ）。

答案：磁场强度

147.>用磁场对载流导体的作用力来描述磁场性质的物理量叫（  ）。

答案： 磁感应强度

148.>磁场是由运动的电荷或（  ）产生的。

答案： 电流

149.>细筛条是横向排列的，矿浆量不是（  ）筛面给入，而是垂直于筛条运动方向的。

答案：垂直

150.>在正常生产中常有一些（  ）与脉石连生体混入到磁选精矿中。。

答案： 磁性矿

151.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、（  ）和精矿区。

答案：选分区

152.>磁选的操作，是在保证精矿质量的前提下，尽量降低（  ）品位。

答案： 尾矿

153.>磁力线是形象的表示（  ）的强弱、方向、分布情况的曲线。

答案：磁场

154.>脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在重力和（  ）作用下，克服上升水流作用，而沉降到槽底。

答案：磁力

155.>矿浆在流经筛面的过程中，产生（  ）现象，有利于富集与选别。

答案：动分层

156.>选别作业是将已经（   ）的矿物，采用适当手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

答案：单体解离

157.> 脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要（     ），排矿口要小开，然后给矿。

答案：小开

158.>工业上用矿物的（  ）大小来鉴别矿物的磁性。

答案：比磁化系数

159.>选矿是从原矿中将（   ）分离出来的作业。

答案：有用矿物

160.>200网目表示1英寸长度筛网中有（  ）个筛孔。

答案：200

161.>磁力脱水槽是（  ）和（  ）作用的设备。

答案：磁力；重力

162.>各种不同的选矿方法，都受到入选物料（   ）的限制。

答案：粒度

163.>当矿石粒度过粗时，在过滤过程中会使滤饼产生（  ）现象，造成真空度下降。

答案：龟裂

164.>非金属矿物的除铁，可用（   ）的选矿方法除去杂质。

答案：磁选法

165.>磁场强度，随着距磁极表面的距离增加而（  ）。

答案：减小

166.>磁铁矿在矿床中经过长期氧化作用后，局部或全部变成（   ）。

答案：假象赤铁矿

167.>磁选机在实际操作中，吸散水过大，尾矿品位升高，精矿品位（  ）。

答案：升高

168.>细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和（  ）装置组成。

答案：敲打

169.>逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向（  ）。

答案：相反

170.>产率是指产品重量与（   ）的百分比。

答案：原矿重量

171.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度（  ），精矿品位较低。

答案： 大

172.>矿粒在均匀磁场中的比磁力F磁（   ）。

答案： 等于零

173.>选矿过程由选前的矿石准备作业、（    ）和选后的脱水作业的组成。

答案：选别作业

174.>磁选主要是利用分选矿物的矿性差异，在（   ）磁场中实现分选的一种方法。

答案： 不均匀

175.>流程图的表示方法有（  ）流程图和设备联系图。

答案：生产工艺

176.>由于弱磁性矿物矿粒的比磁化系数XO很小，所需要的磁场力HgradH可以（  ）些。

答案：大

177.>φ750筒式磁选机的磁系一般为（  ）极。

答案：四

178.>脱磁器线圈中通的是（   ）电。

答案： 交流

179.>筛孔间隙是指筛条之间的（   ）。

答案： 距离

180.> 磁选机筒体带矿严重时，尾矿品位会（  ）。

答案：升高

181.>重量百分比浓度是固体重量与（  ）的百分比。

答案：全部矿浆重量

182.> 200目相当于（  ）毫米。

答案： 0.074

183.>粗选尾矿还需要进入下一作业处理，这一作业称为（  ）。

答案：扫选

184.>选矿的目的一是提高矿石中的有用矿物的（  ），二是综合利用资源。

答案：品位

185.> 为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石达到（  ）。

答案：单体解离

186.>脱水作业通常按（  ）、过滤、干燥三个阶段进行。

答案：浓缩

187.> 安培/米和奥斯特是（  ）的单位。

答案：磁场强度

188.>为了得到好的选别指标，磨矿产品的粒度必须保证（  ）。

答案：达到单体解离

189.>实际回收率与理论回收率的概念（  ）。

答案：不同

190.>原矿、精矿、尾矿中，（  ）金属含量高。

答案：精矿

191.> 磁力脱水槽主要抛弃的是（  ）。

答案：细泥

192.>永磁筒式磁选机采用的磁系材料是（   ）。

答案：锶铁氧化陶瓷

193.>选矿通常以小于（  ）粒度的百分含量表示细度。

答案： -200目

194.>粒度是指矿粒（块）的尺寸，一般以（  ）边的长度表示。

答案：最长

195.>表示矿石连续加工的过程称为（  ）。

答案：流程

196.> 在处理量一定的条件下，分选浓度大，精矿品位和尾矿品位均转低，精矿（  ）略有提高。

答案：回收率

197.>为了提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，而且还可以通过提高（  ）来达到目的。

答案：磁场梯度

198.>磁场是由运动的电荷或或__________产生的。

答案：电流

199.>选别作业合格的产品精矿，一般含水__________。

答案：较弱

200.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、选分区和__________区。

答案：精矿

201.>对强磁机、入选物料的粒度与聚磁介质的单元尺寸成一定的__________关系。

答案：正比

202.>某厂原矿处理量13000吨，尾矿量8500吨，原矿品位34％，精矿品位61％，则实际回收率为______。

答案：大

203.>高梯度磁选机能有效回收磁性弱、__________的磁性矿粒。

答案：粒度细

204.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、浓度的流程图称为_____。

答案：矿浆流程图

205.>脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在重力与__________.作用下，克服水流作

用，而学降到槽底。

答案：矿浆流程图

206.>流速相同，管道内液体的流量与管道的流通截面积成_________。

答案：正比

207.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和__________的物理量。

答案：磁场强弱

208.>混合气体的喷射速度_____火焰的燃烧速度，才产生回火。

答案：小于

209.>矿粒在均匀磁场中的比磁力F磁=U0X0HgradH=__________。

答案：0

210.>为提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，还可以通过提高______来实现。

答案：磁场梯度

211.>高炉煤气的可燃成分主要是__________。

答案： Co

212.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

213.>当磁选机吹散水太大时，使精矿品位__________。

答案：低

214.>磁选机处理量过大，精矿品位就会__________。

答案：下降

215.>脱水槽作粗选用时，应量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

216.>目前永磁磁选机正向着大筒径和__________方向发展。

答案：多磁极

217.>磁选过程可在恒定或__________磁场中实现。

答案：交变

218.>选前准备工作，一般由破碎筛分作业和__________作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

219.>磨矿作业直接影响选别指标的因素有给矿量大小、_______、浓度大小及____产波动等。

答案：产品粒度粗细

220.>磁选操作是在保证精矿质量的前提下，尽量降低__________品位。

答案：尾矿

221.>底部磁系脱水槽最大缺点是__________。

答案：排矿容易堵塞

222.>矿浆流径筛面的过程中，产生__________现象,有利于富集与分级。

答案：重力分层

223.>实践证明，强磁机的有效粒度下限为________，小于该粒级的矿粒则很难于

回收。

答案：三十微米

224.>钻孔常用的钻头是______。

答案：麻花钻

225.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：__________区、选分区和精矿区。

答案：尾矿

226.>在生产工艺流程图中注有各作业产品的产率、品位及__________的流程图称

数质量流程图。

答案：金属回收率

227.>铁磁材料具有剩磁性，磁滞性，磁饱和性和________性。

答案：磁化

228.>磁场的不均匀程度可以用__________来量度。

答案：磁场梯度

229.>强磁性矿物的比磁化系数很大，所需要的磁场力__________。

答案：小些

230.>脱磁器的最大磁场力为矿物矫顽力__________倍以上，可以得到较好的脱磁

效果。

答案：5

231.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度大，尾矿品位较__________。

答案：低

232.>管道脱磁器磁场强度沿矿浆流动方向逐渐__________。

答案：减弱

233.>齿轮转动特点是转动平稳__________能力强。

答案：五-六

234.>某厂分级给矿、液流、返矿中－0.74mm含量分别为33.53％、62.27％、12.15％，则质效率为__________。

答案：55.01％

235.>脱水槽作精选使用时，以提高精矿品位不主，上升水__________开大。

答案：“满矿”

236.>脱水槽给矿量大时，易产生翻花与跑黑，甚至出现__________现象，使尾矿品位骤

然增高，造成金属流失。

答案：不宜

237.>手工电弧焊焊接步骤是暂时定位，引燃电弧__________，运条，焊缝收尾。

答案：焊接起头

238.>强磁性矿物经过磁选设备后，互相吸引在一起形成了__________。

答案：磁团聚

239.>磁选设备上常用的软磁材料有工业纯铁______和低碳钢。

答案：导磁不锈钢

240.>在强磁机齿板的齿尖处，磁场强度和磁场力__________。

答案：最高

241.>磁力线是形象的表示__________强弱、方向、分布情况的曲线。

答案：磁场

242.>磁选机在实际操作中，调节给矿吹散水和精矿的__________对选别效果重要。

答案：冲洗水

243.>在处理量一定的条件下，分选大精矿品位和尾矿品位均较低_______略有提高。

答案：浓度大

244.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、_____的流程图称为矿浆流程图。

答案：浓度

245.>分选弱磁性矿物时，由于矿物的比磁化系数很小，所需要的________就很大。

答案：磁场力

246.>焊条的直径一般不超过焊件__________。

答案：厚度

247.>某厂分级给矿，液流和返矿中－200目分别占33.53％、62.27％、12.15％，则量效率为_______。

答案：79.22％

248.>各种物件起吊前都应进行__________。

答案：试吊

249.>脱水槽上升量太小，__________未被上升水充分冲出而混入脱水槽中，使精矿品位

提高幅度降低。

答案：细粒非磁性脉石

250.>在上升水量一定时，排矿口若太大，排矿浓度低，槽体内分选浓度就保证不了，破

坏了__________使精尾矿层不分。

答案：分选层

251.>脱水槽作粗选用时，应尽量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

252.>强磁机操作时，粗选电流要比扫选电流__________，其主要原因是精选要保证有较

高的精矿品位，扫选要保证较高的回收率。

答案：低

253.>强磁机作粗选用的齿板齿距要比作扫选用的齿板齿距__________。

答案：大

254.>气焊采用的接头形式主要是__________。

答案：对接

255.>预磁器的作用是为了提高__________的分选效果。

答案：磁力脱水槽

256.>矿物的磁性，工业上用__________的大小进行鉴别。

答案：比磁化系数

257.>尾矿品位反映了选矿过程中__________的情况。

答案：金属流失

258.>磁场是由运动的电荷或或__________产生的。

答案：电流

259.>选别作业合格的产品精矿，一般含水__________。

答案：较弱

260.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、选分区和__________区。

答案：精矿

261.>对强磁机、入选物料的粒度与聚磁介质的单元尺寸成一定的__________关系。

答案：正比

262.>某厂原矿处理量13000吨，尾矿量8500吨，原矿品位34％，精矿品位61％，则实际回收率为______。

答案：大

263.>高梯度磁选机能有效回收磁性弱、__________的磁性矿粒。

答案：粒度细

264.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、浓度的流程图称为_____。

答案：矿浆流程图

265.>脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在重力与__________.作用下，克服水流作

用，而学降到槽底。

答案：矿浆流程图

266.>流速相同，管道内液体的流量与管道的流通截面积成_________。

答案：正比

267.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和__________的物理量。

答案：磁场强弱

268.>混合气体的喷射速度_____火焰的燃烧速度，才产生回火。

答案：小于

269.>矿粒在均匀磁场中的比磁力F磁=U0X0HgradH=__________。

答案：0

270.>为提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，还可以通过提高______来实现。

答案：磁场梯度

271.>高炉煤气的可燃成分主要是__________。

答案： Co

272.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

273.>当磁选机吹散水太大时，使精矿品位__________。

答案：低

274.>磁选机处理量过大，精矿品位就会__________。

答案：下降

275.>脱水槽作粗选用时，应量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

276.>目前永磁磁选机正向着大筒径和__________方向发展。

答案：多磁极

277.>磁选过程可在恒定或__________磁场中实现。

答案：交变

278.>选前准备工作，一般由破碎筛分作业和__________作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

279.>磨矿作业直接影响选别指标的因素有给矿量大小、_______、浓度大小及____产波动等。

答案：产品粒度粗细

280.>磁选操作是在保证精矿质量的前提下，尽量降低__________品位。

答案：尾矿

281.>底部磁系脱水槽最大缺点是__________。

答案：排矿容易堵塞

282.>矿浆流径筛面的过程中，产生__________现象,有利于富集与分级。

答案：重力分层

283.>实践证明，强磁机的有效粒度下限为________，小于该粒级的矿粒则很难于

回收。

答案：三十微米

284.>钻孔常用的钻头是______。

答案：麻花钻

285.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：__________区、选分区和精矿区。

答案：尾矿

286.>在生产工艺流程图中注有各作业产品的产率、品位及__________的流程图称

数质量流程图。

答案：金属回收率

287.>铁磁材料具有剩磁性，磁滞性，磁饱和性和________性。

答案：磁化

288.>磁场的不均匀程度可以用__________来量度。

答案：磁场梯度

289.>强磁性矿物的比磁化系数很大，所需要的磁场力__________。

答案：小些

290.>脱磁器的最大磁场力为矿物矫顽力__________倍以上，可以得到较好的脱磁

效果。

答案：5

291.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度大，尾矿品位较__________。

答案：低

292.>管道脱磁器磁场强度沿矿浆流动方向逐渐__________。

答案：减弱

293.>齿轮转动特点是转动平稳__________能力强。

答案：五-六

294.>某厂分级给矿、液流、返矿中－0.74mm含量分别为33.53％、62.27％、12.15％，则质效率为__________。

答案：55.01％

295.>脱水槽作精选使用时，以提高精矿品位不主，上升水__________开大。

答案：“满矿”

296.>脱水槽给矿量大时，易产生翻花与跑黑，甚至出现__________现象，使尾矿品位骤

然增高，造成金属流失。

答案：不宜

297.>手工电弧焊焊接步骤是暂时定位，引燃电弧__________，运条，焊缝收尾。

答案：焊接起头

298.>强磁性矿物经过磁选设备后，互相吸引在一起形成了__________。

答案：磁团聚

299.>磁选设备上常用的软磁材料有工业纯铁______和低碳钢。

答案：导磁不锈钢

300.>在强磁机齿板的齿尖处，磁场强度和磁场力__________。

答案：最高

301.>磁力线是形象的表示__________强弱、方向、分布情况的曲线。

答案：磁场

302.>磁选机在实际操作中，调节给矿吹散水和精矿的__________对选别效果重要。

答案：冲洗水

303.>在处理量一定的条件下，分选大精矿品位和尾矿品位均较低_______略有提高。

答案：浓度大

304.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、_____的流程图称为矿浆流程图。

答案：浓度

305.>分选弱磁性矿物时，由于矿物的比磁化系数很小，所需要的________就很大。

答案：磁场力

306.>焊条的直径一般不超过焊件__________。

答案：厚度

307.>某厂分级给矿，液流和返矿中－200目分别占33.53％、62.27％、12.15％，则量效率为_______。

答案：79.22％

308.>各种物件起吊前都应进行__________。

答案：试吊

309.>脱水槽上升量太小，__________未被上升水充分冲出而混入脱水槽中，使精矿品位

提高幅度降低。

答案：细粒非磁性脉石

310.>在上升水量一定时，排矿口若太大，排矿浓度低，槽体内分选浓度就保证不了，破

坏了__________使精尾矿层不分。

答案：分选层

311.>脱水槽作粗选用时，应尽量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

312.>强磁机操作时，粗选电流要比扫选电流__________，其主要原因是精选要保证有较

高的精矿品位，扫选要保证较高的回收率。

答案：低

313.>强磁机作粗选用的齿板齿距要比作扫选用的齿板齿距__________。

答案：大

314.>气焊采用的接头形式主要是__________。

答案：对接

315.>预磁器的作用是为了提高__________的分选效果。

答案：磁力脱水槽

316.>矿物的磁性，工业上用__________的大小进行鉴别。

答案：比磁化系数

317.>尾矿品位反映了选矿过程中__________的情况。

答案：金属流失

318.>磁场是由运动的电荷或或__________产生的。

答案：电流

319.>影响选别效果的因素，除了选别设备、操作调整及矿石性质外，在很大程度上取决于磨矿产品重量及磨矿作业的__________。

答案：稳定性

320.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、选分区和__________区。

答案：精矿

321.>对强磁机、入选物料的粒度与聚磁介质的单元尺寸成一定的__________关系。

答案：正比

322.>琼期磁选机所用的聚磁介质体积__________，约占70%的分选空间，处理能力受到限制。

答案：大

323.>高梯度磁选机能有效回收磁性弱、__________的磁性矿粒。

答案：粒度细

324.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、浓度的流程图称为_________。

答案：矿浆流程图

325.>脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在重力与__________.作用下，克服水流作用，而学降到槽底。

答案：磁力

326.>产品重量与原矿重量的百分比称为__________。

答案：产率

327.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和__________的物理量。

答案：磁场强弱

328.>磁场强度的国际单位是__________。

答案：安培/米（A/m）

329.>矿粒在均匀磁场中的比磁力F磁=U0X0HgradH=__________。

答案：0

330.>为提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，还可以通过提高________来实现。

答案：磁场梯度

331.>永磁筒式磁选机型号CTB-1018中的1018表示__________。

答案：筒径1050筒长1800

332.>磁力脱水槽是分选__________矿物的有效设备。

答案：细粒强磁性

333.>当磁选机吹散水太大时，使精矿品位__________。

答案：低

334.>磁选机处理量过大，精矿品位就会__________。

答案：下降

335.>脱水槽作粗选用时，应量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

336.>目前永磁磁选机正向着大筒径和__________方向发展。

答案：多磁极

337.>磁选过程可在恒定或__________磁场中实现。

答案：交变

338.>选前准备工作，一般由破碎筛分作业和__________作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

339.>磨矿作业直接影响选别指标的因素有给矿量大小、__________、浓度大小及生产波动等。

答案：产品粒度粗细

340.>磁选操作是在保证精矿质量的前提下，尽量降低__________品位。

答案：尾矿

341.>底部磁系脱水槽最大缺点是__________。

答案：排矿容易堵塞

342.>矿浆流径筛面的过程中，产生__________现象,有利于富集与分级。

答案：重力分层

343.>实践证明，强磁机的有效粒度下限为________，小于该粒级的矿粒则很难于回收。

答案：三十微米

344.>产品中金属品位是指产品中某金属重量对于________之比，一般百分数表示。

答案：产品重量

345.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：__________区、选分区和精矿区。

答案：尾矿

346.>在生产工艺流程图中注有各作业产品的产率、品位及__________的流程图称数质量流程图。

答案：金属回收率

347.>磁感应强度B的单位是韦伯/米2，简称__________。

答案：特斯拉

348.>磁场的不均匀程度可以用__________来量度。

答案：磁场梯度

349.>强磁性矿物的比磁化系数很大，所需要的磁场力__________。

答案：小些

350.>脱磁器的最大磁场力为矿物矫顽力__________倍以上，可以得到较好的脱磁效果。

答案：5

351.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度大，尾矿品位较__________。

答案：低

352.>管道脱磁器磁场强度沿矿浆流动方向逐渐__________。

答案：2减弱

353.>φ1050mm磁选机的磁系一般有__________极。

答案：五-六

354.>磁选机处理量过大，精矿品位就会下降，尾矿品位就会__________。

答案：升高

355.>脱水槽作精选使用时，以提高精矿品位不主，上升水__________开大。

答案：“满矿”

356.>脱水槽给矿量大时，易产生翻花与跑黑，甚至出现__________现象，使尾矿品位骤然增高，造成金属流失。

答案：不宜

357.>脱水槽操作要__________，杜绝时撇、时放的不正常生产操作方式。

答案：稳

358.>强磁性矿物经过磁选设备后，互相吸引在一起形成了__________。

答案：磁团聚

359.>设备检修时，岗位人员换取电源牌时，必须交给检修负责人，此时电气人员无权送电，岗位人员__________操作。

答案：无权

360.>焙烧磁铁矿比天然磁铁的比磁化系数__________。

答案：小

361.>磁力线是形象的表示__________强弱、方向、分布情况的曲线。

答案：磁场

362.>磁选机在实际操作中，调节给矿吹散水和精矿的__________对选别效果重要。

答案：冲洗水

363.>在处理量一定的条件下，分选浓度大精矿品位和尾矿品位均较低__________略有提高。

答案：回收率

364.>在生产工艺流程图中注有各作业的矿量、水量、________的流程图称为矿浆流程图。

答案：浓度

365.>分选弱磁性矿物时，由于矿物的比磁化系数很小，所需要的__________就很大。

答案：磁场力

366.>φ750mm磁选机的磁系一般为__________极。

答案：四

367.>筒式磁选机工作间隙的测量方法有两种方法，一种是用__________测量，另一种是用压印法测量。

答案：不锈钢板尺

368.>磁选机处理量小时，对选别指标__________。

答案：有利

369.>脱水槽上升量太小，__________未被上升水充分冲出而混入脱水槽中，使精矿品位提高幅度降低。

答案：细粒非磁性脉石

370.>在上升水量一定时，排矿口若太大，排矿浓度低，槽体内分选浓度就保证不了，破坏了__________使精尾矿层不分。

答案：分选层

371.>脱水槽作粗选用时，应尽量抛弃单体脉石，上升水适当__________。

答案：开大

372.>强磁机操作时，粗选电流要比扫选电流__________，其主要原因是精选要保证有较高的精矿品位，扫选要保证较高的回收率。

答案：低

373.>强磁机作粗选用的齿板齿距要比作扫选用的齿板齿距__________。

答案：大

374.>流程图的表示方法有生产工艺流程图和__________。

答案：设备联系图

375.>预磁器的作用是为了提高__________的分选效果。

答案：磁力脱水槽

376.>矿物的磁性，工业上用__________的大小进行鉴别。

答案：比磁化系数

377.>尾矿品位反映了选矿过程中__________的情况。

答案：金属流失

378.>__________从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。答案：磁性铁占有率

379.>__________具有方向性、连续性、场中各类的强弱程度不同等特性。答案：磁场

380.>__________是解决筛面堵塞的有效措施之一。

答案：冲洗筛面

381.>__________是使有用矿物达到单体分离的方法。

答案：磨矿

382.>__________主要用于筒皮卸精矿，它的大小不仅影响到精矿卸矿率，而且会影响到选别效果。

答案：精矿冲洗法水383.>60目相当于0.25毫米，200目相当于__________毫米。答案：0.074

384.>SQC型湿式平环强磁机采用__________闭合磁路。

答案：环形

385.>按__________划分，磁选机可分为干式和湿式磁选机。答案：分选介质386.>半逆流型磁选机矿浆流动方向与圆筒转动方向，__________。

答案：一半相同，一半不同

387.>焙烧法是在高温条件下，将红矿转变为__________铁矿物。

答案：强磁性

388.>表示矿石连续加工的工艺过程称为__________。答案：流程

389.>采用阶段，阶段选别的湿式磁场流程的磁选主要分选介质是__________。

答案：水

390.>产根据浮选药剂在浮选过程中的用途，可将药剂分为捕收剂、起泡剂、和__________剂。

答案：调整

391.>产品中某金属的重量对于产品重量比叫__________，常用百分数表示。答案：品位

392.>产品重量对__________重量之比叫做产品的产率，用百分数来表示。

答案：原矿

393.>常用的选矿方法有__________重选、浮选三种。答案：磁选

394.>纯磁铁矿的品位为__________%。

答案：72.4

395.>纯弱磁性矿物的磁性很弱，但如果其中混入少量__________矿物时，它的磁性就会发生增大变化。

答案：强磁性396.>磁场强度，随着距磁极表面距离的增加而__________。

答案：减小

397.>磁场强度单位在电磁系单位制中是__________。

答案：奥斯特

398.>磁场是由运动的电荷或__________产生的。

答案：电流

399.>磁场梯度是磁场沿磁极面的法线方向磁场强度在单位距离上的__________。

答案：变化率

400.>磁场梯度是磁场沿磁极面的法线方向磁场强度在单位距离上的__________。

答案：变化率

401.>磁感应强度是描述磁场强弱的物理量，它的单位是__________。

答案：特斯拉

### 三、选择题（请将正确答案的代号填入括号内，每题2分，共800分）

1.>(   )磁场磁选机是用永久磁选机通直流电的电磁铁，螺线管作磁源。

A．交变    B．旋转    C．脉动    D．恒定

答案：D

2.>(   )从根本上解决了矿石评价与实际不符的矛盾。

A．粒度    B．单体解离度    C．磁导率    D．磁性铁占有率

答案：D

3.> (   )从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。

A．磁性率    B．可溶铁    C．磁性铁占有率    D．全铁答案：C

4.>(   )分级机沉降面积最大，分级面较平静。

A．高堰式    B．低堰式    C．沉设式    D．以上都不对答案：C

5.>(   )工艺流程对处理浸染状嵌布的矿石种类，尤其是处理粗细嵌布不均的矿物资源，有其一定的优越性。

A．阶段磨矿阶段选别    B．一段磨矿多段选别    C．两段磨矿两段选别

D．一段磨矿一段选别答案：A

6.>(   )螺旋分级机沉降面积最小，分级面较不平静。

A.高堰式    B.沉没式    C.低堰式    D．以上都不对

答案：C7.>(   )视图高平齐是识图时运用的最基本规律。

A．主、俯    B．主、左    C．俯、左    D．以上都不对

答案：B

8.> (   )是把选矿过程中的主要设备，用简单图形形象的将选矿生产工艺连接起来的一种图形。

A．设备联系图    B．矿浆流程图    C．工艺流程图    D．管理配置图答案：A

9.> (   )是利用矿物表面润湿性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，来分选矿物的一种方法。

A．重选法    B．浮选法    C．磁选法    D．化选法答案：B

10.> (   )是脱水过程中最后阶段，它是根据加热蒸发的原理来减少产品的水分。

A．浓缩    B．过滤    C．干燥    D．甩干答案：C

11.> (   )是由运动电荷产生的。

A．磁场    B．磁量    C．磁场强度    D．磁畴答案：A

12.>(   )作业的给矿量大小、产品粒度、浓度大小及生产波动等都直接影响选别指标。

A．破碎    B．脱水    C．磨矿    D．过滤答案：C

13.>200目相当于(   )mm。

A．0.074    B．0.25    C．0.025    D．0.06

答案：A

14.>60目相当于(   )mm。

A．0.074    B．0.25    C．0.025    D．0.06

答案：B

15.>SL0N强磁选机转环内磁介质为(   )。

A．导磁不锈钢    B．非导磁不锈钢    C．普通材质    D．以上都不对答案：A

16.>Slon强磁机如果磁介质堵塞或不清洁，就会(   )选别指标。

A．提高    B．降低    C．稳定    D．以上都不对答案：B

17.>SQC―6―2770湿式平环强磁选机，2770㎜是指(   )。

A．分选环外径    B．分选环内径    C．分选环中心线    D．设备整体外形答案：A

18.>ф750×1800逆流磁选机适宜的磁偏角为(   )度。

A．0-15    B．0-10    C．10-20    D．20-30

答案：B

19.>按(   )划分，磁选机可分为顺流型、逆流型、半逆流型。

A．分选介质    B．外型结构型式    C．给矿和产品移动方向    D．给矿方式答案：C

20.>半逆流磁选机的给矿方向与磁场力的方向基本(   )。

A．相同    B．相反    C．垂直    D．倾斜

答案：A

21.>半逆流型圆筒磁选机底箱矿浆流动方向与圆筒转动方向(   )。

A.相同    B.相反    C.一半相同，一半不同    D．以上都不对

答案：C

22.>半逆流型圆筒磁选机其给矿方向与磁场力的方向基本(   )。

A.相反    B.相同    C.垂直    D．成一定角度

答案：B

23.>焙烧法是在高温条件下，将红矿转变为强磁性铁矿物，很容易用(   )磁场磁选机进行选分。

A．强    B．弱    C．中    D．以上都不对答案：B

24.>比磁化系数介于(15-600)×10-6厘米3/克之间，在磁场强度H为800-1600KA/m(10000～20000奥)的磁场中可以选出的矿物为(   )矿物。

A．强磁性    B．中等磁性    C．弱磁性    D．非磁性答案：C

25.>闭合磁系一般用于(   )。

A．强磁场磁选机    B．弱磁场磁选机    C．中磁场磁选机    D．以上都不对答案：A

26.>表示矿物颗粒大小的程度称为(   )。

A.粒度    B.网目    C.比重    D．粒级

答案：A

27.>产品中某金属的重量对于产品重量之比叫(   )。

A．品位    B．产率    C．回收率    D．选矿比答案：A

28.>产品重量与原矿重量的百分比叫(   )。

A．品位    B．产率    C．回收率    D．选矿比答案：B

29.>常用的选矿方法有(   )三种。

A．磁选法、浮选法、重选法    B．磁选法、电选法、重选法

C．磁选法、手选法、重选法    D．磁选法、电选法、化选法答案：A

30.>齿轮传动的基本要求之一是(   )。

A．传动快    B．传动慢    C．承载能力强    D．承载能力弱答案：C

31.>齿轮传动靠两个齿轮的轮齿(   )来传动的。

A．机械力    B．啮合力    C．推力    D．牵引力答案：B

32.>纯磁铁矿的分子式为(   )。

A．Fe2O3    B．FeO    C．Fe3O4    D．Fe2S3

答案：C

33.>磁场强度的单位是(   )。

A．奥斯特    B．安培    C．牛顿    D．强磁磁选机

答案：A

34.>磁场强度等位线大致和塔形磁系表面相(   )。

A．平行    B．垂直    C．成一定角度    D．以上都不对答案：A

35.>磁场强度随着距磁极表面距离的增加而(   )。

A．减小    B．增大    C．不变    D．以上都不对

答案：A

36.>磁场强度用(   )表示。

A．T    B．H    C．J    D．K

答案：C

37.>磁场是由运动的(   )产生的。

A．电流    B．电荷    C．导体    D．物质

答案：B

38.>磁导率周符号(   )表示。

A．T    B．A    C．Y    D．U

答案：D

39.>磁滚筒适宜选分块状强磁性矿石，选别粒度(   )mm。

A．500-200    B．200-10    C．10-5    D．500-1000

答案：B

40.>磁滑轮一般装在皮带运输机(   )作为传动滚筒。

A．头部    B．中部    C．尾部    D．中部偏上答案：A

41.>磁聚机的给矿，由给矿器将矿浆均匀给入(   )个分选区。

A．1    B．2    C．3    D．4

答案：B

42.>磁聚机的提升轴是用(   )寸厚壁管制作的。

A．0.5    B．1    C．1.2    D．2

答案：B

43.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部(   )中间强。

A.弱    B.强    C.相同    D．没有规律

答案：A

44.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向分布是以外向里(   )。

A．增强    B．减弱    C．相同    D．基本不变答案：A

45.>磁力脱水槽是(   )作用的设备。

A．重力    B．磁力    C．磁力和重力    D．浮力

答案：C

46.>磁铁的两端磁性最强的地方叫(   )。

A．磁量    B．磁极    C．磁体    D．磁性答案：B

47.>磁铁矿经过长期氧化作用后，局部或全部变成(   )。

A．假象赤铁矿    B．赤铁矿    C．透闪石    D．褐铁矿

答案：A

48.>磁系与筒体间隙一般要求在(   )mm之间。

A．1-2    B．2.2-3    C．3-4    D．＞4

答案：B

49.>磁性矿粒在磁场中所受磁力与(   )成正比。

A．磁场强度及磁场梯度    B．磁感应强度    C．磁导率    D．磁性率答案：A

50.>磁性矿物经过设备选别后，由于磁场作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的剩磁，相互吸引在一起形成了(   )。

A．磁聚    B．磁键    C．磁团聚    D．磁畴

答案：C

51.>磁性矿物随着氧化程度的(   )，矿物的比磁化系数降低。

A．增加    B．降低    C．不变    D．以上都不对

答案：A

52.>磁性率大于(   )铁矿石划为磁铁矿。

A．25%    B．36%    C．42%    D．50%

答案：B

53.>磁性率低于(   )的铁矿石为氧化矿。

A．36％    B．30％    C．28％    D．42.8%

答案：C

54.>磁性率是矿石中氧化铁的含量与(   )含量的百分比。

A．全铁    B．可溶铁    C．磁性铁    D．可溶铁答案：A

55.>磁性率是用来判别铁矿石磁选(   )的重要指标。

A．可磨性    B．可选性    C．可浮性    D．氧化性

答案：B

56.>磁性率小于(   )的铁矿石划为赤铁矿。

A．28%    B．36%    C．20%    D．40%

答案：A

57.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不条款的矛盾，不受矿石中(   )种类变化的影响。

A．含铁矿物    B．脉石矿物    C．放射元素    D．以上都不对

答案：A

58.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异(   )则分离愈容易。

A．愈大    B．愈小    C．接近    D．相等

答案：A

59.>磁选工艺流程是由(   )设备组成的。

A．电选    B．重选    C．磁选    D．浮选

答案：C

60.>磁选机的工作间隙大，矿浆流量(   )，有利于提高处理量。

A．大    B．小    C．不变    D．以上都不对

答案：A

61.>磁选机电机过热，声音不正常产生的原因是(   )。

A．轴承润滑不良或磨损严重    B．风扇叶脱落或磨损

C．开关线路接触不良或磨损严重    D．电压过低

答案：A

62.>磁选机筒体转速低，则精矿质量(   )。

A．高    B．低    C．一样    D．以上都不对答案：A

63.>磁选机圆筒与槽体间隙大小主要与(   )有关。

A．精矿品位    B．生产率    C．矿浆浓度    D．产率答案：B

64.>磁选机在带负荷情况下，突然停车，首先必须(   )。

A．停矿    B．上下联系    C．找电工    D．切断电源

答案：D

65.>磁选机在实际操作中，吹散水过大，尾矿品位升高，精矿品位(   )。

A．升高    B．不变    C．降低    D．以上都不对

答案：A

66.>磁选机在实际操作中，吹散水太小时，造成尾矿品位低，精矿品位(   )。

A.升高    B.不变    C.降低

答案：C

67.>磁选机在实际操作中，吹散水太小时，造成尾矿品位低，精矿品位(   )。

A.升高    B.不变    C.降低    D．没规律

答案：C

68.>磁选机在实际操作中，要观察底板和筒皮的距离是否适宜，一般情况是：距离过大，崐底板附近的磁场力小，精矿品位会高些，尾矿品位(   )。

A.增高    B.减小    C.不变    D．没规律

答案：A

69.>磁选机在实际操作中，要观察底板和筒皮的距离是否适宜，一般情况是：距离过大，底板附近的磁场力小，精矿品位会高些，尾矿品位(   )。

A.增高    B.减小    C.不变    D.以上都不对

答案：A

70.>磁选机在实际操作中，在处理量一定的条件下，分选浓度略大、精矿、尾矿品位均有(   )。回收率略有(   )。

A.提高、下降    B.降低、增长    C.降低、降低　　  D.升高

答案：B、B

71.>磁选设备简体和分选箱可用(   )。

A．普通铁饭    B．导磁不锈钢    C．非导磁不锈钢    D．普通钢板

答案：C

72.>磁选设备有许多部分组成，其中(   )是主要部分。

A.筒体    B.磁系    C.传动部分    D． 调偏装置

答案：B

73.>磁选设备中有许多部分组成，下列不是选别设备的部分是(   )。

A.磁系    B.筒体    C.传动部分    D．调跑偏装置

答案：D74.>磁选是根据矿物的(   )差异来进行选别的方法。

A．磁性率    B．磁化系数    C．导磁性    D．剩磁

答案：C

75.>磁选作业冲洗水必须脱渣，目的在于(   )。

A．防止堵塞磁介质和管路    B．提高精矿品位    C．减少水耗    D．提高产率答案：A

76.>磁选作业冲洗水应尽量采用脱渣环水，优点是(   )

A．节约清水    B．提高选别指标    C．减少金属损失    D．提高回收率答案：A

77.>磁选作业用水一般采用(   )。

A．环水    B．清水    C．其它    D．回水答案：A

78.>带传动靠带与带轮间的(   )来传动的。

A．摩擦力    B．张紧力    C．啮合力    D．排斥力答案：A

79.>当磁性率介于28--36％的铁矿石称为(   )。

A.原生矿    B.半氧化矿    C.氧化矿    D.以上都不对

答案：B

80.>当破碎一个合适的多相的易碎物料时，不管如何磨细，原始的界面面积仍是一个(   )。

A．常数    B．变量    C．定值系数    D．以上都不对答案：A

81.>底部磁系脱水槽上升水量越小，溢流品位越(   )。

A．高    B．不变    C．低    D．没规律答案：C

82.>对赤铁矿的选别可利用(   )法进行选别回收。

A．磁选    B．浮选    C．重选    D．化选答案：B

83.>对多金属矿物的选别回收多利用(   )进行选别回收。

A．磁选法    B．单一流程    C．混合流程    D．化造法答案：C

84.>对精矿产品进行镜下观测，连生体数量比例越多，精矿品位(   )。

A．越低    B．与之无关    C．越高    D．不变答案：A

85.>对载流导体和永久磁铁具有吸引和排斥的作用叫(   )。

A．磁力    B．磁场    C．磁性    D．磁畴

答案：C

86.>对重金属矿物的回收(   )利用较广。

A．磁选法    B．浮选法    C．重选法    D．电选法答案：C

87.>各种不同的选矿方法都受到入选物料粒度的限制，磨矿产品的粒度过粗或过细，对选别指标(   )。

A．不利    B．有利    C．无影响    D．没有关系答案：A

88.>给矿磁选机矿物没有达到单位分离，则精矿品位(   )。

A．提高    B．降低    C．不变    D．以上都不对答案：A

89.>给矿量大，会使磁聚机中矿浆浓度(   )。

A．没变化    B．增大    C．减小    D.无规律

答案：B

90.>给矿浓度一般掌握在(   )之间。

A．20-40%    B．30-60%    C．30-50%    D．20-60%

答案：C

91.>给矿浓度与筛上产率成(   )关系。

A．无影响    B．反比    C．正比    D.无规律

答案：C

92.>根据磁性率对铁矿石进行分类，可分为原生矿、氧化矿、(   )。

A．磁铁矿    B．赤铁矿    C．混合矿    D．褐铁矿答案：C

93.>根据底部磁系磁力脱水槽磁场特性的分布特点，磁场中的磁性颗粒受磁场力作用方向是(   )。

A．向上向内    B．向上向外    C．向下向内    D．向下向外答案：C

94.>根据经验，脱磁器的最大磁场强度为矿物矫顽力(   )倍以上，才以得到好的脱磁效果。

A．5    B．6    C．4    D．3答案：A

95.>假象赤铁矿是(   )磁性矿物。

A．强    B．弱    C．非    D．极强

答案：B

96.>减速机过热的原因是(   )。

A．润滑油量不足或油表指示不准    B．齿轮与蜗杆磨损过甚或咬合不好

C．轴承润滑不良或磨损严重    D．以上都不对

答案：A

97.>将粗选精矿进行再选以得到合格精矿，这一工序称为(   )作业。

A．精选    B．粗选    C．扫选    D．回收答案：A

98.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫(   )。

A．中矿    B．原矿    C．尾矿    D．精矿答案：C

99.>经过预磁后的矿浆经磁力脱水槽选别后，精矿品位稍下降些，尾矿品位下降幅度(   )。

A．大    B．小    C．不变    D．以上都不对答案：A

100.>精矿产率与选矿比在数值上成(   )关系。

A．正比    B．无确定性    C．倒数    D．以上都不对答案：C

101.>精矿品位与原矿品位的比值叫(   )。

A．富集比    B．选矿比    C．产率    D．回收率答案：A

102.>精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比叫(   )。

A．品位    B．回收率    C．产率    D．富集比答案：B

103.>具有磁力作用的空间范围称为(   )。

A．磁性    B．磁场    C．磁场强度    D．磁系答案：B

105.>矿浆浓度=固体重量/(固体重量+(   ))。

A．样桶重    B．水重    C．桶+水重    D．以上都不对答案：B

106.>矿浆浓度常用的二种表示方法是(   )。

A．重量百分比、体积百分比    B．重量百分比、液固比

C．液固比、体积百分比    D．以上都不对答案：B

107.>矿浆在脱磁器中的时间大于(   )。

A．1秒    B．1.5秒    C．0.24秒    D．3秒答案：C

108.>矿浆中液体重量与矿石重量之比称为(   )

A．浓度    B．液固比    C．比重    D．百分比浓度答案：B

109.>矿粒群在矿浆中呈松散状态给入半逆流磁选机，磁性产品移动方向与圆筒旋转方向(   )。

A．相反    B．相同    C．半逆    D．以上都不对

答案：B

110.>矿粒在磁力脱水槽中所受到水流作用力都是向上的，上升水流速度越低，矿粒所受水作用力(   )。

A.越大    B.越小    C.不变    D.没规律

答案：B111.>矿粒在磁力脱水槽中所受到水流作用力都是向上级，上升水流速度越高，矿粒所受水作用力(   )。

A.越小    B.越大    C.不变    D.没规律

答案：B

112.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是(   )的。

A．向下    B．向上    C．向中心    D．向外

答案：B

113.>矿粒在脱水槽中所受到水流作用力都是向上的。上升水流速度越低，矿粒所受磁力作用力(   )。

A．越大    B．越小    C．不变    D．以上都不对答案：C114.>矿粒在相同磁化磁场中被磁化时，长度长的矿粒它的比磁化强度、比磁化系数都比长度短的矿粒要(   )。

A．小    B．大    C．弱    D．不变

答案：B

115.>矿石还原度(   )列为氧化矿或赤铁矿。

A．＜2.7    B．＞3.5    C．＞2.7    D．2.7-3.5

答案：B

116.>矿石粒度减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性(   )。

A．增强    B．减弱    C．不变    D．以上都不对

答案：B

117.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒与被测矿物总颗粒之比的百分数称为

(   )。

A．单体解离度    B．单体解离    C．连生体    D．单体分离答案：A

118.>矿石中没有使用价值或不能被利用的部分称为(   )。

A．尾矿    B．原矿    C．脉石    D．矿物

答案：C

119.>矿物的比磁化率越大，矿物的磁性(   )。

A．越弱    B．越强    C．不变    D．以上都不对

答案：B

120.>矿物粒度的大小，对磁性的影响是比较显著的，随着磁铁矿粒度的减小，它的比磁化系数随之(   )

A．减小    B．随之增大    C．不变    D．以上都不对答案：A

121.>矿物连生体进入精矿中，会使精矿品位(   )。

A.提高    B.降低    C.不变    D．没规律

答案：B

122.>矿物在磁选设备中进行分离时，矿物的比磁化系数差异(   )，矿物越容易分离。

A．越小    B．越大    C．一样    D．以上都不对

答案：B

123.>矿物在分选介质中的升降速度与介质类别、矿物颗粒大小及(   )有关。

A．磁性    B．比重    C．形状    D．颜色答案：B

124.>理论上纯磁铁矿的磁性率为(   )。

A．41.8%    B．42.8%    C．43.8%    D．40.8

答案：B

125.>利用矿物表面润湿性的差异来分选矿物的方法是(   )。

A．重选法    B．浮选法    C．电选法    D．化选法答案：B

126.>利用矿物的(   )来进行分的方法叫磁选。

A．导电性    B．磁性差异    C．磁性率    D．导热性

答案：B

127.>利用矿物的磁性差异，在不均匀磁场中来分选矿物的选矿方法是(   )。

A．重选法    B．浮选法    C．磁选法    D．电选法答案：C

128.>链传动靠链条与链轮之间的(   )来传动的。

A．摩擦力    B．拉力    C．啮合力    D．推动力答案：C

129.>链传动是具有中间挠性件的(   )传动。

A．啮合    B．机械    C．环绕    D．拉力答案：A

130.>螺旋分级机的规格是以(   )。

A.螺旋直径    B.螺旋长度    C.螺旋头数    D．以上都不对

答案：A

131.>螺旋分级机与下列无关的是（　　）。

A.螺旋直径    B.螺旋长度    C.螺旋头数    D．小叶板数

答案：D132.>螺旋分级机是根据矿物在水中的(   )不同来分级的。

A.比重    B.沉降速度    C.凝聚性    D．粒度

答案：B

133.>螺旋分级机是根据矿物在水中的(   )来分级的。

A．沉降速度    B．比重    C．凝聚程度    D．粘性答案：A

134.>磨机效率的定义是(   )。

A．磨机每小时的给矿量    B．磨机每立米处理量

C．磨机每小时每立米的处理量    D．磨机每小时的新生粒级答案：C

135.>磨矿作业的给矿量大小、(   )、浓度大小及生产波动等都直接影响选别指标。

A．产品粒度粗细    B．入矿品位    C．原矿可磨性    D．产品的品位答案：A

137.>目前我国常用的浓缩机有中心传动和(   )传动两种形式。

A．外缘    B．周边    C．液动    D．电机

答案：B

138.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要(   )，有用矿物和脉石才能达到单体分离。

A．粗磨    B．细磨    C．细筛    D．细选答案：B

139.>逆流型磁选机适宜粒度小于(   )mm的细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业。

A．5    B．20    C．0.6    D．0.01

答案：C

140.>逆流型圆筒磁选机底箱矿浆的流动方向与圆筒的转动方向(   )。

A.相同    B.相反    C.一半相同，一半不同    D．以上都不对

答案：B

141.>破碎前矿石的最大粒度与破碎后矿石的最大粒度之比称为(   )。

A．破碎比    B．选矿比    C．富集比    D．缩小比答案：A

142.>强磁机和弱磁机是按(   )划分的。

A．磁源类型    B．磁场强弱    C．分选介质    D．磁系结构答案：B

143.>强磁选机操作时，应根据原矿性质和弱磁尾矿含铁变化情况，适当调整励磁电流，当给矿含铁低时，可适当(   )以保证精矿品位。

A.调高电流    B.调低电流    C.微调电流    D．不调电流

答案：B

144.>球磨机每小时每立方米的处理量叫(   )。

A．磨矿效率    B．利用系数    C．台时能力    D．作业率

答案：B

145.> 曲面磁系与平面磁系相比，其磁场强度提高的幅度(   )。

A．大    B．小    C．为0    D．以上都不对答案：B

146.>弱磁场磁选机的磁系一般是(   )磁系。

A．闭合型    B．开放型    C．电磁型    D．以上都对答案：B

147.>弱磁机磁极沿矿粒移动方向为单一极排列，可以提高(   )。

A．精矿品位    B．尾矿品位    C．金属回收率    D．以上都对答案：C

148.>弱磁机筒体带矿原因可能是(   )。

A．给矿浓度稀    B．水压不足    C．给矿量小    D．以上都对答案：B

149.>弱磁机转速降低，原因可能是(   )

A．磁块脱落    B．矿量不足    C．水压不足    D．以上都对答案：A

150.>弱磁性矿物的比磁化系数与磁场强度、矿粒形状等(   )。

A．无关    B．有关    C．相关    D．以上都不对

答案：A

151.>筛分所得筛下产物重量与原料内所含小于筛孔尺寸的粒级重量之比称为(   )。

A．回收率    B．筛分效率    C．作业率    D．产率答案：B

152.>设备检修时，岗位人员换取电源牌后，必须交给检修负责人，此时，电气人员(   )送电，岗位人员(   )操作。

A.无权.无权    B.有权.无权    C.随意.随意    D．以上都不对

答案：A、A

153.>生产上一般把磁性率为(   )的铁矿石划分为磁铁矿。

A．28-36%    B．大于36%    C．小于28%    D．大于30%答案：B

154.>湿式磁选机的吹散水太大，矿浆流速大，选别时间(   )，尾矿品位高。

A．长    B．短    C．相同    D．以上都对

答案：B

155.>湿式磁选机主要用于处理(   )矿物分选。

A．粗颗粒    B．微细颗粒    C．细颗粒强磁性    D．细颗粒弱磁性答案：C

156.>湿式弱磁选机给矿浓度不能超过(   )。

A．40%    B．35%    C．20%    D．50%答案：B

157.>湿式弱磁选机给矿浓度太高，则精矿品位(   )。

A．提高    B．降低    C．不变    D．以上都不对答案：B

158.>实践证明，弱磁机的筒径越大，处理能力(   )。

A．越小    B．不变    C．越大    D．以上都不对答案：C

159.>顺流型磁选机，其给矿方向和磁性产品的移动方向(   )。

A．相同    B．相反    C．垂直    D．稍有倾角答案：A

160.>顺流型圆筒磁选机底箱矿浆的流动方向与圆筒的转动方向(   )。

A.相同    B.相反    C.一半相同，一半不同

答案：A

161.>泰勒标准筛的基筛比是(   )。

A．3    B．2    C．2.2    D．4

答案：B

162.>铁矿石中的铁以(   )形式存在。

A．化合物    B．混合物    C．单体铁    D．游离答案：A

163.>通常单体解离度是指(   )单体解离程度。

A．有用矿物    B．脉石矿物    C．脉石矿物和有用矿物    D．矿石与岩石答案：A

164.>通常情况下，磁选方法难于回收(   )的磁性矿物。

A．粗粒    B．微细粒    C．细粒    D．较细粒答案：B

165.>通常情况下，旋转磁场磁选机耗水和耗电量比一般磁选机(   )。

A．一样    B．大    C．小    D．以上都不对答案：B

166.>通交流电的电磁铁产生(   )。

A．恒定磁场    B．交变磁场    C．脉动磁场    D．没有磁场答案：B

167.>同一个磁铁的N极和S极具有(   )的磁量。

A．N极多    B．S极多    C．相等    D．以上都不对答案：C

168.>筒式弱磁选机筒内部声音，最可能的原因是(   )。

A．磁块脱落    B．缺少润滑油    C．轴承损坏    D．磁铁相互作用答案：A

169.>凸轮与从动件平面接触时，其接触面积(   )。

A．大    B．小    C．可大、可小    D．不变答案：A

170.>脱磁器的磁场强度沿矿浆流动方向逐渐(   )。

A．减弱    B．增强    C．相等    D．不变

答案：A

171.>脱磁器的最大磁场强度应为矿物矫顽力的(   )倍以上。

A．5    B．3    C．10    D．8答案：A

172.>脱磁器多使用于(   )工艺流程中。

A．磁选    B．浮选    C．重选    D．电选

答案：A

173.>脱磁器轴线上的磁场梯度占最大磁场梯度的百分数不应超过(   )

A．10%    B．5%    C．8%    D．15%答案：B

174.>脱水槽出现翻黑现象，由于上升水开得太(   )。

A．小    B．大    C．不大不小    D．没开

答案：B

175.>脱水槽的操作应根据矿石性质，给矿量大小，选别指标的要求调节上升水和排矿口，保持适宜的(   )和液面深度。

A．排矿浓度    B．溢流浓度    C．上升水量    D．溢流品位答案：A

176.>脱水槽上升水量大，精矿品位(   )，尾矿品位高。

A．高    B．低    C．不变    D．以上都不对答案：A

177.>脱水槽在给矿前各部分水管闸阀要(   )，排矿口要小开，然后给矿。

A．小开    B．大开    C．适度开    D．不开答案：A

178.>网目是指(   )长度中所包括的正方形筛孔数目。

A．一英寸    B．    一平方英寸    C．一厘米    D．一平方厘米

答案：A

179.>网目越多筛孔(   )。

A．越小    B．越大    C．一样多    D．以上都不对答案：A

180.>为了保证把分选矿石中的磁性强的矿粒和磁性弱的矿粒分开，必须满足的条件是(   )。

A．f磁强>Σf机>f磁场    B．f磁场>Σf机>f磁强    C．Σf机>f磁强>f磁场    D．Σf机>f磁场>f磁强答案：A

181.>无论老选厂和新选厂利用细筛的首要条件是提高(   )。

A．精矿产率    B．精矿品位    C．精矿回收率    D．效率答案：B

182.>物体的容积磁化系数与物体的(   )之比值，叫做物体的比磁化系数。

A．密度    B．容积    C．    C．重量    D．比重答案：B183.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示磁性的过程叫(   )。

A．磁场    B．磁化    C．磁性    D．磁畴

答案：B

184.>细粒浸染矿石，一般铁矿物粒度平均为(   )微米，脉石平均粒度为104微米。

A．56    B．50    C．80    D．20答案：A

185.>细筛不仅起到了筛分作用，而且还起到了(   )作用，提高了筛下产品的品位。

A.过滤    B.分选    C.脱水    D．浓缩

答案：B

186.>细筛的安装倾角最适宜为(   )度。

A．50-60    B．30-40    C．60-70    D．20-30

答案：A

187.>细筛的结构，主要由给矿器，筛体.筛面和(   )装置组成。

A.敲打    B.排矿    C.冲洗    D．卸矿

答案：A

188.>振动细筛的结构主要由给矿器，筛面、筛体和(   )装置组成。

A.敲打    B.排矿    C.冲洗    D．控制

答案：A

189.>细筛的筛分效率：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含(   )筛孔部分的重量之百分比。

A.小于    B.大于    C.等于    D．大于或等于

答案：A

190.>细筛的筛分效率：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含(   )筛孔部分的重量之百分比。

A．小于    B．大于    C．等于    D．以上都不对

答案：A

191.>细筛工艺运用到(   )之前，有利于提高最终产品的品位。

A．过滤    B．磁选    C．分级    D．脱水答案：B

192.>细筛生产实践中，颗粒尺寸与筛孔尺寸之比大于(   )的矿物颗粒称为难筛颗粒。

A．0.5    B．0.8    C．1.0    D．0.9答案：B

193.>细筛是按(   )进行分级的设备。

A．比重    B．粒度    C．浓度    D．品位

答案：B

194.>细筛是根据矿物颗粒的(   )来进行分级的。

A．比重    B．大小    C．等降比    D．浓度答案：B

195.>细筛在生产实践中，当矿物颗粒尺寸与筛孔尺寸之比小于(   )时，颗粒很容易透过筛孔。

A．0.2    B．0.8    C．0.5    D．0.9答案：C

196.>下列矿浆呈碱性的是(   )。

A．PH=3    B．PH=7    C．PH=9    D．PH=5答案：C

197.>下面三种铁矿物，磁性最强的是(   )。

A.Fe3O4    B.Fe2O3    C.FeCO３    D．Fe2(CO３)３

答案：A

198.>形象地表示磁场的强弱方向和分布情况的曲线叫(   )。

A．磁场强度    B．磁场梯度    C．磁力线    D．磁通量答案：C

199.>选前的准备工作，一般由(   )筛分作业和磨矿分级作业两个阶段组成。

A．粗碎    B．中细碎    C．破碎    D．超细碎答案：C

200.>选前的准备工作，一般由破碎筛分作业和(   )分级作业两个阶段组成。

A．球磨    B．磨矿    C．自磨    D．棒磨答案：B

201.>氧化铁的分子式是(   )。

A．FeO    B．TFe    C．Fe2O3    D．SFe

答案：A

202.>一般把从采场送到选矿的矿石称为(   )。

A．中矿    B．原矿    C．岩石    D．好矿答案：B

203.>一段磨矿有利于处理(   )嵌布的铁矿石。

A．细粒    B．粗粒    C．浸浆状    D．浸染状答案：B

204.>一台磁选设备由许多部分组成，其中(   )是主要部分。

A．磁系    B．筒体    C．传动部分    D．槽体答案：A

205.>影响过滤过程的因素，其中首要的是(   )。

A．矿浆浓度    B．滤饼性质    C．粒度组成    D．给矿品位

答案：C

206.>永磁筒式磁选的分选浓度大时，矿浆流速(   )，矿粒运动阻力大，精矿中容易机械夹杂脉石而降低质量。

A．快    B．慢    C．不变    D．以上都不对

答案：B

207.>永磁脱水槽槽底运输部有锥角，一般为(   )度。

A．30-40    B．40-50    C．50-60    D．60-70

答案：C

208.>永久磁铁和通电导体具有的吸引或排斥的作用的性质叫(   )。

A．磁性    B．磁极    C．磁量    D．磁畴答案：A

209.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑旦亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位(   )。

A.高    B.低    C.一般    D．没规律

答案：A

210.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位(   )。

A．高    B．低    C．一般    D．以上都不对答案：A

211.>预磁效果和矿浆在预磁器中的磁化时间有关系，一般应大于(   )。

A．1秒    B．0.5秒    C．0.2秒    D．2秒答案：C

212.>原矿量与精矿量之比叫(   )。

A．富集比    B．产率    C．选矿比    D．回收率答案：C

213.>原矿品位为30％，富矿比为2，精矿品位(   )。

A.55％    B.65％    C.60％    D．66％

答案：C

214.>在不均匀磁场中，作用在磁性矿粒上的磁力大小与不均匀程度(   )

A．成正比    B．成反比    C．无关    D．不定性关系答案：A

215.>在处理量一定的条件下，分选浓度大精矿品位和尾矿品位均较低，(   )略有提高。

A．回收率    B．产率    C．尾矿浓度    D．尾矿量答案：A

216.>在磁性矿物性质中起主导作用的因素是(   )。

A．硬度    B．密度    C．熔点    D．磁性

答案：D

217.>在磁选过程中，矿物的(   )是起主导作用的因素。

A.比重    B.粒度    C.磁性    D．形状

答案：C

218.>在磁选过程中，矿物的(   )是起主导作用的因素。

A．比重    B．磁性    C．粒度    D．磁力

答案：B

219.>在磁选中通常是按矿物(   )的大小，将矿物分成强磁性矿物和非磁性矿物。

A．磁场强度    B．硬度    C．比磁化系数    D．磁通率

答案：C

220.>在干式磁选机中，磁机数增加可(   )磁铁的工作点。

A．提高    B．降低    C．保持不变    D．以上都不对答案：A

221.>在国际单位制中，磁场强度用Ｈ表示，Ｈ的单位是安培/米。经常使用的单位叫奥斯特，用Oe表示，它与安培/米的换算关系为：１奥斯特≈(   )安培/米。

A.1000    B.80   C.100    D．125

答案：B

222.>在目前技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为(   )。

A．原矿    B．矿石    C．中矿    D．精矿答案：B

223.>在生产实践中理论回收率与实际回收率的差值(   )越好。

A．越大    B．越小    C．相等    D．以上都对答案：B

224.>在特定的磁场特性条件下，磁性矿粒受到的比磁力大小取决于(   )的大小。

A．磁场强度    B．磁化强度    C．比磁化系数    D．磁力答案：C

225.>在铁矿石中，一般将铁品位(   )45%为富矿。

A．大于    B．小于    C．等于    D．以上都对

答案：A

226.>在铁矿石总储量中，富矿石比例(   )，贫矿石比例大。

A．大    B．小    C．相等    D．以上都不对答案：B227.>在选矿工艺流程中，对尾矿中有用资源的反复回收称为(   )。

A．精选    B．扫选    C．粗选    D．中选答案：B

228.>在一个试样里，连生体的质量或体积直接与颗粒的粒度成(   )。

A．正比    B．反正    C．固定模式    D．没关系答案：A

229.>增大SLON强磁机脉动冲程或冲次，在一定范围内精矿品位(   )，回收率基本不变。

A．降低    B．不变    C．提高    D．以上都不对答案：C

230.>振动细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和(   )装置组成。

A．敲打    B．缓冲    C．排矿    D．流槽答案：A

231.>制造筒式磁选机的圆筒，可用(   )材料制造。

A．不锈钢    B．普通钢    C．铸铁    D．生铁

答案：A

232.>中等磁性矿物的比磁化系数介于(   )之间。

A．(600～3000)×10－6cm3/g    B．(15～600)×10－6cm3/g

C．15×10－6cm3/g    D．3000×10－6cm3/g

答案：A

233.>重力选矿法是根据矿物的(   )不同及在介质中具有不同的沉降速度进行分选的方法。

A．重力    B．重量    C．比重    D．磁性

答案：C

234.>选别作业是将已经____的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石矿物分

选的综合工艺过程。

A．分解          B．单体解离          C．磨细

答案： B

235.>磨矿粒度过细，使有用矿物产生泥化，对选别指标中的____影响最大。

A．磁化系数      B．精矿品位          C．富矿比

答案： A

236.>矿物的磁性、工业上用矿物的____大小进行鉴别。

A．磁化系数      B．比磁化系数        C．磁性率

答案： B

237.>分级液流浓度大时，液流粒度____。

A．无影响      B．变细          C．变粗

答案： C

238.>表示矿物颗粒大小的程度称为____。

A．比重          B．网目          C．粒度

答案： C

239.>筒式磁选机正向着____方向发展。

A．大筒径        B．小筒径            C．中筒径

答案： A

240.>大块磁选机的皮带速度应根据入选矿石的____来决定。

A．粒度          B．磁性强弱          C．比重

答案： B

241.>大块磁选机主要用于____作业。

A．粗选          B．精选              C．预选

答案： C

242.>仿琼斯强磁机对于小于____毫米的微细粒回收率差。

A．0.037         B．0.030              C．0.019

答案： B

243.>仿琼斯强磁机用齿板做聚磁介质，可提高磁选机的____。

A．成场强度        B．磁场梯度        C．磁场强度和梯度

答案： C

244.>筒式磁选机工作间隙的大小应根据____来决定。

A．试验            B．磁场强度        C．矿物磁性

答案： A

245.>磁偏角向后，尾矿品位____。

A．低              B．高              C．不变

答案： A

246.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是____。

A．向下            B．向上            C．向中心

答案： B

247.>当通电线圈平面与磁力线间夹角为40°时，线圈受到的转矩为______。

A．最大            B．最小            C．不变

答案： A

248.>材料退磁后，反方向外磁场增大时，材料将沿______方向磁化。

A．一定夹角           B．相同         C．相反

答案： C

249.>加大磁介质充填率______磁场力。

A．可提高            B．可减少           C．不改变

答案： A

250.>磁系宽度增大，各磁场强度______。

A．减小            B．增强         C．不变

答案： B

251.>齿对称面的齿尖处磁场强度和磁场力______。

A．最大           B．最小            C．不变

答案： A

252.>自动线的调整是先调每一个运动部件，然后调节______的运动情况。

A．分线            B．总线            C．独立线

答案： B

253.>液压系统使用______阀必须使用液流阀。

A．分向           B．单向            C．流量

答案： C

254.>控制总线用来传递______信号，以使微型计算机各个部件同步工作。

A．控制           B．计算            C．检测

答案： A

255.>磁场强度随着距磁极表面距离增加而____。

A．减小            B．增大            C．不变

答案： A

256.>螺旋分级机是根据矿物在水中的____来分级的。

A．比重            B．沉降速度        C．磁团聚

答案： B

257.>液压系统运行时，空气渗入油缸，油缸将产生_______。

A．断油  B．爬行  C．无力

答案： B

258.>在PC中，可以通过______修改、增删用户程序。

A．寄存器           B．计数器       C．编程器

答案： C

259.>单体解离是指把组成矿石的各种____相互分离。

A．金属            B．矿物            C．有用矿物

答案： B

260.>颗粒越细则剩磁____。

A．越大            B．越小            C．与粗粒相同

答案： A

261.>筒式磁选机向着____方向发展。

A．少磁极          B．多磁极          C．电磁式

答案： B

262.>大块磁选机选分____时，皮带速度可快些。

A．弱磁性矿物      B．中磁性矿物      C．强磁性矿物

答案： C

263.>相比较而言，____磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A．底部            B．顶部            C．电磁

答案： A

264.>脱水槽上开水量大，精矿品位____。

A．低              B．高              C．不变

答案： B

265.>个别补偿是______最有利的补偿方式。

A．分组补偿          B．无功补偿          C．集中补偿

答案： B

266.>对强磁场磁选机，磁介质单元尺寸变小，回收率____。

A．升高            B．降低            C．不变

答案： A

267.>脱水槽给矿量，给矿浓度应均衡，____要保持稳定。

A．给矿浓度        B．给水量          C．矿浆液面

答案： C

268.>非金属矿物除铁，如高岭土中铁是有害杂质，可用____除去杂质。

A．电选法          B．浮选法          C．磁选法

答案： C

269.>自动控制系统中，反馈检测元件的____对自动控制系统的精度有影响。

A．精度            B．质量            C．数量

答案： A

270.>磁选机在实际操作中，吹散水过大，尾矿品位升高，精矿品位____。

A．降低            B．不变            C．升高

答案： C

271.>细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和____装置组成。

A．敲打            B．缓冲            C．排矿

答案： A

272.>脱水槽的操作应根据矿石性质、给矿量大小、选别指标要求，调节上升水和排矿口，

保持适宜的____和液面深度。

A．溢流浓度        B．上升水量        C．排矿浓度

答案： C

273.>、焙烧磁铁矿和天然磁铁矿石比较，焙烧磁铁矿的比磁化系数____。

A．大              B．小              C．相同

答案： B

274.>在自动控制系统中，想稳定某个物理量，就该引入物理量的____。

A．微分反馈           B．正反馈           C．负反馈

答案： C

275.>监视电动机运行是否正常，最直接可靠的方法是看电动机______。

A．温度              B．电流              C．电压

答案： A

276.>磁选主要是利用分选矿物的____，在不均匀磁场中实现分选的一种选矿方法。

A．磁性差异       B．比磁化系数     C．磁性率

答案： A

277.>为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石

____。

A．磨细           B．分解           C．单体解离

答案： C

278.>在磁选工艺选别过程中，起决定作用的是____。

A．选别设备       B．工艺流程       C．矿石性质

答案： C

279.>有磁翻作用的磁选机，有利于____的提高。

A．回收率         B．精矿品位       C．精矿产率

答案： B

280.>半逆流磁选机适用于____。

A．粗选           B．粗选和精选     C．精选

答案： B

281.>磁力脱水槽上升水流的上冲力使非磁性____进入溢流中。

A．细粒脉石和矿泥  B．细粒脉石      C．粗细脉石

答案： A

282.>脱水槽设备正向着____趋势发展。

A．小型化          B．大型化        C．电磁化

答案： B

283.>脱水槽上升水量开的太大____，磁性矿粒或磁性较弱的矿粒易被上升水冲入溢流中，

使金属流失增加。

A．粗粒            B．细粒            C．矿泥

答案： B

284.>脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要____，排矿口要小开，然后给矿。

A．小开            B．大开            C．适度开

答案： A

285.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异____，则分离越容易。

A．愈大            B．愈小            C．接近

答案： A

286.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要____有用矿物和脉石才能达

到单体解离。

A．粗磨            B．细磨            C．细筛

答案： B

287.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体

颗粒极少，这种产品含铁品位____。

A．低              B．高              C．一般

答案： B

288.>当电源掉电时，计数器_____

A．复位             B．不复位              C．计数器前值不变

答案： C

289.>液压系统调速阀是属于______控制阀。

A．方向              B．压力              C．流量

答案： C

290.>机械传动中，传动比能保证的是______。

A．链传动            B．齿轮传动              C．带传动

答案： B

291.>微机在工业生产中可执行______控制任务。

A．启动              B．集中              C．分散

答案： A

292.>碳化焰适合于气焊______

A．不锈钢              B．铸铁             C．鍍锌板

答案： B

293.>提高输电效率和供电设备利用率有利于提高______。

A．电流            B．电压              C．功率因素

答案： C

294.>在______材料上钻孔时，转速慢些，进给量少些。

A．光滑             B．软              C．硬

答案： C

295.>钎焊钢件时应选用的焊剂是______。

A．松香             B．盐酸             C．焊膏

答案： B

296.>球磨机中钢球处于______状态运动，磨矿效果最好。

A．离心              B．抛落              C．泻落

答案： B

297.>燃料被加热到一定程度，才能进行燃烧。

A．着火点             B．闪点             C．燃点

答案： C

298.>选别作业是将已经____的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石矿物分

选的综合工艺过程。

A．分解          B．单体解离          C．磨细

答案： B

299.>磨矿粒度过细，使有用矿物产生泥化，对选别指标中的____影响最大。

A．磁化系数      B．精矿品位          C．富矿比

答案： A

300.>矿物的磁性、工业上用矿物的____大小进行鉴别。

A．磁化系数      B．比磁化系数        C．磁性率

答案： B

301.>分级液流浓度大时，液流粒度____。

A．无影响      B．变细          C．变粗

答案： C

302.>表示矿物颗粒大小的程度称为____。

A．比重          B．网目          C．粒度

答案： C

303.>筒式磁选机正向着____方向发展。

A．大筒径        B．小筒径            C．中筒径

答案： A

304.>大块磁选机的皮带速度应根据入选矿石的____来决定。

A．粒度          B．磁性强弱          C．比重

答案： B

305.>大块磁选机主要用于____作业。

A．粗选          B．精选              C．预选

答案： C

306.>仿琼斯强磁机对于小于____毫米的微细粒回收率差。

A．0.037         B．0.030              C．0.019

答案： B

307.>仿琼斯强磁机用齿板做聚磁介质，可提高磁选机的____。

A．成场强度        B．磁场梯度        C．磁场强度和梯度

答案： C

308.>筒式磁选机工作间隙的大小应根据____来决定。

A．试验            B．磁场强度        C．矿物磁性

答案： A

309.>磁偏角向后，尾矿品位____。

A．低              B．高              C．不变

答案： A

310.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是____。

A．向下            B．向上            C．向中心

答案： B

311.>各种不同的选矿方法，都受到____的限制。

A．物料比重        B．入选物料粒度    C．入选物料浓度

答案： B

312.>水泵流量和扬程越大，选择电机的功率____。

A．越大     B．越小     C．不变

答案： A

313.>直流电动机的主磁极产生的磁场是____磁场。

A．旋转   B．脉动    C．恒定

答案： C

314.>矿物磁性随着氧化程度的____，矿物的比磁化系数降低。

A．增加              B．降低                      C．不变

答案： A

315.>半逆流磁选机其给矿方向与磁场力的方向基本____。

A．相反              B．相同                      C．垂直

答案： B

316.>不同形状的矿粒，在相同磁化磁场中被磁化，它们显示出来的磁性不同，长条形

矿粒的比磁化系数比球形矿粒____。

A．大            B．小            C．相同

答案： A

317.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了____作用，提高了筛下产品的品位。

A．过滤          B．脱水          C．分选

答案： C

318.>下列工件严禁冲眼的是______。

A．粗糙表面       B．光滑表面            C精加工表面

答案： C

319.>一个磁体被截成三段后，总共有______个磁极。

答案： B

320.>当通电线圈平面与磁力线间夹角为40°时，线圈受到的转矩为______。

A．最大            B．最小            C．不变

答案： A

321.>相比较而言，____磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A．底部            B．顶部            C．电磁

答案： A

322.>脱水槽上开水量大，精矿品位____。

A．低              B．高              C．不变

答案： B

323.>个别补偿是______最有利的补偿方式。

A．分组补偿          B．无功补偿          C．集中补偿

答案： B

324.>对强磁场磁选机，磁介质单元尺寸变小，回收率____。

A．升高            B．降低            C．不变

答案： A

325.>脱水槽给矿量，给矿浓度应均衡，____要保持稳定。

A．给矿浓度        B．给水量          C．矿浆液面

答案： C

326.>非金属矿物除铁，如高岭土中铁是有害杂质，可用____除去杂质。

A．电选法          B．浮选法          C．磁选法

答案： C

327.>自动控制系统中，反馈检测元件的____对自动控制系统的精度有影响。

A．精度            B．质量            C．数量

答案： A

328.>磁选机在实际操作中，吹散水过大，尾矿品位升高，精矿品位____。

A．降低            B．不变            C．升高

答案： C

329.>细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和____装置组成。

A．敲打            B．缓冲            C．排矿

答案： A

330.>脱水槽的操作应根据矿石性质、给矿量大小、选别指标要求，调节上升水和排矿口，

保持适宜的____和液面深度。

A．溢流浓度        B．上升水量        C．排矿浓度

答案： C

331.>、焙烧磁铁矿和天然磁铁矿石比较，焙烧磁铁矿的比磁化系数____。

A．大              B．小              C．相同

答案： B

332.>中性火焰适合气焊______。

A．低碳钢              B．高碳钢             C．鍍锌板

答案： A

333.>粗齿锯条适合锯割______

A．硬材料           B．软材料              C．光滑件

答案： B

334.>一根通有电流，另一根______而平行导线之间无任何力。

A．强电流             B．有电流             C．无电流

答案： C

335.>自动控制系统出现偏差时，不能自动调节的控制是______。

A．反馈              B．开环              C．闭环

答案： B

336.>无焰燃烧的原理是______燃烧。

A．扩散              B．动力             C．传导

答案： B

337.>将矿石加热分解变成磁铁矿的焙烧方法是______焙烧。

A．中性              B．氧化              C．还原

答案： A

338.>水泵的出水口与水管要用______连接。

A．异径管              B．同径管          C．异径偏心管

答案： B

339.>确定电动闸阀上下极限的位置时，上下要各留____转。

A．3－5              B．1－3              C．10－15

答案： A

340.>水泵的级数越多____就越大。

A．流量             B．压力            C．吸上真空度

答案： B

341.>在矿浆中具有相同沉降速度的粒子，它们的粒度大小____。

A．相同              B．无差别              C．不相同

答案： C

342.>脱磁器的最大磁场强度为矿物矫顽力____以上，可以得到较好的脱磁效果。

A．2倍             B．3倍             C．5倍

答案： C

343.>水泵______安装，其压力、扬程增加。

A．串联       B．并联        C．混联

答案： A

344.>同步机常用的启动方法是____启动方法。

A．罩极         B．同步          C．异步

答案： C

345.>仿琼斯强磁机对于小于____微米的颗粒回收率差。

A．37                B．30                C．19

答案： B

346.>强磁机中粗齿板比细齿板的回收率____。

A．高                B．低                C．一样

答案： B

347.>仿琼斯强磁机的主磁是通过____形成一个大的闭合磁路。

A．上盘与上盘        B．上盘与下盘        C．下盘与下盘

答案： B

348.>在自动控制系统中，想稳定某个物理量，就该引入物理量的____。

A．微分反馈           B．正反馈           C．负反馈

答案： C

349.>监视电动机运行是否正常，最直接可靠的方法是看电动机______。

A．温度              B．电流              C．电压

答案： A

350.>磁选主要是利用分选矿物的____，在不均匀磁场中实现分选的一种选矿方法。

A．磁性差异       B．比磁化系数     C．磁性率

答案： A

351.>为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石

____。

A．磨细           B．分解           C．单体解离

答案： C

352.>在磁选工艺选别过程中，起决定作用的是____。

A．选别设备       B．工艺流程       C．矿石性质

答案： C

353.>有磁翻作用的磁选机，有利于____的提高。

A．回收率         B．精矿品位       C．精矿产率

答案： B

354.>半逆流磁选机适用于____。

A．粗选           B．粗选和精选     C．精选

答案： B

355.>磁力脱水槽上升水流的上冲力使非磁性____进入溢流中。

A．细粒脉石和矿泥  B．细粒脉石      C．粗细脉石

答案： A

356.>脱水槽设备正向着____趋势发展。

A．小型化          B．大型化        C．电磁化

答案： B

357.>脱水槽上升水量开的太大____，磁性矿粒或磁性较弱的矿粒易被上升水冲入溢流中，

使金属流失增加。

A．粗粒            B．细粒            C．矿泥

答案： B

358.>脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要____，排矿口要小开，然后给矿。

A．小开            B．大开            C．适度开

答案： A

359.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异____，则分离越容易。

A．愈大            B．愈小            C．接近

答案： A

360.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要____有用矿物和脉石才能达

到单体解离。

A．粗磨            B．细磨            C．细筛

答案： B

361.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体

颗粒极少，这种产品含铁品位____。

A．低              B．高              C．一般

答案： B

362.>当电源掉电时，计数器_____

A．复位             B．不复位              C．计数器前值不变

答案： C

363.>液压系统调速阀是属于______控制阀。

A．方向              B．压力              C．流量

答案： C

364.>机械传动中，传动比能保证的是______。

A．链传动            B．齿轮传动              C．带传动

答案： B

365.>微机在工业生产中可执行______控制任务。

A．启动              B．集中              C．分散

答案： A

366.>碳化焰适合于气焊______

A．不锈钢              B．铸铁             C．鍍锌板

答案： B

367.>提高输电效率和供电设备利用率有利于提高______。

A．电流            B．电压              C．功率因素

答案： C

368.>在______材料上钻孔时，转速慢些，进给量少些。

A．光滑             B．软              C．硬

答案： C

369.>钎焊钢件时应选用的焊剂是______。

A．松香             B．盐酸             C．焊膏

答案： B

370.>球磨机中钢球处于______状态运动，磨矿效果最好。

A．离心              B．抛落              C．泻落

答案： B

371.>燃料被加热到一定程度，才能进行燃烧。

A．着火点             B．闪点             C．燃点

答案： C

372.>粒级含量是指____物料占全部物料的百分数。

A．上一粒度      B．某一粒度          C．某一粒度范围

答案：C

373.>网目是一英寸长度筛网中筛孔的____。

A．大小          B．尺寸              C．数目

答案：C

374.>筒式磁选机正向着____方向发展。

A．大筒径        B．小筒径            C．中筒径

答案：A

375.>大块磁选机的皮带速度应根据入选矿石的____来决定。

A．粒度          B．磁性强弱          C．比重

答案：B

376.>大块磁选机主要用于____作业。

A．粗选          B．精选              C．预选

答案：C

377.>仿琼斯强磁机对于小于____毫米的微细粒回收率差。

A．0.037         B．0.030              C．0.019

答案：B

378.>仿琼斯强磁机用齿板做聚磁介质，可提高磁选机的____。

A．成场强度        B．磁场梯度        C．磁场强度和梯度

答案：C

379.>筒式磁选机工作间隙的大小应根据____来决定。

A．试验            B．磁场强度        C．矿物磁性

答案：A

380.>磁偏角向后，尾矿品位____。

A．低              B．高              C．不变

答案：A

381.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是____。

A．向下            B．向上            C．向中心

答案：B

382.>各种不同的选矿方法，都受到____的限制。

A．物料比重        B．入选物料粒度    C．入选物料浓度

答案：B

383.>泵池的补加水调整要适宜，因为它不仅影响到选别作业的____，还会引起泵喘气，给选别作业带来不利。

A．浓度     B．精矿品位     C．回收率

答案：A

384.>弱磁性矿物的比磁化系数介于____之间。

A．＞3000×10-6cm3/g   B．（3000-600）×10-6cm3/g    C．（15-600）×10-6cm3/g

答案：C

385.>矿物磁性随着氧化程度的____，矿物的比磁化系数降低。

A．增加              B．降低                      C．不变

答案：A

386.>半逆流磁选机其给矿方向与磁场力的方向基本____。

A．相反              B．相同                      C．垂直

答案：B

387.>不同形状的矿粒，在相同磁化磁场中被磁化，它们显示出来的磁性不同，长条形

矿粒的比磁化系数比球形矿粒____。

A．大            B．小            C．相同

答案：A

388.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了____作用，提高了筛下产品的品位。

A．过滤          B．脱水          C．分选

答案：C

389.>磁场强度随着距磁极表面距离增加而____。

A．减小            B．增大            C．不变

答案：A

390.>螺旋分级机是根据矿物在水中的____来分级的。

A．比重            B．沉降速度        C．磁团聚

答案：B

391.>为了保证把入选矿石中的强磁性矿物和弱磁性矿粒分开，必须满足的条件是

____。

A．	F弱磁＞∑F机＞F强磁  B．F强磁＞∑F机＞F弱磁  C．F强磁＞F弱磁＞∑F机

答案：B

392.>对磁选来说，无论是弱磁场还是强磁磁场的磁选机，对____颗粒都很难回收。

A．过粗            B．-200目          C．微细

答案：C

393.>单体解离是指把组成矿石的各种____相互分离。

A．金属            B．矿物            C．有用矿物

答案：B

394.>颗粒越细则剩磁____。

A．越大            B．越小            C．与粗粒相同

答案：A

395.>筒式磁选机向着____方向发展。

A．少磁极          B．多磁极          C．电磁式

答案：B

396.>脱水槽上升水量开的太大____，磁性矿粒或磁性较弱的矿粒易被上升水冲入溢流中，使金属流失增加。

A．粗粒            B．细粒            C．矿泥

答案：B

397.>脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要____，排矿口要小开，然后给矿。

A．小开            B．大开            C．适度开

答案：A

398.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异____，则分离越容易。

A．愈大            B．愈小            C．接近

答案：A

399.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要____有用矿物和脉石才能达到单体解离。

A．粗磨            B．细磨            C．细筛

答案：B

400.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位____。

A．低              B．高              C．一般

答案：B

33.>某厂处理原矿10000吨，原矿品位30%，尾矿品位10%，精矿产率为40%，精矿品位是___%。   A．60            B．65            C．55

答案： A

34.>某矿浆池长、宽、高分别为18米、7米2.5米、矿浆比重为2.5吨/米3，则可容矿浆______吨。

A．778.5           B．787.5           C．785.7

答案： B

35.>矿浆百分比浓度是25％，则固液比是_____。

A．0.67           B．3：1            C．1：3

答案： C

36.>某厂精矿产率为35.71％，则选矿比为______倍。

A．2.5            B．0.28           C．2.8

答案： C

37.>某选别作业的给矿量为2000吨/时，精矿量为1764吨，给矿品位为50.00%，精矿品位为54.00%，则回收率______％。

A．95.26       B．92.56            C．96.25

答案： A

38.>某磨机带速为1.4米/秒，其单位长度载荷为250千克/米。则每小时给矿量为______吨/时。

A．1620            B．1260            C．1602

答案： B

39.>已知氧化亚铁15％，原矿品位33％，则磁性率为______％。

A．43.8           B．45.5           C．42.8

答案： B

40.>某厂年处理干矿100万吨，一台磁选机年处理矿浆浓度为40％矿浆30万吨。则需_____台磁选机。

A．8            B．4           C．9

答案： C

41.>某厂分级给矿，液流返矿中－0.74mm含量分别为33.53％、62.27％、12.15％，则量效率为____%。

A．78.22           B．55.01            C．44.09

答案： A

42.>某厂取样共200个，不合格样为78个。则合格率为______%。

A．39           B．61            C．71

答案： B

43.>磁选设备由许多部分组成，其中____是主要部分。

A．传动部分             B．筒体              C．磁系

答案： C

44.>某选厂磁选作业的给矿品位为30%，精矿品位50%，精矿产率45%，则尾矿品位为______%。

A．13.6              B．16.3           C．15.6

答案： A

45.>某厂磁选作业百分比浓度为30％，每小时处理矿60吨/时，则每小时用水______米3/时。

A．0.7              B．140              C．160

答案： B

46.>某选厂给矿品位40％，精矿品位60％，精矿产率50％，则回收率______%。

A．25              B．65             C．75

答案： C

47.>某厂富矿比为1.2倍，原矿品位为33％，则精矿品位为______％。

A．36.4              B．27.5              C．39.6

答案： C

48.>已知某厂理论选比为1.3倍，精矿品位为60％，尾矿品位为15％，则原矿品位为______％。

A．12              B．49.6             C．46.9

答案： A

49.>某破碎作业，破碎比为2倍，给料中最大直径80mm，则该产品中最大块直径为______mm。

A．40              B．160            C．20

答案： B

50.>某厂日处理原矿1200吨，入选品位40%，精矿品位为62%，回收率为75%，则该厂一天能产精矿______吨。

A．248             B．774              C．1860

答案： A

51.>矿石中全铁35％，磁性率为42％，则氧化亚铁为______%。

A．14.7             B．12            C．83.3

答案： A

52.>某厂磁选机作业率为65％，日历运时800小时，则实际运时为______小时。

A．735             B．12.3              C．520

答案： C

53.>某铁精矿含水15％，铁精矿湿重1000吨，则干重______吨。

A．15              B．85              C．115

答案： B

54.>某厂原矿品位31％，精矿品位60％，精矿产率38％，则尾矿品位______％。

A．11.33              B．12.33              C．13.32

答案： C

55.>某厂日处理原矿12000吨，精矿产率38％，则精矿量______吨。

A．4650              B．315.8            C．4560

答案： C

56.>某铁精矿含水15％，铁精矿重100吨，则干重______吨。

A．85              B．115            C．15

答案： A

57.>某厂磁选作业百分比浓度为30％，每小时处理60吨，则每小时用水量为______米3/时。

A．0.7            B．140              C．160

答案： B

58.>某厂给矿品位为40％，精矿品位60％，则原矿品位为______%。

A．40              B．60              C．50

答案： C

59.>某厂富矿比为1.2倍，精矿品位为39.6％，尾矿品位15％，则精矿品位为_____%。

A．33              B．36.4              C．27.5

答案： A

60.>某厂理论选比为1.3倍，原矿品位为49.6％，尾矿品位为15％，则精矿品位为____%。

A．55             B．60              C．65

答案： B

61.>某破碎作业，最大直径80mm产品中最大块为40mm，则破碎比为______%。

A．3              B．1             C．2

答案： C

62.>某厂磁选机日历运时800小时，实际运时520小时，则作业率为_____%。

A．65             B．70              C．80

答案： A

63.>矿浆百分比浓度时25％，则固液比为______。

#### A．3：1              B．1：3             C．1：4

答案： B

64.>某厂处理原矿10000吨，原矿品位30%，尾矿品位10%，精矿产率为40%，精矿品位是___%。   A．60            B．65            C．55

答案： A

65.>某矿浆池长、宽、高分别为18米、7米2.5米、矿浆比重为2.5吨/米3，则可容矿浆______吨。

A．778.5           B．787.5           C．785.7

答案： B

66.>矿浆百分比浓度是25％，则固液比是_____。

A．0.67           B．3：1            C．1：3

答案： C

67.>某厂精矿产率为35.71％，则选矿比为______倍。

A．2.5            B．0.28           C．2.8

答案： C

68.>某选别作业的给矿量为2000吨/时，精矿量为1764吨，给矿品位为50.00%，精矿品位为54.00%，则回收率______％。

A．95.26       B．92.56            C．96.25

答案： A

69.>某磨机带速为1.4米/秒，其单位长度载荷为250千克/米。则每小时给矿量为______吨/时。

A．1620            B．1260            C．1602

答案： B

70.>已知氧化亚铁15％，原矿品位33％，则磁性率为______％。

A．43.8           B．45.5           C．42.8

答案： B

71.>某厂年处理干矿100万吨，一台磁选机年处理矿浆浓度为40％矿浆30万吨。则需_____台磁选机。

A．8            B．4           C．9

答案： C

72.>某厂分级给矿，液流返矿中－0.74mm含量分别为33.53％、62.27％、12.15％，则量效率为____%。

A．78.22           B．55.01            C．44.09

答案： A

73.>某厂取样共200个，不合格样为78个。则合格率为______%。

A．39           B．61            C．71

答案： B

74.>磁选设备由许多部分组成，其中____是主要部分。

A．传动部分             B．筒体              C．磁系

答案： C

75.>某选厂磁选作业的给矿品位为30%，精矿品位50%，精矿产率45%，则尾矿品位为______%。

A．13.6              B．16.3           C．15.6

答案： A

76.>某厂磁选作业百分比浓度为30％，每小时处理矿60吨/时，则每小时用水______米3/时。

A．0.7              B．140              C．160

答案： B

77.>某选厂给矿品位40％，精矿品位60％，精矿产率50％，则回收率______%。

A．25              B．65             C．75

答案： C

78.>某厂富矿比为1.2倍，原矿品位为33％，则精矿品位为______％。

A．36.4              B．27.5              C．39.6

答案： C

79.>已知某厂理论选比为1.3倍，精矿品位为60％，尾矿品位为15％，则原矿品位为______％。

A．12              B．49.6             C．46.9

答案： A

80.>某破碎作业，破碎比为2倍，给料中最大直径80mm，则该产品中最大块直径为______mm。

A．40              B．160            C．20

答案： B

81.>某厂日处理原矿1200吨，入选品位40%，精矿品位为62%，回收率为75%，则该厂一天能产精矿______吨。

A．248             B．774              C．1860

答案： A

82.>矿石中全铁35％，磁性率为42％，则氧化亚铁为______%。

A．14.7             B．12            C．83.3

答案： A

83.>某厂磁选机作业率为65％，日历运时800小时，则实际运时为______小时。

A．735             B．12.3              C．520

答案： C

84.>某铁精矿含水15％，铁精矿湿重1000吨，则干重______吨。

A．15              B．85              C．115

答案： B

85.>某厂原矿品位31％，精矿品位60％，精矿产率38％，则尾矿品位______％。

A．11.33              B．12.33              C．13.32

答案： C

86.>某厂日处理原矿12000吨，精矿产率38％，则精矿量______吨。

A．4650              B．315.8            C．4560

答案： C

87.>某铁精矿含水15％，铁精矿重100吨，则干重______吨。

A．85              B．115            C．15

答案： A

88.>某厂磁选作业百分比浓度为30％，每小时处理60吨，则每小时用水量为______米3/时。

A．0.7            B．140              C．160

答案： B

89.>某厂给矿品位为40％，精矿品位60％，则原矿品位为______%。

A．40              B．60              C．50

答案： C

90.>某厂富矿比为1.2倍，精矿品位为39.6％，尾矿品位15％，则精矿品位为_____%。

A．33              B．36.4              C．27.5

答案： A

91.>某厂理论选比为1.3倍，原矿品位为49.6％，尾矿品位为15％，则精矿品位为____%。

A．55             B．60              C．65

答案： B

92.>某破碎作业，最大直径80mm产品中最大块为40mm，则破碎比为______%。

A．3              B．1             C．2

答案： C

93.>某厂磁选机日历运时800小时，实际运时520小时，则作业率为_____%。

A．65             B．70              C．80

答案： A

94.>矿浆百分比浓度时25％，则固液比为______。

A．3：1              B．1：3             C．1：4

答案： B

### 四、计算题（每题10分，共1180分）

1.>根据下列流程，计算选矿比，回收率、精矿产量、精矿产率。

原矿6000吨，α＝30％

↓

┌──────────┐

│                    │

↓                    ↓

B＝60％          X＝10％

答案：解：         60－10                              60×(30－10)        选矿比＝────＝2.5(倍)         回收率＝───────×100%＝80%

30－10                              30×(60－10)

6000                                2400

精矿产量＝────＝2400吨          精矿产率＝────×100%＝40%

2.5                                 6000

答：选矿比为2.5倍，回收率＝80%，精矿产量1200吨，精矿产率40%。

2.>根据下列流程计算：

(1)选矿比；

(2)金属回收率；

(3)精矿产量；

(4)精矿产率。

答案：解：

(1)选矿比i=(β-θ)/(α-θ)=(60-10)=2.5

(2)回收率ε=β(α-θ)/α(β-θ)×100%=60(30-10)/30(60-10)×100%=80%

(3)精矿产量Q精=Q/I=3000/2.5=1200(吨)

(4)精矿产率r=Q精/Q×100%=1200/3000×100%=40%

答：选矿比2.5；金属回收率80%；精矿产量1200吨；精矿产率40%。

3.>某矿厂当天处理原矿3000t,选矿比为3.当天尾矿量是多少?

答案：3000-3000÷3=2000(t)

4.>某选厂处理的原矿品位为25%,当日处量原矿为400t,当天的精矿粉产量为1230t,回收率为80%,求精矿粉的品位是多少?

答案：(25%×4000×80%)÷1230=65.04%

5.>某选厂日处理原矿品位为25%的矿石1000t,产66%的精矿粉为300t,该选厂的回收率是多少?

答案：(300×66%)÷(1000×25%)=79.2%

6.>某选厂处理矿品位为25%,生产精矿品位为65%,尾矿品位为10%,该选矿厂的理论选矿比是多少?

答案：理论选比＝＝7.>某选厂处理原矿品位为30%,精矿品位为66%,尾矿品位为6%,该选厂的富矿比是多少?

答案：富矿比＝＝66%÷30%=2.28.>某选厂日处理原品位为25%的矿石1000吨,产品位为66%的精矿为300吨,尾矿品位为7.4%,该选厂的实际选比是多少?

答案：选矿比＝＝1000÷300=3.39.>某选别作业的给矿品位为55%,精品为66%,尾矿品位为6%,该选别作业的提高幅度是多少?

答案：60%-55%=5%

10.>某选别作业的给矿品位为55%,精矿品位为60%,尾矿品位为6%,该选别作业的选别是多少?

答案：(60%-6%)÷(55%-6%)=1.10%

11.>某选别作业的给矿品位为55%,精矿品位为60%,尾矿品位为60%,该选别作业的回收率是多少?

答案：回收率＝100％＝12.>某选厂日处理含水2%的矿石1000吨,生产含水为9%的矿粉300吨,该选厂的实际选矿比是多少?

答案：

13.>某自定中心振动筛振动筛的给矿小于筛孔的含量为55%,筛上含量为10%,该筛子的筛分效率是多少?

答案：

14.>某振动筛的给矿小于筛子的含量为55%，筛上含量为10%，该筛子的筛下产率是多少？

答案：产率＝100％＝15.>某三段一闭路破碎流程，筛子的处理能力为80t/h，粗破小时处理能力为500吨，筛上返矿量是粗破台时的50%，求需要几台筛子才能满足要求？（下图）

答案：

16.>某矿破碎区有一筛分机20吨入筛物料中小于筛孔尺寸物料占40%，经筛分后筛上矿量为13.44吨,计算筛分效率?

答案：

17.>密度为3.0g/cm的矿石，其矿浆百份比浓度为40%，计算其矿浆的密度？

答案：

18.>某矿块的比重为3,破碎后体积增加了0.5倍,求破碎后的堆比重?

答案：

19.>某类方体矿块的长,高,宽分别为50cm,40cm,30cm求该矿块的粒度?

答案：

20.>计算FeO的标准磁性率

答案：f=

21.>某铁矿石的原矿品位为25%,FeO含量为5%,求该矿的磁性率为多少?并判断矿石属于什么矿石?

答案：f＝=

该矿石属于赤铁矿22.>某磁选机一天全转车处理矿石为1080吨,求该磁选机的台时?

答案：台时＝＝23.>某球磨机的台时为75t/h,给矿-200目含量为10%,排矿-200目含量为30%,磨机的效率容积为18m,求该球磨机的磨矿效率?

答案：

24.>某球磨机的台时为75t/h,球磨机的容积18m,求磨机的利用系数?

答案：75÷18=4.17(t/h

25.>某球磨机临界转速为25转/分,实际转速为22转/分,求该球磨机的转速率?

答案：100％＝88％26.>某分级机的给矿-200目含量为25%,返砂含量为10%,溢流为45%,求该分级机的返矿比?

答案：27.>有35只小电灯串联,每只小灯泡的电阻23,接入220V电源,求线路的电流?

答案：I=＝220÷(23×35)=0.027(A)28.>某额定220V，30W的两个灯泡串联，求电路的电流？

答案：

29.>有一条铜导线长300m，横截面种是12.75mm,求这条导线的电阻(铜的电阻率P=0.017Ωmm/m)

答案：R=PL/S=0.017×300/12.75=0.4Ω

30.>某矿有管理人员和生产工作60人，年生产铁矿石20万吨，剥离岩石30万吨，分别按总量和原矿量计算全量劳动生产率？

答案：1)按原矿：

2）按总量：

31.>某矿月完成生产任务5万吨，若销售单位为80元/吨，该矿年产值是多少？

答案：5×12×80=4800(万元)

32.>某选厂处理原矿为6000吨，其精矿品位为66%，原矿品位为30%，尾矿品位10%，求：

#### 精矿产量，回收率，选矿比及精矿产率

答案：解：(1)选矿比=（66%-10%）/（30%-10%）=2.8

回收率=66*（30-10）/[30*（66-10）]*100%=78.57%

精矿产量=6000/2.8=2143（吨）

精矿产率=2143/6000=35.71%95.>某厂处理原矿10000吨，原矿品位30%，尾矿品位10%，精矿产率为40%，求精矿品位、精矿产量。（7分）

α-υ

答案：解：∵γ = ---×100%

β-υ

α-υ                30-10

∴β = ---×100%  +  υ = ---×100%+10% =

γ                    40

60%

Q = 原矿处理量×γ精 = 10000×40% = 4000（t）

96.>某选别作业的给矿量为2000吨/时，精矿量为1764吨，给矿品位为50.00%，精矿品位为54.00%，求作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？（9分）

精矿量           1764

答案：解：γ精 = ----×100% = ---×100% = 88.20%

原矿量           2000

精矿量×精矿品位           1764×54.00

ε = ---------×100% = ------×100% = 95.26%

原矿量×原矿品位           2000×50.00

β·γ     54.00×88.2

或：ε = ---- = ------×100% = 95.26%

α          50.00

根据作业金属平衡式求υ

γ原α = γ精β+γ尾υ

γ原α-γ精β    1000×50.00-88.20×54.00

υ = ------- = ------------ = 20.10%

γ尾              100-88.20

97.>某选厂磁选作业的给矿品位为30%，精矿品位50%，精矿产率45%，求该作业的尾矿品位、精矿回收率、选矿比。（8分）

α-υ

答案：解：∵γ= ---×100%

β-υ

γβ-α     45%×50%-30%

∴υ= ----- = -------- = 13.6（%）

γ-1           45%-1

β（α-υ）         50（30-13.6）

ε= ------×100% = ------×100% = 75.1%

α（β-υ）         30（50-13.6）

1      1

i = -- = --- = 2.22

γ     45%

98.>某厂日处理原矿1200吨，入选品位40%，精矿品位为62%，回收率为75%，问该厂一天能产精矿多少吨？

精矿量×精矿品位

答案：解：∵ε= ----------×100%

原矿处理量×原矿品位

原矿处理量×原矿品位          1200×40.00

### ∴精矿量 = -----------×ε = -------- = 774（t）

精矿品位                     62.00

99.>某厂日处理原矿12000吨，原矿品位31%，精矿品位60%，精矿产率38%，求尾矿品位、精矿产量。

α-υ

答案：解：∵γ= ---×100%

β-υ

γβ-α    38%×60--31

∴υ= ---- = ------- = 13.23（%）

γ-1       38%-100%

υ精=原矿处理量×γ=12000×38%=4560（t）

100.>根据下列流程计算：(1)产物深度K1、K2、K3，(2) 作业补加水量。

### 答案：解：

(2)补加水量：Ｌ＝Ｗ2＋Ｗ3－Ｗ1＝676.15＋236.64－ 94.47＝818.32升/小时

答：K125% ，K23.1% ，K34% ，补加水量818.32升/小时。

101.>根据下列流程计算：α=30%   Q=3000吨

(1)选矿比；

(2)金属回收率；	θ=10%	β=60%

(3)精矿产量；

(4)精矿产率。

答案：解：(1)选矿比i=(β-θ)/(α-θ)=(60-10)=2.5

(2)回收率ε=β(α-θ)/α(β-θ)×100%=60(30-10)/30(60-10)×100%=80%

(3)精矿产量Q精=Q/I=3000/2.5=1200(吨)

(4)精矿产率r=Q精/Q×100%=1200/3000×100%=40%

答：选矿比2.5；金属回收率80%；精矿产量1200吨；精矿产率40%。

102.>某厂年处理原矿600万吨，选矿指标为：原矿品位31%，精矿品位66%，尾矿品位10%。问该选厂的选矿比、回收率，富集比是多少？年精矿产量是多少吨？

答案：解：选矿比=β-の/〆-の=66-10/31-10=2.67(倍)

回收率=β(〆-の)/〆(β-の)=66×(31-10)/31×(66-10)=79.84%

富集比=β/〆=66/31=2.31(倍)

精矿产量=原矿量/选矿比=600万吨/2.67= 224.72万吨

答：选矿比是2.67倍，回收率是79.84%，富集比是2.31倍，年精矿产量是224.72万吨。

103.>某厂日处理矿石为12000吨，入选品位为30%，精矿品位为66%，回收率为78%，问某厂一天能产精矿多少吨？

答案：解：因为：ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

所以：精矿量=原矿量×原矿品位/精矿品位×100%×回收率

=12000×30%×78/66%×100=4254.55(吨)

答：某厂一天能产精矿4254.55吨。

104.>某选别作业，处理原矿3000吨，原矿含铁品位45％，铁精矿品位60％，精矿量2200吨，请计算铁回收率、铁精矿产率。答案：解：           2200                              2200×60        精矿产率＝───×100%＝70.3%       回收率＝─────×100%＝97.7%

3000                              3000×45

答：精矿产率为70.3%，回收率为97.7%。105.>某选别作业的给矿量为200吨/时，精矿量为176.4吨，给矿品位为54%，精矿品位为60%，求该作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解：精矿产率r=精矿量/原矿量×100%=176.4/200×100%=88.2%

ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

=176.4×60/200×54×100%=98%

根据金属平衡式求の：

即：r原〆=r精β+r尾の

所以：尾矿品位の= r原〆- r精β/r原×100%

=100×54-88.2×60/100-88.2×100% =9.15%

答：精矿产率为88.2%，回收率为98%，尾矿品位为9.15%。

106.>某选厂规模150万吨/年，原矿品位29%，最终精矿品位65%，如果废石品位12%，废石产率8%，欲确保回收率80%，求(1)选厂排放尾矿品位应控制在多少？(2)选矿比是多少？

答案：解：(1)绘制简易流程图：

因为：ε4= Q4〆4/ Q1〆1

所以：Q4= Q1〆1ε4/〆4=150×29%×80%/65%=53.54(万吨/年)

〆5= Q2〆2- Q4〆4/ Q1×(1- r3)- Q4

=Q1×(〆1-r3〆5)- Q4〆4/ Q1(1- r3)- Q4

=150×(29%-8%×12%)-53.54×65%/150×(1-8%)-53.54=8.74%

(2)选矿比=150/53.54=2.8(倍)

答：选厂排放尾矿品位应控制在8.74%，选矿比是2.8倍。

107.>某选厂每天精矿产量850吨，铁精矿品位是65%，试求该厂每天精矿金属量是多少？

答案：解：精矿金属量=850×65%=552.5(吨)

答：每天精矿金属量为552.5吨。

108.>某选厂日处理原矿量26000吨，生产出精矿产量13000吨，原矿品位34％，精矿品位52％。求：实际选矿比和实际回收率。

答案：解：实选比＝原矿量/精矿产量＝26000/13000＝2(倍)实收率＝(精矿产量×精品)/(原矿量×原品)×100％＝(13000×52)/(26000×34)×100％＝76.47％

答：实际选矿比为2倍，实际回收率为7647％。109.>某选厂日处理原矿量27300吨，已知选矿比2.1倍。

求：精矿量、精矿产率。

答案：解：精矿量＝原矿量/选矿比＝27300/2.1＝13000(吨)精矿产率＝精矿量/原矿处理量×100％＝13000/27300×100％＝47.62％

答：精矿量13000吨，精矿产率47.62％。110.>某选厂日处理原矿量为30000吨，精矿产量为15000吨。求：实际选矿比、实际精矿产率。

答案：解：实际选矿比＝原矿处理量/精矿产量＝30000/15000＝2倍实际精矿产率＝精矿产量/原矿处理量×100％＝15000/30000×100％＝50％

答：实际选矿比2倍，实际精矿产率50％。111.>某选厂有2台球磨机，日处理原矿量3000吨，生产精矿1500吨，球磨总运转时间为43.2小时。求：磨机的作业率、原矿台台、选矿比。

答案：解：作业率＝运转时间/日历时间×100％＝43.2/24×2×100％＝90％原矿台时＝原矿量/运转时间＝3000/43.2＝69.44(t/台·h)

选矿比＝原矿量/精矿量＝3000/1500＝2(倍)

答：球磨机的作业率90％，原矿台时69.44吨／台·h，选矿比2倍。

112.>某选厂原矿品位25.5%，精矿品位68%，尾矿品位8.5%，求理论精矿产率？

答案：解：公式理论产率=(原矿品位-尾矿品位)/(精矿品位-尾矿品位)×100%

=(25.5-8.5)/(68-8.5)×100%=28.57%113.>某选矿厂12小时生产铁精矿6000吨湿矿，精矿水份10％，精矿品位合格10次(每小时检测一次)。

求：干精矿量，精矿质量合格率。

答案：干精矿量＝湿矿－湿矿×水份＝6000－6000×0.1

＝6000－600＝5400(吨)

精矿质量合格率＝质量合格次数／总的检测次数×100％

＝10/12×100％＝83.33％

答：干精矿量5400吨，精矿质量合格率83.33％。

114.>某选矿厂的原矿品位35%，精矿品位55%，尾矿品位15%。求：理论选矿比、理论回收率。

答案：解：理论选矿比＝(精品－尾品)/(原品－尾品)＝(55－15)/(35－15)＝2(倍)理论回收率＝精品×(原品－尾品)/原品×(精品－尾品)×100％

＝55×(35－15)/35×(55－15)×100％＝78.57％〖ZK〗〗

答：理论选矿比2倍，理论回收率78.57％。

115.>某选矿厂年处理矿石100万吨/年，原矿品位28%，入磨前抛废石产率为5%，废石品位9%，精矿品位65%，尾矿品位9.6%。

求：(1)抛废石作业后，入磨矿石品位是多少？(2)求精矿产率？(3)求精矿量？

答案：解：(1)绘出简易流程图：

根据作业的金属量平衡：

因为：Q1〆1= Q1r2〆2+Q1(1- r2)〆3

所以：〆3= Q1〆1- Q1r2〆2/ Q1(1- r2)

=100×28%-100×5%×9%/100×(1-5%)=29%(2)r4=〆3- 〆5/〆4-〆5×(1- r2)=29%-9.6%/65%-9.6%×(1-5%)=33.27%

(3)Q4=Q1·r4=100×33.27%=33.27(万吨/年)

答：抛废石作业后，入磨矿石品位是29%，精矿产率为33.27%，精矿量为33.27万吨/年。

116.>选矿厂八月份处理原矿(铁矿石)320000吨，生产铁精矿188000吨，原矿品位为44%，铁精矿品位为58%，尾矿品位为22%，计算：(1)理论精矿产率；(2)实际精矿产率；(3)理论金属回收率；(4)实际金属回收率；(5)理论选矿比；(6)实际选矿比。

答案：解： (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

117.>一台2200W的取暖器，接在220V的电压上，求通过取暖器的电流及5个小时的用电量。

答案：解：

用电量=2.2×5=11 (度)

答：通过取暖器的电流为10A，用电量为11度电。

118.>在下图中，已知电压U为60V，电阻R1为600Ω，R2为200Ω，求电路总电阻R及I。答案：解：由并联电路的特点

### 由部分电路欧姆定律

答：电阻为150Ω，电流为0.4A

## 五、简答题（每题5分，共425分）

1.>简述磁选机工作间隙的大小分选效果的影响。（6分）

答案：答：⑴间隙大，矿浆的流量也大，有利于提高处理量，但由于圆筒表面较远，磁场强度较低，所以会使尾矿品位升高，降低回收率；⑵工作间隙小，磁场力强，精矿品位较低，但回收率；⑶工作间隙太小，矿浆流速过快，满足不了选别时间要求使矿粒不能及时到圆筒表面就被矿浆流带到尾矿中，将会造成尾矿品位升高。

2.>简述细筛的优缺点。（5分）

答案：答：优点：结构简单，操作方便，能提高精矿质量。

缺点：筛分效率低，筛上循环负荷较大，有部分合格产品重新再磨产生过磨现象。

### 3.>磁选机底部吹散水的作用对分选指标的影响是什么？（6分）

答案：答：作用：⑴调节选别作业的矿浆浓度；⑵把矿浆吹散成较“松散”的悬浮状态进入选分空间，有利于提高选别指标。

影响：⑴吹散水太大，矿浆流速快，选别时间短，精矿品位低，尾矿品位高；⑵吹散水过小，矿浆不能松散，精矿品位低，尾矿品位高。

4.>简述琼期型强磁机的工艺特点。（4分）

答案：答：⑴能有效选别+30μm弱磁性物料：赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿等；⑵处理能力大。

5.>顶部磁系永磁脱水槽的优缺点各是什么？（9分）

答案：答：优点：⑴选别空间增加,矿粒及磁链下沉缓慢，选别充分；⑵中间给水代替四点给水，上升水压稳定，给水均匀，水管不易堵塞，矿液面稳定；⑶在拢矿圈顶部有排气孔，减少因泵喘气而引起的翻花现象；⑷磁场分布特性有利于提质降尾；⑸磁系在槽体外，排矿不易堵塞，操作稳定。

缺点：耗水量较大，不易在缺水地区使用。

6.>简述仿琼斯强磁机的操作特点及缺点。（6分）

答案：答：特点⑴隔磁、隔粗、隔渣、防堵；⑵压力水清堵，清洗用2~5atm，清堵用5~10atm。

缺点：⑴对-30μm弱磁性矿物不能进；⑵有堵塞现象。

7.>简述磁饱和状态。

答案：答：⑴阻碍矿粒沉降，使非磁性细粒脉石和矿泥进入溢流；⑵使磁集成链状的磁性矿粒群松散，把夹杂其中的脉石冲洗出来，从而提高精矿品位。

8.>微机控制系统生产过程的巡回检测和数据处理是如何进行的？

答案：答：微机对生产过程的各种参数进行巡回检测并显示打印记录，对间接指标和参数进行计算处理。巡回检测微机可作为数据采集之用，它作为计算机控制系统的一个组成部分，在主计算机的指挥下，周期行地或随时采集生产过程的各种参数，并经过处理后，储存于采集计算机本身的存储器中，以供主计算机取用。

9.>操作中对生产过程的检查内容有那些？

答案：答：生产方面、矿石性质、磨矿粒度、矿石变化、冲洗水、卸矿水、分矿均匀程度、分矿量大小等；设备、磁选机电流、磁场、磁偏角、磁包角、减速机、伞齿、强磁机间隙、磁板等；安全文明生产、操作柜、电源线路、安全防护措施、环境卫生。

10.>脱磁器的作用有哪些？

答案：答：磁性矿物经过磁选设备选别后，形成磁团、给二次分级和细粒又返回带来了困难，影响分级效果和细筛效率，使已单体分离的细颗粒又返回磨机，产生过磨，即影响选矿效果又高消费能源，所以必须在二次分级和细筛前安装脱磁器，对磁选精矿进行脱磁。

11.>磁选机底部吹散水的作用对分选指标的影响是什么？（6分）

答案：答：作用：⑴调节选别作业的矿浆浓度；⑵把矿浆吹散成较“松散”的悬沲状态进入选分空间，有利于提高选别指标。

影响：⑴吹散水太大，矿浆流速快，选别时间短，精矿品位低，尾矿品位高；⑵吹散水过小，矿浆不能松散，精矿品位低，尾矿品位高。

12.>简述磁滞现象。

答案：答:材料退磁后，如果反方向的外磁场继续增大时，材料将沿着相反的方向磁化，直到饱和。一般来说，反方向的饱和和磁化强度或饱和磁感应强度与正向磁化的一样。此后，欲使反方向的磁化数值减少到零，然后又沿着正方向增加，材料的磁化状态将沿着另一条曲线回到正向饱和磁化状态。当磁化场在正负两个方向上往复变化时，材料的磁化过程经历着一个循环的过程。此过程称为磁滞现象。

13.>微机控制系统是如何进行操作指导和监督控制？

答案：答：计算机根据从生产过程中得到的各种参数进行计算、分析向操作者提供一些参考性数据，供操作者参考、采纳执行。计算机还可以用计算分析得来的数据直接去改变控制器的整定值或模拟调节器的给定值实施监督。

14.>为什么用软磁材料制作铁芯？

答案：答：铁芯的作用是增大线圈的磁通量。因此，要求磁性材料有很高的导磁率，软磁材料举办上述特点。软磁材料用于电子通讯设备电流很小，铁芯的工作状态处于起始的磁化线上，要求材料的起始导磁率高；软磁材料用于电机、电力变压器和强磁场磁旋设备中，电流很大，铁芯的工作状态接近磁饱和。因此，要求材料的最大导磁率高，而且饱和磁化强度大。

15.>简述磁选机工作间隙的大小分选效果的影响。

答案：答：⑴间隙大，矿浆的流量也大，有利于提高处理量，但由于圆筒表面较远，磁场强度较低，所有回使尾矿品位升高，降低回收率。⑵工作间隙小，磁场力强，精矿品位较低。⑶工作间隙过小，矿浆流速过快，满足不了选别时间要求使矿粒不能及时到圆筒表面就被矿浆流带到尾矿中，将会造成尾矿品位升高。

16.>影响磁性矿物磁性因素有那些？

答案：答：主要有以下几个方面：⑴氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性逐渐减弱，红矿与焙烧有一定的关系，焙烧矿质量，还原过程，冷却后的氧化等。⑵粒度的影响，随着矿石的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性减弱。⑶磁铁矿含量的影响。⑷矿粒形状的影响。

17.>预磁器的作用是什么？（4分）

答案：答：为了提高磁力脱水槽的选分效果，在入选前将矿浆预选经过预磁器磁化，使矿粒形成“磁团”进入脱水槽内，“磁团”所受磁力和重力要比单个矿颗粒大得多，从而对磁力脱水槽的选分效果能起到良好的作用。

18.>仿琼斯强磁机的结构特点及工艺特点各是什么？（8分）

答案：答：结构特点：⑴大磁极包角（90°）分选区长，回收率高，厚磁极头（220mm），可获得较高精矿品位；⑵非工作间隙小，分选室与磁极头之间，只有一道很小的空气隙，可减少磁阻，提高磁场强度。

工艺特点：⑴能有效选别+30mm弱磁性物料：赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿等；⑵处理能力大。

19.>简述细筛的工作原理？（6分）

答案：答：⑴矿浆通过给矿器均匀地给入安装成一定角度（55～60°）的筛面，且垂直于筛条运动；⑵在矿浆流经筛面过程中，产生重力分层现象，有利于富集与分级；⑶固定的筛条对流动的矿浆产生机械“切割”作用，被“切割”下来的矿粒成为筛下产品，未被“切割”的矿粒成为筛上产品。

20.>磁力脱水槽上升水流的作用是什么？（6分）

答案：答：⑴阻碍矿粒沉降，使非磁性细粒脉石和矿泥进入溢流；⑵使磁集成链状的磁性矿粒群松散，把夹杂其中的脉石冲洗出来，从而提高精矿品位。

21.>影响选别效果的因素有哪些？（6分）

答案：答：选别设备、操作调整、工艺流程、矿石性质、磨矿产品重量、磨矿作业的稳定性。

22.>脱磁器的作用有哪些？（4分）

答案：答：磁性矿物经过磁选设备选别后，形成磁团、给二次分级和细筛作业带来了困难，影响分级效果和细筛效率，使已单体分离的细颗粒又返回磨机，产生过磨，即影响选矿效果又浪费能源，所以必须在二次分级和细筛前安装脱磁器，对磁选精矿进行脱磁。

23.>预磁器的作用是什么？

答案：答：为了提高磁力脱水槽的选分效果，在入选将矿浆预选经过预磁器磁化，使矿粒形成“磁团”进入脱水槽内，“磁团”所受磁力和重力要比单个矿颗粒大得多，从而对磁力脱水槽的选分效果能起到良好的作用。

24.>仿琼斯强磁机的结构特点及工艺特点各是什么？

答案：答：结构特点：⑴大磁极包角（90°）分选区长，回收率高，厚磁极头（220mm），可获得较高精矿品位；⑵非工作间隙小，分选室与磁极头之间，只有一道很小的空气隙，可减少磁阻，提高磁场强度。

工艺特点：⑴能有效选别+30mm弱磁性物料：赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿等；⑵处理能力大。

25.>在保证铁精矿的品位的前提下，如何提高金属回收率？

答案：答：加强操作，保证各工序技术指标达到要求；及时解决矿石性质，针对矿石变化情况，搞好操作调整；搞好磨矿粒度，使矿石尽可能得到单体解离，减少过磨，创造良好的选别条件；加强设备维护，使设备工艺参数得到最佳状态；加强管理满足下道工序，均衡操作，避免大起大落。26.>简述磁选机工作间隙的大小分选效果的影响。

答案：答：⑴间隙大，矿浆的流量也大，有利于提高处理量，但由于圆筒表面较远，磁场强度较低，所有回使尾矿品位升高，降低回收率。⑵工作间隙小，磁场力强，精矿品位较低。⑶工作间隙过小，矿浆流速过快，满足不了选别时间要求使矿粒不能及时到圆筒表面就被矿浆流带到尾矿中，将会造成尾矿品位升高。

27.>影响磁性矿物磁性因素有那些？

答案：答：主要有以下几个方面：⑴氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性逐渐减弱，红矿与焙烧有一定的关系，焙烧矿质量，还原过程，冷却后的氧化等。⑵粒度的影响，随着矿石的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性减弱。⑶磁铁矿含量的影响。⑷矿粒形状的影响。

28.>磁选机底部吹散水的作用对分选指标的影响是什么？（6分）

答案：答：作用：⑴调节选别作业的矿浆浓度；⑵把矿浆吹散成较“松散”的悬沲状态进入选分空间，有利于提高选别指标。

影响：⑴吹散水太大，矿浆流速快，选别时间短，精矿品位低，尾矿品位高；⑵吹散水过小，矿浆不能松散，精矿品位低，尾矿品位高。

29.>简述磁滞现象。

答案：答:材料退磁后，如果反方向的外磁场继续增大时，材料将沿着相反的方向磁化，直到饱和。一般来说，反方向的饱和和磁化强度或饱和磁感应强度与正向磁化的一样。此后，欲使反方向的磁化数值减少到零，然后又沿着正方向增加，材料的磁化状态将沿着另一条曲线回到正向饱和磁化状态。当磁化场在正负两个方向上往复变化时，材料的磁化过程经历着一个循环的过程。此过程称为磁滞现象。

30.>微机控制系统是如何进行操作指导和监督控制？

答案：答：计算机根据从生产过程中得到的各种参数进行计算、分析向操作者提供一些参考性数据，供操作者参考、采纳执行。计算机还可以用计算分析得来的数据直接去改变控制器的整定值或模拟调节器的给定值实施监督。

31.>为什么用软磁材料制作铁芯？

答案：答：铁芯的作用是增大线圈的磁通量。因此，要求磁性材料有很高的导磁率，软磁材料举办上述特点。软磁材料用于电子通讯设备电流很小，铁芯的工作状态处于起始的磁化线上，要求材料的起始导磁率高；软磁材料用于电机、电力变压器和强磁场磁旋设备中，电流很大，铁芯的工作状态接近磁饱和。因此，要求材料的最大导磁率高，而且饱和磁化强度大。

32.>预磁器的作用是什么？

答案：答：为了提高磁力脱水槽的选分效果，在入选将矿浆预选经过预磁器磁化，使矿粒形成“磁团”进入脱水槽内，“磁团”所受磁力和重力要比单个矿颗粒大得多，从而对磁力脱水槽的选分效果能起到良好的作用。

33.>仿琼斯强磁机的结构特点及工艺特点各是什么？

答案：答：结构特点：⑴大磁极包角（90°）分选区长，回收率高，厚磁极头（220mm），可获得较高精矿品位；⑵非工作间隙小，分选室与磁极头之间，只有一道很小的空气隙，可减少磁阻，提高磁场强度。

工艺特点：⑴能有效选别+30mm弱磁性物料：赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿等；⑵处理能力大。

34.>在保证铁精矿的品位的前提下，如何提高金属回收率？

答案：答：加强操作，保证各工序技术指标达到要求；及时解决矿石性质，针对矿石变化情况，搞好操作调整；搞好磨矿粒度，使矿石尽可能得到单体解离，减少过磨，创造良好的选别条件；加强设备维护，使设备工艺参数得到最佳状态；加强管理满足下道工序，均衡操作，避免大起大落。35.>简述磁饱和状态。

答案：答：⑴阻碍矿粒沉降，使非磁性细粒脉石和矿泥进入溢流；⑵使磁集成链状的磁性矿粒群松散，把夹杂其中的脉石冲洗出来，从而提高精矿品位。

36.>微机控制系统生产过程的巡回检测和数据处理是如何进行的？

答案：答：微机对生产过程的各种参数进行巡回检测并显示打印记录，对间接指标和参数进行计算处理。巡回检测微机可作为数据采集之用，它作为计算机控制系统的一个组成部分，在主计算机的指挥下，周期行地或随时采集生产过程的各种参数，并经过处理后，储存于采集计算机本身的存储器中，以供主计算机取用。

37.>操作中对生产过程的检查内容有那些？

答案：答：生产方面、矿石性质、磨矿粒度、矿石变化、冲洗水、卸矿水、分矿均匀程度、分矿量大小等；设备、磁选机电流、磁场、磁偏角、磁包角、减速机、伞齿、强磁机间隙、磁板等；安全文明生产、操作柜、电源线路、安全防护措施、环境卫生。

38.>脱磁器的作用有哪些？

答案：答：磁性矿物经过磁选设备选别后，形成磁团、给二次分级和细粒又返回带来了困难，影响分级效果和细筛效率，使已单体分离的细颗粒又返回磨机，产生过磨，即影响选矿效果又高消费能源，所以必须在二次分级和细筛前安装脱磁器，对磁选精矿进行脱磁。

40.>按磁系类型划分，磁选机可分为哪几类？并举例。

答案：答：可分为电磁磁选机（磁系为交流或直流电磁铁，如shp-3200强磁机）和永磁磁选机（磁系为永久磁铁，如CTB750×1800型磁选机）。

41.> 逆流型磁选机的选分过程？

答案：答：给矿方向与圆筒旋转方向相反，矿浆由给矿箱直接给到圆箱直接给到圆筒的磁系下方，非磁性矿粒和弱磁性矿粒由磁系下方的底板尾矿孔排出。

42.>磁选机的磁系偏角偏前（偏给矿端）对指标有什么影响？

答案：答：磁偏角偏前相对缩短了尾矿扫选区的长度，尾矿品位稍有增中，对精矿品位影响不大，如果太偏前，会使精矿卸矿困难。

43.>顺流型磁选机的适应范围？

答案：答： 适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物弱粗选和精选，或用于回收磁性重介质。

44.>顺流型磁选机的特点？

答案：答：处理能力大，精矿品位高，机槽构造简单，其选别指标受给矿量的影响较大，当给矿量大时，磁性矿粒易进入尾矿中，使尾矿品位升高。

45.> 分析细筛给矿浓度对筛分效率的影响？

答案：答：随着给矿浓度的增加，筛上产率增加，筛分效率逐渐下降，因为由于浓度增大，矿粒沉降速度下降，影响重力分层，使小于筛孔的颗粒失掉“切割”的机会，致使效率下降。

46.>强磁细筛的操作主要是把握哪几个环节？

答案：答：⑴各台细筛分矿大小适宜；⑵严禁分矿箱跑溢流；⑶振动器不正常及时联系；⑷筛面分布矿要形成均匀的矿浆层，不得过厚或断流。

47.> 强磁场磁选设备的工艺特点？

答案：答：强磁场磁选机是选别弱磁性矿物的设备，因弱磁性矿物的磁性很弱，比磁化系数一般都在（几格~几百）×10cm3/克之间，因此，处理弱磁性矿物的磁选机场力要比弱磁场磁选机大10~20倍以上，要使磁选有很大的磁场力就必须提高闭合磁系的磁场力，所有的强磁选机都采用闭合磁系。目前多以改进磁极对形式和它的几何尺寸，以及在两极间放置导磁系数很高的聚磁介质来提高磁场力。

48.> 脱渣筛检查的内容？

答案：答：⑴筛面及篦条筛板上是否有渣与杂物，筛网是否堵塞；⑵筛网是否破损；⑶筛网的周围压绳、压条是否严密松动，有无漏矿处。

49.>影响强磁机分选效果的结构参数有哪些？

答案：答：⑴转盘转速；⑵强磁机磁系包角；⑶磁极头与转盘之间的间隙；⑷磁极间隙。

50.> 强磁机中矿水的调整对指标的影响？

答案：答：中矿水过大，尾矿品位高，易造成金属流失，但精矿品位高，中矿过小，精矿品位低，尾矿品位低。

51.> 细筛面堵塞如何判断？

答案：答：观察矿流在筛布的流动情况，如入筛量与筛上量相差无几，细筛不起溜槽作用，则说明筛面堵塞。

52.>为获得较好的选别工艺指标，入选前的矿石在粒度上应满足哪些条件？

答案：答：⑴矿石有用矿物与脉石矿物彼些最大限度的充分单体解离；⑵粒度既不能过粗又不能过细，更不能过粉碎。

53.> 细筛筛分效率的含义？

答案：答：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含小于筛孔部分的重量之百分比。

54.>影响磁性矿物磁性的因素？

答案：答：⑴氧化程度的影响；⑵粒度的影响；⑶磁铁矿含量的影响；⑷矿粒形状的影响。

55.>强磁机齿板中杂质较多的原因？

答案：答：⑴清理矿咀时矿咀中的矿物进入齿板；⑵平面筛或脱渣筛筛网破损或压条未压好；⑶滤水器筛网破损；⑷清理转盘积矿或线包积矿杂物时，杂物进入齿板。

56.> 什么叫选矿？什么叫品位？

答案：     答：将矿石中的有用矿物和脉石分离开的作业叫选矿。矿石（或矿体）所含有用成份的百分率。57.> 什么叫选矿比？什么叫回收率？

答案：答：原矿重量和综精重量之比值，即生产-吨精矿的需用原矿的吨数，叫选矿比。 精矿中金属的重量对原矿中该金属重量的百分比值叫回收率。

58.>什么叫重量百分比浓度？什么叫浓度？

答案： 答：固体重量占全部矿浆重量的百分比表示的浓度叫重量百分比浓度。矿浆中固体重量占矿浆总重量的百分数叫浓度。

59.>什么叫产率？什么叫单体解离度？

答案：答：产品量与原矿重量的百分比值叫产率。矿石磨碎后，有用矿物与脉石矿达到单体解离的程度叫单体解离度。

60.> 什么叫磁选？

答案：答：根据矿物磁性差异，在磁选设备的磁场中，矿石受到磁力和机械力来分选的一种方法。

61.>什么叫矿石？

答案：答：指在现代技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为矿石。

62.>什么叫单体解离？

答案：答：选矿厂磨矿的主要任务是将矿石磨碎，使其中有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来的过程。

63.> 什么叫细度？

答案：答：是指磨矿或分级产品中特定粒级的量与全部产品重量的百分比。

64.>永磁筒式磁选机一般可分为哪几种？

答案：答：顺流式、逆流型、半逆流型三种。

65.>shp-3200型强磁选机停车顺序及要点？

答案：答：⑴待上作业停车后，停止给矿道冲洗3~5分钟；⑵停激磁电源，冲洗齿板5~10分钟，然后停精中矿冲洗水；⑶停转盘，然后停激磁线圈冷却系统；⑷停调滑油泵。

66.>常用的选矿方法有哪些？

答案：答：重力选矿法、浮选法、磁选法。

67.>永磁筒式磁选机工作间隙过大时，会有什么影响？

答案：答：精矿品位高，尾矿品位高，回收率低。

68.> 脱磁器的主要作用？

答案：答：消除和减少磁团聚（剩磁），提高分级效率。

69.>磁选机电机过程声音不正常的原因？

答案：答：⑴轴承润滑不良或磨损严重；⑵风扇叶脱落或磨损；⑶开关线路接触不良或断线单本；⑷电压过低。

70.> 磁化焙烧的目的是什么？

答案：答：通过焙烧把弱磁性矿物变成强磁性矿物。

71.>简述脱水槽的分选原理。

答案：答：磁力脱水槽是重力与磁力联合作用的选矿设备，矿浆由给矿管从切线方向进入拢矿圈，比较均匀地散布在塔形磁系数上，磁性矿袜在重力和磁力作用下克服上升水流沉降到槽底，从槽低排矿管中排出。永磁性细粒脉石则在上升水流的作用下，克服重力而随矿浆进入溢流中，从尾矿管排出。

72.>永磁筒式磁选机磁系极排列方式？

答案：答：S-N-S-N。

73.> 减少齿板堵塞的有效措施？

答案：答：提高除渣效率，减少磁性矿物入选，减少剩磁，提高冲洗水压，防止齿板的锈蚀。

74.>强磁机齿板堵塞的主要原因？

答案：答：强磁性矿物产生磁团聚和剩磁所引起。

75.> 磨矿的目的是什么？分级作用的目的是什么？

答案：答：是使有用矿物最大限度的达到单体解离，同时保证一定的粒度大小。为选别作业提供适宜的粒度和浓度。

76.>水力旋流器由哪几个部分构成？

答案：答：由⑴圆筒部分；⑵圆锥部分；⑶沉砂咀；⑷给矿管；⑸溢流管。

77.>强磁机由哪几部分组成？

答案：答：由门型柜架、传动系统、磁系和分选系统四部分构成。

78.>矿物按磁性分类的依据是什么？

答案：答：依据比磁化系数，比磁化系数差异愈大，分离越容易。

79.>什么重力选矿法？什么是浮选法？

答案：答：它是根据各种矿物的比重（密度）或粒度的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。浮选法是利用矿物表面润滑性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，形成由矿粒和气泡组成之浮选的结合体，来分选矿物的一种方法。

80.>什么叫磁场强度？

答案：答：在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度β和同一点上的磁导率μ的比值，为该点的磁场强度。

81.> 什么叫粗选、精选和扫选？

答案：答：矿石经初次选别后，将其中一部分脉石或围岩选出后，而得到了高于原矿品位的产物，称为精矿，一般达不到精矿质量要求，这一工序为粗选作业。

将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为精选作业。

一般粗选尾矿达不到做为最终尾矿抛弃，还需进入下一作业处理，这一作业称为扫选。

82.> 分析脱水槽排矿量大小对指标的影响？

答案：答：排矿量大，排矿浓度低，槽体内分选浓度保证不了，使其精、尾矿层不分，排矿量太小，使尾矿层缩小，造成翻花、跑黑或堵塞，使尾矿品位增高。

83.>按分选介质分，强磁选机可以分为哪几类？

答案：答：可以分为干式磁选机（在空气中选分，主要用于选分大块、粗粒的强磁性矿石和细粒弱磁性矿石）和湿式磁选机（在水和磁司长液体中选分，主要用于选分细粒强磁性和细粒弱磁性矿石）。

84.> 逆流型磁选机的适应范围？

答案：答 ：适宜粒度小于0.6.mm的细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业。

85.> 永磁筒式磁选机主要由哪几部分组成？

答案：答：主要由园筒、磁系、底箱、底水管、给矿箱、精矿箱、底板、支架、磁偏角转向装置及传动部分等组成。

六、综合题（每题10分，共2000分）

1.>比重

答案：某物质的密度比水的密度的比值,叫做该物质的比重

2.>根据分级作业在磨矿回络中的作用可分为哪几类?

答案：预先分级    控制分级    检查分级

3.>做筛下粒度,如何进行取制样?

答案：取筛下物料细的一份量,混匀缩分一定的温量,用电炉子烘干,取一定的干量,用符合要求的筛子进行筛分,筛下重量与筛给总重量之比就是筛下粒度

4.>精矿水份样如何进行取制样?

答案：按要求取一定的湿精矿,混匀后称一定湿量矿粉,用烘干设备进行烘干,称出干量,湿量减干量就为水量,水量与湿量的比值就是精矿的水份,用百分数表示。

5.>浓度如何进行取样?

答案：1)取一定量的矿浆,称出矿浆的重量,澄清,抽出清水,焊干样,称出干量,干量与湿量的比值,就是矿浆的浓度

2)用浓度壶进行取样,称出壶与样的重量,对应壶表,得出浓度

6.>岩石的强度包括哪几种?

答案：1)抗压强度    2)抗弯强度    3)抗拉强度

7.>高频振动细筛主要由哪几部分组成?

答案：1)给矿器    2)筛面    3)振动器    4)筛体

8.>什么叫富矿比

答案：精矿品位与原矿品位的比值叫做富矿比

9.>什么叫做原品

答案：原矿中某金属的百分含量

10.>矿浆浓度

答案：矿浆中固体的百分含量

11.>液固比

答案：矿浆液体重量与矿石重量之比称为液固比

12.>网目

答案：网目是指一英寸长度的筛孔数目

13.>选矿比

答案：原矿处理量与精矿重量之比叫做选矿比

14.>产率

答案：产品重量与原矿处理量的比值,叫做产率

15.>磁性率

答案：磁铁矿中氧化亚铁与全铁的比值,叫做磁性率,用百分数表

示16.>回收率

答案：精矿中金属量与原矿中金属量的比值,叫做回收率

17.>在电选中起主要作用的是什么?

答案：是矿物的导电率,介电常数,比导电度和整流性

18.>重选法

答案：根据矿粒的比重不同而进行分选的过程

19.>球磨机按排矿方式不同可分为哪几种?

答案：可分为格子型和溢流型两种

20.>按磨矿介质不同,磨机可分为哪几种类型

答案：1.棒磨机    2.球磨机    3.砾磨机    4.自磨机

21.>脉冲电流充磁装置由哪几部分组成?

答案：脉冲装置    充磁线圈

22.>磨机利用系数

答案：磨机每立方米每小时的处理量

23.>浮选

答案：利用矿物表面亲水不同的差异而进行的选别方法

24.>为什么在冶金工业中要实行“精料”方针？

答案：生产实践表明,铁精品提高1%,炼铁焦比下降2%,高炉利用系数可提高3%

25.>重选包括哪几种方法?

答案：1)跳汰选矿    2)摇床选矿    3)溜槽选矿    4)重介质选矿    5)离心力选矿    6)水力分级

26.>矿石

答案：在目前技术条件下,有经济价值可被利用的矿物集合

27.>如何安全用电?

答案：1)处理电器故障要切断电源

2)电器设备要有接地线

3)检验是否漏电,要用验电设备

4)不准用湿手开停设备

28.>自定中心有什么特点

答案：1)筛上物在振动作用下能达到很好的松散分层

2)该振动筛的配重质量大小可以调节,并可以根据生产要求,调节筛子振幅

3)适用于中细粒物料的筛分,适用范围广

29.>影响筛分作业的因素有哪些?

答案：1)入筛物料的物理性质    2)筛面的运动特性及其构造参数    3)操作条件

30.>测定浆浓度的方法有哪几种?

答案：烘干法    浓度壶法

31.>分级机的作用是什么?

答案：分级机设备的作用在于及时分出磨矿合格产物,避免过磨,同时分离出不合格的返砂,返回再磨

32.>磁滞说明什么?

答案：磁滞说明材料磁化状态的变化落后于外磁场的变化

33.>磁化焙烧

答案：磁化焙烧是在高温条件下,将红矿转变为强磁性矿石的过程

34.>电器设备安全用的措施主要有哪些?

答案：保护接地保护接零35.>磁选机卸矿间隙过小,对选别作业有什么影响?

答案：1)处理能力低    2)精矿品位低    3)尾矿品位高

36.>磁选机卸矿间隙大,对选别作业有什么影响?

答案：1)处理能力低    2)精矿品位低    3)尾矿品位高

37.>磁选机隔板矮,对选别作业有什么影响?

答案：磁选机隔板矮,给矿越隔板进入尾矿区,造成尾矿品位高,回收率低

38.>磁选机隔板漏对选别作业有什么影响,如何处理?

答案：磁选机隔板漏造成给矿通过漏点进入尾矿区,造成尾矿品位高,影响金属回收率.应立即停机对漏点进行补焊

39.>磁选机吹散水小,对选别作业有什么影响?

答案：1)磁选机吹散水小,造成精矿冲洗力度小,精矿中夹杂脉石多,精矿品位低    2)吹散水小,易造成机槽沉淀,处理能力下降

3)吹散水小,由于易造成机槽沉淀,易造成磁选机跑尾,尾矿品位偏高

40.>CYT800×1200永磁筒型干式磁选机直径和长度是多少?

答案：直径800mm    长度为1200mm

41.>CYT1050×3000永磁筒式磁选机的技术性能

答案：1)生产能力80～100t/h    2)场强131KA/m    3)磁偏角15～20度

42.>CZJφ2500磁聚机的技术性能技术要求

答案：1)场强2～20KA/m      2)水压0.1～0.15MPa

43.>φ2500mm底部磁力脱水槽的技术性能

答案：1)处理能力40～50t/h    2)场强40KA/m    3)给矿粒度<0.5mm

44.>20m内滤真空过滤机的生产能力和真空度要求是多少?

答案：1)生产能力:15～22t/h    2)真空度≥0.05MPa

45.>交生产如何进行交接?

答案：1)交本班生产指标完成情况

2)交本班设备运行情况

3)交本班的产量情况

46.>交安全如何进行交接?

答案：1)交本班和上班发生的已未遂事故情况

2)交未处理或正在处理的不安全隐患及采取的控制措施

3)交安全防护设施,警示信号,标志,照明是否齐全,灵敏可靠

4)交操作牌

5)对重大事故保护现场

47.>设备交接的内容有哪些?

答案：1)设备的运行状况    2)设备存在缺陷,故障处理时间,原因,处理人及处理后存在的遗留问题及时间工长汇报    3)设备的润滑情况    4)设备清扫维护,保养情况    5)安全防护装置齐全,牢固,实用    6)记录填写,保管情况    7)专业部门的规定    8)操作牌

48.>开机前的检查内容?

答案：1)电机及各部联接螺丝必须紧固    2)各部注油点的油质,油量,油孔及油盅完好    3)传动部位及流槽无障碍物    4)设备安全防护装置必须齐全可靠    5)电器仪表完好    6)易损件磨损正常    7)三角带齐全,松紧适度

49.>电机振动声音不正常原因是什么?

答案：1)地脚螺丝松    2)轴承坏    3)转子扫膛50.>三角带打滑的原因是什么?

答案：1)三角带松    2)带轮槽角或皮带磨损超限

51.>减速机温度高的原因是什么?

答案：1)缺油或干磨    2)注油过多    3)轴承损坏

52.>电机的检查标准是什么?

答案：温升不超65℃,轴承温度不超过70℃    2)声音正常,运行平稳不得溅水

53.>三角带的检查标准是什么?

答案：1)三角带松紧适度,不打滑,磨损不超限    2)大小带轮槽角磨损不过限,无单边断裂

54.>减速机的检查标准是什么?

答案：1)声音正常无泄漏    2)轴承温度不超过70℃    3)减速机油量满足油标要求

55.>设备维护安全注意事项?

答案：1)在检查减速机时,油面不得低于油标刻度的中部    2)清扫设备时,防止清扫水喷在电机或电气设施上    3)在进行清扫打盖加油时,防止杂物进入滑动轴承内

56.>吊运物体时有什么要求?

答案：1)所用钢丝绳,吊索具完好,与被吊运,牵引物体匹配合理    2)所吊物体捆牢固    3)吊物下不准有人

57.>安装三角带有什么要求?

答案：不准用手推拉三角带,装卸或处理三角带翻个要用工具停车撤电进行

58.>磁滑轮系统开车前的检查?

答案：1)检查各部联接螺丝是否紧固    2)各润滑点的油质,油量    3)各部活动机件磨损情况    4)闸板及摆动鄂板之间有无卡住现象    5)设备安全保护装置是否齐全,漏斗下矿眼有无堵塞    6)磁滑轮筒面有无异物,平料器,隔板是否齐全好用59.>磁滑轮的开车顺序?

答案：检查各部设备完好,上下工序联系好,待一次球磨机正常转车后,立即开动

斜皮带→平皮带→摆动给矿机

60.>球磨机给矿量的调整方法?

答案：1)倒换摆式给矿机或电振    2)改变闸门位置    3)调节偏心轮的偏心距

61.>球磨机的开车顺序?

答案：1)停车8小时以上要进行人工盘车,事故停车4小时以上盘车

2)开车前检查各部设备完好,清除障碍物

3)上下工序联系好,要电,换电源牌

4)按下列顺序开车,启动油泵→检查大瓦上油正常→启动球磨机分级机→开返砂水→给矿水→给矿→开排矿水→逐渐落分级机

62.>如何根据矿石性质对球磨机进行操作调整?

答案：1)稳定台时,均匀给矿,严禁放粒度

2)经常检查,排矿浓度,溢流浓度,粒度,听球磨声音,电流变化,判断球磨机工作状态,及时调整给矿水

3)改变操作前,上下工序联系好63.>球磨机”肚胀”如何处理？

答案：减少停止给矿,适当调节水量

64.>球磨机跑粗如何处理?

答案：适当开大排矿水,调整给矿

65.>分级机升降减速机,用什么油润滑?

答案：用40～50机油

66.>分级机升降轴承座用什么油润滑？

答案：用2钙基脂

67.>分级机升降平齿轮用什么油润滑？

答案：用200工业齿轴油

68.>磁选机轴承用什么油润滑？

答案：用2钙基脂

69.>闭路破碎

答案：物料破碎后，破碎产品合格粒子进入下一步作业，不合格粒子返回本破碎机再破碎

70.>常见的破碎方式有哪些？

答案：1)压碎    2)劈碎    3)折断    4)磨削    5)击碎

71.>冲击破碎

答案：物体在动载荷的作用下,受到冲击而破碎

72.>电机运行中明显振动处理的方法有哪些?

答案：1)重新调整电机及联轴器,并紧固地脚螺栓,再加一个帽

2)用垫片找正联轴器的同心度

73.>电机运行中明显颤动原因的判断方法有哪些?

答案：1)用手或搬手检查    2)检查同心度    3)用撬棍沿轴向拨动联轴器检查轴向间隙,将电机出轴端用撬棍或手抬起检查经向间隙,或打开轴承压盖进行检查

74.>判断三角带摆动严重的方法有哪些?

答案：1)用力压三角带的外边,感到没有回弹,说明太松

2)用直线或钢线检查,发现两个轮的面不在同一个平面内,位移量大

3)用撬手或手锤检查    4)用宽尺检查

75.>多金属矿石

答案：当矿石含有两种以上有价值的金属时,称为多金属矿石

76.>工业品位

答案：在边界品位圈定的矿体范围内,合乎工业开采要求的平均品位的最低值77.>挤压破碎

答案：被破碎的物料夹在两个破碎体表面之间,在缓慢加大的压力下,被挤压而破碎

78.>检查筛分的目的是什么?

答案：可控制检查产品粒度,使产品粒度合格

79.>开路破碎的缺点是什么?

答案：1)排矿粒度较粗    2)排矿粒度不均匀

80.>开路破碎

答案：破碎过程中,物料只通过破碎机一次的破碎

81.>粒度

答案：粒度是指矿石颗粒的大小

82.>生产率

答案：单位小时内生产能力,叫做该设备的生产率。

83.>密度

答案：单位体积矿石的质量,叫做该矿的密度。

84.>三角带运行中拉断的原因有哪些?

答案：1)三角带使用超限    2)三角带太紧    3)三角带受力不均匀    4)三角带刮到安全罩子

85.>筛分概率

答案：矿粒通过筛孔的可能性,叫做筛分概率

86.>设备作业率

答案：设备重负荷实际运转小时与日历小时数的比率的百分数,叫做设备的作业率．

87.>什么是筛子的有效面积

答案：筛子所使用的面积叫做筛子的有效面积

88.>什么叫筛子的开孔率

答案：筛孔面积与筛面面积之比的百分数,叫做筛子的开孔率

89.>什么叫做粒级

答案：物料由各粒度的矿粒群组成,为了表示物粒的组成情况,将松散物料借用某种方法分成若干级别,这些级别叫做粒级

90.>什么是物料最大粒度

答案：物料中95%能够通过的筛孔直径表示该物料的最大粒度

91.>实现筛分过程的两个条件是什么?

答案：1)筛子具有适应的运动特性

2)物料与筛子相对运动促使筛子上的颗粒脱离筛面,使小于筛孔的颗粒通过筛孔

92.>选矿厂中降低矿石粒度，利用破碎磨矿哪个有利？

答案：从选矿厂的成本消耗看，磨矿比碎碎将同样矿石处理到同样的粒度时消耗的费用要高，所以用多破少磨的方法来降低矿石粒度

93.>选矿作业由哪些环节组成？

答案：1)选矿前后准备作业包括破碎,磨矿    2)选别作业    3)脱水作业(包括浓缩,过滤,干燥作业)

94.>选别前的准备作业包括哪几个环节?

答案：1)破碎作业    2)磨矿作业

95.>脱水作业包括哪几个环节?

答案：1)浓缩作业    2)过滤作业    3)干燥作业

96.>循环负荷

答案：在闭路循环系统中,保持一定平衡的循环往复的矿石量

97.>影响筛分效率的因素有哪些?

答案：1)入筛物料的物理性质    2)筛面的运动物性及其构造参数    3)操作调整98.>轴承有异常声响的处理方法有哪些?

答案：1)更换轴承    2)重新调整或安装轴承,调整其轴或径向间隙

99.>CYT型磁滑轮的选分过程？

答案：矿石均匀地给在皮带上，当矿石经过磁力滚筒时，非磁性或磁性很弱的矿粒在离心力和重力作用下脱离皮带面，面磁性较旨的矿粒受磁力作用被吸在皮带上，在滑筒的下部落在磁性产品槽中

100.>如何控制磁滑轮的产率和质量？

答案：1)调节装在磁力滚筒下面的分离隔板的位置来控制

2)控制调整皮带矿料的厚度

3)控制调整皮带的速度

101.>永磁筒式磁选机圆筒一般用什么做成，为什么?

答案：圆筒都是非导磁材料,以免磁力线不能透过筒体进入选分区,而与筒体形成磁短路

102.>影响强磁性矿粒的磁性主要有哪些?

答案：1)磁化场的强度    2)颗粒的形状    3)颗粒的粒度    4)强磁性矿物的含量    5)矿物氧化程度

103.>如何提高筒式磁选机的精矿质量?

答案：1)提高入选矿的细度    2)适当开大磁选机的吹散水    3)降低磁选机的强矿浓度    4)适当调大磁系的磁偏角

104.>底部磁系磁力脱水槽的磁系特性?

答案：1)沿轴向的磁场强度是上部弱,下部强

2)沿径向的磁场强度是外部弱,中间强

105.>底部磁系永磁磁力脱水槽一般应用在什么范围?

答案：一般用于选分细粒磁铁矿石和过滤前浓缩磁铁精矿

106.>预磁器的作用?

答案：矿磁入选前将矿粒进行预先磁化,矿粒经磁化后,彼此团聚成磁团,提高造别效能

107.>影响琼斯磁选机的主要因素有哪些?

答案：1)给矿粒度    2)给矿中强磁性矿物的含量    3)磁场强度    4)中矿和精矿冲洗水压    5)转盘转速    6)给矿浓度

108.>琼斯式强磁选机的主要应用范围?

答案：主要用于选别细粒嵌布的赤铁矿,假象赤铁矿,褐铁矿和菱铁矿等矿石,也可用于稀有金属矿石的处理

109.>磁选设备上所用的软磁材料有哪些?

答案：1)工程纯铁    2)导磁不锈钢    3)低碳钢

110.>磁选设备有利于提高回收率的因素有哪些?

答案：1)磁场力作用深度大    2)磁极沿矿粒移动方向为单一极性排列   3)扫选带相对长    4)给矿点接近磁场力最大区域

111.>磁选设备的磁系按照磁极的配置方式可分为哪几类?

答案：1)开放型    2)闭合型

112.>什么叫做开放型磁系?

答案：磁极在同一侧做相邻配置,且磁极之间无感应磁介质的磁性

113.>开放磁系按照磁极的排列特点分为哪几种?

答案：1)平面磁系    2)曲面磁系    3)塔形磁系

114.>什么叫闭合型磁系?

答案：磁极相对配置的磁系,且在磁板中间装置有特殊形状的铁磁介质

115.>闭合型的磁系的优点?

答案：磁极间的空气隙小,磁通通过空气隙的路程短,磁路的磁阻小,漏磁小,选分空间的磁场幅度大,磁场梯度大

116.>什么叫磁系的宽度?

答案：是指磁系沿圆筒轴向方向的长度

117.>如何提高筒式磁选机的处理能力?

答案：1)提高磁系的高度,宽度和半径    2)各部水路畅通    3)适当增加工作间隙    4)适当的磁偏角

118.>一台良好的磁选设备应可能满足哪些要求?

答案：1)选别空间的磁场强度或磁场力值适宜,磁场特性合理

2)处理能力高或机重比大,能耗少,选别指标好

3)投资少,生产费用低    4)制造容易,操作维修方便

119.>磁选管构造有哪些?

答案：1)C形铁芯    2)线圈    3)玻璃分选管    4)筒环    5)非磁性材料支架    6)支座

120.>磁选管的操作?

答案：首打开调节冲洗水管下部和上部夹具,调节两个夹具使管内充满水,水面高于100～120mm左右,并保持稳定,然后接通直流电源,并开动装置。其次将试样给入玻璃管，磁性颗粒吸在磁板附近的管内壁上，非磁性矿物从下端排出，玻璃管上下移动和左右回转，连续5～15分钟，选分即停止。

121.>磁选前矿石的准备作业有哪些？

答案：1)筛分    2)除尘    3)脱泥    4)脱磁    5)干燥    6)磁化焙烧122.>磁化焙烧的目的?

答案：磁化焙烧的目的在于利用一定条件把弱磁性铁矿物变成强磁性矿物

123.>磁化焙烧按其原理可分为哪几种?

答案：还原焙烧,中性焙烧和氧化焙烧

124.>磁化焙烧炉分为哪几个带?

答案：预热带,加热带,还原带

125.>影响坚炉焙烧的主要因素有哪些?

答案：1)矿石性质    2)矿石粒度和粒度组成    3)焙烧温度    4)还原剂成分

126.>用水煤气作还原剂有什么优点?

答案：1)有效还原剂成分高    2)其中CH和高级碳氢化合物少,热耗损失少

3)CO含量高,还原反应放热量大

127.>我国重要的铁矿石有哪几种类型?

答案：1)鞍山式    2)宣龙式    3)大庙式    4)大冶式    5)白云鄂博式    6)镜铁山式

128.>铁矿石中有工业价值的主要有哪几种?

答案：1)磁铁矿石    2)赤铁矿石    3)褐铁矿石    4)菱铁矿石    5)混合类型铁矿石

129.>什么叫电选?

答案：电选是利用自然界各种矿物质和物料电性质的差异而使之分选的方法

130.>电选机采用的电场有哪几种?

答案：1)静电场    2)电晕电场    3)复合电场

131.>什么叫富矿?

答案：铁矿的品位大于45%的矿石叫富矿

132.>什么叫废石?

答案：铁品位小于20%的矿石叫废石

133.>什么是工作质量?

答案：是与产品质量有关的工作,对于产品质量的保证程度,起到控制作用。134.>什么是单金属矿石?

答案：当矿石中含有一种有回收价值的金属时,称为单金属矿石

135.>什么叫多金属矿石?

答案：当矿石中含有两种以上有回收价值的金属时,称为多金属矿石

136.>常用的选矿石方法有哪些?

答案：1)磁选    2)重选    3)电选    4)化选    5)浮选

137.>精矿粒度粗如何进行检查?

答案：1)检查筛子的状况是否正常    2)检查流程量是否大    3)检查流程中有没有饱矿到精矿中

138.>精矿品位低如何进行检查?

答案：1)考查矿石的质量状况    2)检查细筛的状况    3)检查流程量状况    4)检查各部的水路及流程补加水量    5)检查流程是否有跑矿到精矿中    6)检查水压量是否正常139.>尾矿品位高如何进行检查?

答案：1)考查矿石性质是否可选性尾品高    2)检查流程量    3)检查磁选机的给矿浓度    4)检查流程中是否有漏精矿跑到尾矿中    5)检查磁选机有无跑黑现象发生

140.>磁选机工作间隙大,对选别作业有什么影响?

答案：1)处理能力大    2)精矿品位高    3)尾矿品位高

141.>磁选机工作间隙小,对选别作业有什么影响?

答案：1)处理能力小    2)精矿品位低    3)尾矿品位低

142.>细筛与水力旋流器在工艺特点上有什么不同？

答案：细筛是按矿物颗粒的大小而不按颗粒的比重来进行分级，它能将粗颗粒连生体筛出，有利于提高精矿品位，而水力旋流器是按矿物颗粒重量和颗粒大小来进行分级的在分级过程中，总有些较粗的连生体进入到溢流中，降低了精矿品位。

143.>选矿：答案：把从矿山(井下)开采出来的矿石进行加工的过程或作业就称为选矿。

144.>选矿的目的是什么？

答案：一是提高矿石中有用矿物的品位。将矿石中有用矿物和脉石分开，除去有害杂质，使有用矿物的品位达到冶炼的技术要求。二是综合利用国家资源。矿石往往含有多种成分，只有经过不同的选矿方法才能将他们分离成单独的精矿，达到分别回收，充分利用的目的。

145.>选矿方法分为几大类？

常用的选矿方法有哪几种？答案：主要分为二大类，即物理选矿与化学选矿。其中物理选矿包括磁选法、重选法、静电选矿法摩擦选矿法、粒度选矿法、形状选矿法、电晕选矿法及手选法。化学选矿包括浮选法(实际浮选是物理化学选矿)、焙烧法、浸出法(分细菌浸出和药剂浸出)、混汞法、氰化法。一般常用的选矿方法有三种：即浮选、磁选、重选。

146.>永磁筒式磁选机的磁系偏角大小对选别指标有什么影响？

答案：磁系偏后，尾矿品位低，太偏后，排出精矿要出困难，反而使尾矿品位升高，对精矿品位影响不明显。磁系太偏后的现象是精矿带不上来。磁系偏向前，尾矿品位高，精矿品位变化不明显，现象是尾矿跑黑，精矿提升的高度过高。在生产中发现磁系偏前或偏后，应及时调到正常的位置。

147.>在保证精矿品位的前提下，如何提高金属回收率。

答案：在工艺流程和设备没有重大突破的前提下，若想保证精矿品位，提高金属回收率应以以下方面入手：

(1)加强管理：各工序加强管理，保证工序指标达到要求的范围之内。

(2)严格考核制度，以促进职工的责任感。

(3)把好磨矿粒度关，使矿石尽可能单体分离，并减少过磨，以创造良好的选别条件。

(4)加强设备维护，使其各工艺参数均处于允许值的最佳状态。148.>重选：答案：利用矿物比重差异进行分选的方法就称为重选。

149.>重选包括几种方法？

答案：(1)跳汰选矿；(2)摇床选矿；(3)溜槽选矿；(4)重介质选矿；(5)离心力选矿；(6)水力分级。

150.>哪些矿物属于强磁性矿物？哪些矿物属于弱磁性矿物？

答案：根据矿物的比磁化系数的不同，磁性矿物分成强磁性和弱磁性矿物；强磁性矿物包括：磁铁矿、钛磁铁矿、锌铁尖晶石、磁黄铁矿等；弱磁性矿物包括：赤铁矿、假象磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、水锰矿、硬锰矿、黑云母、辉石等。

151.>强磁性、弱磁性铁矿石一般采用哪些选别流程较合适？

答案：对于强磁性的铁矿石，无论粗粒嵌布或细粒嵌布，均采用弱磁选法是经济有效的。对于弱磁性铁矿石，粗粒嵌布者多采用重选法，细粒嵌布者则可采用磁化焙烧一一弱磁选、单一浮选、强磁选一一浮选、强磁选一一重选等。或多种选矿方法的联合流程。

152.>弱磁机筒体内有声响的原因有哪些？

答案：(1)磁系中个别磁块脱落。

(2)磁系与筒体间隙过小或筒体不圆。

(3)端盖与筒体封闭不严，筒体进水进矿。

153.>弱磁性矿物的磁性特点有哪些？

答案：(1)与强磁性矿物相比，弱磁性矿物的比磁化系数的值小得多，并且不随外磁场强度变化而变化；(2)弱磁性矿物没有剩磁现象；(3)纯弱磁性矿物的磁性很弱，但如果其中混入少量强磁性矿物时，它的磁性就会发生很大的变化。

154.>弱磁选机按给矿方向和产品移动方向按槽体结构型式划分，可分为哪几种类型？

答案：(1)顺流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。

(2)逆流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。

(3)半逆流型。其矿浆是由槽体底部中间给入选别空间的，磁性矿粒顺流

运动，非磁性矿粒逆流运动，具有顺流和逆流磁选机的优点。

155.>湿式永磁筒式磁选机主要有哪几大部分组成？

答案：主要有：园筒、磁系、槽体(底箱)、给矿箱、机架、磁偏角、转向装置、传动部分、吹散水管和卸矿水管等部分组成。156.>什么是矿石？答案：答：在目前技术经济条件下，能满足国民经济需要可供利用的矿物综合体的为矿石。

157.>试述影响磁选机分选指标的因素有那些？

答案：⑴磁偏角的影响：磁系偏后，相对增加了尾矿扫选的长度，会使尾矿品位降低，对精品影响不大会影响给矿量。

⑵工作间隙的影响：间隙大有利于提高处理量，但会使尾品升高；间隙小，矿浆流通过快，满足不了选别时间要求，会使尾品升高。

⑶矿浆浓度的影响：处理量一定时浓度低，回收率略有提高；浓度过高时，精矿品位下降，浓度小时，精品高尾矿品位也高。

⑷水量水质的影响：水压变化直接影响到分选浓度，矿浆的流速及水质太差，使精品受到影响。

⑸磨矿粒度对分选指标的影响，粒度细时，精品降低。

158.>筒型湿式磁选机常见的故障有哪些？

有什么现象？答案：(1)简体被障碍物卡住，严重时简体不能转动，现象是声音不正常，简体表面有被划破的痕迹，槽体振动。

(2)磁系磁块脱落，严重时能把简皮划破，现象是简体内有咔咔的声音。

(3)传动装置螺丝松动和错位。

159.>脱水槽翻花的原因有哪些？

答案：(1)给矿量过大。

(2)上升水量过大。

(3)排矿阀门开得太小或堵塞。

(4)泵喘气。

(5)脱水槽拢矿圈漏矿。

(6)脱水槽顶水板偏或磨损。

160.>脱水槽在正常运转中应检查哪些内容？

答案：(1)检查脱水槽给矿量是否适宜，分矿是否均匀，有无杂物堵塞。

(2)检查管路及排矿闸门有无堵塞，有无翻花现象，定时活动排矿闸门。

(3)检查上升水阀门及管路是否堵塞，观察溢流面是否平稳，有无偏堰现象。

161.>为了提高湿式强磁选机的分选能力，必须做到哪些基本要求？

答案：(1)必须形成高场强和极大磁场梯度；

(2)需最大限度地延长被分选物料在磁场中停留的时间；

(3)在整个选分区必须有很不均匀的磁场特征；

(4)磁选机必须具有足够的处理能力和选择性；

(5)需要有极大的面积，以保证磁性颗粒被它吸收；

(6)保证矿浆在感应介质之间具有流通的能力；

(7)保证从感应介质表面自动清洗掉强磁化夹杂物的能力等。

162.>为什么细筛再磨工艺是提高磁选精矿品位的有效方法之一？

答案：生产实践表明，分级机溢流中常含有部分粗粒贫连生体，这些粗粒贫连生体在磁选过程中大都进入磁选精矿，影响铁精矿质量，这时如果用细筛筛出＋0.074mm粗粒，那么铁精矿品位有明显提高，因此将磁选精矿分为筛上和筛下二部分，筛上返回球磨，分级作业，再磨再选，筛下铁精矿因连生体大大减少，其品位就提高了。

163.>为什么在冶金工业中要实行“精料”方针？

答案：生产实践表明，铁精矿品位提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

164.>细筛的工作原理？

答案：矿浆通过给矿器，均匀地给入筛面，由于筛条是横向排列，矿浆是垂直筛条运动，重矿物流入筛面过程中，产生重力分层现象，有利于富集与分级，固定的筛条对于流动的矿浆，产生机械性的“切割”作用，被“切割”的矿粒成为筛下产品，未被“切割”下来的成为筛上产品，筛下产品的粒度大小，近似于筛孔的水平投影尺寸。

165.>细筛的停车顺序是什么？

答案：(1)待上一作业停车后停止给矿。

(2)停下脱磁器。

(3)待筛面冲洗干净后关闭冲洗水。

(4)停下敲打装置。

166.>磁系偏角大小对磁选效果有什么影响？

答案：磁系偏角过大或过小都不好，过小影响精矿质量，使磁性较小的颗粒有机会选别上来，但会使尾故品位降低，对回收率有好处；过大对提高精矿质量有好处，因为只有磁性率大的颗粒才会有机会被选上来，磁性小的颗粒就没有机会选上来而进入尾矿中，使尾矿品位增高，降低了回收率。因此，磁系偏角的大小必须根据作业要求来调整。

167.>磁性率：

答案：是指矿石中的氧化亚铁(FeO)含量和全铁(TFe)含量的百分比。

168.>磁选：

答案：利用矿物导磁性差异进行分选的方法就称为磁选。

169.>磁选的工作原理是什么？

答案：当矿物颗粒的混合物料（引装）给入到磁选机的选别空间时，磁选矿物颗粒被磁化，受到磁力的作用被吸到磁选机圆筒上，随圆筒旋转到一定高度后，在机械力的作用下离开圆被排出，这是磁选性产品；非磁选性矿物颗粒不受磁力作用，在机械力合力的作用下，有底部排矿管排出，即为非磁性产品。

170.>磁选的基本原理是什么？

答案：磁选是利用各种矿物的磁性差异，在磁选磁场中进行分选的过程。当具有不同磁性的矿粒通过磁选机的磁场时，要受到磁力和机械力的作用，由于磁性较强的矿粒和磁性较弱的矿粒所受磁力不同，因而运动的轨迹也不同，从而把矿粒按其磁性不同而分离出两种或两种以上的单独产品。

171.>磁选工艺的特点是什么？

答案：特点是利用各种矿物的磁性差异来进行分选矿物的一种工艺方法，而且是在磁选设备的非均匀磁场中进行的。

172.>磁选机场强高低对选别指标有何影响？

答案：原矿性质一定，场强愈高，精矿品位愈低，回收率愈高；反之，场强愈低，精矿品位愈高，回收率愈低。

173.>磁选机底箱漏矿如何检查和判断？

答案：一是对底箱外表直接进行检查，查看各部位有无漏矿的现象；二是用取样勺截取尾矿样，查看底箱隔层中有无磨穿漏矿现象，将取出的尾矿样用肉眼观察尾矿中铁矿物的含量多少或采用磁块吸，观察尾矿中铁矿物的含量；如果尾矿中铁矿的含量高，而且颜色又较黑，证明底箱的隔层已磨穿漏矿。

174.>磁选机筒体外有声响是什么原因？如何处理？答案：原因：(1)底箱中有障碍物；(2)轴承坏；(3)无负荷时有个别铁块或矿块吸在磁场与筒体磨擦出声；(4)园筒的耐磨层刮坏、卡帮出声。处理方法：(1)取出障碍物，检查筒体；(2)停车检查；(3)停车取出铁块或矿块，排除干扰；(4)停车剪去卡帮的耐磨层。

175.>磁选作业在生产中的作用如何？

答案：磁选作业是选矿厂各个作业中的核心，是技术要求高，操作复杂的岗位。磁选作业生产指标的高低和操作水平的好坏，直接影响到选矿厂生产的技术经济效果。

176.>从设备本身看有哪些因素有利于提高精矿品位？答案：(1)磁场力和作用深度要小。

(2)磁极沿矿粒移动方向为极性交替排列，矿粒经过许多磁极并做多次翻转运动，翻转次数多有利于提高精矿质量。

(3)选别带短，矿粒受到较短时间的选别作用。

(4)给矿点离磁场力最大区域有一定的距离，磁性矿粒顺着磁力作用方向运动，经过一段较长的路程，这有助于得到较纯的磁性产品。

(5)湿式磁选机选别时向磁性产品喷射冲洗水，洗出脉石。

177.>从设备本身来看有哪些因素有利于提高精矿金属回收率？

答案：(1)磁选机的磁场力和作用深度大，磁性矿粒在距磁极表面较远就受到较大的磁力作用被吸向磁极，有利于金属回收率提高。

(2)磁极沿矿粒移动方向为单一极向排列，矿粒始终处在同一极性磁极作用下，在磁场内不做翻转运动。

(3)选别带较长，矿粒在选别带内受到较长时间的选别作用。

(4)给矿地点接近磁场力最大的区域，磁性矿粒受到很大的磁力作用。

178.>仿琼斯型强磁机开车顺序是什么？

答案：(1)先给电源送上激磁线圈自动测温仪电流。

(2)启动润滑油泵，检查是否回油。

(3)启动激磁线圈冷却油泵。

(4)启动转盘，将转数调到要求范围。

(5)打开中，精矿冲洗水。冲洗齿板3-5分钟。

(6)送激磁线围电源。将激磁电流调到规定范围。

(7)给矿。

179.>分级：答案：根据矿浆在介质中(水或空气)的不同沉降速度，将矿石分成若干粒度级别的过程就叫做分级。

180.>浮选：答案：利用矿物润表面湿性(亲水性、蔬水性)差异进行分选的方法就称为浮选。

181.>浮选的原理是什么？

答案：在浮选过程中，矿物的沉浮与水的亲和力大小有关，凡是与水亲和力大，易被水润湿的矿物，难于附着在气泡上，难浮而与水亲和力小，不易被水润湿的矿物，容易上浮，浮选就是利用矿物可浮性的差异来分选矿物的。

182.>根据磁选机底箱结构不同分为哪几种类型磁选机？答案：分为顺流型、逆流型和半逆流型。

183.>减速机过热是什么原因？如何处理？答案：其原因：

(1)油量不足或油质不良；

(2)齿轮与蜗杆磨损过甚，或是齿合不好；

(3)轴承润滑不好或磨损严重。

排除方法：彻底检查减速机情况，更换或填加润滑油，更换磨损件，或重新安装齿轮。

184.>简述半逆流型磁选机的构造？

答案：半逆流磁选机的构造，主要由圆筒、磁系、槽体(底箱)、吹散水管、给矿箱、卸矿管、底板、支架、磁偏角调整装置、传动部分等组成。

185.>简述半逆流型磁选机的用途及特点？答案：半逆流型磁选机可以获得较高质量的铁精矿，同时也能得到较高的回收率。它适宜于处理细粒小于0.2毫米的强磁性矿物的粗选与精选作业，它可以多台串联工作，实现多次精选的作业，其特点是：扫选区比逆流槽短些，脱水区比顺流槽长些，所以它兼有可以获得回收率高和精矿品位高的优点。

186.>简述半逆流型永磁筒式磁选机的工作原理。

答案：矿浆从给矿槽给入选箱内，在吹散管作用下，矿浆呈悬浮状态进入粗选区，粗选区场强最强，可使磁性矿粒得到充分回收，由于矿粒磁性强，比磁化系数大，又受到一定磁场力作用，磁性矿粒彼此团聚成磁团，进而克服机械力作用，被磁极吸引到圆筒表面，随着圆筒的旋转进入精矿区，精选区场强较低，磁性强的矿粒也能被吸上，同时由于磁搅拌作用，使机械夹杂的脉面颗粒脱落，进而提高精矿品位，随圆筒旋转，磁性矿粒到达磁极边缘，逐渐脱离磁场，经喷水管作用排入精矿管，非磁性矿粒在重力作用下排入尾矿管，完成分选过程。

187.>简述标准化作业的含义是什么？

答案：标准化作业是指作业者在人员设备材料、资金等确定的条件下，选择并执行最优化措施，以确保安全、优质、高效、低耗地完成任务的作业方法。它是事先经过充分调查研究拟定的并且不断随着设备或作业内容的变化进行修改完善。

188.>简述磁场强度、磁场强度的用途及磁场强度的表达式？答案：在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度和同一点上的磁导率的比值就是磁场强度。磁场强度是用来衡量磁场强弱的物理量。磁场强度表达式为： H = B / u(安倍/米)。

189.>简述磁选的基本原理。

答案：磁选是利用各种矿的磁性差异，在磁选机磁场中进行分选的过程，当具有不同磁性的矿粒通过磁选机的磁场时，要受到磁力和机械力的作用，由于磁性较强的矿粒和磁性较弱的矿粒所受磁力不同，因而运动轨迹也不同，从而把矿粒按其磁性不同而分离出两种或两种以上的单独产品。

190.>简述磁选过程中满足矿粒分离的基本条件，并用公式说明。

答案：必须满足f磁1>f机>f磁2  式中f磁1、 f磁2作用在磁性较强、磁性较弱的矿粒上的磁力。

191.>简述湿式永磁筒式磁选机的分选过程？

答案：矿浆进入磁选机底箱后，在冲散水的作用下，呈松散悬浮状进入给矿区。磁性矿粒在磁选机磁场作用下被吸在圆筒表面上，随圆筒一起转动，当离开磁系时，磁场大大降低，此处用冲洗水冲洗，使磁性矿粒进入精矿槽中。非磁性矿粒或词性很弱的矿粒在底箱内矿浆流的作用下，从尾矿堰板流进尾矿管中，形成尾矿。矿浆不断给入，精矿和尾矿不断排出，形成一个连续的选分过程。

192.>简述顺流型永磁筒式磁选机的用途及特点。

答案：顺流型磁选机处理能力大，适宜于处理较粗粒级(大于6毫米)的强磁性物料的粗选和精选作业，或用于回收磁性重介质，亦可作多台串联工作。但是其选别指标受给矿量的影响较大，反应灵敏，当给矿量大时，磁性矿粒容易损失于尾矿，因此要加操作。其特点是：脱水区较短，容易造成尾矿品位高。

193.>均匀磁场：

答案：磁场中任意点的磁场强度和方向都相同的磁场。

194.>矿物按磁性分类的依据是什么？可分哪几类？

答案：矿物按磁性分类的依据是比磁化系数，矿物的比磁化系数越大，分离越容易。可分如下几类：(1)强磁性矿物；(2)非磁性矿物；(3)弱磁性矿物；(4)中性磁性矿物。

195.>磨矿的粒度过粗或过细，对选别指标有什么影响？

答案：磨矿粒度过粗时，矿石中有用矿物与脉石之间没有得到充分解离，存在大量连生体，在选别时就难以把有用矿物选上来，即使选上来精矿品位也不高，磨矿粒度过细时，产生过磨，使有用矿物产生泥化，精矿品位也不高。

196.>半逆流型磁选机的工作原理是什么？

答案：矿浆由圆筒下部给入槽内，磁性矿粒被圆筒带到一定高度后，经卸矿冲洗水卸落到精矿槽中，非磁性矿粒被运动的矿浆带着沿园筒转动方向相反的方向到尾矿口排出。197.>磁极：答案：磁铁两端磁性最强的区域。

198.>磁力脱水槽常见的故障有哪些？有什么现象？

答案：(1)排矿砣脱落。现象是不排矿，脱水槽溢流面出现翻花；

(2)迎水帽磨掉或脱落，现象是槽面局部不稳定或翻花跑黑。

199.>磁偏角：

答案：磁系弧面中心线与圆筒垂直中心的夹角。用来描述磁系偏离圆筒垂直中心线程度的工艺参数。

200.>磁铁矿、赤铁矿、假象赤铁矿是如何按矿物磁性来划分的？

答案：在铁矿石中，一般将磁性率大于36％的矿划为磁铁矿，磁性率在28～36％之间的划为假象赤铁矿，磁性率小于28％的矿划为赤铁矿。

# 磁选工高级工试卷合并卷

一、判断题（正确的请在括号内打“√”，错误的请在括号内打“×”每题2分，共766分）

1.>-200目的粒度，即粒度小于0.074mm。  (   )

2.>200目相当于0.25毫米。  (   )

答案：×

3.>磁场是存在于载流导体或磁铁周围能够对外显示出磁力作用的空间。  (   )

4.>磁场是用磁力线来描述的，磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极。  (   )

答案：×

5.>磁场是由运动电荷产生的。  (   )

6.>磁场是指具有磁力作用的空间范围。  (   )

7.>磁场梯度越大，表明磁场越均匀；反之，磁场梯度越小，磁场越不均匀。  (   )

8.>磁感应强度是描述磁场强弱的物理量，它的单位是特斯拉。  (   )

9.>磁化强度的物理意义是表示物体被磁化的程度。  (   )

10.>磁介质是指在磁场中能够被磁化，并对磁场发生影响的物质。  (   )

11.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部(   )中间强。

A．强    B．相同    C．弱

答案：C

12.>磁力脱水槽底部塔形磁系磁场强度沿轴向分布情况是上部强，下部弱。  (   )

答案：×

13.>磁力脱水槽底部增形磁系的磁场强度沿径向分布是周围强中间弱。  (   )

答案：×

14.>磁力脱水槽是磁力与重力联合作用下，使磁性矿物和非磁性矿物达到分离的一种选矿设备。  (   )

15.>磁力脱水槽是分选细粒强磁性矿物的有效设备。  (   )

16.>磁力脱水槽是在磁力作用下，使磁性矿物与非磁性矿物达到分离的一种设备。  (   )

答案：×

17.>磁力选矿与重力选矿一样都是物理选矿方法。  (   )

18.>磁铁的两端最强的地方叫“磁性”。  (   )

答案：×

19.>磁铁分为天然磁铁和人造磁铁。  (   )

20.>磁铁矿被氧化的过程就是Fe2+变成Fe3+过程。磁铁矿氧化程度越大，其中Fe2+

含量就越小。  (   )

21.>磁铁矿的比磁化率不是一个常数，而随外磁场强度的变化而变化。  (   )

22.>磁铁矿石按矿石的次生氧化程度可划分为混合矿石、氧化矿石、(   )三类。

A．次生矿石    B．原生矿石    C．金属矿石

答案：B

23.>磁铁矿是弱磁性矿物。  (   )

答案：×

24.>磁铁矿氧化后变成赤铁矿、褐铁矿，可选性大大降低。  (   )

25.>磁铁矿属于亚铁磁质，是由许多的磁系组成的。  (   )

答案：×

26.>磁系弧面中心线与圆筒垂直中心线的夹角称为磁包角。  (   )

答案：×

27.>磁现象的本质是电荷的作用。  (   )

答案：×

28.>磁现象的本质是运动电荷的作用。具有磁力作用的空间范围称为“磁场”。  (   )

29.>磁性和颗粒都相同的两块矿石，如果在相同的外磁场被磁化，则磁性应该是相同

的。  (   )

30.>磁性矿物经过磁选设备后，由于磁场的作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的剩磁，互相吸引在一起形成了磁团聚。  (   )

31.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的剩磁。  (   )

32.>磁性矿物随着氧化程度的降低矿物的比磁化系数降低。

答案：×

33.>磁性率是衡量磁场强度的物理量。  (   )

答案：×

34.>磁性率是矿石中可溶铁(SFe)含量与全铁(TFe)含量的百分比。  (   )

答案：×

35.>磁性是物质最基本的属性之一，比如天然磁铁矿，它能吸引铁、镍、钴等物质的性质。  (   )

36.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。  (   )

37.>磁选的磁偏角不当，将会明显影响选别指标。  (   )

38.>磁选工艺流程是根据矿石中有用矿物嵌布粒度特性以及它可利用矿物的回收来确定的。  (   )

39.>磁选过程中，磁力的大小取决于两方面的因素：一方面是磁选设备场强的大小，另一方面是矿粒磁性的强弱。  (   )

40.>磁选机磁筒内磁系两端延长线的夹角称为磁偏角。  (   )

答案：×

41.>磁选机的磁系偏后时，尾矿品位升高。  (   )

答案：×

42.>磁选机性能的好坏，与磁系的机构，磁系材料和磁场特性有着重要的关系。  (   )

43.>磁选设备按分选介质划分可分为强磁机和弱磁机。  (   )

答案：×

44.>磁选设备的开车顺序是按工艺过程从后很前进行，停车则相反。  (   )

45.>磁选设备开车前要注意检查电源、线路、传动装置、润滑系统和设备周围情况，确认正常、无障碍物后方能开车。  (   )

46.>磁选设备在各部分的组成中，磁系是主要部分。  (   )

47.>磁选是利用矿物磁性差异，在磁选设备的磁场中，受到不同的作用力来进行分选的一种方法。  (   )

48.>大量事实说明，磁和电是不可分割的，只有运动着的电荷之间才存在磁力的相互作用。  (   )

49.>单体解离度越高，磁选的效果越好。  (   )

答案：×

50.>单位长度内磁场强度变化的数值叫磁感应强度。  (   )

答案：×

51.>导磁性能好以及剩磁矫顽磁力小的材料称为软磁材料。  (   )

52.>导磁性能好以及剩磁矫顽磁力小的材料称为软磁材料。  (   )

53.>电磁磁系是由铁磁和磁轭是缠绕的线圈组成。

答案：×

54.>电器设备应保持干燥，不受潮湿，严禁用湿手操作电器设备。  (   )

55.>顶部磁系脱水槽的缺点是耗水量较大，不易在缺水地区应用。  (   )

56.>对SLON高梯度磁选机来论，场强高低是影响铁精矿回收率的主要因素，而对精矿品位影响不大，考虑到场强过高耗电量大等因素，场强以(   )特斯拉(磁感应强度)为宜。

A．0.8～1    B．1.0～1．2    C．0.6～0.8

答案：A

57.>对磁力选矿来说，无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很容易回收。  (   )

答案：×

58.>对磁选来说，无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收 (   )

59.>对于永久磁铁来讲，它工作的“磁特性”不仅决定于磁性物质本身的特性，而且也决定于它的现状(退磁因素)。  (   )

60.>分级设备的作用在于及时分出磨矿合格产物，避免过磨，同时又可分出不合格的粒砂，返回再磨。  (   )

61.>分选浓度是影响磁选机分选指标的一个重要因素，对于分选浓度的调节，主要是根据矿石性质及时调节给矿量大小来实现，

答案：×

62.>浮选法是利用矿粒所受浮力的差异，来分选矿物的一种方法。  (   )

答案：×

63.>富集比是指原矿量与精矿量的比值。  (   )

答案：×

64.>根据磁场强度的分布情况，有均匀磁场和非均匀磁场之分。  (   )

65.>根据矿物磁性强弱，可将矿物分为磁性矿物、电磁性矿物、逆磁性矿物三类。  (   )

66.>根据矿物导电率的大小，可将矿物分为导体矿物、半导体矿物、非导体矿物三类。

67.>根据矿物的比磁化系数的大小，可以把所有的矿物分为强磁性、中等磁性、弱磁性、非磁性矿物。  (   )

68.>根据氧化度，氧化矿石中TFe/FeO小于3.5磁选容易进行。  (   )

69.>回收率是指精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比。  (   )

70.>假象赤铁矿具有磁铁矿的外形，但并无磁铁矿强磁性的特征。  (   )

71.>浆中液体重量与矿石重量之比称为液固比。  (   )

答案：×

72.>交变磁场选机磁源为交流电磁铁，磁场强度的大小和方向随时间变化而变化。  (   )

73.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫岩石。  (   )

答案：×

74.>精矿金属含量等于原矿金属含量减去尾矿金属含量。  (   )

75.>精矿金属含量与尾矿金属含量之百分比叫回收率。  (   )

答案：×

76.>精矿品位与原矿品位之比称为富矿比矿。  (   )

77.>精矿品位与原矿品位之比为富矿比。  (   )

78.>精矿中金属重量与原矿中该金属量之比的百分数称为回收率。  (   )

79.>具有磁场作用的空间范围称磁化。  (   )

答案：×

80.>具有磁力作用的空间范围称为“磁场”。  (   )

81.>均匀磁场的磁场中任意点的磁场强度相同，但方向一定不相同。  (   )

答案：×

82.>开放磁系一般只适合选别强磁性矿物。  (   )

83.>可以根据矿物导电率的不同进行选矿和鉴别矿物。  (   )

84.>矿浆的酸碱度可以用OH值来表示。  (   )

答案：×

85.>矿浆浓度常用的表示方法是重量百分比浓度。  (   )

86.>矿浆中固体含量的百分数叫浓度。  (   )

87.>矿浆中固体与液体之比叫浓度。  (   )

答案：×

88.>矿浆中液体重量与矿浆重量之比称为液固比。  (   )

答案：×

89.>矿浆重量百分比浓度是指固体重量占全部矿浆重量的百分比。  (   )

90.>矿块或矿粒大小的量度叫粒度。  (   )

91.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫矿浆浓度。  (   )

答案：×

92.>矿粒在相同外磁场中被磁化时，长度长的矿粒的磁化强度、比磁化率都比长度短的矿粒小。  (   )

答案：×

93.>矿石经初次选别后，将其中一部分脉石或围岩选出后，得到高于原矿品位的产物，一般还达不到精矿质量的要求，这一工序称为作业。  (   )

答案：×

94.>矿石经磨碎后，有用矿物与脉石的单体解离程度，不直接影响到分选

指标的好坏。  (   )

答案：×

95.>矿石经选别后有用成分得到富集的产物称为中矿。  (   )

答案：×

96.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与被测矿物总颗粒数之比的百分数称为单体解离度。  (   )

97.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒与被测矿物总颗粒之比的百分数，称为单体解离。  (   )

答案：×

98.>矿石磨碎后，有些未被解离为单体矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起称为单体解离。  (   )

答案：×

99.>矿石磨碎后，有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来称为单体解离度。  (   )

答案：×

100.>矿物的光泽、透明度都是鉴定矿物的重要特征之一。  (   )

101.>矿物的化学成分不是绝对固定的，在一定条件下和一定范围内是可以发生变化的。  (   )

102.>矿物的泥化主要是风化、氧化形成的，矿物泥化后便成为次生矿泥。  (   )

答案：×

103.>矿物的硬度是矿物比较固定的力学性质，是鉴定矿物的重要特征之一。  (   )

104.>矿物在磁选设备中进行分离时，矿物的比磁化系数差异越小则越容易

分离。  (   )

答案：×

105.>利用矿物的磁性差异，在不均匀磁场中来分选矿物的选矿方法是电选法。  (   )

答案：×

106.>硫化矿石的特点是其中有用矿物为氧化物。  (   )

答案：×

107.>螺旋分级机是按矿粒表面尺寸大小分级的。  (   )

答案：×

108.>脉石就是矿石中没有使用价值或不能被利用的部分。  (   )

109.>满足磁选最基本的条件是磁力大于机械合力。  (   )

110.>磨矿产品的粒度过粗或过细，对选别指标都是不利的。  (   )

111.>磨矿产品粒度的好坏不影响分选工艺指标。  (   )

答案：×

112.>磨矿是在磨矿介质产生的冲击力和研磨力的联合作用下，使矿石达到磨碎的。  (   )

113.>磨矿作业的给矿量大小，产品粒度，浓度大小及生产波动等都直接影

响选别指标。  (   )

114.>磨矿作业是矿石破碎过程的继续，按照磨矿介质的不同可分为格子型、溢流型磨机。  (   )

答案：×

115.>逆流型永磁筒式磁选机适用于选别粒度为(   )毫米的强磁性矿粒。

A．6～0    B．0.6～0    C．0.15～0

答案：B

116.>品位是指产品重量与原矿重量的百分比。  (   )

答案：×

117.>破碎和筛分组成联合作业，筛分作业即可在破碎前筛出合格产品，又可进行检查筛分，以控制破碎产品达到技术标准要求。  (   )

118.>企业标准包括企业技术标准、管理标准和工作标准三大类。  (   )

119.>强磁性矿物比磁化系数为X≥3000×10-6厘米3/克。  (   )

120.>强磁性矿物的比磁化系数小于3000×10－6厘米3／克。  (   )

答案：×

121.>强磁选机操作时应根据原矿性质和弱磁尾矿含铁变化情况适应调整励磁电流，当给矿含铁低时，可适应调低电流，以保证精矿品位。  (   )

122.>强磁选机是用来分选强磁性矿物的。  (   )

答案：×

123.>球磨机内钢球的直径大小与磨矿效率无关。  (   )

答案：×

124.>全铁的含量与氧化亚铁的含量之百分比叫磁性率。  (   )

答案：×

125.>人造磁铁又分为永久磁铁和电磁铁两种。  (   )

126.>弱磁性矿物的比磁化系数与磁化磁场强度，矿粒形状有关。  (   )

答案：×

127.>弱磁选机是用来分选弱磁性矿物的。  (   )

答案：×

128.>设备检修时，岗位人员换取电源牌后，必须交给检修负责人，此时电气人员无权送电，岗位人员无权操作。  (   )

129.>生产上一般把磁性率在28-36%之间的铁矿石划分为磁铁矿。  (   )

答案：×

130.>湿式磁选机在水或磁性液体中进行矿物分选，主要用于细粒强磁性和细粒弱磁性矿物的分选。  (   )

131.>湿式永磁筒式磁选机适用于分选细颗粒的强磁性矿物，该设备根据长度型式不同，分为顺流型、逆流型和半逆流型三种型式。  (   )答案：×

132.>实际金属回收率＝（精矿量×精矿品位）/(原矿量×原矿品位)×100%。  (   )

133.>实际上，矿石的质地往往是不均匀的，其内部常存在着空隙。  (   )

134.>实践表明，筒式磁选机工作间隙变化，对精矿品位影响较大，对尾矿品位影响较小。  (   )

答案：×

135.>实践证明，弱磁机的筒径越大，处理能力越小。  (   )

答案：×

136.>实践证明，在没有达到磁饱和前，矿粒的磁化强度与外磁场强度成反比变化。  (   )

答案：×

137.>顺流型永磁筒式磁选机的矿浆流向与产品流动方向相同。  (   )

138.>随着给矿量的增加，筛上产率也增加，筛分效率也逐渐增加。  (   )

答案：×

139.>随着矿石粒度的减少，它的比磁化系数均增大。  (   )

答案：×

140.>随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小。  (   )

141.>所谓原则流程是选别流程的“骨架”，它反映出所用的选别方法及联合的方式；选别循环选别阶级及多种有用矿物的回收顺序。  (   )

142.>提高铁精矿品位以后，高炉的利用系数可提高3%。  (   )

143.>通常情况下，旋转磁场磁选机耗水和耗电量都比一般磁选机小。  (   )

答案：×

144.>通过磁化焙烧的办法，可把磁性很弱的矿物变成强磁性的人工磁铁矿。  (   )

145.>同一个磁铁的N极和S极具有不相等的磁量。  (   )

答案：×

146.>脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要大开，排矿口要大开，然后给矿。  (   )

答案：×

147.>脱水要求给矿量、给矿浓度平稳，矿浆液面要保持稳定。  (   )

148.>脱水作业常常按照浓缩过滤干燥几个阶段进行。  (   )

149.>网目是指一英吋长度内所具有筛孔的个数。  (   )

150.>网目越多，筛孔越大。  (   )

答案：×

151.>为了保证把分选矿石中的磁性强的矿粒和磁性弱的矿粒分开，必须满足的条件是：

f磁弱>∑f机> f磁强。  (   )

答案：×

152.>尾矿的数量越少，金属流失率越低。  (   )

答案：×

153.>尾矿中有用成分含量的百分比，叫尾矿品位。  (   )

154.>我国生产实践中所采取的弱磁性矿物的焙烧方法，主要是氧化焙烧。  (   )

答案：×

155.>我国铁矿资源共同存在的特点是“贫、细、杂”。所以必须经过选别加工才能满足钢铁冶炼的需要。  (   )

156.>无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收。  (   )

157.>物体的比磁化率可以表示为1克物体在磁场强度为60安培/米的外磁场中，所产生的磁矩。  (   )

答案：×

158.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示磁性的过程叫磁化。  (   )

159.>细筛是根据矿物颗粒的比重进行分级的。  (   )

答案：×

160.>细筛主要由给矿器、筛面、筛体和敲打装置组成。  (   )

161.>形象地表示磁场的强弱、方向和分布情况的曲线叫磁场强度。  (   )

答案：×

162.>旋流器是根据矿物颗粒的重量和颗粒的大小来进行分级的。  (   )

163.>选别作业是将已经单体解离的矿物，采用适当手段，使有矿物和脉石分选的综合工艺过程。  (   )

164.>选矿比是指精矿品位与原矿品位的比值。  (   )

答案：×

165.>选前的准备工作，一般由破碎作业和筛分作业两个阶段组成。  (   )

答案：×

166.>一般而言，磁性率高，矿石磁性强，矿石易选；磁性率低，矿石磁性弱、矿石难选。  (   )

167.>一英口寸等于254毫米。  (   )

答案：×

168.>溢流型球磨机适用于粗磨。  (   )

答案：×

169.>永磁磁选机的磁系是由银铁氧体或稀土永磁体组成。  (   )

170.>永磁铁的质量大至可用它的剩磁感和矫顽磁力值的大小来表示。  (   )

171.>永磁铁的质量大致可用它的剩磁感和矫顽磁力值的大小来表示。  (   )

172.>永久磁铁和通电条件具有吸引或排斥作用的性质叫“磁极”。  (   )

答案：×

173.>永久磁铁通常采用的充磁方法有直流充磁和脉冲电流充磁两种。  (   )

174.>用分级机来分级和筛子分级的原理一样。  (   )

答案：×

175.>由电阻定律公式R=ρL/S可知，导体的电阻率可表示为ρ=RS/L。因此导体电阻率的大小和导体的长度及横截面积有关。  (   )

答案：×

176.>原矿金属含量与原矿量之比的百分数称之为原矿品位。  (   )

177.>原矿品位与尾矿品位之比称为富矿比。  (   )

答案：×

178.>原矿中某金属重量占尾矿重的百分比称之为尾矿品位。  (   )

答案：×

179.>原矿重量与产品重量的百分比称为产率。  (   )

答案：×

180.>在串联电容器中，电容量较小的电容器所承受的电压高。  (   )

181.>在检修设备时，应把电源都断开，同时在断开的开关和闸刀作手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌，必要时加锁固定。  (   )

182.>在目前技术条件下，有经济价值可被利用的矿物集合体称为精矿。  (   )

答案：×

183.>在目前使用条件下，可以认为铁氧体磁铁不适宜在低温条件下长时间的存放和运转。  (   )

184.>在选别过程中，除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理，这部分产品称为中矿。  (   )

185.>在选矿生产实践中，理论回收率与实际回收率的差值，越小说明现场生产管理得好。  (   )

187.>直流电表测得的数值是交流电的平均值。  (   )

答案：×

188.>重选法是根据各种矿物的密度或粒度的不同，在重力场或离动场中分选矿物的过程。  (   )

189.>(   )脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要大开，排矿口要大开，然后给矿。

答案：×

190.>(   ) 选矿又称矿物精选，它是研究将矿石中个别成份富集的一门技术科学。

191.>(   ) 筒式磁选机磁系随筒体旋转。

答案：×

192.>(   ) 旋流器溢流直径大，则溢流粒度变粗。

193.>(   ) 强磁机电流高，则精矿品位低。

194.>(   )强磁选机前的中磁机的主要作用是提高强磁精矿品位。

答案：×

195.>(   )对强磁选来说，磨矿粒度越细越容易回收。

答案：×

196.>(   ) 煤气的三大危害是燃烧，二是 爆炸 ，三是中毒。

197.>(   ) 在当前技术和经济条件下，能从中提取有工业价值的金属元素或有用矿物的岩石叫矿石。

198.>(   ) 决定矿石质量的因素是它的化学成分。

答案：×

199.>(   ) 矿浆中液体重量和矿石重量之比称为液固比。

200.>(   )具有磁力作用的空间范围叫磁场。

201.>(   ) 精矿中，某金属质量与精矿质量之比的百分数叫精矿品位。

202.>(   ) 物体在外磁场的作用下，分子磁矩定向排列，使物体显出磁性的过程叫磁化。

203.>(   )选矿设备中，磁力脱水槽是仅靠磁力作用的设备。

答案：×

204.>(   ) 磁力脱水槽上升水量小，精矿品位高，尾矿品位也高。

答案：×

205.>(   )永磁机的吹散水太大，尾矿品位则降低。

答案：×

206.>(   ) 给矿量对脱水槽的操作没有影响。

答案：×

207.>(   ) 调整适当的脱水槽排矿口大小，保证分选浓度和分选层，从而保证了理想的选别指标。

208.>(   )强磁性矿物比磁化系数为x≥3000×10-6厘米3/克。。

209.>(   ) 磨矿产品过粗、过细对选别工艺都有利。

答案：×

210.>(   ) 磨机“胀肚”的情况下，磨机声音变大。

答案：×

211.>(   )随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数增加。

答案：×

212.>(   ) 脱磁器是为了脱去矿物的磁性。

答案：×

213.>(   ) 半逆流磁选机磁性产品移动的方向和圆筒运转方向相反。

答案：×

214.>(   ) 强磁选中给矿水越大，尾矿品位越高。

215.>(   )尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。。

216.>(   ) 强磁性矿物用强磁选设备，弱磁性矿物用弱磁选设备选别。

答案：×

217.>(   )细筛的给矿均匀程度对筛分效率没有影响。

答案：×

218.>(   ) 选矿是采矿和冶炼的中间环节。只有选矿技术的不断发展，才能促进冶金工业的飞速发展。

219.>(   ) 选矿的目的，一是提高矿石中有用矿物的品位，二是综合利用国家资源。

220.>(   ) 生产实践表明，铁精矿品位提高1%以后，高炉入炉矿石提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

221.>(   ) 选矿过程是由选前的矿石准备作业，选别作业，选后的脱水作业所组成的连续生产过程。

222.>(   ) 为了从矿石中选出有用矿物，一般将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石单体解离。

223.>(   ) 选矿作业是将已单体解离的矿物，采用适当的手段使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

224.>(   ) 重选法是根据各种矿物的比重或颗粒的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。

225.>(   ) 浮选法是利用矿物表面润湿性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，来分选矿物的一种方法。

226.>(   ) 矿物在浮选过程中，矿物的浮沉几乎与矿物的比重无关。

227.>(   ) 干燥是脱水过程的最后阶段，它是根据加热蒸发的原理来减少产品中的水份。

228.>(   )永磁铁的质量大致可用它的剩磁感和矫顽力值的大小来表示。

229.>(   )矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫做磁性率。

230.>(   ) 在目前的使用条件下，可以认为铁氧体磁铁不适宜在低温条件下存放和运转。

231.>(   )在电选中起主要作用矿物电性是导电率、介电常数及比导电度和整流性。

232.>(   ) 纯磁铁矿的磁性率是42.8%。

233.>(   ) 在确立磁系结构和磁系安装过程中，应尽量避免退磁及比导电度和整流性等。

答案： √

234.>(   ) 矿粒通过磁选机时，只受磁力作用，其他力可以忽略。

答案：×

235.>(   ) 形象的表示磁场强弱、方向和分布情况的曲线叫磁力线。

236.> (   )原矿质量与精矿质量之比称为选矿比。

237.>(   )高梯度磁分离设备，有间歇工作式和连续工作式两种。

238.>(   ) 矿石中没有使用价值或不能被利用的部分称为脉石。

239.>(   )矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与与被测矿物总颗粒数之比的百分数，称为单体解离度。

240.>(   ) 一英寸长度内所有筛孔的个数称为网目。。

241.>(   )矿粒在水或其它液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物称为矿浆。

242.>(   ) -200目的粒度，即粒度小于0.074mm。

243.>(   ) 湿式磁选机在水或磁性液体中进行矿物分选.主要用于细粒强磁性和细粒弱磁性矿物的分选。

244.>(   ) 交变磁场磁选机磁源为交流电磁铁,磁场强度的大小随时间变化而变化。

245.>(   ) 脉动磁场磁选机的磁源为同时通直流电和交流电的磁铁,磁场强度的大小随时间而变化,但其方向不变。

246.>(   )影响强磁性矿物磁性的因素主要有氧化程度、粒度形状及温度等。

247.>(   ) 磁场梯度就是单位距离内磁场强度变化数值。

248.>(   ) 磁铁矿石氧化程度越大其磁性减弱。

249.>(   )破碎筛分和磨矿分级均属于选前准备工作。

250.>(   ) 磁选机靠近磁系的部位应用非导磁材料制作。

251.>(   ) φ1050以上筒径磁选机的磁场为4~6级。

答案：×

252.>(   ) 网目是指一厘米长度内所具有的筛孔的个数。

答案：×

253.>(   ) 磁性率是矿石中氧化铁含量与全铁含量的百分比。

254.>(   ) 生产上把磁性率大于36%的铁矿石划为磁铁矿石（或叫未氧化矿石）。

255.>(   ) 矿物的磁性工业上用矿物的比磁化系数大小进行鉴别。

256.>(   ) 在磁选工艺选别过程中起决定性作用的是选别设备。

答案：×

257.>(   ) 实际回收率= QK·β/(QH·α)×100%。

258.>(   ) 实际选矿比=精矿产量/原矿产量（倍）。

答案：×

259.>(   )  尾矿品位反映了选矿过程中金属流失的情况。

260.>(   ) 一般情况下，把磁性率大于28%的矿石工磁选厂处理。

261.>(   ) 一般随着矿石粒度的减小，矿粒的磁性减弱，矫顽力也减弱。

答案：×

262.>(   ) 磁选过程可在恒定或交变磁场中实现。

答案： √

263.>(   ) 在磁选工艺选别过程中，起决定性作用的是矿石性质。

264.>(   ) 还原焙烧是选前准备作业。

265.>(   ) 实际精矿产率= QH/QK×100%。

答案：×

266.>(   ) 选矿生产要在保证精矿品位的前提下，尽量提高选矿回收率。

答案： √

267.>(   ) 依据磁场的特点可将磁场分为：恒定磁场和脉动磁场两种。

答案：×

268.>(   ) 为了提高磁场力，可以通过提高磁场梯度来实现。

269.> (   ) 永磁筒式磁选机属于交变磁场磁选机。

答案：×

270.>(   )  顺流型磁选机不宜选别细粒和微细颗粒矿物。

271.>(   )逆流磁选机不宜选别微细粒矿石。

答案：×

272.>(   ) 入选物料的水份对磁选机的选别效果没有影响。

答案：×

273.>(   )    磁力脱水槽可脱去非磁性细粒脉石和矿泥。

274.>(   ) 筒式磁选机工作间隙的大小，对尾矿品位没有影响。

答案：×

275.>(   )  磁场强度的单位是特拉斯。

答案：×

276.>(   )   粒度常用毫米（mm）或网目表示。

277.>(   )    CTS-718表示顺流型筒式磁选机其筒体尺寸为750×1800。

278.>(   )1安/米=4π×103奥斯特。

答案：×

279.>(   ) 在非均匀磁场中，磁场梯度为零。

答案：×

280.>(   ) 磁选分离时，矿物的比磁化系数差异越小，愈容易分离。

答案：×

281.>(   ) 选矿唯一的任务就是有用矿物和脉石分离。

答案：×

282.>(   ) 磨矿粒度要求随着矿石性质的变化而不同。

283.>(   ) 脉动磁场可以由在永久磁铁上加一交流线圈产生，也可直接通入直流、交流电的电磁铁产生。

284.>(   )一般选厂的磨矿粒度-200目含量达50%就行。

答案：×

285.>(   ) 选别作业是选矿作业的关键作业。

286.>(   )自磨机的磨矿介质是钢棒。

答案：×

287.>(   ) 连生体是指含两种以上矿物的颗粒。

288.>(   ) 顶部磁系脱泥槽径向的磁场强度变化率大于轴向的磁场强度变化率。

289.>(   ) 磨矿粒度通常是指小于0.074毫米级别的重量百分比含量。

290.>(   ) 弱磁性矿物是根据其物理化学性质和嵌布粒度，用重选、焙烧磁选、浮选、强磁等方法回收。

291.>(   )预磁器是选矿使用的一种选别设备。

答案：×

292.>(   ) 选矿效率是反映选矿工艺过程的综合性指标，它包括产品的数量和质量两个方面的指标。

293.>(   ) 焙烧矿石是为了增加铁矿物的磁性。

294.>(   )相同规格的磁选机，顺流型比逆流型和半逆型磁选机的处理量要 大 。

295.>(   ) 磁力脱水槽也可作为过滤前的浓缩设备用。

296.>(   ) 选矿比等于产率的倒数。

答案：×

297.>(   )磨矿粒度不一定越细越好。

298.>(   )有用成分含量较高的叫精矿。

答案：×

299.>(   ) 磁铁矿一般用强磁选矿方法选别。

答案：×

300.>(   )分级机返砂量越大越好。

答案：×

301.>(   ) 实验用磁选管的励磁电流与磁场强度成反比。

答案：×

302.>选矿的目的，一是提高矿石中有用矿物的品位；二是综合利用国家资源。

303.>对磁选来说：无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收。

304.>原矿中某金属重量占尾矿重量的百分比称之为尾矿品位。

答案：×

305.>具有磁力作用的空间范围称为“磁场”。

306.>铁精矿品位提高以后，高炉入炉矿石品位提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

307.>在磁选中通常是按矿物比磁化系数的大小，把矿物分成强磁性矿物、弱磁性矿物和非磁性矿物。

308.>尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。

309.>在确立磁系结构和磁系安装过程中，应尽量避免退磁因素增加，否则会影响磁系的效能。

310.>磁铁矿的比磁化系数是一个常数。

答案：×

311.>磁性率可以真实反映各种铁矿石的磁性。

答案：×

312.>弱磁性矿物的比磁化系数只与矿物组成有关，是一个常数。

313.>细粒磁铁矿被磁化后，会增加金属流失。

答案：×

314.>强磁性矿物颗粒未被磁化，其比磁化系数为零。

315.>分选浓度高时，精矿品位低。

316.>矿浆中，固体重量与水的重量的百分比叫重量浓度。

答案：×

317.>矿石中，氧化亚铁的含量与全铁含量之百分比叫磁性率。

318.>在磁选工艺选别过程中，选别设备是起重要作用的因素。

319.>磁性率是用来反映矿石磁性大小的物理量。

320.>粒度常用毫米和网目表示，网目愈小，筛孔愈小。

答案：×

321.>网目是指一厘米长度所具有筛孔的个数。

答案：×

322.>对磁选来说：无论是弱磁场磁选机还是强磁场磁选机，对微细颗粒都很难回收。

323.>精矿中金属重量与原矿中该金属重量之比的百分数称为回收率。

324.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与被测矿物总颗粒数之比的百分数称为单体解离度。

325.>磁选是利用矿物磁性差异，在磁选设备的磁场中，受到不同的作用力来进行分选的一种方法。

326.>强磁性矿物比磁化系数为x≥3000×10-6厘米3/ 克。

327.>永磁铁的质量大致可用它的剩磁和矫顽力的大小来表示。

328.>磁铁矿的比磁化系数是一个常数。

答案：×

329.>对单一磁铁矿石而言，磁性率可以真实反映其磁性。

330.>弱磁性矿物的比磁化系数只与矿物组成有关，是一个常数。

331.>弱磁性矿物同强磁性矿物一样，它的比磁化系数不是一个常数。

答案：×

332.>强磁性矿物的磁团聚，会使磁选精矿品位提高。

答案：×

333.>分选浓度高时，精矿品位低。

334.>强磁机齿板的尖削角增大，齿尖附近的磁场强度降低，齿板间隙中心线处磁场强度增加。

335.>在磁选工艺选别过程中，选别设备是起决定作用的因素。

答案：×

336.>均匀磁场就是指磁场内各点的磁场强度大小相同。

答案：×

337.>精矿品位就是产品中有用成分含量的百分比。

338.>磁选机的磁翻作用，有利于精矿品位的提高。

339.>半逆流型磁选机不宜选别微细粒磁铁矿石。（）

答案：×

340.>筒式磁选机处理量过大，精矿品位、尾矿品位都会下降。

答案：×

341.>单体解离度是指有用矿物单体颗粒数对该产品中全部含有有用矿物颗粒数的百分比。

342.>产品重量与原矿重量的百分比称之为产率。

343.>精矿品位与原矿品位之比为富矿比。

344.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒数与被测矿物总颗粒数之比的百分数称为单体解离度。

345.>矿浆中液体重量与矿石重量之比称之为液固比。

346.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，是物体显示磁性的过程叫磁化。

347.>在目前使用条件下，可以认为铁氧体磁铁不适宜在低温条件下长时间的存放和运转。

348.>磁铁矿的比磁化系数是一个常数。

答案：×

349.>磁性铁占有率不受矿石中含铁矿物种类变化的影响。

350.>弱磁性矿物同强磁性矿物一样，它的比磁化系数不是一个常数。

答案：×

351.>颗粒越粗，磁团聚现象越明显。

答案：×

352.>强磁性矿物颗粒越细，越容易脱磁。

答案：×

353.>强磁性矿物颗粒未被磁化，其比磁化系数为零。

354.>分选浓度高时，尾矿品位低。

355.>强磁机齿板的尖削角增大，齿尖附近的磁场强度降低，齿板间隙中心线处磁场强度增加。

356.>强磁机齿板的尖削角小时，虽然捕获区内的磁场力大，但齿谷区域的面积明显增加，对分离过程是不利的。

357.>在磁选工艺选别过程中，矿石性质是起决定作用的因素。

358.>磁选机的磁系极数与筒径无关。

答案：×

359.>筒式磁选机工作间隙太小，会造成尾矿品位升高。

360.>Fe2O3是磁铁矿的分子式。  (   )

答案：×

361.>SLON高梯度强磁机在我厂得到了广泛应用，它主要由脉动机构激磁线圈、铁轭、转环和各种矿斗、水斗组成。  (   )

362.>SLON型立环脉动高梯度强磁选机，是一种利用磁力、脉动流体和重力等综合力场的转环选矿设备。  (   )

363.>按磁场强弱，磁选机可分为电磁和永磁磁选机。  (   )

答案：×

364.>按磁选机外形结构型式，磁选机可分为顺流型、逆流型、半逆流型。  (   )

答案：×

365.>按矿物比磁化系数的大小，把矿物分成强骈性矿物，弱磁性矿物和非磁性矿物。  (   )

366.>半假象赤铁矿具有磁铁矿的外形，但并无磁铁矿强磁性的特征。  (   )

367.>半逆流型磁选机，矿浆流动方向与磁性产品方向一致，与非磁性产品方向相反。  (   )

368.>半逆流型永磁筒式磁选机矿浆流方向与磁性产品方向相反，与非磁性产品方向相同。  (   )

答案：×

369.>闭合磁系一般用于(   )。

A．强磁场磁选机    B．弱磁场磁选机    C．中磁场磁选机

答案：A

370.>表示矿石连续加工的工艺过程称为流程。  (   )

371.>产率是指产品某金属的重量对于产品重量的百分比。  (   )

答案：×

372.>产品中有用成分含量的百分比叫精矿品位。  (   )

373.>产品重量与原矿重的百分比称之为产率。  (   )

374.>常用的选矿方法有磁选法、重选法、和电选法。  (   )

答案：×

375.>尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。  (   )

376.>赤铁矿的化学式为Fe2O3。  (   )

377.>赤铁矿是氧化矿石。  (   )

378.>纯磁铁铁矿的磁性率是42.8%。  (   )

379.>磁场的作用力是磁力，它能对非磁性物质发生作用。  (   )

答案：×

380.>磁场根据磁场强度的分布情况，又可分成均匀磁场和非均匀磁场。  (   )

381.>磁场具有方向性、连续性等特性。  (   )

382.>磁场强度的国际单位名称叫奥斯特，用Oe表示。  (   )

383.>磁场强度和磁感应强度，都是表示磁场方向和磁场强弱的物理量，它们之间既有区别又有联系。  (   )

## 二、选择题（请将正确答案的代号填入括号内，每题2分，共558分）

1.>按(   )划分，磁选机可分为顺流型、逆流型、半逆流型。

A．分选介质    B．外型结构型式    C．给矿和产品移动方向    D.磁系类型

答案：C

2.>焙烧磁铁矿和天然磁铁矿比较，焙烧磁铁矿的剩磁大，矫顽力(   )，而比磁化系数小。

A．大    B．小    C．不变    D.没规律

答案：A

3.>表示单位长度内磁场强度变化的数值叫(   )。

A．磁场梯度    B．磁感应强度    C．磁通量    D.磁导率

答案：A

4.>表示矿物颗粒大小程度称为(   )。

A.网目    B.粒度    C.比重    D.粒级

答案：B

5.>表示物体被磁化难易程度的物理量，称为(   )。

A．磁场强度    B．磁感应强度    C．磁化系数    D.磁通

答案：C

6.>产品重量与原矿重量的百分比叫(   )。

A．品位    B．产率    C．回收率    D.选比

答案：B

7.>纯磁铁矿的分子式为：(   )。

A．Fe2O3    B．FeO    C．Fe3O4      D.Fe(CO)

答案：C

8.>磁场根据磁场强度的分布情况，又可分成均匀磁场和(   )。

A．恒定磁场    B．交变磁场    C．非均匀磁场    D.不变磁场

答案：C

9.>磁场强度等位线(就是磁场强度相同点连线)大致和塔形磁系表面相(   )。

A．平行    B．垂直    C．成一定角度    D.没关系

答案：A

10.>磁场强度是向量，其方向与磁场作用力的方向(   )。

A．不同    B．一致    C．向上    D.向下

答案：B

11.>磁场强度随着磁极表面距离的增加而(   )。

A．减小    B．增大    C．不变    D.没规律

答案：A

12.>磁场是由运动的(   )产生的。

A．电流    B．电荷    C．导体    D.电子

答案：B

13.>磁场梯度与磁场强度(   )。

A．成正比    B．成反比    C．无固定数值关系   D.没关系

答案：C

14.>磁场愈不均匀，作用在磁性矿粒上的磁力(   )。

A．愈小    B．愈大    C．不变    D.没规律

答案：B

15.>磁化焙烧的目的是利用焙烧的工艺把弱磁性铁矿物变成(   )铁矿物。

A．中磁性    B．无磁性    C．强磁性      D.非磁性

答案：C

16.>磁化磁场强度必须大于磁铁矫顽力的(   )倍。

A．3～5    B．5～7    C．7～9    D.10～12

答案：B

17.>磁化系数是表示物体被磁化难易程度的物理量，物体的磁化系数越大，越(   )被磁化。

A．难    B．易    C．均匀    D.没规律

答案：B

18.>磁极是指磁铁的两端磁性(   )的地方。

A．最弱    B．最强    C．最均匀     D.非均匀

答案：B

19.>磁力脱水槽的操作，应根据矿石性质，给矿量大小，选别指标的要求，调节上升水和排矿口，保持适宜的(   )和液面深度。

A.排矿浓度    B.溢流浓度    C.细筛       D.粒度

答案：A

20.>磁力脱水槽的操作，应根据矿石性质，给矿量大小，选别指标的要求，调节上升水和排矿口，保持适宜的排矿浓度和(   )。

A.排矿粒度    B.溢流浓度    C.细筛

答案：D

21.>磁力脱水槽的操作应根据(   )，给矿量大小，选别指标的要求调节上升和排矿口，保持适宜的排矿浓度和液面深度。

A．矿石性质    B．溢流浓度    C．上升水量    D.矿石粒度

答案：A

22.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向分布是以外向里(   )。

A．增强    B．减弱    C．相同    D.没规律

答案：A

23.>磁力脱水槽是分选(   )强磁性矿物的有效设备。

A．细粒    B．粗粒    C．颗粒    D.微细粒

答案：A

24.>磁力脱水槽是分选细粒强磁性矿物的有效设备，是在(   )作用下，使磁性矿物与非磁性矿物达到分离的一种设备。

A．重力    B．磁力    C．重力与磁力的联合    D.重力或磁力

答案：C

25.>磁力脱水槽是在(   )的作用下，使磁性与非磁性矿物达到分离的一种设备。

A．重力    B．磁力    C．重力和磁力    D.重力或磁力

答案：C

26.>磁力选矿法是分选(   )矿石的主要方法。

A．有色金属    B．黑色金属    C．非金属    D.前三者都可以

答案：B

27.>磁偏角大小是影响选别指标的重要因素，磁偏角向后，尾矿品位(   )。

A．低    B．高    C．不变    D.没规律

答案：A

28.>磁偏角是指磁系弧面中心线与圆筒中心垂直线的(   )。

A．角度    B．夹角    C．弧度    D.以上都不是

答案：B

29.>磁偏角一般为(   )，根据生产需要可用转向装置适当调节。

A．0～10    B．10～15    C．15～20    D.20～25

答案：C

30.>磁铁、通电线圈周围存在有(   )。

A．磁力线    B．磁场    C．磁畴    D.电场

答案：B

31.>磁铁矿石按矿石的次生氧化程度可划分为混合矿石、氧化矿石、  (   )三类。

A．次生矿石    B．原生矿石    C．金属矿石    D.非金属矿石

答案：B

32.>磁铁矿在矿床中，经过长期氧化作用，局部或全部变成(   )。

A．假象赤铁矿    B．赤铁矿    C．透闪石    D.褐铁矿

答案：A

33.>磁铁矿属于亚铁磁质，是由许多(   )组成的。

A.磁畴    B.磁块    C.磁系        D.磁极

答案：A

34.>磁脱水槽根据其结构特点，兼有脱水(   )选别等功能。

A．过滤    B．浓缩    C．干燥    D.脱磁

答案：B

35.>磁系弧面中心线与圆筒垂直中心线的夹角为(   )度。

A．8    B．30    C．15～0    D.25～30

答案：C

36.>磁性矿粒在磁场中所受磁力与(   )成正比。

A．磁场强度及磁场梯度    B．磁感应强度    C．磁导率    D．磁性率

答案：A

37.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的剩崐磁，互相吸引在一起形成了(   )。

A.磁聚    B.磁键    C.磁团聚    D.磁畴

答案：C

38.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的(   )，互相吸引在一起形成了磁团聚。

A．磁聚    B．磁键    C．磁畴    D.剩磁

答案：D

39.>磁性矿物随着氧化程度的  (   )矿物的比磁化系数降低。

A．降低    B．增加    C．不变    D.没规律

答案：B

40.>磁性率是矿石中氧化铁的含量与(   )含量的百分比。

A．全铁    B．可溶铁    C．磁性铁    D.矽酸铁

答案：A

41.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不符合的矛盾，不受矿石中

(   )种类变化的影响。

A．含铁矿物    B．脉石含量    C．放射元素    D.以上都不是

答案：A

42.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异(   )，则分离越容易。

A.愈大    B.愈小    C.愈接近    D.相同

答案：A

43.>磁选给矿浆浓度一般控制在(   )。

A．20%左右    B．30%左右    C．50%    D.70％

答案：B

44.>磁选工艺流程是由(   )设备组成的。

A．磁选    B．重选    C．电选    D.化选

答案：A

45.>磁选管是作(   )矿石磁分析的设备。

A．强磁性    B．弱磁性    C．非磁性    D.中磁性

答案：A

46.>磁选机按磁源不同划分为电磁磁选机和  (   )。

A．顺流型永磁筒式磁选机    B．湿式磁选机    C．永磁磁选机    D. 强磁磁选机

答案：C

47.>磁选机的磁系长度决定于园筒直径和磁系包角，磁系包角稍(   )底箱弧度。

A．大于    B．小于    C．等于    D.以上都不对

答案：B

48.>磁选机的磁系宽度是指磁系沿圆筒轴向方向上的(   )。

A．长度    B．宽度    C．弧度    D.高度

答案：A

49.>磁选机的工作间隙大，距圆筒表面较远处的磁场(   )。

A．强    B．弱    C．均匀    D.不变

答案：B

50.>磁选机的圆筒是用(   )毫米的不锈钢板卷焊制成。

A．2～4    B．5～6    C．7～9    D.1～2

答案：A

51.>磁选机园筒旋转的线速度与园筒(   )有关。

A．表面积    B．直径    C．长度    D.以上都不是

答案：B

52.>磁选机圆筒与槽体间隙大小主要与(   )有关。

A．精矿品位    B．生产率    C．矿浆浓度    D.给矿粒度

答案：B

53.>磁选机在实际操作中，冲散水过大，尾矿品位升高，精矿品位(   )。

A．升高    B．不变    C．降低    D.以上都不对

答案：A

54.>磁选机在实际操作中，要观察底板和筒皮的距离是否适宜，一般情况是，距离过大，底板附近的磁场力小，精矿品位会高些，尾矿品位(   )。

A.增高    B.减少    C.不变    D.降低

答案：A

55.>磁选设备由许多部分组成，但其中(   )是主要的部分。

A．磁系    B．筒体    C．传动装置    D.给矿装置

答案：A

56.>磁选设备中有许多部分组成，其中(   )是主要部分。

A.磁系    B.筒体    C.传动部分    D.磁偏角调整装置

答案：A

57.>磁选实践中，常将矿物按物质比磁化率大小分为强磁性矿物、弱磁性矿物和  (   )。

A．中磁性矿物    B．贫磁性矿物    C．非磁性矿物       D.导磁性矿物

答案：C

58.>当磁性率介于28--36％的铁矿石称为(   )。

A.原生矿    B.混合矿    C.氧化矿    D.强磁矿

答案：B

59.>底部磁系脱水槽上升水量越小，溢流品位越(   )。

A．高    B．不变    C．低    D.没规律

答案：C

60.>电磁磁系是由铁磁、  (   )和磁轭是缠绕的线圈组成。

A．磁铁    B．磁辊    C．磁级头    D.磁体

答案：C

61.>对SLON高梯度磁选机来论，场强高低是影响铁精矿回收率的主要因素，而对精矿品位影响不大，考虑到场强过高耗电量大等因素，场强以  (   )特斯拉(磁感应强度)为宜。

A．1.0～1.2    B．0.6～0.8    C．0.8～1    D.1.2～1.4

答案：C

62.>对赤铁矿的选别可利用(   )法进行选别回收。

A．磁选    B．浮选    C．重选    D.化选

答案：B

63.>对多金属矿物的选别回收多利用(   )进行选别回收。

A．磁选法    B．单一流程    C．混合流程    D.浮选法

答案：C

64.>对精矿产品进行镜下观测，连生体数量比例越多，精矿品位(   )。

A．越低    B．与之无关    C．越高    D.无规律

答案：A

65.>对于大多数复合共生的铁矿石，磁性率计算方法存在(   )局限性。

A．很大    B．很小    C．较大    D.以上都不对

答案：A

66.>对重金属矿物的回收(   )利用较广。

A．磁选法    B．浮选法    C．重选法    D.电选法

答案：C

67.>非均匀磁场是指磁场中各点的磁场强度和方向都(   )的磁场。

A．相同    B．不相同    C．不变    D.相等

答案：B

68.>分选浓度是影响磁选机分选指标的一个重要因素，对于分选浓度的调节，主要是根据  (   )，及时调节吹散水大小来实现，

A．矿石性质    B．电流大小    C．磁选机的处理能力     D.给矿量

答案：A

69.>根据底部磁系磁力脱水槽磁场特性的分布特点，磁场中的磁性颗粒受磁场力作用方向是(   )。

A．向上向内    B．向上向外    C．向下向内    D.向下向外

答案：C

70.>根据经验，脱磁器的最大磁场强度为矿物矫顽力(   )倍以上，才以得到好的脱磁效果。

A．5    B．6    C．4   D.3

答案：A

71.>根据矿石的不同性质选择不同的选矿方法，以达到(   )的目的。

A．分选    B．分离    C．分开    D.分析

答案：A

72.>根据矿物磁性强弱，可将矿物分为  (   )、电磁性矿物、逆磁性矿物三类。

A．强磁性矿物    B．磁性矿物    C．弱磁性矿物    D.中磁性矿物

答案：B

73.>根据氧化度，氧化矿石中TFe/FeO  (   )3.5，磁选容易进行。

A．大于    B．等于    C．小于    D.大于等于

答案：C

74.>集中表现磁性的(   )叫磁铁。

A．导体    B．物体    C．磁体    D.物质

答案：B

75.>集中表现磁性的物体叫(   )。

A．磁系    B．磁铁    C．磁化    D.磁畴

答案：B

76.>将粗选精矿进行再选以得到合格精矿，这一工序称为(   )作业。

A．精选    B．粗选    C．扫选    D.中选

答案：A

77.>金属导体的电阻与(   )无关。

A．导体的长度    B．导体的截面积    C．导体材料的电阻率D．外加电压

答案：D

78.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫(   )。

A．中矿    B．原矿    C．尾矿    D.精矿

答案：C

79.>精矿产率与选矿比在数值上成(   )关系。

A．正比    B．反比    C．倒数

答案：C

80.>精矿品位与原矿品位的比值叫(   )。

A．富集比    B．选矿比    C．产率    D.回收率

答案：A

81.>精矿中金属重量与原矿中该金属重量的百分比叫(   )。

A．品位    B．回收率    C．产率    D.选矿比

答案：B

82.>具有磁力作用的空间范围称为(   )。

A．磁性    B．磁场    C．磁场强度    D.磁畴

答案：B

83.>矿浆的液固比是(   )。

液体量       湿量         矿浆量

A.────    B.────    C.────            D.

固体        干量            干矿量

答案：A

84.>矿浆浓度=固体重量/固体重量+(   )。

A．样桶重    B．水重    C．桶+水重    D.矿桨重

答案：B

85.>矿浆浓度常用的二种表示方法是(   )。

A．重量百分比、体积百分比    B．重量百分比、液固比    C．液固比、体积百分比    D.体积百分比，容积百分比

答案：B

86.>矿粒群在矿浆中呈松散状态给入半逆流磁选机，磁性产品移动方向与圆筒旋转方向(   )。

A．相反    B．相同    C．半逆    D.以上都不对

答案：B

87.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用都是(   )的。

A．向上    B．向下    C．向中心    D.向外

答案：A

88.>矿粒在相同磁化磁场中被磁化时，长度长的矿粒它的比磁化强度、比磁化系数都比长度(   )的矿粒要强。

A．长    B．短    C．相等    D.以上都不对

答案：B

89.>矿粒在相同外磁场中被磁化时，长度长的矿粒的磁化强度比磁化率都比长度短的矿粒(   )。

A.大    B.小    C.一样    D.以上都不对

答案：A

90.>矿石磨碎后，某矿物单体解离的颗粒与被测矿物总颗粒之比的百分数称为(   )。

A．单体解离度    B．单体解离    C．连生体    D.分布率

答案：A

91.>矿石磨碎后，有些未被解离为单体矿物颗粒而呈两种或多种矿物连在一起称为(   )。

A．单体解离    B．连生体    C．单体解离度    D.综合体

答案：B

92.>矿物在分选介质中的升降速度与介质类别，矿物颗粒大小及(   )有关。

A．磁性    B．比重    C．形状    D.表面活性

答案：B

93.>两个电阻器，额定功率不同，但额定电压相同。当它们并联时，则功率较大的电阻器(   )。

A．发热量较大    B．发热量较小    C．和功率较小的电阻发热量相同

D.以上都不对

答案：A

94.>螺旋分级机的规格是以(   )表示的。

A.螺旋直径    B.螺旋长度    C.螺旋头数    D.以上都不是

答案：A

95.>脉冲电流充磁装置，它主要由脉冲装置和(   )组成。

A.充磁线圈    B.电磁线圈    C.导体线圈         D.励磁线圈

答案：A

96.>脉冲电流充磁装置主要由脉冲装置和(   )组成。

A．充磁线圈    B．电磁线圈    C．导体线圈    D.励磁线圈

答案：A

97.>脉冲电流充磁装置主要由充磁线圈和(   )组成。

A．脉冲装置    B．电磁线圈    C．导体线圈

答案：A

98.>磨机效率的定义是(   )。

A．磨机每小时的给矿量    B．磨机每立米处理量    C．磨机每小时每立米的处理量    D.磨机每小时新生粒级量

答案：C

99.>目前，SLON高梯度强磁机在我厂得到了广泛应用，它主要由  (   )激磁线圈、铁轭、转环和各种矿斗、水斗组成。

A．脉动机构    B．传动装置    C．电线圈         D.卸矿装置

答案：A

100.>目前生产中用的强磁和弱磁磁选设备的磁系有两种：即电磁磁系和(   )。

A．预磁磁系    B．导体磁系    C．永磁磁系    D.弱磁磁系

答案：C

101.>目前生产中用的强磁和弱磁选设备的磁系有两种，即电磁磁系和(   )。

A.永磁磁系    B.预磁磁系    C.导体磁系   D.闭合磁系

答案：A

102.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要(   )有用矿物和脉面才能达到单体分离。

A.粗磨    B.细磨    C.细筛　　D.细选

答案：B

103.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要细磨有用矿物和脉石才能达到(   )。

A．单体解离　　B．分离    C．分开　　D.断开

答案：B

104.>逆流型磁选机，矿浆流动方向与(   )。

A.非磁性方向相反    B.产品流动方向相同    C.产品流向相反    D.尾矿流动方向相反

答案：C

105.>逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向(   )。

A．相同    B．相反    C．半逆    D.以上都不对

答案：B

106.>逆流型永磁筒式磁选机适用于选别粒度为  (   )毫米的强磁性矿粒。

A．6～0    B．0.6～0    C．0.15～0    D.0.15～0.6

答案：B

107.>破碎前矿石的最大粒度与破碎后矿石的最大粒度之比称为(   )。

A．破碎比    B．选矿比    C．富集比   D.富矿比

答案：A

108.>强磁场磁选设备磁极表面磁场强度达(   )KA/m。

A．480～2080    B．160～480    C．136    D.200～300

答案：A

109.>强磁机和弱磁机是按(   )划分的。

A．磁源类型    B．磁场强弱    C．分选介质    D.磁系特征

答案：B

110.>球磨机的规格是用(   )表示。

A.直径    B.长度    C.直径×长度      D.长度 ×直径

答案：C

111.>设备检修时，岗位人员换取电源牌后，必须交给检修负责人，此时电气人员(   )送电，岗位人员无权操作。

A.无权    B.有权    C.随意    D.任意

答案：A

112.>设备检修时，岗位人员换取电源牌后，必须交给检修负责人，此时电气人员(   )送电，岗位人员无权操作。

A．无权    B．有权    C．随意    D.随时

答案：A

113.>湿式弱磁选机主要用于处理(   )矿物分选。

A．粗颗粒    B．微细颗粒    C．细颗粒强磁性    D.细颗粒弱磁

答案：C

114.>湿式永磁筒式磁选机适用于分选细颗粒的强磁性矿物，该设备根据底箱结构型式不同分为顺流型、逆流型和  (   )三中型式。

A．自流型    B．半顺流型    C．半逆流型    D.半自流型

答案：C

115.>实现(   )工作机构顺序动作可以采用压力控制、行程控制和时间控制等方法。

A．1个    B．两个    C．两个及两个以上    D.1个或两个

答案：C

116.>顺流型磁选机，其给矿方向和磁性产品的移动方向(   )。

A．相同    B．相反    C．垂直    D.成一定角度

答案：A

117.>顺流型永磁筒式磁选机适用于选别为(   )毫米的粗粒强磁性矿石。

A．6～0    B．0.6～0    C．0.5～0    D.0.3～0

答案：A

118.>为了使齿轮泵能连续供油，要求重叠系数ε(   )。

A．>1    B．<1    C．=1    D.

答案：A

119.>细筛工艺运用到(   )之前，有利于提高最终产品的品位。

A．过滤    B．磁选    C．分级    D.磨矿

答案：B

120.>细筛在生产实践中，当矿物颗粒尺寸与筛孔尺寸之比小于(   )时，颗粒很容易透过筛孔。

A．0.2    B．0.8    C．0.5    D.0.9

答案：C

121.>旋转磁场磁选机，它的磁源为极性交替排列的永久磁铁，它绕线轴快速旋转，磁场强度的大小和方向随(   )。

A．磁性变化    B．时间变化    C．速度变化    D.磁极变化

答案：B

122.>选别强磁性矿石时，应选用(   )的磁选设备。

A．弱磁场    B．中等磁场    C．强磁场    D.电磁选

答案：A

123.>选矿比的公式是(   )

A．=精矿重量÷原矿重量    B．=原矿重量÷精矿重量    C．=精矿品位÷原矿品位      D.原矿品位÷精矿品位

答案：B

124.>一般磁性率在(   )矿石为半氧化矿。

A．>36%    B．<28%    C．28-36%    D.720%

答案：C

125.>一段磨矿有利于处理(   )嵌布的铁矿石。

A．细粒    B．粗粒    C．浸浆状    D.包裹状

答案：B

126.>一台磁选设备由许多部分组成，其中(   )是主要部分。

A．磁系    B．筒体    C．传动部分    D.调磁偏角装置

答案：A

127.>影响过滤过程的因素，其中首要的是(   )。

A．矿浆浓度    B．滤饼性质    C．粒度组成    D.筒体转速

答案：C

128.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位(   )。

A.低    B.高    C.一般    D.无法确定

答案：B

129.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位  (   )。

A．低    B．中等    C．高    D.无法确定

答案：C

130.>用左手定则判断通电导体在磁场中的(   )。

A．运动方向    B．受力方向    C．受力大小    D.运动快慢

答案：A

131.>原矿处理量与精矿产量之比值叫(   )。

A．选矿比    B．富矿比    C．破碎比    D.富集比

答案：A

132.>原矿品位为30％，富矿比为2，精矿品位是(   )。

A.45％    B.60％    C.65％    D.66％

答案：B

133.>精矿品位与原矿品位之比称为(   )。

A.富矿比    B.选矿比    C.回收率      D.产率

答案：A

134.>圆筒旋转的线速度与圆筒直径(   )。

A．无关    B．有关    C．相关    D. 以上都不对

答案：B

135.>在国际单位制中，磁场强度用H表示，H的单位是安培/米。经常使用的单位叫奥斯特，用Qe表示，它与安培/米的换算关系为1奥斯持≈(   )安培/米。

A.1000    B.80    C.100    D.125

答案：B

136.>在生产实践中理论回收率与实际回收率的差值(   )越好。

A．越大    B．越小    C．相等    D.以上都不对

答案：B

137.>在选别过程中，除精矿和尾矿外，尚有一部分半成品，需要进一步处理，这部分产品称为(   )。

A.待选矿    B.中矿    C.尾矿    D.精矿

答案：B

138.>在选别过程中，除精矿外，尚有一部分不需要进一步处理，这部分产品称为(   )。

A．待选矿    B．中矿    C．尾矿    D.半中矿

答案：C

139.>在一个试样里，连生体的质量直接与颗粒的粒度成(   )。

A．反比    B．正比    C．固定模式    D.无规律

答案：B

140.>增压回路是用来提高系统中某一支路的压力。采用增压回路可以应用压力(   )的泵而得到较高的压力。

A．适中    B．较高    C．较低   D.以上都不对

答案：C

141.>粘结永久磁铁时，应把性能较差的磁块放在磁摞的(   )。

A.上面    B.中间    C.下面    D.旁边

答案：C

142.>粘结永久磁铁时，应把性能较强的磁块放在磁摞的(   )。

A．上面    B．下面    C．中间    D.旁边

答案：A

143.>自动磁分离仪是将原料中不同磁性的矿粒(   )的仪器。

A．分开    B．分离    C．分析    D.分选

答案：A

144.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部（ ）中间强。

A、弱    B、强    C、相同

答案： A

145.>磁选是利用矿物（ ），在磁选设备的磁场中，受到不同作用力来进行分选的一种方法。

A、磁性差异   B、磁性率   C、选矿比

答案：A

146.>纯磁铁的分子式是（ ）。

A、Fe2O3     B、FeO     C、Fe3O4

答案： C

147.>脱水槽在给矿前，各部分水管闸阀要（ ），排矿口要小开，然后给矿。

A、小开   B、大开     C、不变

答案： A

148.>磁偏角大小是影响选别指标的重要因素，磁偏角向后，尾矿品位（ ）。

A、低B、高  C、不变

答案： A

149.>脱水槽上升水量大，精矿品位（ ）。

A、低   B、高   C、不变

答案： B

150.>磁场强度随着距磁极表面的距离增大而（ ）

A、增大  B、减小  C、不变

答案： B

151.>矿粒在脱水槽中受到的水流作用力都是（ ）的。

A、向下    B、向上    C、向中心

答案： B

152.>矿粒群在矿浆中呈松散状态给入半逆流式永磁机，磁性产品移动方向和圆筒旋转方向（ ）。

A、相反  B、半逆   C、相同

答案：C

153.>磁铁矿在矿床中，经过长期的氧化作用后，局部或全部变成（ ）

A、假象赤铁矿B、赤铁矿  C透闪石

答案：A

154.> 磁力脱水槽中上升水管的迎水帽的作用是（  ）。

A．使水冲击矿物  B．阻挡水的流动  C．使水均匀分散

答案： C

155.>磨矿作业的给矿量大小，（ ），浓度大小及生产波动等都直接影响选别指标。

A、入矿品位   B、产品粒度粗细    C、原矿的可磨性

答案： B

156.>各种不同的选矿方法，都受到（ ）的限制。

A、物料比重    B、入选物料粒度    C、入选物料的浓度

答案： B

157.>对磁选来说，无论是弱磁场还是强磁场磁选机，对（ ）都很难回收。

A、微细颗粒   B、细颗粒C较细颗粒

答案：A

158.>泵池的补加水调整要适宜，因为它不仅影响到选别作业的（ ），还会引起泵喘气，给选别作业带来不利。

A、精矿品位B、浓度C、回收率

答案：B

159.>当矿石的粒度过粗时，在过滤过程中会使得滤饼产生（ ）现象，造成真空度大降。

A、龟裂B、裂纹C、断层

答案：A

160.>脱水槽给矿量，给矿浓度应均衡，（ ）要保持稳定。

A、给矿粒度B、矿浆液面C、给水量

答案：B

161.>在磁选过程中，矿物的（ ）是起主导作用的因素。

A、比重B、粒度C、磁性

答案： C

162.>磁选分离时，矿物的比磁化系数差异（ ），则分离越容易。

A、越大     B、越小     C、接近

答案： A

163.>通常所说的煤气中毒，实际上是（ ）中毒。

### A、CO  B、N2  C、CO2

答案： A

164.>弱磁性矿物的比磁化系数介于（ ）之间。

A、（15-600）×10-6厘米3/克

B、（10-600）×10-6厘米3/克

C、3000×10-6厘米3/克

答案： A

165.>非金属矿物的除铁，如高岭土中铁是有害杂质，可用（ ）除去杂质。

A、磁选法B、电选法  C、浮选法

答案： A

166.>磁性矿物随着氧化程度的（ ）矿物的比磁化系数降低。

A、降低B、增加C、不变

答案： B

167.>筛分效率是指筛下产品的重量与给料中所含（ ）筛孔部分的重量之比。

A、小于  B、大于    C、等于

答案：A

168.>脱水槽上升水量大，尾矿品位（ ）。

A、高B、低   C、不变

答案：A

169.>半逆流磁选机的给矿方向与磁场方向基本（ ）。

A、相反     B、相同     C、垂直

答案：B

170.>磁选机在实际操作中，吹散水过大，尾矿品位升高，精矿品位（ ）。

A、升高    B、不变  C、降低

答案：A

171.>矿物颗粒的大小对磁性的影响是比较显著的，随着磁铁矿粒度的减小，它的比磁化系数随之（ ）。

A、不变B、增大C、减小

答案：C

172.>不同形状的矿粒，在相同磁化磁场中被磁化，它们所显示出来的磁性不同，长条形矿粒的比磁化系数强度、比磁化系数都比球形矿粒（ ）。

A、大  B、小  C、相同

答案： A

173.> 旋流器的主要作用是（  ）。

A．分级            B．过滤            C．选别

答案： A

174.>矿粒在脱水槽中所受到水流作用力都是向上的。上升水流速度越低，矿粒所受水作用力（ ）。

A、越大  B、越小  C、不变

答案：B

175.>细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和（  ）装置组成。

A、敲打  B、缓冲  C、排矿

答案： A

176.>螺旋分级机是根据矿物在水中的（  ）来分级的。

A、比重   B、凝聚程度  C、沉降速度

答案：C

177.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了（  ）作用，提高了筛下产品的品位。

A、分选   B、过滤   C、脱水

答案： A

178.>为了保证把入选矿石中的强磁性矿粒和弱磁性矿粒分开，必须满足的条件是：（  ）。

A．F弱磁＞∑F机＞F强磁       B．F强磁＞F弱磁＞∑F机

C．F强磁＞∑F机＞F弱磁

答案： C

179.>磨矿粒度过粗时，矿石中有用矿物与脉石之间没有得到充分解离，选别后其精矿品位（  ）。

A．高          B．低          C．不受影响

答案： B

180.> 单体解离是指把组成矿石中的（  ）相互分离。

A．金属        B．矿物        C．有用矿物

答案： B

181.> 网目是指一英寸长度中筛孔的（  ）。

A．孔径        B．尺寸        C．数目

答案：C

182.> 理论回收率公式为（  ）。

A．	   ε=β（α-θ）/[α（α-β）]·100%

B．	ε=α（α-β）/[β（β-θ）]·100%

C．	ε=β（α-θ）/[α（β-θ）]·100%

答案： C

183.> 仿琼斯强磁机齿板，可提高强磁机的（  ）。

A．磁场强度和梯度    B．磁场强度      C．磁场梯度

答案： A

184.> 脱水槽上升水量小，精矿品位（  ）。

A．低               B．高             C．不变

答案： A

185.> 强磁性矿物其比磁化系数大于（  ），在磁场强度H0达120KA/m的弱磁场磁选机中可以选出。

A  3000×10-6厘米3/克

B  2000×10-6厘米3/克

C  2500×10-6厘米3/克

答案： A

186.>磁团聚对矿物的分级（  ）。

A．有利             B．不利           C．无关

答案： B

187.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾，不受矿石中（  ）种类变化的影响。

A．含铁矿物  B．脉石含量  C．放射元素

答案： A

188.>磁场由运动的（  ）产生的。

A．电流             B．导体           C．电荷

答案： C

189.>在选别过程中，除精矿和尾矿外，尚有一部分半成品需要进一步处理，这部分产品称为（  ）。

A．待返矿           B．中矿           C．尾矿

答案：B

190.>磁力脱水槽由许多部分组成，其中（  ）是主要部分。

A．槽体             B．磁系           C．上升水管

答案：B

191.>选矿比与精矿产率成（  ）关系。

A．正比             B．反比           C．倒数

答案：C

192.>影响磁化焙烧的因素除矿石性质、粒度及粒度组成外，还有所采用（   ）和还原温度及时间等。

A  矿石化学成分  B还原剂成分   C  粒级

答案： B

193.>细粒浸染矿石，一般铁矿物粒度平均为（ ）微米，脉石平均粒度为104微米。

A、56    B、50    C、80

答案： A

194.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要（ ），有用矿物和脉石才能达到单体分离。

A、粗磨   B、细磨  C、细筛

答案： B

195.>用肉眼观察，弱磁选精矿的颜色发黑且亮，粒度较细，含单体脉石及连生体颗粒极少，这种产品含铁品位（  ）。

A.高   B.低   C.一般

答案： A

196.>在处理量一定的条件下，分选浓度大，精矿品位和尾矿品位较低，（  ）略有提高。

A、回收率   B、产率     C、尾矿浓度

答案： A

197.>当破碎一个合适的多相的易碎物料时，不管如何磨细，原始的界面面积仍是一个（ ）。

A、常数   B、变量    C、定值系数

答案： A

198.>在一个试样里，连生体的质量或体积直接与颗粒的粒度成（ ）。

A、正比     B、反比      C、固定模式

答案：A

199.>一台磁选设备有许多部分组成，其中(  )是主要部分 。

A.磁系  B. 筒体  C.传动部分

答案： A

200.> 湿式磁选机主要用于选分细粒（   ）矿石。

A  弱磁性   B  强磁性   C原生

答案：  B

201.>旋转磁场磁选机，它的磁源为极性交替排列的永久磁铁，它绕轴快速旋转，磁场强度的大小和方向随（ ）。

A、磁性变化B、时间变化C、速度变化

答案：B

202.> 要使磁性矿物与脉石分开，作用在磁性矿物上的磁力比在它方向相反的机械力的合力(  )。

A．大            B．小            C．相等

答案：A

203.>逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向（  ）。

A、相同    B、相反    C、半逆

答案： B

204.>磁力脱水槽是分选细粒强磁性矿物的有效设备，是在（     ）作用下，使磁性矿物和非磁性矿物达到分离的一种设备。

A 、重力  B、磁力   C、重力和磁力

答案：  C

205.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿粒被磁化，保存一定的剩磁，互相吸引在一起形成了（  ）。

A、磁聚   B、磁键    C、磁团聚

答案： C

206.>焙烧磁铁矿与天然磁铁矿比较，焙烧磁铁矿的剩磁大，矫顽力（  ），而比磁化系数小。

A、不变    B、大    C、小

答案： B

207.>弱磁性矿物的比磁化系数与磁化磁场强度、矿粒形状（  ）。

A、有关    B、无关   C、是一个常数

答案： B

208.>目前生产中用的强磁和弱磁磁选设备的磁系有两种，即电磁磁系和（  ）。

A、预磁磁系    B、导体磁系    C、永磁磁系

答案：  C

209.>脉冲电流永磁装置主要有脉冲装置和（  ）组成。

A、永磁线圈    B、电磁线圈   C、导体线圈

答案： A

210.>粘结永久磁铁时，应把性能较差的磁块放在磁摞的（  ）。

A、上面    B、下面    C、中间

答案： B

211.>强磁场磁选设备磁极表面磁场强度达（  ）KA/m。

A、480--2080    B、160--480    C、136

答案： A

212.>磁场强度等位线（就是磁场强度相同点连线）大致和塔形磁系表面相（  ）。

A、平行    B、垂直   C、成一定角度

答案：A

213.>在磁力脱水槽内，上升水流作用也可使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂在其中的脉石冲洗出来，从而提高（  ）。

A、精矿品位    B、中矿品位    C、回收率

答案： A

214.>脱水槽要求给矿量、给矿浓度       ，矿浆液面要保持稳定。

A波动    B均衡    C正常

答案：B

215.>强磁性矿物其比磁化系数大于     ，在磁场强度H0达120KA/m的弱磁场磁选机中可以选出。

A 3000×10-6厘米3/克   B 2000×10-6厘米3/克   C 2500×10-6厘米3/克

答案：A

216.>在选别过程中，除精矿和尾矿外，尚有一部分半成品，需要进一步处理，这部分产品称为  B    。

A待选矿   B中矿   C尾矿

答案：B

217.>逆流型磁选机，其给矿方向与磁性产品的移动方向        。

A相同   B相反   C半逆

答案：B

218.>设备检修时，岗位人员换取电源牌后，必须交给检修负责人，此时电器人员  A    送电，岗位人员无权操作。

A无权   B有权   C随意

答案：A

219.>弱磁性矿物的比磁化系数与磁化磁场强度、矿粒形状  B     。

A有关   B无关   C是一个常数

答案：B

220.>脉冲电流充磁装置主要由脉冲装置和      组成。

A充磁线圈   B电磁线圈   C导体线圈

答案：A

221.>脱水槽中磁场强度等位线大致和塔型磁系表面相     。

A平行   B垂直   C成一定角度

答案：A

222.>矿粒粒度的大小对磁性的影响是比较显著的，随着磁铁矿粒度的减小，它的比磁化系数随之      。

A不变   B增大   C减小

答案：C

223.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了      作用。

A脱水   B分选   C过滤

答案：B

224.>在一个试样里，连生体的个数与颗粒的粒度成        。

A固定模式   B反比   C正比

答案：C

225.>磁场强度随着距磁极表面的距离增大而      。

A增大   B不变   C减弱

答案：C

226.>相比较而言，       磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A电磁   B顶部   C底部

答案：C

227.>齿板聚磁介质在湿式强磁机中一般是      使用时效果较好。

A齿尖对齿谷   B齿尖对齿尖   C无固定模式

答案：B

228.>筒式磁选机转速大，对     有所下降。

A精矿品位   B回收率   C尾矿品位

答案：B

229.>螺旋分级机是根据矿粒在水中的    来分级的。

A比重   B沉降速度   C磁团聚

答案：B

230.>焙烧磁铁矿的比磁化系数比天然磁铁矿的比磁化系数      。

A大   B小    C相等

答案：B

231.>永久磁铁的剩磁和矫顽力越  A    ，其质量越好。

A大   B小    C相等

答案：A

232.>筒式磁选机向着  C     方向发展。

A大筒径   B多磁极    C大筒径和多磁极

答案：C

233.>半逆流磁选机，其给矿方向和磁场力方向      。

A相同   B相反    C大垂直

答案：A

234.>1.强磁性矿物其比磁化系数大于     ，在磁场强度H0达120KA/m的弱磁场磁选机中可以选出。

A 3000×10-6厘米3/克   B 2000×10-6厘米3/克   C 2500×10-6厘米3/克

答案：A

235.>磁性铁占有率从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾，不受矿石中

种类变化的影响。

A含铁矿物  B脉石含量   C放射元素

答案： A

236.>磁力脱水槽它是分选细粒强磁性矿物的有效设备，是在      作用下，使磁性矿物与非磁性矿物达到分离的一种设备。

A重力与磁力的联合  B重力   C磁力

答案： A

237.>磁铁矿属于亚铁磁质，是由许多的      组成的。

A磁畴  B磁块   C磁系

答案： A

238.>磁选机由许多部分组成，其中       是主要部分。

A磁系  B筒体   C传动部分

答案： A

239.>粘结永久磁铁时，应把性能较差的磁块放在磁摞的      。

A上面  B下面   C中间

答案： B

240.>磁力脱水槽内，上升水流作用也可使磁性矿粒呈松散状态，把夹杂在其中的脉石冲洗出来，从而提高      。

A精矿品位    B中矿品位    C回收率

答案： A

241.>不同形状的矿粒，在相同磁化场中被磁化，它们所显示出来的磁性不同，长条形矿粒的比磁化系数比球形矿粒       。

A相同    B大    C小

答案： B

242.>细筛不仅起到筛分作用，而且还起到了     作用。

A脱水    B分选    C过滤

答案： B

243.>难选矿石的特点是：结晶粒度细，硬度大，需要       ，有用矿物和脉石才能达到单体解离。

A粗磨    B细磨    C细筛

答案： B

244.>磁力脱水槽的磁场特性是磁场强度沿径向外部       中间强。

A强    B弱    C相同

答案： B

245.>相比较而言，       磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A电磁   B顶部     C底部

答案： C

246.>相比较而言，       磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A半逆流型   B逆流型     C顺流型

答案： C

247.>磁选机处理量的大小与底箱的结构型式有关，相同规格的磁选机，     处理量最大。

A半逆流型   B逆流型     C顺流型

答案： C

248.>对磁选来说，无论是弱磁场还是强磁场磁选机，对      颗粒都很难回收。

A过粗    B-200目     C微细

答案： C

249.>焙烧磁铁矿的剩磁比天然磁铁矿的剩磁      。

A大    B小     C相等

答案： A

250.>大块磁选机选分        时，皮带速度可快些。

A弱磁性矿物    B中磁性矿物     C强磁性矿物

答案： C

251.>相比较而言，      磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A底部    B顶部     C电磁

答案： A

252.>细筛的筛分效率，经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含     筛孔部分的重量百分比。

A大于    B小于     C等于

答案： B

253.>焙烧磁铁矿和天然磁铁矿石比较，焙烧磁铁矿的比磁化系数      。

A大    B小     C相同

答案： B

254.>磁场是由运动的      产生的。

A电流    B电荷    C导体

答案：B

255.>旋转磁场磁选机，它的磁源为极性交替排列的永久磁铁，它绕轴快速旋转，磁场强度的大小和方向随       。

A磁性变化    B时间变化    C速度变化

答案：B

256.>磁性矿物经过磁选设备选别后，由于磁场的作用，磁性矿物被磁化，保存一定的剩磁，相互吸引在一起形成了       。

A磁聚    B磁键    C磁团聚

答案：C

257.>焙烧磁铁矿和天然磁铁矿比较，焙烧磁铁矿的剩磁大，矫顽力     ，而比磁化系数小。

A大    B小    C相等

答案：A

258.>目前生产中用的强磁和弱磁磁选设备的磁系有两种：即电磁磁系和     。

A预磁磁系    B导体磁系    C永磁磁系

答案：C

259.>强磁场磁选设备磁极表面磁场强度达      KA/m。

A480～2080    B160～480    C136

答案：A

260.>细筛的筛分效率：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含       筛孔部分的重量之百分比。

A等于    B大于    C小于

答案：C

261.>不同形状的矿粒，在相同磁化场中被磁化，它们所显示出来的磁性不同，长条形矿粒的比磁化系数比球形矿粒       。

A相同    B大    C小

答案：B

262.>旋流器分级是根据矿物在旋流器中所受的         来分级的。

A离心力    B重力    C离心力和重力的合力

答案：C

263.>在处理量一定的条件下，分选浓度大精矿品位和尾矿品位均较低，       略有提高。

A回收率    B产率    C尾矿浓度

答案：A

264.>半逆流磁选机其给矿方向与磁场力的方向基本       。

A相反   B相同     C垂直

答案：B

265.>磁选机的磁翻作用，有利于        的提高。

A回收率   B精矿品位     C精矿产率

答案：B

266.>工作间隙的大小，应根据     来确定。

A机型   B矿物的磁性     C试验

答案：C

267.>磁选机处理量的大小与底箱的结构型式有关，相同规格的磁选机，       处理量最大。

A半逆流型   B逆流型     C顺流型

答案：C

268.>单体解离是指把组成矿石的各种       相互分离。

A金属    B矿物     C有用矿物

答案：B

269.>永久磁铁的剩磁和矫顽力越    ，其质量越好。

A大    B小     C相等

答案：A

270.>相比较而言，     磁系脱水槽不利于极细粒磁性颗粒的回收。

A底部    B顶部     C电磁

答案：A

271.>细筛的筛分效率，经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含       筛孔部分的重量百分比。

A大于    B小于     C等于

答案：B

272.>焙烧磁铁矿和天然磁铁矿石比较，焙烧磁铁矿的比磁化系数       。

A大    B小     C相同

答案：B

273.> (   )从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。

A．磁性率    B．可溶铁    C．磁性铁占有率    D.磁导率

答案：C

274.>(   )分级机沉降面积最大，分级面较平静。

A．高堰式    B．低堰式    C．沉设式   D.中堰式

答案：C

275.>(   )工艺流程对处理浸染状嵌布的矿石种类，尤其是处理粗细嵌布不均的矿物资源，有其一定的优越性。

A．阶段磨矿阶段选别    B．一段磨矿多段选别    C．两段磨矿两段选别

D.三段磨矿一段选别

答案：A

276.>(   )是由运动电荷产生的。

A．磁场    B．磁量    C．磁场强度    D.电子

答案：A

277.>200目相当于(   )毫米。

A．0.25    B．0.1    C．0.074    D.0.065

答案：C

278.>SFe是指(   )的含量。

A．硫化铁    B．硫化亚铁    C．可熔铁    D.全铁

答案：C

279.>SLON高梯度强磁机在我厂得到了广泛应用，它主要由脉动机构、(   )、铁轭、转环和各种矿斗、水斗组成。

A．传动装置    B．激磁线圈    C．电线圈    D.筒体

答案：B

280.>增大SLON强磁机脉动冲程或冲次，在一定范围内精矿品位(   )，回收率基本不变。

A．降低    B．不变    C．提高

## 答案：C三、填空题（请将正确答案填在横线空白处，每题2分，共458分）

1.>__________，即磁系弧面中心线与圆筒中心垂直线的夹角。

答案：磁偏角

2.>__________赤铁矿，在矿物的中心还保留着磁铁矿的残余体   。

答案：半假象

3.>磁场梯度是磁场沿磁极面的直线方向磁场强度在单位距离上的__________。

答案：变化率

4.>磁感应强度是描述磁场强弱的物理量，它的单位是__________。

答案：特斯拉

5.>磁化焙烧的目的是利用焙烧的工艺把弱磁性铁矿物变成__________。

答案：强磁性铁矿物

6.>磁极分别用N、S表示，它们的含义是__________。

答案：N表示北极，S表示南极

7.>磁力指向磁性最强的地方称为__________。

答案：磁极

8.>磁偏角，即__________中心线与圆筒中心线垂直线的夹角。

答案：磁系弧面

9.>磁偏角，即磁系弧面中心线与__________的夹角。

答案：圆筒中心垂直线

10.>磁铁的两端磁性最强的地方叫__________。

答案：磁极

11.>__________磁铁矿的磁性是来源于__________移动和磁畴的转动。

答案：磁畴壁

12.>磁铁矿脱离磁场后，仍具有一定的__________，这种现象称为磁带。

答案：剩磁

13.> 磁铁矿氧化后会变成赤铁矿，但仍保留着磁铁矿的__________，这样的赤铁矿称假象赤铁矿。

答案：外形

14.>磁铁矿氧化后会形成__________，使原矿的磁性率降低。

答案：赤铁矿和褐铁矿

15.>磁通计的构造原理是一个具有__________的电磁式电流计。

答案：可动线圈

16.>磁系按其__________可分为开放磁系和闭合磁系 。

答案：磁极排列

17.>磁系按其磁极排列方式可分为开放磁系和__________。

答案：闭合磁系

18.>磁系弧面中心线与园筒垂直中心线的夹角称为__________。

答案：磁偏角

19.>磁系弧面中心线与园筒垂直中心线的夹角称为__________角。

答案：磁偏

20.>磁系是组成磁选机的重要部分，磁极极性__________排列的磁系称为开放磁系。

答案：交替同侧

21.>磁系是组成磁选机的重要部分，磁极极性交替同侧排列的磁系称为__________。

答案：开放磁系

22.>磁性矿粒经过磁选设备后要保有一定的剩磁，形成矿物颗粒__________。

答案：磁团聚

23.>磁性率小于28%的铁矿石为__________矿石。

答案：赤铁矿

24.>磁选法是根据各种矿物磁性的差异，在磁选机中形成的__________磁场中进行矿物分离的一种选矿方法。

答案：不均匀

25.>磁选机中产生磁场的部分叫__________。

答案：磁系

26.>单位长度内磁场强度变化数值用__________来表示。

答案：磁场梯度

27.>电磁磁选机和永磁磁选机是按__________划分的。

答案：磁源类型

28.>电磁性矿物，无论矿物的颗粒还是粉末均不能被__________吸引。

答案：永久磁铁

29.>对磨矿粒度的基本要求是有用矿物尽可能达到单体分离，又要防止有用矿物的__________。

答案：过粉碎

30.>对于SLON高梯度磁选机，如果增大__________、冲次在一定的范围内，精矿品位提高，回收率基本不变。

答案：脉动冲程

31.>浮选法是利用__________的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，形成由矿粒和气泡组成的结合体，来分选矿物的一种方法。

答案：矿物表面润湿性

32.>各种不同的选矿方法，都受到__________的限制。

答案：入选粒度

33.>经过选别后产品中有用成份含量很少，或没有进一步处理价值的产品叫__________。

答案：尾矿

34.>精矿重量与原矿重量之比称为__________。

答案：产率

35.>矿浆流经细筛筛面，产生__________现象，有利于富集与选别。

答案：重力分层

36.>矿桨中液体重量与固体重量之比叫__________。

答案：液固比

37.>矿粒在水或其他液体介质中呈悬浮状态并均匀分布的混合物叫__________。

答案：矿桨

38.>矿石经过破碎与磨碎后，把矿石中的__________与脉石矿物彻底分离，这种现象叫做矿物的__________。

答案：有用矿物；单体解离

39.>矿石经磨碎后，有用矿物与脉石的__________程度，直接影响到分选指标的好坏。

答案：单体解离

40.>矿石经选别后有用成份得到富集的产物称为__________。

答案：精矿

41.>矿石中氧化铁(FeO)含量与全铁(Tfe)含量的百分比，称为__________。

答案：磁性率

42.>矿物的__________不仅是鉴定矿物的重要特征之一，而且对找矿、选矿工艺具有特别重要的意义。

答案：磁性

43.>流程计算所遵循的最基本原则是物料__________。

答案：平衡

44.>滤饼水分是指水重量与__________之比的百分数。

答案：滤饼重量

45.>三相绕组接成三角形时，线电流为相电流的__________倍。

答案：

46.>上岗前不准喝酒；上岗时不准打 瞌睡；不准看书籍，不准__________。

答案：打闹

47.>上岗位操作时，必须穿工作服、穿工作鞋、戴工作帽，二米以上高空作业必须__________。

答案：安全带

48.>上岗位操作时，必须穿工作服穿工作鞋、__________，二米以上高空作业必须佩带安全带。

答案：载工作帽

49.>设备、工具的维护保养，一般说来应包括：整齐、清洁、润滑、__________等内容。

答案：安全

50.>铁矿石中氧化亚铁的含量与__________之比叫磁性率。

答案：全铁

51.>脱水作业常常按照浓缩、过滤、__________几个阶段进行。

答案：干燥

52.>尾矿品位的高低，可以看出企业管理__________如何；可以看出工艺流程是否__________；可以看出矿石性质的变化。

答案：水平；合理

53.>细筛的结构主要是由给矿器、筛面、筛体和__________装置组成。

答案：敲打

54.>选别作业是将已经__________的矿物，采用适当的手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

答案：单体解离

55.>选矿厂的金属平衡有二种，一种是实际的金属平衡，也叫__________，另一种是理论的金属平衡，也叫__________。

答案：商品平衡；工艺平衡

56.>氧化度与__________均为表示磁铁矿石氧化程度的物理量。

答案：磁性率

57.>液压缸是用来将液体的__________转换为机械能的能量转换装置。

答案：压力能量

58.>一般粗选尾矿还不能做为最终尾矿抛弃，还需进入下一作业处理，这一作业称为__________。

答案：扫选

59.>永磁块的充磁方法有两种，一种是__________充磁，另一种是脉冲__________充磁。

答案：直流电；电流

60.>永磁筒式磁选机的同一圆筒可配用__________不同型式的槽体，即：顺流型槽体，逆流型槽体、__________型槽体。

答案：三种；半逆流

61.>永久磁铁和通电导体具有吸引或排斥作用的性质叫__________。

答案：磁性

62.>永久磁铁通常采用磁化(或称充磁)方法有两种：__________。

答案：脉冲电流

63.>永久磁铁通常采用磁化(或称充磁)方法有两种：直流充磁__________充磁。

答案：脉冲

64.>由于矿石品位不同，工业处理的方法也__________，所以习惯上根据矿石中有用成分的含量的差别，分为富矿和贫矿。

答案：不同；差别

65.>有些选厂在选别过程中，除精矿和尾矿外，尚有一部分__________，需要进一步处理，这部分产品称为__________。

答案：半成品；中矿

66.>原矿量与精矿量之比叫__________，常以倍数表示。

答案：选矿比

67.>在电阻__________中，每只电阻两端电压得的大小与电阻成正比；在电阻并联电路中，流经每只电阻电流的大小与电阻成反比。

答案：串联电路

68.>在选别过程中除精矿和尾矿之外，尚有一部分半成品，需要进一步处理这部分产品称为__________。

答案：中矿

69.>在磁力脱水槽内，重力作用是使矿粒（    ），磁力作用可（    ）磁性矿粒向下沉降的速度。

答案： 下沉；加快

70.>永磁脱水槽的操作主要是调整（    ）和（    ）的大小。

答案：上升水量；排矿口

71.>磁选机在实际操作中，调节给矿（    ）和精矿（     ）对改善选别效果很重要。

答案：吹散水;冲洗水

72.>矿石经过选别后得到的（    ）叫精矿。

答案： 有用矿物

73.>（  ）重量与（    ）重量之比称为选矿比。。

答案：原矿；精矿

74.>原矿中（    ）重量与原矿重量的百分比叫原矿品位。

答案：某金属

75.>磁选机的磁偏角不当，将会明显影响（    ）。

答案： 选别指标

76.>细筛在磁选厂的应用，对提高（    ）有显著效果。

答案：精矿品位

77.>筒式磁选机的工作间隙是指粗选区原筒表面到（    ）之间的距离。

答案：底箱底板

78.>选矿生产需要连续作业，表示矿石连续加工的工艺过程称为（    ）。

答案：流程

79.>设备联系图是把选矿生产过程中的（    ），用简单的图形形象的将选矿生产工艺连接情况表示出来的一种图形。

答案：主要设备

80.>精矿中金属重量与原矿中金属该重量的百分比称为（    ）。

答案：回收率

81.>选出一吨的精矿所需原矿的吨数，称为（    ），常以（    ）表示。

答案：选矿比；倍数

82.>具有磁力作用的（    ）称为磁场。

答案： 空间范围

83.>磁力指向磁场磁性最强的地方为磁铁的（    ）。

答案： 磁极

84.>磁力线是形象的表示磁场的（    ）、（    ）和分布情况的曲线。

答案：强弱；方向

85.>在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度与同一点上的（    ）的比值，称为该点的磁场强度。

答案： 磁导率

86.>当矿物磁性一定时，要使磁性矿粒与脉石分开，就必须使磁选机有足够的（    ）。

答案：磁场强度

87.>为了提高磁场力，不仅要设法提高磁场强度，而且还可以通过提高（    ）来达到目的。

答案：磁场梯度

88.>用磁场对载流导体的作用力来描述磁场性质的物理量叫（  ）。

答案： 磁感应强度

89.>磁场是由运动的电荷或（  ）产生的。

答案： 电流

90.>细筛条是横向排列的，矿浆量不是（  ）筛面给入，而是垂直于筛条运动的。

答案：垂直

91.>在正常生产中常有一些（  ）与脉石连生体混入到磁选精矿中。。

答案： 磁性矿

92.>磁力脱水槽按纵向分，大致分为三个区域：尾矿区、（  ）和精矿区。

答案：选分区

93.>磁选的操作，是在保证精矿质量的前提下，尽量降低（  ）品位。

答案： 尾矿

94.>脱水槽在分选过程中，磁性矿粒在重力和（  ）作用下，克服上升水流作用，而沉降到槽底。

答案：磁力

95.>矿浆在流经筛面的过程中，产生（  ）现象，有利于富集与选别。

答案：动分层

96.>选别作业是将已经（   ）的矿物，采用适当手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

答案：单体解离

97.> 脱水槽在给矿前，各部水管闸阀要（     ），排矿口要小开，然后给矿。

答案：小开

98.>工业上用矿物的（  ）大小来鉴别矿物的磁性。

答案：比磁化系数

99.>选矿是从原矿中将（   ）分离出来的作业。

答案：有用矿物

100.>200网目表示1英寸长度筛网中有（  ）个筛孔。

答案：200

101.>磁力脱水槽是（  ）和（  ）作用的设备。

答案：磁力；重力

102.>各种不同的选矿方法，都受到入选物料（   ）的限制。

答案：粒度

103.>当矿石粒度过粗时，在过滤过程中会使滤饼产生（  ）现象，造成真空度下降。

答案：龟裂

104.>非金属矿物的除铁，可用（   ）的选矿方法除去杂质。

答案：磁选法

105.>磁场强度，随着距磁极表面的距离增加而（  ）。

答案：减小

106.>磁铁矿在矿床中经过长期氧化作用后，局部或全部变成（   ）。

答案：假象赤铁矿

107.>磁选机在实际操作中，吸散水过大，尾矿品位升高，精矿品位（  ）。

答案：升高

108.>细筛结构主要由给矿器、筛面、筛体和（  ）装置组成。

答案：敲打

109.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示（   ）的过程叫磁化。

答案：磁性

110.>物体的容积磁化系数与物体的（  ）之比值，叫做物体的比磁化系数。。

答案： 密度

111.>脉冲电流永磁装置主要有脉冲装置和（  ）组成。

答案： 永磁线圈

112.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度（  ），精矿品位较低。

答案： 大

113.>矿粒在均匀磁场中的比磁力F磁（   ）。

答案： 等于零

114.>选矿过程由选前的矿石准备作业、（    ）和选后的脱水作业的组成。

答案：选别作业

115.>强磁场磁选设备磁极表面磁场强度达（  ）KA/m。

答案： 480--2080

116.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是（   ）的，水流速度越快，矿粒所受水流作用力越大。

答案：向上

117.>由于弱磁性矿物矿粒的比磁化系数XO很小，所需要的磁场力HgradH可以（  ）些。

答案：大

118.>φ750筒式磁选机的磁系一般为（  ）极。

答案：四

119.>脱磁器线圈中通的是（   ）电。

答案： 交流

120.>筛孔间隙是指筛条之间的（   ）。

答案： 距离

121.> 磁选机筒体带矿严重时，尾矿品位会（  ）。

答案：升高

122.> 永磁脱水槽的操作主要是调整上升水量和（  ）的大小。

答案：排矿口

123.>磁性矿物经过磁选设备后，要保存一定的剩磁，形成矿物的（    ）。

答案：磁团聚

124.>脱水槽的给矿是以（   ）方向给入拢矿圈内。

答案： 切线

125.>磁系按其磁极排列方式可分为开放磁系和（    ）磁系。

答案：闭合

126.>在磁力脱水槽内，（  ）作用是加快磁性矿粒向下沉降的速度。

答案：磁力

127.> 磁化焙烧的目的是利用焙烧的工艺把弱磁性铁矿物变成（   ）。

答案：强磁性铁矿物

128.>在磁选过程中，要求磁性矿粒在移动过程中受到较（   ）的磁力。

答案：均匀

129.> 200目相当于（  ）毫米。

答案： 0.074

130.>粗选尾矿还需要进入下一作业处理，这一作业称为（  ）。

答案：扫选

131.>选矿的目的一是提高矿石中的有用矿物的（  ），二是综合利用资源。

答案：品位

132.> 为了从矿石中选出有用矿物，首先必须将矿石进行粉碎，使有用矿物和脉石达到（  ）。

答案：单体解离

133.>脱水作业通常按（  ）、过滤、干燥三个阶段进行。

答案：浓缩

134.>流程图的表示方法有生产工艺流程图和（  ）。

答案：设备联系图

135.> 安培/米和奥斯特是（  ）的单位。

答案：磁场强度

136.>为了得到好的选别指标，磨矿产品的粒度必须保证（  ）。

答案：达到单体解离

137.>实际回收率与理论回收率的概念（  ）。

答案：不同

138.>在还原焙烧过程中，起还原作用成分主要是指CO和（  ）。

答案：H2

139.> 磁力脱水槽主要抛弃的是（  ）。

答案：细泥

140.>永磁筒式磁选机采用的磁系材料是（   ）。

答案：锶铁氧化陶瓷

141.>电选机按电场特征来分布：静电选矿机、电晕车选矿机和（   ）电选机。

答案： 复合电场

142.>粒度是指矿粒（块）的尺寸，一般以（  ）边的长度表示。

答案：最长

143.>磁选管分离仪是将原料中（  ）的矿粒分开的仪器。

答案：不同磁性

144.> 在处理量一定的条件下，分选浓度大，精矿品位和尾矿品位均转低，精矿（  ）略有提高。

答案：回收率

145.>磁通计的构造原理是一个具有（  ）的电磁式电流计。

答案：可动线圈

146.>磁选机处理量的大小与所处理矿石的粒度、磁选机的规格、尺寸、          有关。

答案：底箱的结构型式

147.>磁偏角，即磁系弧面中心线与           的夹角。

答案：圆筒中心垂直线

148.>选别作业是将已经         的矿物，采用适当手段，使有用矿物和脉石分选的综合工艺过程。

答案：单体解离

149.>用磁场对           的作用力来描述磁场性质的物理量叫磁感应强度。

答案：载流导体

150.>矿粒在脱水槽中所受到的水流作用力都是       的，上升水流速度越快，矿粒所受水流作用力越大。

答案：向上

151.>磁系按其磁极排列方式可分为开放磁系和          。

答案：闭合磁系

152.>在还原焙烧过程中，起还原作用成分主要是指CO和      。

答案： H2

153.>作用在颗粒上的比磁力F磁是由反映颗粒磁性的          和反映磁场特性的磁场力两部分组成。

答案：比磁化系数

154.>作用在颗粒上的比磁力F磁是由反映颗粒磁性的比磁化系数和反映磁场特性的

两部分组成。

答案：磁场力

155.>消除剩磁所施加的          称为矫顽力。

答案：退磁场强度

156.>磁选的操作，是在保证精矿质量的前提下，尽量降低        。

答案：尾矿品位

157.>底部磁系脱水槽的最大缺点是            。

答案：排矿易堵塞

158.>强磁机齿板与齿板的极距不宜太大，一般应为给矿粒度的       倍。

答案：2～3

159.>强磁机齿板的齿距的大小对齿板的捕收面积和磁场力都有影响，一般齿距为极距的

倍。

答案：2

160.>还原焙烧中常用的还原剂有             等。

答案： C、CO、H2

161.>磁选操作是在保证精矿品位的前提下，尽量降低        品位。

答案：尾矿

162.>矿浆流经筛面的过程中，产生           现象，有利于富集与分级。

答案：重力分层

163.>矿物的比磁化系数很大，所需要的磁场力可以        。

答案：小些

164.>管道脱磁器磁场强度沿矿浆流动方向逐渐       。

答案：减弱或减小

165.>强磁机操作时，粗选电流要比扫选电流      ，其主要原因是粗选要保证有较高的精矿品位，扫选有较高的回收率。

答案：低

166.>磁偏角，即磁系弧面中心线与           的夹角。

答案：圆筒中心垂直线

167.>各种不同的选矿方法，都受到入选物料粒度的限制，磨矿产品的粒度          ，对选别指标均不利。

答案：过粗或过细

168.>物体在外磁场作用下，分子磁矩定向排列，使物体显示        的过程叫磁化。

答案：磁性

169.>磁性矿物经过磁选设备后，要保留一定的剩磁，形成矿物颗粒的        。

答案：磁团聚

170.>在磁选过程中，要求磁性矿粒在移动过程中受到较       的磁力。

答案：均匀

171.>选管是作        矿石磁性分析的设备。

答案：强磁性

172.>作用在颗粒上的比磁力F磁是由反映颗粒磁性的比磁化系数和反映磁场特性的

两部分组成。

答案：磁场力

173.>对所有磁性矿物而言，          可以真实反映矿石的磁性。

答案：磁性铁占有率

174.>影响矿石选别指标的因素中，起决定性作用的因素是        。

答案：矿石性质或矿石可选性

175.>处理弱磁性矿石的强磁场磁选机现在都采用        型磁系。

答案：闭合

176.>强磁机齿板的齿距的大小对齿板的捕收面积和磁场力都有影响，一般齿距为极距的

倍。

答案：2

177.>选前的准备作业，一般由破碎筛分作业和       作业两个阶段组成。

答案：磨矿分级

178.>磁选操作是在保证        的前提下，尽量提高回收率。

答案：精矿品位

179.>在生产工艺流程图中注有各作业产品的产率、品位及        的流程图称为数质量流程图。

答案：回收率

180.>脱磁器的最大磁场力为矿矫顽力的      倍以上，可以得到较好的脱磁效果。

答案：5

181.>磁选机处理量过大，精矿品位就会下降，尾矿品位就会

答案：上升

182.>预磁器的作用是为了提高           的分选效果。

答案：磁力脱水槽

183.>尾矿品位反映了选矿过程中         的情况。

答案：金属流失

184.>产品中金属品位是指产品中某金属重量对于        之比，一般用百分数表示。

答案：产品重量

185.>强磁机齿板与齿板的极距不宜太大，一般应为给矿粒度的       倍。

答案：2～3

186.>选矿过程是由选前的矿石准备作业、选别作业、选后的         所组成的连续生产过程

答案：脱水作业

187.>各种不同的选矿方法，都受到入选物料粒度的限制，磨矿产品的粒度          ，对选别指标均不利。

答案：过粗或过细

188.>物体的容积磁化系数与物体的          之比值，叫做物体的比磁化系数。

答案：密度

189.>在磁系结构中，极距大的磁系磁场作用        。

答案：深度大

190.>磁化焙烧的目的是利用焙烧工艺把弱磁性铁矿物变成            。

答案：强磁性铁矿物

191.>磁选管是作        矿石磁性分析的设备。

答案：强磁性

192.>作用在颗粒上的比磁力F磁是由反映颗粒磁性的          和反映磁场特性的磁场力两部分组成。

答案：比磁化系数

193.>强磁性矿物被磁化以后会产生       。

答案：剩磁

194.>消除剩磁所施加的          称为矫顽力。

答案：退磁场强度

195.>对所有磁性矿物而言，          可以真实反映矿石的磁性。

答案：磁性铁占有率

196.>随着磁铁矿氧化程度的增加，磁铁矿的磁性逐渐       。

答案：减弱

197.>影响矿石选别指标的因素中，起决定性作用的因素是        。

答案：矿石性质或矿石可选性

198.>磁场的不均匀程度可以用        来量度。

答案：磁场梯度

199.>齿板的尖削角不宜太大、太小，一般齿尖角      左右为宜。

答案：900

200.>根据磁化焙烧的原理可分为       焙烧、中性焙烧和氧化焙烧。

答案：还原

201.>磨矿作业直接影响选别指标的因素有给矿量大小、       、浓度大小及生产波动等。

答案：产品粒度粗细

202.>底部磁系脱水槽的最大缺点是           。

答案：排矿容易堵塞

203.>在生产工艺流程图中注有各作业产品的产率、品位及    的流程图称为数质量流程图。

答案：回收率

204.>磁场的不均匀程度可以用          来量度。

答案：磁场梯度

205.>在处理量一定的条件下，磁选机分选浓度大，尾矿品位较        。

答案：低

206.>__________从根本上解决了矿石评价与实际使用不符的矛盾。

答案：磁性铁占有率

207.>__________的构造原理是一个具有可动线圈的电磁式电流计。

答案：磁通计

208.>__________具有方向性、连续性、场中各类的强弱程度不同等特性。

答案：磁场

209.> __________矿物，无论矿物的颗粒还是粉末均不能被永久磁铁吸引。

答案：电磁性

210.>__________是用来将液体的压力能量转换为机械能的能量转换装置。

答案：液压缸

211.>__________是指矿石中的氧化亚铁(FeO)含量和全铁(TFe)含量的百分比。

答案：磁性率

212.>__________通常采用的磁化(或称充磁)方法有两种：直流充磁和脉冲电流充磁。

答案：永久磁铁

213.>60目相当于0.25毫米，200目相当于__________毫米。

答案：0.074

214.>SLON型立环脉动高梯度强磁机，是一种利用磁力、脉动流体和__________等综合力场的转环选矿设备。

答案：重力

215.>按__________划分，磁选机可分为干式和湿式磁选机。

答案：分选价质

216.>按磁选机的磁源不同可将其划分为电磁磁选机和__________。

答案：永磁磁选机

217.>按化学组成，单质是由__________自相结合组成的矿物。

答案：同种元素

218.>按化学组成，化合物是由__________不同化学元素相互化合而组成的矿物。

答案：两种或两种以上

219.>把选矿生产__________中的主要设备，用简单图形形象地将选矿生产工艺连接情况表示出来的图形叫__________。

答案：过程；设备联系图

220.>把选矿生产过程中的__________，用简单图形形象地将选矿生产工艺连接情况表示出来的图形叫__________。

答案：主要设备；设备联系图

221.>半假象赤铁矿，在矿物的中心还保留着磁铁矿的__________。

答案：残余体

222.>半逆流型磁选机矿浆流动方向与__________一致，与非磁性产品方向相反。

答案：磁性产品方向

223.>半逆流型磁选机矿浆流动方向与圆筒转动方向，__________。

答案：一半相同，一半相反

224.>半逆流型永磁筒式磁选机，主要是由园筒、底箱、__________三个主要部件组成。其次还有给矿槽，吹散水管，冲洗水管，精矿管、尾矿管和机架等部件组成

答案：磁系

225.>表示矿石连续加工的工艺过程称为__________。

答案：流程

226.>产品中某金属的重量对于产品重量比叫__________，常用百分数表示。

答案：品位

227.>产品重量与原矿重的百分比叫__________。

答案：产率

228.>磁场强度，随着距磁极表面距离的增加而__________。

答案：减小

229.>磁场是由__________产生的。

## 答案：运动的电荷四、综合题（每题10分，共1180分）

1.>影响筛分效率的因素有哪些？

答案：1)入筛物料的物理性质    2)筛面的运动特性及其构造参数    3)操作条件

2.>网目

答案：网目是指一英寸长度的筛子数目

3.>吊运物体时有什么要求？答案：1)所用钢丝绳,吊索具完好,与被吊运,牵引物体匹配合理

2)所吊物体捆牢靠    3)吊物下不准有人

4.>安装三角带有什么要求？

答案：不准用手推拉三角带，装卸或处理三角带翻个要用工具停车撤电进行

5.>电机运行中明显振动处理方法有哪些？

答案：1)重新调整电机及联轴器,并紧固地脚螺栓,再加上一个帽

2)用垫片找正联轴器的同心度

6.>电机运行中明显颤动原因的判断有哪些？

答案：1)用手或搬手检查    2)检查同心度    3)用撬棍沿轴向拨动联轴器检查轴向间隙,将电机主轴端用撬棍或手抬起检查径向间隙,或打开轴承压盖进行检查

7.>工业品位

答案：在边界品位圈定的矿体范围内,合乎工业开采要求的平均品位的最低值

8.>挤压破碎

答案：被破碎的物料夹在两上破碎体表面之间,在缓慢加大的压力下被挤压而破碎

9.>检查筛分的目的是什么？

答案：可控制检查产品粒度，使产品粒度合格

10.>开路破碎的缺点？

答案：1)排矿粒度较粗    2)排矿粒度不均匀

11.>三角带运行中拉断的原因有哪些？

答案：1)三角带使用超限    2)三角带太紧    3)三角带受力不均匀    4)三角带刮安全罩子

12.>筛分概率

答案：矿粒通过筛孔的可能性

13.>设备作业率

答案：设备重负荷实际运转时间与日历时间的比值

14.>什么是筛子的开孔率

答案：筛孔面积与筛面面积的比值

15.>什么叫做粒级？

答案：物料由各粒度的矿粒群组成，为了表示物料粒度的组成情况，将松散物料借用某种方法分成若干级别，这些级别叫做粒级

16.>什么是物料的最大粒度

答案：物料中95%能够通过的筛孔直径表示该物料的最大粒度

17.>实现筛分过程的两个条件是什么？

答案：1)筛子具有适应的运动特性

2)物料与筛子的相对运动促使筛子上的颗粒脱离筛面，使力于筛孔的颗粒通过筛孔

18.>循环负荷

答案：在闭路循环系统中，保持一定平衡的循环往复的矿石量

19.>磁化焙烧按其原理可分为哪几种？

答案：1)还原焙烧    2)中性焙烧    3)氧化焙烧

20.>磁化焙烧炉分为哪几个带？

答案：1)预热带    2)加热带    3)还原带

21.>影响竖炉焙烧的主要因素有哪些？

答案：1)矿石性质    2)矿石粒度和粒度组成    3)焙烧温度    4)还原剂成分

22.>焙烧用水煤气作还原剂有什么优点？

答案：1)有效还原剂成分高    2)其中CH和高级碳氧化合物少,热耗损失少

3)CO含量高,还原反应放热量大

23.>我国主要的铁矿石有哪几种类型？

答案：1)鞍山式    2)宣龙式    3)太庙式    4)大冶式    5)白云鄂博式    6)镜铁山式

24.>铁矿石中有工业价值的主要有哪些？

答案：1)磁铁矿石    2)赤铁矿石    3)褐铁矿石    4)菱铁矿石    5)混合类型矿石

25.>什么是电选？

答案：电选就是利用自然界各种矿物和物料电性质的差异而使之分选的方法

26.>电选机所采用的电场有哪几种？

答案：1)静电场    2)电晕电场    3)复合电场

27.>什么是富矿(铁矿石)

答案：铁矿石品位大于45%的矿石叫富矿

28.>铁矿石中的废石如何划分？

答案：铁品位小于20%的矿石叫做废石

29.>常用的选别方法有哪些？

答案：1)磁选    2)重选    3)电选    4)化选    5)浮选

30.>单金属矿石

答案：当矿石中含有一种有回收价值的金属时,称为单金属矿石

31.>多金属矿石

答案：当矿石中含有两种以上有回收价值的金属时,称为多金属矿石

32.>精矿粒度粒如何进行检查？

答案：1)检查筛子的状况是否正常    2)检查流程是否量大    3)检查流程是否有跑矿到精矿中

33.>精品低如何进行检查？

答案：1)考查矿石的性质状况    2)检查细筛的状况    3)检查流程量状况    4)检查各部水路及流程补加水量    5)检查流程是否有跑矿到精矿口    6)检查水压是否正常

34.>尾矿品位高如何进行检查？

答案：1)考查入选矿石性质    2)检查流程量    3)检查磁选机的给矿浓度    4)检查流程中是否有漏矿到尾矿中    5)检查磁选机的技术状况

35.>磁选机工作间隙大对选别作业有什么影响？

答案：1)处理能力大    2)精品高    3)尾品高

36.>磁选机工作间隙小对选别作业有什么影响？

答案：1)处理能力小    2)精矿品位低    3)尾矿品位低

37.>磁选机隔板漏对选别作业有什么影响？如何处理？

答案：磁选机隔板漏造成给矿通过漏点进入尾矿区，造成尾矿品位高，影响金属回收率，立即停机进行补焊或更换机槽

38.>磁选机吹散水小，对选别作业有什么影响？

答案：1)造成精矿冲洗力小，精矿中夹杂脉石多，精矿品位低

2)易造成机槽沉淀,处理能力下降影响尾矿品位

39.>如何根据矿石性质对球磨机进行操作调整？

答案：稳定台时，均匀给矿，严禁放粒度

40.>生产如何进行交接班？

答案：1)交本班指标完成情况    2)交本班设备运行情况    3)交本班的生产情况

41.>交安全如何进行交接？

答案：1)交本班和上班发生的已未遂事故情况

2)交未处理或正在处理的不安全隐患及采取的控制措施

3)交安全防护措施,警示信号,标志,照明是否齐全,灵敏可靠

4)交操作牌    5)对重大安全事故保护现场

42.>设备交接的内容有哪些？

答案：1)设备运行情况    2)设备存在缺陷,故障处理时间,原因,处理人及处理后存在的遗留问题    3)设备润滑情况    4)设备清扫维护,保养情况    5)安全防护装置齐全,牢固,实用    6)记录填写,保管情况    7)专业部门规定    8)操作牌

43.>开车前的检查内容？

答案：1)电机及各部联系螺丝必须紧固    2)各部润滑点的油质,油量,油孔及油盅完好    3)传动部位及流槽无障碍物    4)设备安全防护装置必须齐全可靠    5)电器仪表完好    6)三角带齐全,松紧适度

44.>电机振动声音不正常的原因是什么？

答案：1)地脚螺丝松    2)轴承坏    3)转子扫膛

45.>三角带打滑的原因是什么？

答案：1)三角带松    2)带轮槽角或皮带磨损超限

46.>减速油温高的原因是什么？

答案：1)缺油或干磨    2)注油过多    3)轴承损坏

47.>电机检查的标准是什么？

答案：1)温升不超过65℃,轴承温度不超过70℃

2)声音正常,运行平衡不得溅水

48.>三角带检查标准是什么？

答案：1)三角带松紧适度,不打滑,磨损不超限

2)大,小带轮槽角磨损不过限,无单边断裂

49.>减速机的检查标准是什么？

答案：1)声音正常无泄漏    2)轴承温度不超过70℃    3)减速机油量满足油标要求

50.>设备维护安全注意事项

答案：1)在检查减速机时,油面不得低于油标刻度的中部

2)清扫设备时,防止清扫水喷在电机或电气设备

3)在进行清扫打盖加油时,防止杂物进入滑动轴承内

51.>1050×3000磁选机的磁场可划分为几个功能区？分别起什么作用？

答案：共分四个区域，即提升区，分选区、回收区和扫选区。其作用分别为：提升区是将精矿从分选区提升到槽体外，以便卸矿；分选区是将回收的磁性矿物进一步选精抛尾；回收区是将磁性矿物吸附到筒体表面上。扫选区主要是在排尾矿处进一步回收被跑漏的磁性矿物。

52.>SLON高梯度磁选机在我厂中得到了广泛应用，对于正常运转中出现漏矿现象，请分析漏矿原因及处理方法。

答案：未经选别的的矿浆漏入精矿区和尾矿区。

原因：给矿孔清理不及时，造成磁性物积少成多，部分矿浆不能畅运而漏出；月牙板损坏，立式转环安装在外磁系内，两者之间有两块月牙板加以间隔，此板的损坏或折断，也有矿浆外溢的现象。

解决方法：将月牙板修复的同时，清理给矿孔处的杂物(主要是介质网磨损后的碎片和磁性矿粉)，需经常清理，每半年将设备解体，彻底清理。

53.>磁选的原理是什么？

答案：被选矿石给入磁选设备的选别空间后，受到磁力和机械力的作用，磁性不同的矿粒受到不同的磁力作用，沿着不同的路径运动，在不同的部位分别接取时，就可以得到磁性强的产品和磁性弱的产品。

54.>磁选工艺的特点是什么？

答案：特点是利用各种矿物的磁性差异来进行分选矿物的一种工艺方法，而且是在磁选设备的非均匀磁场中进行的。

55.>磁选过程中满足矿粒分离的基本条件？用公式说明。

答案：答：必须满足f磁1>f机>f磁2

式中f磁1、 f磁2作用在磁性较强、磁性较弱的矿粒上的磁力。

56.>磁选机的入选浓度对选别效果有何影响？

答案：如果入选浓度过高，就会严重影响精矿质量，因而，此时精矿颗粒容易被较细的脉石颗粒包裹分选不开，一起选上来，使精矿品位降低；入选浓度过低，又会造成流速过快，选别时间不充分，使一些本来有机会应该选上来的细小磁性颗粒流入尾矿中，使尾矿品位增高，造成损失。

57.>磁选机给矿倒矿原因有哪些？如何处理？

答案：原因有：(1)给矿量过大或分矿器分配不均；(2)底箱被矿块或杂物堵塞；(3)磁偏角反向；(4)底箱工作间隙太小；(5)排矿间隙过小。处理方法：(1)调整分矿器，使给矿均匀；(2)用水管或非磁性钩子透开或钩通底箱；(3)调整磁偏角；(4)调整底箱工作间隙；(5)调整排矿间隙。

58.>磁选机工作间隙的尺寸大小对磁选效果有什么影响？

答案：所谓磁选机的工作间隙，就是园筒与槽体的间距，这个间距的大小是影响选别的精矿质量因素之一。工作间隙过小，即筒皮与槽体的距离太近，矿浆通过时不但不畅通，影响处理量，而且由于间距太小，就会使不论磁性大小的颗粒都会得到充分机会吸到筒皮上。主要是由于矿浆距磁场太近，磁场强度很高造成的，但对降低尾矿品位、提高回收率有好处；如果工作间隙过大，只能使磁性较强的颗粒选上来，弱一些的就选不上来了，虽然精矿品位提高了，但尾矿品位也升高了，降低了回收率，所以调整好工作间隙是很重要的。

59.>磁选机为什么要采用不均匀磁场？

答案：磁选机采用不均匀磁场其原因是在均匀磁场中，任何一点的磁场强度的大小和方向都相同，作用于磁性矿物颗粒上的力是均匀的，使矿物处于平衡状态，达不到分选的目的。而在非均匀磁场中，每一点的磁场强度的大小和方向都不同，使矿物所受的磁力也不同，这样磁性矿物在磁力作用下发生移动，可以达到分选的目的，因此，磁选机磁场采用非均匀磁场。

60.>磁选机卸矿间隙大小对磁选效果有何影响？

答案：卸矿间隙的大小主要是与生产率有关，卸矿间隙过小，影响已选别上来的精矿排出，卸矿间隙过大，同样影响已选上来的精矿排出，同时，由于精矿在槽体内停留时间过长，难免造成尾矿损失和精矿质量降低，影响精矿的生产率。因此卸矿间隙即不能过大，又不能过小，一般可通过试验或生产实践来决定适宜的间隙。

61.>磁选作业在生产中的作用如何？

答案：磁选作业是选矿厂各个作业中的核心，是技术要求高，操作复杂的岗位。磁选作业生产指标的高低和操作水平的好坏，直接影响到选矿厂生产的技术经济效果。

62.>从磁选设备本身来看有哪些因素有利于提高精矿金属回收率？

答案：(1)磁选机的磁场力和作用深度大，磁性矿粒在距磁极表面较远就受到较大的磁力作用被吸向磁极，有利于金属回收率提高。

(2)磁极沿矿粒移动方向为单一极向排列，矿粒始终处在同一极性磁极作用下，在磁场内不做翻转运动。

(3) 选别带较长，矿粒在选别带内受到较长时间的选别作用。

(4)给矿地点接近磁场力最大的区域，磁性矿粒受到很大的磁力作用。

63.>对精矿脱磁有何意义？

答案：在选别过程中，磁性矿物在选别磁场中被磁化，产生剩磁现象，使细小颗粒相互吸引在一起，形成磁团或磁链，由于团聚现象在形成过程中，可能夹带部分脉石和水份，在过滤机进行脱水时，又无法使脉石随过滤机的溢流排出，并夹带包裹在精矿中，使精矿品位降低；同时精矿吸附的水份不利于在过滤过程中被吸出，所以，对精矿脱磁可以使磁团聚消除，在过滤作业中释放被夹带的脉石，有利于提高精矿品位和降低精矿水份。

64.>仿琼斯型强磁机开车顺序是什么？

答案：(1)先给电源送上激磁线圈自动测温仪电流。

(2)启动润滑油泵，检查是否回油。

(3)启动激磁线圈冷却油泵。

(4)启动转盘，将转数调到要求范围。

(5)打开中，精矿冲洗水。冲洗齿板3-5分钟。

(6)送激磁线围电源。将激磁电流调到规定范围。

(7)给矿。

65.>浮选的原理是什么？

答案：在浮选过程中，矿物的沉浮与水的亲和力大小有关，凡是与水亲和力大，易被水润湿的矿物，难于附着在气泡上，难浮而与水亲和力小，不易被水润湿的矿物，容易上浮，浮选就是利用矿物可浮性的差异来分选矿物的。

66.>好的磁选设备应满足哪些要求？

答案：(1)单位生产面积处理量大。

(2)选别指标高。

(3)工作可靠，设备利用系数高，选别产物的各项指标稳定。

(4)结构简单，价格便宜。

(5)操作维护简单。

(6)根据要求，配置方便。

67.>简答磁选基本原理。

答案：磁选是利用各种矿的磁性差异，在磁选机磁场中进行分选的过程，当具有不同磁性的矿粒通过磁选机的磁场时，要受到磁力和机械力的作用，由于磁性较强的矿粒和磁性较弱的矿粒所受磁力不同，因而运动轨迹也不同，从而把矿粒按其磁性不同而分离出两种或两种以上的单独产品。

68.>简述SLON高梯度磁选机脉动机构的作用及工作原理

答案：作用：提高磁性精矿品位和选矿效果以及防止堵塞。与一次强磁精选作业相当，因此，脉动机构的好坏是该设备成功与否的关键之一。

工作原理：当鼓膜在冲程箱的驱动下，做往复运动时，只要矿浆液面高度能浸没转环下部的磁介质，分选室的矿浆变做上下往复运动，脉动流体使矿粒群在分选过程中始终保持松散状态，从而有效地消除非磁性颗粒的机械夹杂，显著提高磁性精矿的品位。同时脉动显然对防止介质堵塞也大有好处。保证了选矿效果。

69.>简述半逆流型磁选机的构造？

答案：半逆流磁选机的构造，主要由圆筒、磁系、槽体(底箱)、吹散水管、给矿箱、卸矿管、底板、支架、磁偏角调整装置、传动部分等组成。

70.>简述标准化作业的含义是什么？

答案：标准化作业是指作业者在人员设备材料、资金等确定的条件下，选择并执行最优化措施，以确保安全、优质、高效、低耗地完成任务的作业方法。它是事先经过充分调查研究拟定的并且不断随着设备或作业内容的变化进行修改完善。

71.>简述磁铁矿的磁性特点。

答案：磁铁矿的主要特点有三：

(1)磁铁矿的磁性不是来自单个原子磁矩的转动，而是来自磁畴壁移动和磁畴转动，而且在很大程度上磁畴壁的移动起决定作用。因此，磁铁矿的磁化强度和磁化率很大，存在着磁饱和现象，而且在比较低的外场强的作用下就可以达到磁饱和。

(2)由于磁畴运动的复杂性，使磁铁矿的磁化强度、比磁化率和外磁场强度之间具有曲线关系。磁铁矿的比磁化率不是一个常数，而随外磁场强度的变化而变化。矿物的磁化强度除与矿物的性质有关外，还与外磁场变化有关。

(3)磁铁矿存在着磁滞现象。当磁铁矿离开磁场后仍保留一定的剩磁。

72.>简述矿物磁性与选矿作业的关系

答案：矿物的磁性不仅是鉴定矿物的特征之一，而且对找矿、选矿工艺具有特别重要的意义。如目前广泛采用的磁选法，就是利用组成矿石的不同矿物之间的磁性差别分选矿物的。磁选法生产力高，分选效果好，成本低，是分选磁性矿物行之有效的最好方法。根据分选矿物磁性强弱不同，分别选用强场、中场及弱场磁选机，效果更好。而且对磁性矿物，如赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等，还可采用预先磁化焙烧，增加矿石的磁性，以便采用产量高、指标好、成本低的弱磁选机进行分选。

73.>精矿脱水作业的方法有哪些？

答案：(1)浓缩。利用浓缩机，矿物借助重力和耙齿作用使悬浮液分成澄清液和浓厚矿浆分别从溢流和底流中排出。

(2)过滤。利用真空机械选成过滤机滤布两面的压力差使待滤精矿液中的

水通过滤布排出，矿物被留在滤布上。

(3)干燥。利用干燥设备把物料进一步除水，对物料水分有特殊要求或在寒冷北方可考虑干燥。

74.>磨矿的粒度过粗或过细，对选别指标有什么影响？

答案：磨矿粒度过粗时，矿石中有用矿物与脉石之间没有得到充分解离，存在大量连生体，在选别时就难以把有用矿物选上来，即使选上来精矿品位也不高，磨矿粒度过细时，产生过磨，使有用矿物产生泥化，精矿品位也不高。

75.>强磁性、弱磁性铁矿石一般采用哪些选别流程较合适？

答案：对于强磁性的铁矿石，无论粗粒嵌布或细粒嵌布，均采用弱磁选法是经济有效的。对于弱磁性铁矿石，粗粒嵌布者多采用重选法，细粒嵌布者则可采用磁化焙烧一一弱磁选、单一浮选、强磁选一一浮选、强磁选一一重选等。或多种选矿方法的联合流程。

76.>弱磁机筒体内有声响的原因有哪些？

答案：(1)磁系中个别磁块脱落。

(2)磁系与筒体间隙过小或筒体不圆。

(3)端盖与筒体封闭不严，筒体进水进矿。

77.>弱磁选机按给矿方向和产品移动方向按槽体结构型式划分，可分为哪几种类型？

答案：(1)顺流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向一致。

(2)逆流型。其给矿方向与磁性产品的移动方向相反。

(3)半逆流型。其矿浆是由槽体底部中间给入选别空间的，磁性矿粒顺流

运动，非磁性矿粒逆流运动，具有顺流和逆流磁选机的优点。

78.>什么叫液固比？

答案：矿浆中液体与固体重量之比。

79.>什么是磁场强度？磁场强度的用途？磁场强度的表达式？

答案：在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度和同一点上的磁导率的比值。磁场强度是用来衡量磁场强弱的物理量。表达式为：H=

80.>什么是磁场梯度？

答案：磁场梯度是磁场沿磁极面的法线方向磁场强度在单位距离上的变化率。

81.>顺流型永磁筒式磁选机的主要特点和优缺点是什么？

答案：其主要特点是：给矿方向和磁性产品移动方向与圆筒旋转方向一致，因而圆筒与矿浆之间的相对运动速度小，矿粒在选箱内所受机械阻力小，磁性矿粒能充分回收，回收率高。由于矿流与筒体旋转方向一致，对吸在筒上的精矿冲洗作用差，故精矿品位不高。

其主要优点是处理量大，机体尺寸小，构造简单，可以串联进行多次分选。

其主要缺点是，不适宜选别细粒矿物，精矿品位不高，给矿量的波动对分选指标的影响很灵敏，要严格控制给矿量的大小，保持适宜的矿浆液面以达到良好的选别指标。因此限制了生产中的应用。

82.>脱水槽翻花的原因有哪些？

答案：(1)给矿量过大。

(2)上升水量过大。

(3)排矿阀门开得太小或堵塞。

(4)泵喘气。

(5)脱水槽拢矿圈漏矿。

(6)脱水槽顶水板偏或磨损。

83.>脱水槽在正常运转中应检查哪些内容？

答案：(1)检查脱水槽给矿量是否适宜，分矿是否均匀，有无杂物堵塞。

(2)检查管路及排矿闸门有无堵塞，有无翻花现象，定时活动排矿闸门。

(3)检查上升水阀门及管路是否堵塞，观察溢流面是否平稳，有无偏堰现象。

84.>为什么用不锈钢、铜或铝做磁选机筒体？

答案：是因为这些都是非导磁性材料，又有很好的透磁能力，这样可以使磁力线不致和筒体形成磁短路，而不能透过筒体进入选分区。

85.>为什么在冶金工业中要实行“精料”方针？

答案：生产实践表明，铁精矿品位提高1%，炼铁的焦比下降2%，高炉利用系数可提高3%。

86.>我国通常生产永磁块材料有几种？分别是什么材料？有哪些优点？

答案：通常生产永磁材料有两种，一种是锶铁氧体，另一种是钡铁氧体，这两种材料的优点是：性能好，价格便宜，原料来源广，制造工艺简单。

87.>细筛的停车顺序是什么？

答案：(1)待上振动作业停车后停止给矿。

(2)停下脱磁器。

(3)待筛面冲洗干净后关闭冲洗水。

(4)停下敲打装置。

88.>细筛与水力旋流器在工艺特点上有什么不同？

答案：细筛是按矿物颗粒的大小而不按颗粒的比重来进行分级，它能将粗颗粒连生体筛出，有利于提高精矿品位，而水力旋流器是按矿物颗粒重量和颗粒大小来进行分级的在分级过程中，总有些较粗的连生体进入到溢流中，降低了精矿品位。

89.>叙述半逆流型永磁筒式磁选机的工作原理。

答案：矿浆从给矿槽给入选箱内，在吹散管作用下，矿浆呈悬浮状态进入粗选区，粗选区场强最强，可使磁性矿粒得到充分回收，由于矿粒磁性强，比磁化系数大，又受到一定磁场力作用，磁性矿粒彼此团聚成磁团，进而克服机械力作用，被磁极吸引到圆筒表面，随着圆筒的旋转进入精矿区，精选区场强较低，磁性强的矿粒也能被吸上，同时由于磁搅拌作用，使机械夹杂的脉面颗粒脱落，进而提高精矿品位，随圆筒旋转，磁性矿粒到达磁极边缘，逐渐脱离磁场，经喷水管作用排入精矿管，非磁性矿粒在重力作用下排入尾矿管，完成分选过程。

90.>叙述仿琼式强磁选机的分选原理。

答案：当强磁选机的转盘旋转过程中，分选箱进入磁场区，齿板首先被磁化，当给矿咀将矿浆送入分选箱中，弱磁性矿物被吸附在齿板的齿尖上，非磁性尾矿逐渐通过齿板间隙排入分选箱下部尾矿槽，再排出机外，当分选箱转至中矿冲洗咀下方时，冲洗水将吸附在齿板上的矿物冲至齿板下部，并将夹杂的脉面连生体和少量矿物一起排入中矿槽，再排出机外，当转到与磁极中心线相垂直的位置时，分选箱中磁场出现零位的中性区，这样精矿冲洗咀喷出高压水，将精矿冲入接矿槽，再排出机外，完成分选过程。

91.>选矿的目的是什么？

答案：一是提高矿石中有用矿物的品位。将矿石中有用矿物和脉石分开，除去有害杂质，使有用矿物的品位达到冶炼的技术要求。二是综合利用国家资源。矿石往往含有多种成分，只有经过不同的选矿方法才能将他们分离成单独的精矿，达到分别回收，充分利用的目的。

92.>影响磁性矿物磁性的因素。

答案：主要因素有以下几个方面：

氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性逐渐减弱。

颗粒的影响，随着矿石粒度的减少，它的比磁化系数也减少，矿粒的磁性减弱。

磁铁矿含量的影响：实际中一些磁铁矿与脉石矿物的连生体混入铁精矿中，因此连生体中磁铁矿物的含量越高，比磁化系数也越大，则磁性较强

矿粒形状的影响，相同组成，相同含量而形状不同的矿粒在相同外部磁化磁场中磁化时，尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的磁性要强。

93.>影响筒式磁选机分选效率的因素是什么？

答案：(1)工作间隙(2)磁系位置(3)圆筒转数(4)分选浓度

94.>永磁机磁块的粘结方法？

答案：粘结磁块时，按磁摞顺序单独排列，磁选机斜面为第一排，其第2-4块平面依次排开为二-四排，其它磁摞以此类推，放在塑料板平台上，然后用磷酸或丙酮把粘结面洗干净、凉干，在粘结剂配好后，用像胶板刷拈粘结剂薄薄均匀地涂在磁块表面上，之后将磁块从斜面拿起依次合拢起来，最好按标准整形。

95.>永磁筒式磁选机的磁系偏角大小对选别指标有什么影响？

答案：磁系偏后，尾矿品位低，太偏后，排出精矿要出困难，反而使尾矿品位升高，对精矿品位影响不明显。磁系太偏后的现象是精矿带不上来。磁系偏向前，尾矿品位高，精矿品位变化不明显，现象是尾矿跑黑，精矿提升的高度过高。在生产中发现磁系偏前或偏后，应及时调到正常的位置。

96.>永磁筒式磁选机底箱设置吹散水管的作用是什么？

答案：永磁筒式磁选机底箱设置吹散水管主要是用来调节选别作业的矿浆浓度，把矿浆吹散成“松散”的悬浮状态进入工作空间，有利于提高选别指标。

97.>重选包括几种方法？

答案：(1)跳汰选矿；(2)摇床选矿；(3)溜槽选矿；(4)重介质选矿；(5)离心力选矿；(6)水力分级。

98.>富矿比？

答案：精矿品位与原矿品位的比值，叫做富矿比

99.>原品

答案：原矿中某金属的百分含量

100.>矿浆的浓度

答案：矿浆中固体的百分含量

101.>液固比

答案：矿浆中液体重量与固体重量的比值

102.>影响强磁性矿粒的磁性主要有哪些？

答案：1)磁化场的强度    2)颗粒的形状    3)颗粒的粒度    4)强磁性矿物的含量    5)矿物的氧化程度

103.>底部磁性磁力脱水槽的磁系特性

答案：1)沿轴向的磁场强度是上部弱下部强

2)沿径向的磁场强度是外部弱,中间强

104.>底部磁系永磁磁力脱水槽一般应用在什么范围?

答案：一般用于选分细粒磁铁矿石和过滤前浓缩磁铁精矿

105.>预磁器的作用?

答案：矿石在入选前将矿粉进行预先磁化,矿粒经磁化后,彼此团聚成磁团,提高选别效能

106.>影响琼斯磁选机的主要因素有哪些?

答案：1)给矿粒度    2)给矿中强磁性矿物的含量    3)磁场强度    4)中矿和精矿冲洗水压    5)转盘转速    6)给矿浓度

107.>磁选设备上所用的软磁材料有哪些?

答案：1)工程纯铁    2)导磁锈钢    3)低磁钢

108.>磁选设备有利于提高回收率的因素有哪些?

答案：1)磁场力作用深度大    2)磁板沿矿粒移动方向为单一板性排列    3)扫选带相对长    4)给矿点接近磁场力最大区域

109.>磁选设备的磁系按照磁极的配置方式可分为哪类?

答案：1)开放型    2)闭合型

110.>什么是开放磁系?

答案：磁极在同一侧做相邻配置,且磁极之间无感应磁介质的磁性

111.>开放磁系按照磁极的排列特点分为哪几种?

答案：1)平面磁系    2)曲面磁系    3)塔型磁系

112.>什么叫闭合型磁系?

答案：磁板相对配置的磁系,且在磁极中间装置有特殊形状的铁磁介质

113.>闭合磁系的优点?

答案：磁板间的空气隙小,磁通通过空气隙的路程短,磁路的磁阻小,漏磁少,选分空间的磁场强度大,磁场梯度大

114.>什么叫磁系的宽度

答案：是指磁系沿圆筒轴向方向的长度

115.>一台良好的磁选设备应可能满足哪些要求?

答案：1)选别空间的磁场强度或磁场力适宜，磁场特性合理

2)处理能力高或机重比大，能耗少，选别指标好

3)投资少，生产费用低

4)制造容易，操作维护方便

116.>磁选管的构造有哪些？

答案：1)C型铁芯    2)线圈    3)玻璃分选管    4)筒环    5)非磁性材料支架    6)支座

117.>磁选前矿石的准备作业有哪些？

答案：1)筛分    2)除尘    3)脱泥    4)脱磁    5)干燥    6)磁化焙烧

118.>磁性焙烧的目的

答案：磁化焙烧的目的在于利用一定条件把弱磁性矿物变成强磁性矿物

## 五、计算题（每题10分，共490分）

1.>有三相电阻各为40Ω，先接成星形，后接成三角形，分别接到线电压为380V的电源上，问外线上流过的电流各是多少？

答案：解：当三相电阻接成星形时，其相电压为     (V)

相电流为(A)

所以外线上流过的电流为(A)

当三相电阻接成三角形时，其相电压为 (V)

相电流为    (A)

所以外线上流过的电流为    (A)

答：负载接成星形时，为5.5A；负载接成三角形时，为16.44A。

2.>某选厂选别作业经流程考查后得到如下结果，要求按图例完成数质量流程图计算，并求出该厂的选矿比是多少？

原矿

30.00；100.00	图例：  品位%；  产率%

300.0；100.00                           矿量t/h；回收率%

10.00；50.00         50.00；50.00

150.00；16.67       150.00；83.33

15.00；9.30          58.00；40.70

27.90；4.65         122.10；78.69

20.00；2.98

8.94 ；1.99

11.23；62.28		            61.00；37.72

186.84；23.30                113.16；76.70

尾矿                        精矿

某选厂选别作业工艺流程数质量流程图

答案： I=1/0.3772=2.65（倍）

3.>某厂日处理矿石为12000吨，入选品位为30%，精矿品位为66%，回收率为78%，问某厂一天能产精矿多少吨？

答案：解：因为：ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

所以：精矿量=原矿量×原矿品位/精矿品位×100%×回收率

=12000×30%×78/66%×100=4254.55(吨)

答：某厂一天能产精矿4254.55吨。

4.>某选别作业，给矿量为220吨/时，精矿量为195吨，给矿品位为54%，精矿品位为60%，求作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解：

尾矿量=原矿量-精矿量=220-195=25(吨/时)

则尾矿品位=(220×54-195×60)/25=7.2%

答：略

5.>某选别作业处理原矿300吨，原矿含铁品位45％，精矿品位60％，精矿量220吨，求精矿回收率、精矿产率各是多少？

答案：解：  220                               220×60                        精矿产率＝───×100%＝70.3%       回收率＝─────×100%＝97.7%

300                               300×45

答：精矿产率为70.3%，回收率为97.7%。

6.>某选别作业的给矿量为200吨/时，精矿量为176.4吨，给矿品位为54％，精矿品位60％，求作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解： 176.4                              176.4×60

精矿产率＝───×100%＝88.2%       回收率＝─────×100%＝98%

200                                200×54

根据金属平衡：200×54%＝176.4×60%×(200-176.4)×Ｘ

计算得尾矿品位：Ｘ＝9.15%

答：精矿产率为88.2%，回收率98%，尾矿品位为9.15%。

7.>某选别作业的给矿量为200吨／时，精矿量为176.4吨，给矿品位为54.00％，精矿品位为60.00％，求作业的精矿产率和实际回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解：精矿产率＝精矿量/原矿量×100％＝176.4/200×100％＝88.20％实际回收率＝(精矿量×精矿品位)/(原矿量×原矿品位)×100％＝(176.4×60)/(200×54)×100％＝98％

因为：原矿金属量＝精矿金属量＋尾矿金属量尾矿量＝原矿量－精矿量

所以：尾矿量＝200－176.4＝23.6(吨)

尾矿品位＝(原矿量×原矿品位)－(精矿量×精矿品位)/尾矿量＝(200×54)－(176.4×60)/23.6＝10800－10584/23.6＝9.15(％)

答：作业的精矿产率为88.20％，实际回收率为98.00％，尾矿品位为9.15%。8.>某选别作业的给矿量为200吨/时，精矿量为176.4吨，给矿品位为54%，精矿品位为60%，求该作业的精矿产率和回收率及尾矿品位各是多少？

答案：解：精矿产率r=精矿量/原矿量×100%=176.4/200×100%=88.2%

ε=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位×100%

=176.4×60/200×54×100%=98%

根据金属平衡式求の：

即：r原〆=r精β+r尾の

所以：尾矿品位の=r原〆- r精β/r原×100%

=100×54-88.2×60/100-88.2×100% =9.15%

答：精矿产率为88.2%，回收率为98%，尾矿品位为9.15%。

9.>某选别作业给矿量180t/h，原矿品位54%，精矿品位65%，尾矿品位8%，求：精矿产率、精矿量及回收率？

答案：解：r=〆-の/β-の=54%-8%/65%-8%=80.7%

Q精= Q原r=180×80.7%=145.26(t/h)

ε=r·β/〆=80.7%×65%/54%=97.14%

答：精矿产率为80.7%，精矿量为145.26 t/h，回收率为97.14%。

10.>某选厂班处理原矿量6000吨，生产出精矿产量2353吨，其原矿品位30%，精矿品位60%，尾矿品位10%，请分别计算出实际选矿比和理论选矿比，实际回收率和理论回收率各是多少？答案：解：实际选矿比＝原矿量/精矿产量＝6000/2353＝2.55(倍)理论选矿比＝(精品－尾品)/(原品－尾品)＝(60－10)/(30－10)＝2.5(倍)

实际回收率＝(精矿产量×精品)/(原矿量×原品)×100%＝(2353×60)/(6000×30)×100%

＝141180/180000×100%

＝78.43%

理论回收率＝精品×(原品－尾品)/原品×(精品－尾品)×100%

＝60×(30－10)/30×(60－10)×100%

＝1200/1500×100%

＝80.00%

答：实际选矿比2.55倍，理论选矿比2.50倍，实际回收率78.43%，理论回收率80.00%。

11.>某选厂处理原矿120万吨，入选品位28.9%，年生产精矿48万吨，精矿品位64.5%，求(1)金属回收率？(2)尾矿品位？

答案：解：金属回收率=精矿量×精矿品位/原矿量×原矿品位

=48×64.5%/120×28.9%=89.27%

根据金属平衡式：

因为：Q原〆=Q精β+Q尾の

所以：の=Q原〆- Q精β/ Q尾=120×28.9%-48×64.5%/120-48=5.17%

答：金属回收率为89.27%，尾矿品位为5.17%

12.>某选厂规模150万吨/年，原矿品位29%，最终精矿品位65%，如果废石品位12%，废石产率8%，欲确保回收率80%，求(1)选厂排放尾矿品位应控制在多少？(2)选矿比是多少？

答案：解：(1)绘制简易流程图：

因为：ε4= Q4〆4/ Q1〆1

所以：Q4= Q1〆1ε4/〆4=150×29%×80%/65%=53.54(万吨/年)

〆5= Q2〆2- Q4〆4/ Q1×(1-r3)-Q4

=Q1×(〆1-r3〆5)-Q4〆4/Q1(1-r3)-Q4

=150×(29%-8%×12%)-53.54×65%/150×(1-8%)-53.54=8.74%

(2)选矿比=150/53.54=2.8(倍)

答：选厂排放尾矿品位应控制在8.74%，选矿比是2.8倍。

13.>某选厂日处理原矿3000吨，其精矿品位67%、原矿品位40%，尾矿品位12%。求：精矿产率、选矿比。

答案：解：精矿产率=(原矿品位-尾矿品位)÷(精矿品位-尾矿品位)×100%=(40-12)÷(67-12)×100%=50.91%

选矿比=(精矿品位-尾矿品位)÷(原矿品位-尾矿品位)×100%

=(67-12)÷(40-12)×100%=1.9614.>某选厂日处理原矿6000吨，其精矿品位66%、原矿品位30%，尾矿品位10%。求：精矿产量、回收率。

答案：解：选矿比= (66%-10%)/(30%-10%)=2.8

精矿量＝＝2143吨

回收率＝＝78.58％

15.>某选厂日处理原矿量为6000吨，其原矿品位为30%，精矿品位为60%，尾矿品位为10%，请分别计算出理论选矿比，理论回收率、精矿产量和精矿产率各是多少？

答案：解：理论选矿比＝(精品－尾品)/(原品－尾品)＝(60－10)/(30－10)＝2.5(倍)理论回收率＝精品×(原品－尾品)/原品×(精品－尾品)×100%

＝60×(30－10)/30×(60－10)×100%

＝80.00%

因为：选矿比＝原矿量÷精矿量

所以：精矿量＝原矿量/选矿比＝6000/2.5〖SX〗〗＝2400吨

精矿产率＝(精矿量/原矿量)×100%

＝(2400/6000)×100%

＝40.00%

答：理论选矿比2.5倍，理论回收率80.00%，精矿量2400吨，精矿产率40.00%。_

16.>某选矿厂年处理矿石100万吨/年，原矿品位28%，入磨前抛废石产率为5%，废石品位9%，精矿品位65%，尾矿品位9.6%。

求：(1)抛废石作业后，入磨矿石品位是多少？(2)求精矿产率？(3)求精矿量？

答案：解：(1)绘出简易流程图：

根据作业的金属量平衡：

因为：Q1〆1= Q1r2〆2+Q1(1-r2)〆3

所以：〆3= Q1〆1-Q1r2〆2/ Q1(1-r2)

=100×28%-100×5%×9%/100×(1-5%)=29%

(2)r4=〆3- 〆5/〆4-〆5×(1-r2)=29%-9.6%/65%-9.6%×(1-5%)=33.27%

(3)Q4=Q1·r4=100×33.27%=33.27(万吨/年)

答：抛废石作业后，入磨矿石品位是29%，精矿产率为33.27%，精矿量为33.27万吨/年。

#

17.>选矿厂八月份处理原矿(铁矿石)320000吨，生产铁精矿188000吨，原矿品位为44%，铁精矿品位为58%，尾矿品位为22%，计算：(1)理论精矿产率；(2)实际精矿产率；(3)理论金属回收率；(4)实际金属回收率；(5)理论选矿比；(6)实际选矿比。

答案：解：(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

答：略

18.>已知一交流电压u=310sin(314t+π/2)(V)，试求其最大值、有效值、频率、角频率、周期、初相位以及t=0.01s时的相位角。(7分)

答案：解：交流电压最大值、有效值、频率、角频率、周期、初相位及t=0.01s时的相位角分别为

Um=310(V)         U=(V)

(Hz)   ω=314(rad/s)     T= (s)

答：Um为310V，U为220V，f为50Hz，ω为314 rad/s，T为0.02s，为/2， 为3π/2。

19.>某选厂选别作业经流程考查后得到如下结果，要求按图例完成数质量流程图计算，并求出该厂的选矿比是多少？

原矿

40.00；100.00	图例：  品位%；  产率%

500.0；100.00                           矿量t/h；回收率%

8.00 ；30.43         54.00；69.57

152.15；6.08         347.85；93.92

15.00；6.47          58.00；63.10

32.35；2.42          315.50；91.50

20.00；3.15

15.75；1.58

10.09；40.05		            60.00；59.95

200.25；10.08                299.75；89.92

尾矿                        精矿

某选厂选别作业工艺流程数质量流程图

答案：I=1/0.5995=1.67（倍）

20.>某选厂选别作业经流程考查后得到如下结果，要求按图例完成数质量流程图计算，并求出该厂的选矿比是多少？

原矿

40.00；100.00	图例：  品位%；  产率%

粗选       200.0；100.00                           矿量t/h；回收率%

10.00；33.33         55.00；66.67

66.66；8.33  一精    133.34；91.67

15.00；7.41         60.00；59.26

14.82；2.78二精     118.52；88.89

20.00；4.13

8.26 ；2.07

11.75；44.87                 63.00；55.13

89.74；13.17                 110.26；86.83

尾矿                        精矿

某选厂选别作业工艺流程数质量流程图

答案： I=1/0.5513=1.81（倍）

21.>有一小方坯连铸机，断面为150*150mm2，平均拉速为2.5m/min，浇注55吨钢水时间为31分钟，计算该铸机的流数（比重7.7t/m3,保留1位小数）

答案：流数=钢水重量/断面面积*拉速*比重*时间＝55/0.15*0.15*2.2*7.8*31≈4

22.>断面尺寸为220mm×1350mm的连铸机，铸机拉速为0.8m/min，计算该断面连铸机的台时产量？（比重7.8t/m3,保留2位小数）

答案：台时产量=铸坯面积*拉速*密度*时间=0.22*1.35*0.8*7.8*60≈111.20吨

23.>某选厂处理原矿为6000吨，其精矿品位为66%，原矿品位为30%，尾矿品位10%，求：

精矿产量，回收率，选矿比及精矿产率

答案：解：(1)选矿比=（66%-10%）/（30%-10%）=2.8

回收率=66*（30-10）/[30*（66-10）]*100%=78.57%

精矿产量=6000/2.8=2143（吨）

精矿产率=2143/6000=35.71%

24.>某选厂处理原矿为6000吨，其精矿品位为66%，原矿品位为30%，尾矿品位10%，求：

精矿产量，回收率，选矿比及精矿产率

答案：解：(1)选矿比=（66%-10%）/（30%-10%）=2.8

回收率=66*（30-10）/[30*（66-10）]*100%=78.57%

精矿产量=6000/2.8=2143（吨）

精矿产率=2143/6000=35.71%

25.>有一钢坯断面尺寸为150mm×150mm，计算此钢坯每米重量（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=1(m) ×0.15(m) ×0.15(m) ×7.7(t/m3)=0.17(t)

26.>有一铸坯断面尺寸为220mm×1050mm，长2500mm，计算此铸坯重量。（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=2.5(m) ×1.05(m) ×0.22(m) ×7.7(t/m3)=4.45(t)

27.>有一铸坯断面尺寸为160mm×1050mm，长为2500mm，计算此铸坯重量。（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=2.5(m) ×1.05(m) ×0.16(m) ×7.7(t/m3)=3.24(t)

28.>断面尺寸为220mm×1350mm的连铸机，浇注重量为55吨的钢水用了32分钟，计算浇注次炉钢铸机拉速？（比重7.8t/m3,保留2位小数）

答案：拉速=钢水重量/宽*长*比重*浇注时间=55(t) /[0.22(m) *1.35(m) *7.8(t/m3)*32(min)]=0.742 (m/min)

29.> 5有一断面为220*1250mm2的连铸机，浇注55吨钢水，铸机拉速为0.85m/min，计算该炉钢浇注周期。（钢水比重为8.7Kg／m3）

答案：浇注周期＝钢水重量/断面面积*拉速*比重＝55/0.22*1.25*0.85*7.8≈30分钟

30.>有一钢坯断面尺寸为160mm×1350mm，计算此钢坯每米重量（比重7.8t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=1(m) ×0.16(m) ×1.35(m) ×7.8(t/m3)≈1.68(t)

31.>有一小方坯连铸机，断面为150*150mm2，平均拉速为2.5m/min，浇注55吨钢水时间为31分钟，计算该铸机的流数（比重7.7t/m3,保留1位小数）

答案：流数=钢水重量/断面面积*拉速*比重*时间＝55/0.15*0.15*2.2*7.8*31≈4

32.>有一钢坯断面尺寸为150mm×150mm，计算此钢坯每米重量（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=1(m) ×0.15(m) ×0.15(m) ×7.7(t/m3)=0.17(t)

33.>有一铸坯断面尺寸为220mm×1050mm，长2500mm，计算此铸坯重量。（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=2.5(m) ×1.05(m) ×0.22(m) ×7.7(t/m3)=4.45(t)

34.>有一铸坯断面尺寸为160mm×1050mm，长为2500mm，计算此铸坯重量。（比重7.7t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=2.5(m) ×1.05(m) ×0.16(m) ×7.7(t/m3)=3.24(t)

35.>断面尺寸为220mm×1350mm的连铸机，浇注重量为55吨的钢水用了32分钟，计算浇注次炉钢铸机拉速？（比重7.8t/m3,保留2位小数）

答案：拉速=钢水重量/宽*长*比重*浇注时间=55(t) /[0.22(m) *1.35(m) *7.8(t/m3)*32(min)]=0.742 (m/min)

36.> 5有一断面为220*1250mm2的连铸机，浇注55吨钢水，铸机拉速为0.85m/min，计算该炉钢浇注周期。（钢水比重为8.7Kg／m3）

答案：浇注周期＝钢水重量/断面面积*拉速*比重＝55/0.22*1.25*0.85*7.8≈30分钟

37.>有一钢坯断面尺寸为160mm×1350mm，计算此钢坯每米重量（比重7.8t/m3,保留2位小数）

答案：重量=长×宽×高×比重=1(m) ×0.16(m) ×1.35(m) ×7.8(t/m3)≈1.68(t)

38.>某矿管理人员和生产工人60人，年生产铁矿石20万吨，剥离容石30万吨，分别按总量和原矿量计算全员劳动生产率？

答案：1)按原矿：

2）按总量计算：

39.>有35只小电灯串联,每只小灯泡的电阻为23Ω,接入220V电源,求线路的电流

答案：220÷(35×23)=0.027(A)

40.>某额定220V，30W的两个灯泡串联接入220V电压下，求电路的电流？

答案：

41.>某选矿石处理原矿品位为30%,精矿品位为66%,尾矿品位为6%,求该选厂的富矿比是多少?

答案：66÷30=2.2

42.>某选厂日处理原矿品位为25%的矿石1000吨,产66%的精矿粉300吨,该选厂的金属回收率是多少?

答案：(300×66%)÷(1000×25%)=79.2%

43.>某选别作业给矿品位为55%,精矿品位为60%,尾矿品位为6%,该选别作业的回收率是多少?

答案：

44.>某自定中心振动筛入料20吨中小于筛孔尺寸物料含量为40%,经筛分后的筛上矿量为13.44吨,计算该筛的筛分效率?

答案：

45.>密度为3.0g/cm的矿石,某矿浆百分比浓度为40%,计算该矿浆的密度

答案：

46.>计算FeO的标准磁性率

答案：

47.>某铁矿石的原品为5%,FeO含量为5%,求该矿石的磁性率是多少,并判断该矿石属于什么矿石?

答案：

该矿石属于赤铁矿石

48.>根据下列流程计算：

(1)选矿比；

(2)金属回收率；

(3)精矿产量；

(4)精矿产率。

答案：解：(1)选矿比i=(β-θ)/(α-θ)=(60-10)=2.5

(2)回收率ε=β(α-θ)/α(β-θ)×100%=60(30-10)/30(60-10)×100%=80%

(3)精矿产量Q精=Q/I=3000/2.5=1200(吨)

(4)精矿产率r=Q精/Q×100%=1200/3000×100%=40%

答：选矿比2.5；金属回收率80%；精矿产量1200吨；精矿产率40%。

49.>某厂年处理原矿600万吨，选矿指标为：原矿品位31%，精矿品位66%，尾矿品位10%。问该选厂的选矿比、回收率，富集比是多少？年精矿产量是多少吨？

答案：解：选矿比=β-の/〆-の=66-10/31-10=2.67(倍)

回收率=β(〆-の)/〆(β-の)=66×(31-10)/31×(66-10)=79.84%

富集比=β/〆=66/31=2.31(倍)

精矿产量=原矿量/选矿比=600万吨/2.67= 224.72万吨

答：选矿比是2.67倍，回收率是79.84%，富集比是2.31倍，年精矿产量是224.72万吨。

## 五、简答题（每题5分，共385分）

1.>影响强磁性矿物磁性的因素。

答案：主要因素有以下几个方面：

（1）氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性减弱。

（2）粒度的影响，随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性减弱。

（3）矿粒形状的影响，组成相同，含量相同而形状不同的矿粒在相同外部磁化磁场中磁化时，尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。

（4）磁铁矿含量的影响，实际中一些磁铁矿与脉石矿物的连生体混入铁精矿中，连生体中磁铁矿的含量越高，比磁化系数也越大，则磁性较强。

2.>磁选机为什么向着大筒径、多磁极方向发展？

答案：筒径增大，有利于提高磁选机的单位处理能力，还能改善选别指标，提质降尾。磁极增多，磁翻作用增强，把夹杂在磁性矿粒中的一部分脉石矿粒清除，有利于提高精矿品位。

3.>影响细筛筛分效率的因素。

答案：一、结构参数的影响：1）给矿方式，给矿在筛面上分布的均匀，筛分效率高。2）敲打装置是防止筛孔堵塞的关键。3）筛面规格大筛分效率高。4）安装倾角小，筛分效率高。二、工艺参数的影响：1）给矿量大，筛分效率低。2）给矿浓度大，筛分效率低。3）给矿粒度大，筛分效率低。4）给矿管安装脱磁器，有利于提高筛分效率。5）筛面定期清洗，防止筛孔堵塞。

4.>仿琼斯强磁机的结构特点和工艺特点各是什么？

答案：结构特点：1）上下转盘作感应磁极形成闭合磁系，非工作间隙小，磁阻小，磁场强度高。2）磁极包角大，达900，齿板深度大，达320mm，从而形成的分选区长，使精矿品位和回收率均较高。3）精矿卸矿区磁场强度弱，高压冲洗水卸矿，减轻了堵塞现象。

工艺特点：还需隔磁、隔渣，存在堵塞现象；小于0.037mm细粒级选分效果差。

5.>影响强磁性矿物磁性的因素。

答案：主要因素有以下几个方面：

（1）氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性减弱。

（2）粒度的影响，随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性减弱。

（3）矿粒形状的影响，组成相同，含量相同而形状不同的矿粒在相同外部磁化磁场中磁化时，尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。

（4）磁铁矿含量的影响，实际中一些磁铁矿与脉石矿物的连生体混入铁精矿中，连生体中磁铁矿的含量越高，比磁化系数也越大，则磁性较强。

6.>顶部磁系脱水槽和底部磁系脱水槽的优缺点各是什么？

答案：底部磁系脱水槽的优点：磁场分布特性使磁性矿粒所形成的磁链下沉速度快，有利于提高设备的处理能力。

底部磁系脱水槽的缺点：排矿易堵塞，极细粒单体铁易流失于尾矿中。

顶部磁系脱水槽的优点：1）选别空间增加，矿粒下沉速度慢，选别充分。2）中间给水代替四点给水，给水均匀，水管不易堵塞。3）磁场分布特性有利于提质降尾。4）排矿不易堵塞，操作稳定。顶部磁系脱水槽的缺点：耗水量大。

7.> 脱渣筛检查的内容？

答案：答：⑴筛面及篦条筛板上是否有渣与杂物，筛网是否堵塞；⑵筛网是否破损；⑶筛网的周围压绳、压条是否严密松动，有无漏矿处。

8.>影响强磁机分选效果的结构参数有哪些？

答案：答：⑴转盘转速；⑵强磁机磁系包角；⑶磁极头与转盘之间的间隙；⑷磁极间隙。

9.> 强磁机中矿水的调整对指标的影响？

答案：答：中矿水过大，尾矿品位高，易造成金属流失，但精矿品位高，中矿过小，精矿品位低，尾矿品位低。

10.> 细筛面堵塞如何判断？

答案：答：观察矿流在筛布的流动情况，如入筛量与筛上量相差无几，细筛不起溜槽作用，则说明筛面堵塞。

11.>为获得较好的选别工艺指标，入选前的矿石在粒度上应满足哪些条件？

答案：答：⑴矿石有用矿物与脉石矿物彼此最大限度的充分单体解离；⑵粒度既不能过粗又不能过细，更不能过粉碎。

12.> 细筛筛分效率的含义？

答案：答：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含小于筛孔部分的重量之百分比。

13.>影响磁性矿物磁性的因素？

答案：答：⑴氧化程度的影响；⑵粒度的影响；⑶磁铁矿含量的影响；⑷矿粒形状的影响。

14.>强磁机齿板中杂质较多的原因？

答案：答：⑴清理矿咀时矿咀中的矿物进入齿板；⑵平面筛或脱渣筛筛网破损或压条未压好；⑶滤水器筛网破损；⑷清理转盘积矿或线包积矿杂物时，杂物进入齿板。

15.>强磁机齿板中杂质较多的原因？

答案：答：⑴清理矿咀时矿咀中的矿物进入齿板；⑵平面筛或脱渣筛筛网破损或压条未压好；⑶滤水器筛网破损；⑷清理转盘积矿或线包积矿杂物时，杂物进入齿板。

16.>什么是浮选法？

答案：答：浮选法是利用矿物表面润滑性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，形成由矿粒和气泡组成之浮选的结合体，来分选矿物的一种方法。

17.>什么叫磁场强度？

答案：答：在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度β和同一点上的磁导率μ的比值，为该点的磁场强度。

18.> 什么叫粗选、精选和扫选？

答案：答：矿石经初次选别后，将其中一部分脉石或围岩选出后，而得到了高于原矿品位的产物，称为精矿，一般达不到精矿质量要求，这一工序为粗选作业。

将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为精选作业。

一般粗选尾矿达不到做为最终尾矿抛弃，还需进入下一作业处理，这一作业称为扫选。

19.> 分析脱水槽排矿量大小对指标的影响？

答案：答：排矿量大，排矿浓度低，槽体内分选浓度保证不了，使其精、尾矿层不分，排矿量太小，使尾矿层缩小，造成翻花、跑黑或堵塞，使尾矿品位增高。

20.>按分选介质分，强磁选机可以分为哪几类？

答案：答：可以分为干式磁选机（在空气中选分，主要用于选分大块、粗粒的强磁性矿石和细粒弱磁性矿石）和湿式磁选机（在水和其他液体中选分，主要用于选分细粒强磁性和细粒弱磁性矿石）。

21.> 逆流型磁选机的适应范围？

答案：答 ：适宜粒度小于0.6.mm的细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业。

22.> 永磁筒式磁选机主要由哪几部分组成？

答案：答：主要由圆筒、磁系、底箱、底水管、给矿箱、精矿箱、底板、支架、磁偏角转向装置及传动部分等组成。

23.>按磁系类型划分，磁选机可分为哪几类？并举例。

答案：答：可分为电磁磁选机（磁系为交流或直流电磁铁，如shp-3200强磁机）和永磁磁选机（磁系为永久磁铁，如CTB750×1800型磁选机）。

24.> 逆流型磁选机的选分过程？

答案：答：给矿方向与圆筒旋转方向相反，矿浆由给矿箱直接给到圆箱直接给到圆筒的磁系下方，非磁性矿粒和弱磁性矿粒由磁系下方的底板尾矿孔排出。

25.>磁选机的磁系偏角偏前（偏给矿端）对指标有什么影响？

答案：答：磁偏角偏前相对缩短了尾矿扫选区的长度，尾矿品位稍有增中，对精矿品位影响不大，如果太偏前，会使精矿卸矿困难。

26.>顺流型磁选机的适应范围？

答案：答： 适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物弱粗选和精选，或用于回收磁性重介质。

27.>顺流型磁选机的特点？

答案：答：处理能力大，精矿品位高，机槽构造简单，其选别指标受给矿量的影响较大，当给矿量大时，磁性矿粒易进入尾矿中，使尾矿品位升高。

28.> 分析细筛给矿浓度对筛分效率的影响？

答案：答：随着给矿浓度的增加，筛上产率增加，筛分效率逐渐下降，因为由于浓度增大，矿粒沉降速度下降，影响重力分层，使小于筛孔的颗粒失掉“切割”的机会，致使效率下降。

29.>强磁细筛的操作主要是把握哪几个环节？

答案：答：⑴各台细筛分矿大小适宜；⑵严禁分矿箱跑溢流；⑶振动器不正常及时联系；⑷筛面分布矿要形成均匀的矿浆层，不得过厚或断流。

30.> 强磁场磁选设备的工艺特点？

答案：答：强磁场磁选机是选别弱磁性矿物的设备，因弱磁性矿物的磁性很弱，比磁化系数一般都在（几格~几百）×10cm3/克之间，因此，处理弱磁性矿物的磁选机场力要比弱磁场磁选机大10~20倍以上，要使磁选有很大的磁场力就必须提高闭合磁系的磁场力，所有的强磁选机都采用闭合磁系。目前多以改进磁极对形式和它的几何尺寸，以及在两极间放置导磁系数很高的聚磁介质来提高磁场力。

31.> 什么叫选矿？什么叫品位？

答案：     答：将矿石中的有用矿物和脉石分离开的作业叫选矿。矿石（或矿体）所含有用成份的百分率。

32.> 什么叫选矿比及回收率？

答案：答：原矿重量和精矿重量之比值，即生产-吨精矿的需用原矿的吨数，叫选矿比。 精矿中金属的重量对原矿中该金属重量的百分比值叫回收率。

33.>什么叫浓度和重量百分比浓度？

答案： 答：矿浆中固体重量占矿浆总重量的百分数叫浓度。固体重量占全部矿浆重量的百分比表示的浓度叫重量百分比浓度。

34.>什么叫产率？什么叫单体解离度？

答案：答：产品量与原矿重量的百分比值叫产率。矿石磨碎后，有用矿物与脉石矿达到单体解离的程度叫单体解离度。

35.> 什么叫磁选？

答案：答：根据矿物磁性差异，在磁选设备的磁场中，矿石受到磁力和机械力来分选的一种方法。

36.>简述影响磁性矿物磁性的因素。

答案：答：1、氧化程度的影响，磁铁矿随着氧化程度的增加，矿物的磁性逐渐减弱；

2、粒度的影响，随着矿石粒度的减小，它的比磁化系数也减小，矿粒的磁性减弱；

3、磁铁矿含量的影响，实际中一些磁铁矿与脉石矿物的连生体混入铁精矿中，依次连生体中磁铁矿物的含量越高，比磁化系数也越大，则磁性较强；

4、矿粒形状的影响，相同组成，相同含量而形状不同的矿粒在相同外部磁化磁场中磁化时，尺寸相对长的矿粒的磁性比尺寸相对短的矿粒的磁性要强。

37.>什么叫单体解离？

答案：答：选矿厂磨矿的主要任务是将矿石磨碎，使其中有用矿物的绝大部分呈单体矿物颗粒从脉石中解离出来的过程。

38.> 什么叫细度？

答案：答：是指磨矿或分级产品中特定粒级的量与全部产品重量的百分比。

39.>永磁筒式磁选机一般可分为哪几种？

答案：答：顺流式、逆流型、半逆流型三种。

40.>shp-3200型强磁选机停车顺序及要点？

答案：答：⑴待上作业停车后，停止给矿道冲洗3~5分钟；⑵停激磁电源，冲洗齿板5~10分钟，然后停精中矿冲洗水；⑶停转盘，然后停激磁线圈冷却系统；⑷停调滑油泵。

41.>常用的选矿方法有哪些？

答案：答：重力选矿法、浮选法、磁选法。

42.>永磁筒式磁选机工作间隙过大时，会有什么影响？

答案：答：精矿品位高，尾矿品位高，回收率低。

43.> 脱磁器的主要作用？

答案：答：消除和减少磁团聚（剩磁），提高分级效率。

44.>磁选机电机过程声音不正常的原因？

答案：答：⑴轴承润滑不良或磨损严重；⑵风扇叶脱落或磨损；⑶开关线路接触不良或断线单本；⑷电压过低。

45.> 磁化焙烧的目的是什么？

答案：答：通过焙烧把弱磁性矿物变成强磁性矿物。

46.>简述脱水槽的分选原理。

答案：答：磁力脱水槽是重力与磁力联合作用的选矿设备，矿浆由给矿管从切线方向进入拢矿圈，比较均匀地散布在塔形磁系数上，磁性矿袜在重力和磁力作用下克服上升水流沉降到槽底，从槽低排矿管中排出。永磁性细粒脉石则在上升水流的作用下，克服重力而随矿浆进入溢流中，从尾矿管排出。

47.>永磁筒式磁选机磁系极排列方式？

答案：答：S-N-S-N。

48.> 减少齿板堵塞的有效措施？

答案：答：提高除渣效率，减少磁性矿物入选，减少剩磁，提高冲洗水压，防止齿板的锈蚀。

49.>强磁机齿板堵塞的主要原因？

答案：答：强磁性矿物产生磁团聚和剩磁所引起。

50.> 磨矿的目的是什么？

答案：答：是使有用矿物最大限度的达到单体解离，同时保证一定的粒度大小。

51.>分级作用的目的是什么？

答案：答：为选别作业提供适宜的粒度和浓度。

52.>水力旋流器由哪几个部分构成？

答案：答：由⑴圆筒部分；⑵圆锥部分；⑶沉砂咀；⑷给矿管；⑸溢流管。

53.>强磁机由哪几部分组成？

答案：答：由门型柜架、传动系统、磁系和分选系统四部分构成。

54.>矿物按磁性分类的依据是什么？

答案：答：依据比磁化系数，比磁化系数差异愈大，分离越容易。

55.>什么重力选矿法？

答案：答：它是根据各种矿物的比重（密度）或粒度的不同，在重力场或离心力场中分选矿物的过程。

56.>什么是浮选法？

答案：答：浮选法是利用矿物表面润滑性的差异，借助于气泡的浮力和浮选剂的作用，形成由矿粒和气泡组成之浮选的结合体，来分选矿物的一种方法。

57.>什么叫磁场强度？

答案：答：在任何磁介质中，磁场中某一点的磁感应强度β和同一点上的磁导率μ的比值，为该点的磁场强度。

58.> 什么叫粗选、精选和扫选？

答案：答：矿石经初次选别后，将其中一部分脉石或围岩选出后，而得到了高于原矿品位的产物，称为精矿，一般达不到精矿质量要求，这一工序为粗选作业。

将粗选精矿进行再选以得到合格的精矿，这一工序称为精选作业。

一般粗选尾矿达不到做为最终尾矿抛弃，还需进入下一作业处理，这一作业称为扫选。

59.> 分析脱水槽排矿量大小对指标的影响？

答案：答：排矿量大，排矿浓度低，槽体内分选浓度保证不了，使其精、尾矿层不分，排矿量太小，使尾矿层缩小，造成翻花、跑黑或堵塞，使尾矿品位增高。

60.>按分选介质分，强磁选机可以分为哪几类？

答案：答：可以分为干式磁选机（在空气中选分，主要用于选分大块、粗粒的强磁性矿石和细粒弱磁性矿石）和湿式磁选机（在水和其他液体中选分，主要用于选分细粒强磁性和细粒弱磁性矿石）。

61.> 逆流型磁选机的适应范围？

答案：答 ：适宜粒度小于0.6.mm的细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业。

62.> 永磁筒式磁选机主要由哪几部分组成？

答案：答：主要由圆筒、磁系、底箱、底水管、给矿箱、精矿箱、底板、支架、磁偏角转向装置及传动部分等组成。

63.>按磁系类型划分，磁选机可分为哪几类？并举例。

答案：答：可分为电磁磁选机（磁系为交流或直流电磁铁，如shp-3200强磁机）和永磁磁选机（磁系为永久磁铁，如CTB750×1800型磁选机）。

64.> 逆流型磁选机的选分过程？

答案：答：给矿方向与圆筒旋转方向相反，矿浆由给矿箱直接给到圆箱直接给到圆筒的磁系下方，非磁性矿粒和弱磁性矿粒由磁系下方的底板尾矿孔排出。

65.>磁选机的磁系偏角偏前（偏给矿端）对指标有什么影响？

答案：答：磁偏角偏前相对缩短了尾矿扫选区的长度，尾矿品位稍有增中，对精矿品位影响不大，如果太偏前，会使精矿卸矿困难。

66.>顺流型磁选机的适应范围？

答案：答： 适宜于处理粗粒矿石，粒度小于6mm的强磁性矿物弱粗选和精选，或用于回收磁性重介质。

67.>顺流型磁选机的特点？

答案：答：处理能力大，精矿品位高，机槽构造简单，其选别指标受给矿量的影响较大，当给矿量大时，磁性矿粒易进入尾矿中，使尾矿品位升高。

68.> 分析细筛给矿浓度对筛分效率的影响？

答案：答：随着给矿浓度的增加，筛上产率增加，筛分效率逐渐下降，因为由于浓度增大，矿粒沉降速度下降，影响重力分层，使小于筛孔的颗粒失掉“切割”的机会，致使效率下降。

69.>强磁细筛的操作主要是把握哪几个环节？

答案：答：⑴各台细筛分矿大小适宜；⑵严禁分矿箱跑溢流；⑶振动器不正常及时联系；⑷筛面分布矿要形成均匀的矿浆层，不得过厚或断流。

70.> 强磁场磁选设备的工艺特点？

答案：答：强磁场磁选机是选别弱磁性矿物的设备，因弱磁性矿物的磁性很弱，比磁化系数一般都在（几格~几百）×10cm3/克之间，因此，处理弱磁性矿物的磁选机场力要比弱磁场磁选机大10~20倍以上，要使磁选有很大的磁场力就必须提高闭合磁系的磁场力，所有的强磁选机都采用闭合磁系。目前多以改进磁极对形式和它的几何尺寸，以及在两极间放置导磁系数很高的聚磁介质来提高磁场力。

71.> 脱渣筛检查的内容？

答案：答：⑴筛面及篦条筛板上是否有渣与杂物，筛网是否堵塞；⑵筛网是否破损；⑶筛网的周围压绳、压条是否严密松动，有无漏矿处。

72.>影响强磁机分选效果的结构参数有哪些？

答案：答：⑴转盘转速；⑵强磁机磁系包角；⑶磁极头与转盘之间的间隙；⑷磁极间隙。

73.> 强磁机中矿水的调整对指标的影响？

答案：答：中矿水过大，尾矿品位高，易造成金属流失，但精矿品位高，中矿过小，精矿品位低，尾矿品位低。

74.> 细筛面堵塞如何判断？

答案：答：观察矿流在筛布的流动情况，如入筛量与筛上量相差无几，细筛不起溜槽作用，则说明筛面堵塞。

75.>为获得较好的选别工艺指标，入选前的矿石在粒度上应满足哪些条件？

答案：答：⑴矿石有用矿物与脉石矿物彼此最大限度的充分单体解离；⑵粒度既不能过粗又不能过细，更不能过粉碎。

76.> 细筛筛分效率的含义？

答案：答：经过筛分后，筛下产品的重量与细筛给料中所含小于筛孔部分的重量之百分比。

77.>影响磁性矿物磁性的因素？

答案：答：⑴氧化程度的影响；⑵粒度的影响；⑶磁铁矿含量的影响；⑷矿粒形状的影响。